前    言

本标准第5.2条～第5.6条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准自实施之日起，代替GB 11614-20099《平板玻璃》

本标准与GB 11614-2009相比主要变化如下:

----由原标准按外观质量分合格品、一等品、优等品修订为普通级和加工级。

----原标准中的公称厚度修改为明示厚度。

----厚度偏差和厚薄差比原标准有所提高。

----点状缺陷普通级最低值0.5mm提高到0.3mm。每平方米允许点状缺陷总数由3.5个减少到3.2个。

----光学变形在原标准合格品不同厚度的度数上提高5°，厚度大于15mm以上的不变。

----本体着色平板玻璃的颜色均匀性，同一批产品色差值△E*ab由2.5提高到1.5。

----新增加了虹彩检验项目。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

----GB 11614－1989、GB 11614－1999、GB 11614－2009；

----GB/T 18701－2002；

----GB 4871－1985、GB 4871－1995。

平板玻璃

范围

本标准规定了无色透明与本体着色平板玻璃的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种工艺生产的钠钙硅平板玻璃。

本标准不适用于压花玻璃和夹丝玻璃。

规范性引用文件

下列文件对于本标准的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本部分。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本部分。

GB/T 1216 外径千分尺

GB/T 2680  建筑玻璃    可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 9056 金属直尺

GB/T 11942 彩色建筑材料色度测量方法

GB/T 15764 平板玻璃术语

JB/T 2369 读数显微镜

JB/T 8788 塞尺

QB/T 2443-1999 钢卷尺

术语和定义

GB/T 15764中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

光学变形  optical distortion

在一定角度透过玻璃观察物体时出现变形的缺陷。其变形程度用入射角(俗称斑马角)来表示。

点状缺陷  spot faults

气泡、夹杂物、斑点等缺陷的统称。

断面缺陷  edge defects

玻璃板断面凸出或凹进或残缺等现象。包括爆边、边部凹凸、缺角、斜边等缺陷。

厚薄差  thickness wedge

同一片玻璃厚度的最大值与最小值之差。

3.5  虹彩   bloom

浮法玻璃经过热弯或钢化后，玻璃下表面（成型时与锡液接触的表面）呈现光干涉色。

分类和规格

按颜色属性分为无色透明平板玻璃和本体着色平板玻璃。

按外观质量要求的不同分为普通级平板玻璃和加工级平板玻璃。

为确保正确地安装使用和后续加工，平板玻璃产品宜按照厚度为2 mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm、22mm、25mm的规格组织生产，如后续加工确需特殊厚度的产品，供需双方应在合同、产品合格证等文件中明示。

要求

平板玻璃要求与检验方法对应条款见表1。其中尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量和弯曲度为强制性要求。

表1  要求与检验方法对应条款

| 要求项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 5.2 | 6.1 |
| 对角线差 | 5.3 | 6.2 |
| 厚度偏差 | 5.4 | 6.3 |
| 厚薄差 | 5.4 | 6.4 |
| 外观质量 | 点状缺陷 | 5.5 | 6.5.1 |
|  | 点状缺陷密集度 | 5.5 | 6.5.2 |
|  | 线道、划伤、裂纹 | 5.5 | 6.5.3 |
|  | 光学变形 | 5.5 | 6.5.4 |
|  | 断面缺陷 | 5.5 | 6.5.5 |
| 弯曲度 | 5.6 | 6.6 |
| 虹彩 | 5.7 | 6.7 |
| 光学性能 | 无色透明平板玻璃可见光透射比 | 5.8.1 | 6.8.1 |
|  | 本体着色平板玻璃透射比偏差 | 5.8.2 | 6.8.2 |
|  | 本体着色平板玻璃颜色均匀性 | 5.8.3 | 6.8.3 |

尺寸偏差

平板玻璃应切裁成矩形，其长度和宽度的尺寸偏差应不超过表2规定。

表2  尺寸偏差                              单位为毫米

| 明示厚度D | 尺寸偏差 |
| --- | --- |
|  | 边长≤3000 | 边长>3000 |
| 2≤D≤6 | ±2 | ±3 |
| 6<D≤12 | +2，-3 | +3，-4 |
| 12<D≤19 | ±3 | ±4 |
| 19<D | ±5 | ±5 |

平板玻璃对角线差应不大于平均长度的0.2%。

厚度偏差和厚薄差

平板玻璃的厚度偏差和厚薄差应符合表3的规定。

表3   厚度偏差和厚薄差                     单位为毫米

| 明示厚度D | 厚度偏差 | 厚薄差 |
| --- | --- | --- |
| 2≤D≤3 | ±0.10 | 0.10 |
| 3<D≤5 | ±0.15 | 0.15 |
| 5<D≤8 | ±0.20 | 0.20 |
| 8<D≤12 | ±0.30 | 0.30 |
| 12<D≤19 | ±0.50 | 0.50 |
| 19<D | ±1.00 | 1.00 |

外观质量

5.5.1平板玻璃普通级外观质量应符合表5的规定。

表5  平板玻璃普通级外观质量

| 缺陷种类 | 质 量 要 求 |
| --- | --- |
| 点状缺陷a | 尺寸（L），单位：毫米 | 允许个数限度 |
|  | 0.3≤L≤0.5 | 2×S |
|  | 0.5<L≤1.0 | 1×S |
|  | 1.0<L≤1.5 | 0.2×S |
|  | L＞1.5 | 0 |
| 点状缺陷密集度 | 尺寸≥0.3mm的点状缺陷最小间距不小于300mm； 直径100mm圆内尺寸≥0.2mm的点状缺陷不超过3个。 |
| 线道 | 不允许 |
| 裂纹 | 不允许 |
| 划伤 | 允许范围 | 允许条数限度 |
|  | 宽≤0.2mm,长≤40mm | 2×S |
| 光学变形 | 明示厚度D | 无色透明平板玻璃 | 本体着色平板玻璃 |
|  | 2mm≤D≤3mm | ≥45° | ≥45° |
|  | 3mm<D≤4mm | ≥50° | ≥45° |
|  | 4mm<D≤12mm | ≥55° | ≥50° |
|  | 15mm≤D | ≥50° | ≥45° |
| 断面缺陷 | 明示厚度不超过8mm时，不超过玻璃板的厚度；明示厚度8mm以上时，不超过8mm。 |
| 注:S是以平方米为单位的玻璃板面积数值，按GB/T8170修约，保留小数点后两位。点状缺陷的允许个数限度及划伤的允许条数限度为各系数与S相乘所得的数值，按GB/T 8170修约至整数。 |
| a光畸变点视为0.5mm<L≤1.0mm的点状缺陷。 |

5.5.2平板玻璃加工级外观质量应符合表6的规定。

表6  平板玻璃加工级外观质量

| 缺陷种类 | 质 量 要 求 |
| --- | --- |
| 点状缺陷a | 尺寸（L），单位：毫米 | 允许个数限度 |
|  | 0.3≤L≤0.5 | 1×S |
|  | 0.5<L≤1.0 | 0.2×S |
|  | L＞1.0 | 0 |
| 点状缺陷密集度 | 尺寸≥0.3mm的点状缺陷最小间距不小于300mm； 直径100mm圆内尺寸≥0.1mm的点状缺陷不超过3个。 |
| 线道 | 不允许 |
| 裂纹 | 不允许 |
| 划伤 | 允许范围 | 允许条数限度 |
|  | 宽≤0.1mm,长≤30mm | 2×S |
| 光学变形 | 明示厚度D | 无色透明平板玻璃 | 本体着色平板玻璃 |
|  | 2mm≤D≤3mm | ≥50° | ≥50° |
|  | 3mm<D≤4mm | ≥55° | ≥50° |
|  | 4mm<D≤12mm | ≥60° | ≥55° |
|  | 15mm≤D | ≥55° | ≥50° |
| 断面缺陷 | 明示厚度不超过8mm时，不超过玻璃板的厚度；明示厚度8mm以上时，不超过8mm。 |
| 注:S是以平方米为单位的玻璃板面积数值，按GB/T8170修约，保留小数点后两位。点状缺陷的允许个数限度及划伤的允许条数限度为各系数与S相乘所得的数值，按GB/T 8170修约至整数。 |
| a点状缺陷中不允许有光畸变点。 |

  - 平板玻璃弯曲度应不大于0.2%。

5.7虹彩

加工级平板玻璃按6.7进行试验，应无虹彩（浮法工艺生产的产品进行此项检验）。

5.8光学特性

5.8.1无色透明平板玻璃可见光透射比应不小于表7的规定。

表7   无色透明平板玻璃可见光透射比最小值

| 厚度（mm） | 可见光透射比最小值（％） |
| --- | --- |
| 2 | 89 |
| 3 | 88 |
| 4 | 87 |
| 5 | 86 |
| 6 | 85 |
| 8 | 83 |
| 10 | 81 |
| 12 | 79 |
| 15 | 76 |
| 19 | 72 |
| 22 | 69 |
| 25 | 67 |

5.8.2本体着色平板玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比偏差应不超过表8的规定。

表8   本体着色平板玻璃透射比偏差

| 种类 | 偏差，％ |
| --- | --- |
| 可见光(380nm—780nm)透射比 | 2.0 |
| 太阳光(300nm—2500nm)直接透射比 | 3.0 |
| 太阳能(300nm—2500nm)总透射比 | 4.0 |

5.8.3本体着色平板玻璃颜色均匀性，同一批产品色差应符合△E*ab≤1.5。

检验方法

尺寸偏差

用符合GB/T 9056规定的分度值为1mm的金属直尺或用符合QB/T 2443-1999规定的1级精度钢卷尺，在长、宽边的中部，分别测量两平行边的距离。实测值与公称尺寸之差即为尺寸偏差。

对角线差

用符合QB/T 2443－1999规定的1级精度钢卷尺测量玻璃板的两条对角线长度，其差的绝对值即为对角线差，计算对角线差与两条对角线平均长度的百分比。

厚度偏差

用符合GB/T 1216规定的分度值为0.001mm的数显千分尺（或螺旋测微仪），在垂直于玻璃板拉引方向上测量5点：距边缘约15mm向内各取一点，在两点中均分其余3点。实测值取小数点后三位。

厚薄差

用6.3同样方法，测出一片玻璃板五个不同点的厚度，计算其最大值与最小值之差。

外观质量

6.5.1点状缺陷

用符合JB/T 2369规定的分格值为0.01mm的读数显微镜测量点状缺陷的最大尺寸。

6.5.2点状缺陷密集度

用符合GB/T 9056规定的分度值为1mm的金属直尺测量两点状缺陷的最小间距并统计100mm圆内规定尺寸的点状缺陷数量。

6.5.3线道、划伤和裂纹

如图1所示。在不受外界光线影响的环境中，将试样垂直放置在距屏幕600mm的位置。屏幕为黑色无光泽屏幕，安装有数支40w，间距为300mm的荧光灯。观察者距离试样600mm，视线垂直于试样表面观察。采用符合GB/T 9056规定的分度值为1mm的金属直尺和符合JB/T 2369规定的分格值0.01mm的读数显微镜测量划伤的长度和宽度。

图1  检验外观质量示意图

6.5.4光学变形

如图2所示。试样按拉引方向垂直放置于距屏幕4.5米处。屏幕带有黑白色斜条纹，且亮度均匀。观察者距试样4.5米，透过试样观察屏幕上的条纹。首先使条纹明显变形，然后慢慢转动试样直至变形消失，记录此时的入射角度。

图2  检验光学变形示意图

6.5.5断面缺陷

用符合GB/T 9056规定的分度值为1mm的金属直尺测量。凹凸时，测量边部凹进或凸出最大处与板边的距离；爆边时，测量边部沿板面凹进最大处与板边的距离；缺角时，测量原角等分线的长度；斜边时，测量端口突出。如图3所示。

图3  测量断面缺陷示意图

弯曲度

将玻璃板垂直于水平面放置，不施加任何使其变形的外力。沿玻璃表面紧靠一根水平拉直的钢丝，用符合JB/T 8788规定的塞尺，测量钢丝与玻璃板之间的最大间隙。玻璃呈弓形弯曲时，测量对应弦长的拱高；玻璃呈波形时，测量对应两波峰间的波谷深度。按式（1）计算弯曲度：

.........................  (1)

式中：c----弯曲度，%；

h----拱高或波谷深度，mm；

l----弦长或波峰到波峰的距离，mm。

虹彩

6.7.1试验设备：热处理炉（带温度控制系统和退火降温箱）、虹彩检验观察箱。

6.7.2 试验条件：

a) 海拔不超过1000米；

b) 环境温度在＋5°C～＋40°C范围内。

6.7.3 样品：任取一片玻璃，在其四角裁取100mm×100mm的试样，共计4片。

6.7.4 试验步骤：

a）用千分尺测量出试样厚度，按附录A确定热处理时间；

b）在热处理炉的温度达到730°C且稳定后，将试样下表面朝上,水平放入热处理炉；

c）达到热处理时间时将试样取出,放入退火降温箱冷却；

d）将冷却后的试样放入虹彩检验观察箱（如图1）观察并记录虹彩情况。

图1 虹彩检验观察箱

  - 光学特性

6.8.1无色透明平板玻璃可见光透射比

随机抽取3片无色透明平板玻璃试样，按GB/T 2680 规定的方法测定可见光透射比，非整数厚度的无色透明平板玻璃按GB/T 2680规定的方法测定可见光透射比。用公式（2）换算成5mm标准厚度可见光透射比，取3片试样的平均值。

------------------  (2)

式中：

Tv .... 换算成为5mm标准厚度可见光透射比,%；

Te .... 试样实测可见光透射比,%；

d .... 试样厚度，测量值准确到0.01mm。

6.8.2本体着色平板玻璃透射比偏差

随机抽取3片本体着色平板玻璃试样，按GB/T 2680 规定的方法测定可见光透射比、太阳光直接透射比和太阳能总透射比。透射比偏差为最大值与最小值之差。

6.8.3本体着色平板玻璃颜色均匀性

从同一批本体着色平板玻璃随机抽取的样本中，任意抽取五片。按GB/T 11942 规定的方法，在相同的位置测量每片L*、a*、b*值，以其中a*或b*最大或最小的一片作为标准片，其余的四片均与该片进行透射颜色的比较，分别测出4片的△E*ab值，取最大值。

检验规则

检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

7.1.1型式检验

型式检验项目为第5章的全部要求项目。在下列情况下应进行型式检验：

a 新产品投产或产品定型鉴定时；

b 冷修后恢复生产时；

c 原材料或工艺参数有较大变化时；

d 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e 产品质量监督部门和主管部门提出要求时。

7.1.2出厂检验

出厂检验的项目：尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量和弯曲度。

抽样

7.2.1企业可根据实际情况，制定合适的出厂检验抽样方案。

7.2.2当进行型式检验时，可按本标准表9规定的玻璃批量和样本量抽样。表9依据GB/T 2828.1-2003，AQL=6.5。

表 9 抽样方案表                            单位：片

| 批量 | 样本量 | 接收数 | 拒收数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2~8 9~15 16~25 26~50 51~90 91~150 151~280 281~500 501~1200 | 2 3 5 8 13 20 32 50 80 | 0 0 1 1 2 3 5 7 10 | 1 1 2 2 3 4 6 8 11 |

  - 判定规则

7.3.1进行尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量和弯曲度检验时，任意一片玻璃所有项目均符合相应条款要求，则判定该片玻璃为合格片，否则为不合格片。

7.3.2对照表9中的样本量，在对7.3.1中规定的项目进行检验时，当某一项目由于不符合相应条款要求造成的不合格片数量小于或等于表9中接收数时，判定该检验项目合格，否则判定该检验项目不合格。

7.3.3对照表9中的样本量，当7.3.1中规定的项目中由于不同项目造成的不合格片的总数量小于或等于表9中接收数，则判定该批玻璃上述项目合格；否则判定该批玻璃上述项目不合格。当一片玻璃上存在多个项目不符合时，仍认定为一片不合格片，不应重复统计。

7.3.4 对虹彩进行检验时，4片样品均无虹彩则判定该项合格。

7.3.5对无色透明平板玻璃可见光透射比进行检验时，若检验结果符合6.8.1的规定，则判定该项合格。

7.3.6对本体着色平板玻璃的透射比偏差进行检验时，若检验结果符合6.8.2的规定，则判定该项合格。

7.3.7对本体着色平板玻璃颜色均匀性进行检验时，若检验结果符合6.8.3的规定，则判定该项合格。

7.3.8出厂检验时，若上述7.3.2、7.3.3均合格，则该批产品判定合格，否则判定不合格；

型式检验时，若上述7.3.2、7.3.3、 7.3.4、7.3.5、7.3.6和7.3.7均合格，则该批产品判定合格，否则判定不合格。

标志、包装、运输和贮存

8.1标志

玻璃包装上应有标志或标签，标明产品名称、生产厂、注册商标、厂址、质量等级、颜色、尺寸、厚度、数量、生产日期和标准编号，并印有“轻搬轻放、易碎品、防水防湿”字样或标志。

8.2包装

玻璃包装应便于装卸运输，应采取防护和防霉措施，包装数量应与包装方式相适应。

8.3运输

运输时应防止包装剧烈晃动、碰撞、滑动和倾倒。在运输和装卸过程中应有防雨措施。

8.4贮存

玻璃应贮存在通风、防潮、有防雨设施的地方，以免玻璃发霉。

（规范性附录）

虹彩项目试样厚度与热处理时间对应表

| 玻璃厚度 | 热处理时间 |
| --- | --- |
| 2.0毫米 | 2分34秒 |
| 2.1毫米 | 2分39秒 |
| 2.2毫米 | 2分44秒 |
| 2.3毫米 | 2分47秒 |
| 2.4毫米 | 2分51秒 |
| 2.5毫米 | 2分55秒 |
| 2.6毫米 | 2分59秒 |
| 2.7毫米 | 3分04秒 |
| 2.8毫米 | 3分09秒 |
| 2.9毫米 | 3分14秒 |
| 3.0毫米 | 3分24秒 |
| 3.1毫米 | 3分29秒 |
| 3.2毫米 | 3分32秒 |
| 3.3毫米 | 3分38秒 |
| 3.4毫米 | 3分42秒 |
| 3.5毫米 | 3分48秒 |
| 3.6毫米 | 3分52秒 |
| 3.7毫米 | 3分56秒 |
| 3.8毫米 | 4分01秒 |
| 3.9毫米 | 4分07秒 |
| 4.0毫米 | 4分11秒 |
| 4.1毫米 | 4分18秒 |
| 4.2毫米 | 4分23秒 |
| 4.3毫米 | 4分28秒 |
| 4.4毫米 | 4分32秒 |
| 4.5毫米 | 4分35秒 |
| 4.6毫米 | 4分40秒 |
| 4.7毫米 | 4分44秒 |
| 4.8毫米 | 4分49秒 |
| 4.9毫米 | 4分56秒 |
| 5.0毫米 | 4分58秒 |
| 5.1毫米 | 5分03秒 |
| 5.2毫米 | 5分07秒 |
| 5.3毫米 | 5分12秒 |
| 5.4毫米 | 5分17秒 |
| 5.5毫米 | 5分21秒 |
| 玻璃厚度 | 热处理时间 |
| 5.6毫米 | 5分26秒 |
| 5.7毫米 | 5分30秒 |
| 5.8毫米 | 5分35秒 |
| 5.9毫米 | 5分39秒 |
| 6.0毫米 | 5分44秒 |
| 6.1毫米 | 5分50秒 |
| 6.2毫米 | 5分54秒 |
| 6.3毫米 | 5分59秒 |
| 6.4毫米 | 6分03秒 |
| 6.5毫米 | 6分08秒 |
| 6.6毫米 | 6分13秒 |
| 6.7毫米 | 6分17秒 |
| 6.8毫米 | 6分23秒 |
| 6.9毫米 | 6分27秒 |
| 7.0毫米 | 6分32秒 |
| 7.1毫米 | 6分36秒 |
| 7.2毫米 | 6分42秒 |
| 7.3毫米 | 6分46秒 |
| 7.4毫米 | 6分50秒 |
| 7.5毫米 | 6分55秒 |
| 7.6毫米 | 7分00秒 |
| 7.7毫米 | 7分05秒 |
| 7.8毫米 | 7分09秒 |
| 7.9毫米 | 7分15秒 |
| 8.0毫米 | 7分19秒 |
| 8.1毫米 | 7分24秒 |
| 8.2毫米 | 7分28秒 |
| 8.3毫米 | 7分34秒 |
| 8.4毫米 | 7分39秒 |
| 8.5毫米 | 7分43秒 |
| 8.6毫米 | 7分48秒 |
| 8.7毫米 | 7分53秒 |
| 8.8毫米 | 7分58秒 |
| 8.9毫米 | 8分03秒 |
| 9.0毫米 | 8分06秒 |
| 9毫米.1 | 8分11秒 |
| 玻璃厚度 | 热处理时间 |
| 9.2毫米 | 8分15秒 |
| 9.3毫米 | 8分20秒 |
| 9.4毫米 | 8分25秒 |
| 9.5毫米 | 8分29秒 |
| 9.6毫米 | 8分34秒 |
| 9.7毫米 | 8分39秒 |
| 9.8毫米 | 8分44秒 |
| 9.9毫米 | 8分49秒 |
| 10.0毫米 | 8分54秒 |
| 10.1毫米 | 8分58秒 |
| 10.2毫米 | 9分03秒 |
| 10.3毫米 | 9分08秒 |
| 10.4毫米 | 9分13秒 |
| 10.5毫米 | 9分18秒 |
| 10.6毫米 | 9分23秒 |
| 10.7毫米 | 9分28秒 |
| 10.8毫米 | 9分33秒 |
| 10.9毫米 | 9分38秒 |

表A.1  （续）

| 玻璃厚度 | 热处理时间 |
| --- | --- |
| 12.8毫米 | 11分06秒 |
| 12.9毫米 | 11分11秒 |
| 13.0毫米 | 11分16秒 |
| 13.1毫米 | 11分20秒 |
| 13.2毫米 | 11分25秒 |
| 13.3毫米 | 11分30秒 |
| 13.4毫米 | 11分35秒 |
| 13.5毫米 | 11分39秒 |
| 13.6毫米 | 11分44秒 |
| 13.7毫米 | 11分49秒 |
| 13.8毫米 | 11分54秒 |
| 13.9毫米 | 11分59秒 |
| 14.0毫米 | 12分03秒 |
| 14.1毫米 | 12分06秒 |
| 14.2毫米 | 12分11秒 |
| 14.3毫米 | 12分16秒 |
| 14.4毫米 | 12分21秒 |
| 14.5毫米 | 12分26秒 |
| 14.6毫米 | 12分31秒 |
| 14.7毫米 | 12分36秒 |
| 14.8毫米 | 12分41秒 |
| 14.9毫米 | 12分46秒 |
| 15.0毫米 | 12分51秒 |
| 15.1毫米 | 12分57秒 |
| 15.2毫米 | 13分01秒 |
| 15.3毫米 | 13分06秒 |
| 15.4毫米 | 13分11秒 |
| 15.5毫米 | 13分16秒 |
| 玻璃厚度 | 热处理时间 |
| 15.6毫米 | 13分21秒 |
| 15.7毫米 | 13分25秒 |
| 15.8毫米 | 13分29秒 |
| 15.9毫米 | 13分34秒 |
| 16.0毫米 | 13分39秒 |
| 16.1毫米 | 13分44秒 |
| 16.2毫米 | 13分49秒 |
| 16.3毫米 | 13分54秒 |
| 16.4毫米 | 13分59秒 |
| 16.5毫米 | 14分04秒 |
| 16.6毫米 | 14分09秒 |
| 16.7毫米 | 14分14秒 |
| 16.8毫米 | 14分19秒 |
| 16.9毫米 | 14分24秒 |
| 17.0毫米 | 14分29秒 |
| 17.1毫米 | 14分34秒 |
| 17.2毫米 | 14分40秒 |
| 17.3毫米 | 14分45秒 |
| 17.4毫米 | 14分50秒 |
| 17.5毫米 | 14分55秒 |
| 17.6毫米 | 15分00秒 |
| 17.7毫米 | 15分05秒 |
| 17.8毫米 | 15分10秒 |
| 17.9毫米 | 15分15秒 |
| 18.0毫米 | 15分20秒 |
| 18.1毫米 | 15分25秒 |
| 18.2毫米 | 15分30秒 |
| 18.3毫米 | 15分35秒 |
| 玻璃厚度 | 热处理时间 |
| 18.4毫米 | 15分40秒 |
| 18.5毫米 | 15分45秒 |
| 18.6毫米 | 15分52秒 |
| 18.7毫米 | 15分58秒 |
| 18.8毫米 | 16分04秒 |
| 18.9毫米 | 16分10秒 |
| 19.0毫米 | 16分16秒 |
| 19.1毫米 | 16分24秒 |
| 19.2毫米 | 16分31秒 |
| 19.3毫米 | 16分39秒 |
| 19.4毫米 | 16分46秒 |
| 19.5毫米 | 16分54秒 |
| 19.6毫米 | 17分01秒 |
| 19.7毫米 | 17分09秒 |
| 19.8毫米 | 17分16秒 |
| 19.9毫米 | 17分24秒 |
| 20.0毫米 | 17分31秒 |
| 20.1毫米 | 17分39秒 |
| 20.2毫米 | 17分46秒 |
| 20.3毫米 | 17分54秒 |
| 20.4毫米 | 18分01秒 |
| 20.5毫米 | 18分09秒 |
| 20.6毫米 | 18分16秒 |
| 20.7毫米 | 18分24秒 |
| 20.8毫米 | 18分31秒 |
| 20.9毫米 | 18分39秒 |

# Text boxes

国家质量监督检验检疫总局 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

平板玻璃

Flat glass

（征求意见稿）

GB 11614—××××

代替GB 11614—2009

GB/T 18701-2002、 GB 4871-1995 、GB 11614—1999

中华人民共和国国家标准

ICS 81.040.20

Q 33