c

中华人民共和国建材行业标准

JC/T xxxxx

砖瓦工业隧道窑节能设计、施工及验收规范

Code of Energy Conservation Design 、Construction and acceptance

for tunnel kiln of brick and tile industry

（初    稿）

20xx-xx-xx发布                               20xx-xx-xx实施

前         言

根据《工业和信息化部办公厅2013年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2013]217号）的要求，本规范由中国砖瓦工业协会会同有关单位共同编制完成。本规范编制过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，认真总结了不同地区烧结砖瓦工业隧道窑节能设计应用方面的丰富经验，研究分析了我国砖瓦隧道窑行业的现状和发展，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改和完善，邀请有关专家审查定稿。

本规范共分10章。主要内容是对砖瓦工业隧道窑节能设计、砖瓦工业隧道窑窑体结构及性能要求、窑炉烘烤调试、窑体验收检验、质量评定、标志和标签、包装储存运输等方面做了具体要求和指标规定。

本规范中黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由中华人民共和国工业和信息化部负责管理和对强制性条文解释，中国砖瓦工业协会负责具体技术内容的解释。

本规范在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国砖瓦工业协会，以供今后修订时参考。

地址:北京xxxx路xx号，         邮编:xxxxxxxx

传真:xxxxxxxxx

邮箱:xxxxxxxx

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员:

主编单位:   xxxxxxx

参编单位:   xxxxxxx

xxxxxxx

主要起草人:    xxxxxxx

主要审查人员:  xxxxxxx

目次

1.总则-------------------------------------------------------6

2.术语-------------------------------------------------------7

3.砖瓦工业隧道窑总图节能设计----------------------8

4.砖瓦工业隧道窑工作系统----------------------------9

4.1一般规定-----------------------------------------------9

4.2砖瓦工业隧道窑予热系统--------------------------9

4.3砖瓦工业隧道窑焙烧系统--------------------------9

4.4砖瓦工业隧道窑冷却系统--------------------------10

4.5砖瓦工业隧道窑余热利用系统--------------------10

4.6砖瓦工业隧道窑窑炉监控系统--------------------11

4.7砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统--------------11

4.8砖瓦工业隧道窑烟气净化处理系统--------------11

4.9砖瓦工业隧道窑主要能耗指标--------------------11

5. 砖瓦工业隧道窑窑体结构及性能要求------------12

5.1一般规定-----------------------------------------------12

5.2窑炉基础-----------------------------------------------12

5.3窑炉墙体-----------------------------------------------13

5.4窑顶-----------------------------------------------------15

5.5窑炉辅助设施-----------------------------------------16

6.窑炉烘烤调试--------------------------------------------18

7.窑体验收检验--------------------------------------------19

7.1检验方法------------------------------------------------19

7.2检验规则------------------------------------------------22

8.质量评定---------------------------------------------------24

9.标志和标签------------------------------------------------25

10包装、储存和运输-------------------------------------26

本规范用词说明--------------------------------------------27

引用标准名录-----------------------------------------------28

附条文说明--------------------------------------------------30

Contents

1.General provisions----------------------- 6

2.Terms------------------------------------ 7

3.General layout designing energy conservation

-------------------------------------------8

4.Working system of tunnel kiln-------------9

4.1 General requirement--------------------------- 9

4.2 Preheating system----------------------------- 9

4.3 Firing system--------------------------------- 9

4.4 Cooling system--------------------------------10

4.5 Waste heat utilization------------------------10

4.6 Detecting system------------------------------11

4.7 Maintenance system----------------------------11

4.8Flue gas purification system-------------------11

4.9Energy consumption index-----------------------11

5. Structure and technical requirements ----12

5.1 General requirement----------------------------12

5.2 Furnace foundation-----------------------------12

5.3 Furnace wall-----------------------------------13

5.4 Furnace roof-----------------------------------15

5.5 Furnace auxiliary facilities-------------------16

6 Furnace baking and debugging---------------18

7 Inspection and acceptance test of tunnel kiln

----------------------------------------------19

7.1 Inspection method--------------------------------19

7.2 Inspection rule----------------------------------22

8 Quality  evaluation-------------------------24

9 Identifies----------------------------------25

10 Packaging storage transport----------------26

Explanation of word in this code--------------27

List of quoted standard ----------------------28

Addition ：Explanation of provisions----------30

l总  则

1.0.1在砖瓦工业隧道窑设计、施工、验收中，为贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，优化工程设计，做到节约和合理利用能源资源，提高能源资源利用效率，保证工程设计质量，制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的砖瓦工业隧道窑节能设计、施工、验收。

1.0.3设计规模应满足GB50528-2009,1.0.3条 新建、扩建的烧结砖瓦工厂的设计规模要求。砖瓦工业隧道窑单窑年产量,砖不应低于3000万块标砖,瓦不应低于30万平方米。

1..0.4砖瓦工业隧道窑的节能设计，应贯穿在施工图设计、工程施工、工程验收的全过程。

1.0.5砖瓦工业隧道窑设计应满足所采用原料烧结性能要求。鼓励采用工农业废弃物、污泥、淤泥、城市建筑及生活垃圾等替代部分原料和燃料。

1.0.6砖瓦工业隧道窑节能设计，除应符合本规范的规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术  语

2. 0. 1能耗。energy consumption

生产单位产品消耗的热量和电能。

2. 0. 2热耗heat consumption

由燃料、各种含能工农业废弃物及原料产生的用于焙烧单位产

品所消耗的热量。

2. 0.3煤耗coal consumption

生产单位产品所消耗的各类燃料折合标准煤量。包括内掺和

外投用、干燥用的燃料。

2. 0. 4电耗。electricity consumption

从原料制备至成品堆放的全部生产过程的综合电能消耗量。

包括各生产工序动力用电、生产照明用电以及办公室、仓库照明用

电，不包括生活用电和基本建设用电。

3．砖瓦工业隧道窑总图节能设计

3.0.1砖瓦工业隧道窑总体布置应合理，工艺顺畅，管理、维护、使用方便，节约用地。隧道窑宜放置于防风、防雨有围护的车间内，应建立防洪、防涝设施。

3.0.2砖瓦工业隧道窑设计应满足生产线产品性能要求。

3.0.3砖瓦工业隧道窑设计应满足GB/T29620及其它节能、环保相关标准要求。

4．砖瓦工业隧道窑工作系统

4. 1一般规定

4.1.1砖瓦工业隧道窑设计以原料性能、产品品种、质量要求及产量指标等因素综合考虑隧道窑工作系统指标设计。

4.1.2砖瓦工业隧道窑基本参数应符合表4.1.2规定。

表4.1.2隧道窑基本参数

| 窑内宽（米） | 窑车面以上高（米） | 日产量（万块标砖） |
| --- | --- | --- |
| 3.00-4.00 | 1.2-2.0 | ≥10.0 |
| 4.01-5.00 | 1.2-2.0 | ≥12.0 |
| 5.01-7.00 | 1.2-2.0 | ≥15.0 |
| 〉7.00 | 1.2-2.0 | ≥20.0 |
| 隧道窑长度由设计决定 |

4.1.3预热带 、烧成带、冷却带系统设置应满足原料性能要求、保证产品质量。

4. 1. 4砖瓦工业隧道窑窑体结构设计应满足热工设备性能要求。

4.1.5所选用窑炉施工材料应是符合相应国家标准规定。对确有必要现场制作的特殊材料，设计中需给出该种特殊材料的性能指标(含热工评价);同时宜给出质量评价方法及检验依据。

4. 2砖瓦工业隧道窑预热系统

4.2.1预热系统应满足坯体快速脱水及预加热要求，断面温差不大于50℃。

4. 3砖瓦工业隧道窑焙烧系统

4. 3. 1隧道窑焙烧系统的能效设计指标应符合JC/T713-2007中4款一级标准要求。热耗不大于1465x103kJ/t。

4.3. 2隧道窑焙烧系统设计应符合下列要求:

4.3.2.1焙烧系统应采用优质耐火和保温隔热材料，系统表面热损

失在热平衡支出项的比例应小于12%，窑顶表面温度比环境温度不高于20°C,窑墙表面温度比环境温度不高于15°C。

4.3.2.2隧道窑抽送热风道(管)应采取保温措施，保证热风温度降

不大于0.5°C/m。利用抽送热风道(管)作为车间采暖热源的可不作要求。

4.3.2.3隧道窑应采用优质耐火棉状制品塞实密封并采用曲封和砂封等措施减少漏风。窑炉进、出口溢流热损失＜l%。窑顶投煤孔或燃烧孔溢流热损失＜l%。

4.3.2.4窑墙和顶内外温差在120℃-450℃时，复合墙体传热系数≯0.4W/（m2. K);窑墙和顶内外温差＞450℃时，复合墙体传热系数≯0.28W/（m2. K)

4.3.3·热风管路的保温设计应符合GB 50264的有关规定。热风输送管道表面温度≯50℃.

4. 3.4隧道窑排烟、抽热风机应采用符合国家有关标准的变频调速装置。鼓励窑炉运转系统采用变频调速装置。

4.4砖瓦工业隧道窑冷却系统

4.4.1出窑制品温度比环境温度不高于20°C,窑车主梁温度比环境温度不高于15°C。

4. 5砖瓦工业隧道窑余热利用系统

4. 5. 1新建、扩建和改建的烧结砖瓦隧道窑必须同步设计余热利用系统， 鼓励采用新技术。

4. 5 .2余热利用系统不应影响砖瓦正常生产、增加系统能耗、降低生产能力。

4.5. 3烧成系统余热可用于坯体干燥、供应热水、采暖及其它节能新技术应用。

4.6砖瓦工业隧道窑窑炉监控系统

4. 6. 1新建、扩建和改建的烧结砖瓦隧道窑必须同步设计窑炉温度、压力监测系统。鼓励采用窑炉监控系统。

4.7砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统

4.7.1砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统必须考虑窑体运行过程中热胀冷缩受力结构合理、稳定。

4.8砖瓦工业隧道窑烟气净化处理系统

4.8.1采用含硫原料、燃料生产烧结砖瓦，应配置窑烟气净化处理系统。烟气排放应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB/T29620要求。

4.9砖瓦工业隧道窑主要能耗指标

4.9.1新建、扩建和改建烧结砖瓦工厂生产线隧道窑的热耗指标应符合JC/T713-2007中 4款一级窑炉(每吨制品热耗不大于1465x103KJ)要求。主要电耗设计指标应符合GB50528-2009中4.2.2(砖瓦焙烧小于等于3.2KW.h/t)规定。

5.砖瓦工业隧道窑砌筑及整体性能要求

5.1一般规定

5. 1. 1砖瓦工业隧道窑（以下简称窑炉）砌筑应符合GB50211-2004中1.0.2,  1.0.5,  1.0.6的基本规定、第三章“工业炉砌筑的基本规定”、第十五章中15.1条“隧道窑”和本标准要求。

5.1.2窑炉整体性能要求:

a)窑炉必须按批准的设计图纸和相关技术文件施工:

b)窑炉应满足使用要求，第一次大修期不低于运转五年;

c)窑炉主体部位不允许出现影响热工性能的破坏性裂纹、位移、塌落、漏气、现象;

d)窑炉能耗指标应符合本标准4.9款的规定。

5.2窑炉基础

5. 2. 1窑炉地基基础开挖的基槽地耐力应达到设计要求。设计未明确时，隧道窑地耐力应大于15 MPa,地耐力达不到要求时，必须进行局部处理。地基基础施工应符合GB 50202的要求，窑炉基础采用的烧结普通砖应符合GB 5101中一等品规定、强度等级不小于MU15。

5.2. 2窑炉地基基础、地下风道、设备基础若需防水及处理时，应符合GB 50208要求。

5. 2. 3窑炉附属设备基础应符合GB 50204, GB 50205的要求。

5. 2. 4隧道窑轨道安装应符合以下要求:

a)铺设前，轨道应校直;

b)轨道安装时，二次浇灌混凝土强度未达到70%以前，不应在轨道范围内进行任何工程施工和通行;

c)允许偏差:

钢轨中心线与隧道窑中心线偏差:士1. 0 mm;

钢轨水平偏差: 士1. 0 mm:

钢轨接头间隙偏差:-20mm:

钢轨接头高差 :-0.50mm:〔进窑、出窑方向〕。

5.3窑炉墙体

5. 3. 1窑炉墙体应于窑炉基础、附属设备基础完成并验收合格以及签署工序交换证明书后，方可进行施工，工序交换证明书应符合GB50211-2004中1.0.5的要求。

5.3.2窑墙砌筑前应预先找平基础，必要时进行预砌.基础标高误差5-10mm。

5.3. 3耐火材料和隔热材料:

a)耐火材料质量和规格应符合GB/T 2992. GB 4415, GB/T 2988, GB/T 2608的技术要求。若耐火砖的砖型标准中无规定时，则按设计生产:

b)隔热材料质量和规格应符合GB 3994, GB 3995, GB/T 16400, GB/T 11835的技术要求:

c)材料的验收保管和运输应符合GB50211-2004中3. 1. 1, 3. 1.2, 3. 1.3, 3. 1.4, 3. 1.6,3.1.7的规定;

d)烧结普通砖、多孔砖应符合GB5101, GB 13544中一等品品规定、强度等级不小于MU15。

5. 3. 4砌筑耐火制品的泥浆应符合GB50211-2004中3. 1. 8, 3. 1. 9, 3. 1. 11, 3. 1. 12, 3. 1. 13, 3. 1. 14,3. 1. 15的规定，泥浆稠度应符合GB50211-2004中表3. 1. 10中III类砌体的规定。泥浆饱满度不得低于90%。

5.3.5耐火砌体砖缝允许厚度应符合GB50211-2004中表15. 1. 1中的规定。烧结普通砖外墙砖缝为8 mm-10 mm。外表面用原浆勾缝.

5.3.6隧道窑窑墙砌筑要平直，砌筑允许误差应符合GB50211-2004中表15. 1. 3中耐火窑的规定。隧道窑窑墙砌筑测量定位，应以窑车轨面标高和轨道中心线为基准。

5. 3. 7窑墙采用复合墙体时，可由内向外或由外向内逐次退台砌筑，不得采用先砌内外两层后砌中间各层的砌筑方法。耐火砖和隔热砖砌筑时，高度方向每隔2--5皮，长度方向每隔一定距离(按设计)与外层咬砌，咬砌所用砖应切割后使用，不得砍砖。曲封砖和拱脚砖以下窑墙质量，应分别进行检查后，才可砌筑上部砌体。

5.3.8砌筑窑墙时应同时安装好预埋件，横梁、预埋件、预留洞口应符合GB50211-2004中3. 2. 23的规定.金属管件外裹隔热材料.

5.3.9砌体膨胀缝的数值、构造及分布位置均应由设计规定。当设计没有规定时:每米长砌体膨胀缝的平均数据可采用:粘土砖砌体为5mm-6mm，高铝砖砌体为7mm-8mm。

5. 3. 10膨胀缝的施工，应符合GB50211-2004中3.2. 17, 3.2. 18, 3.2. 19, 3.2.20, 3.2.24, 15. 1.7的规定。

5.4窑顶

5. 4. 1窑体顶部根据设计可将其分为平吊顶和拱型顶两种型式.

5. 4. 2拱型顶的拱型胎及支柱材料应符合GB50211-2004中3. 2. 42的规定。砌筑拱顶前，应预先检查拱脚表面.表面应平整，角度应正确，长度方向表面误差不大于士5mm。拱顶支撑的沉降量最大为30 mm,拱模经检查合格后，方可砌筑。

5. 4. 3拱顶的砌筑方法应符合GB50211-2004中3.2.49, 3.2.50, 3.2.51, 3.2.52, 3.2.53, 3.2.54,3.2.60, 3.2.63, 3.2.64的要求及15. 1. 11, 15. 1. 12的规定。

5. 4. 4平吊顶结构采用的材料应符合设计要求。采用现场预制轻质耐火混凝土吊顶板时，轻质耐火混凝土应符合设计配合比，并与吊挂材料配合施工。耐热葫芦与吊板宜留膨胀间隙，预制后，进行试验，达到设计指标后，方可施工。预制吊挂件位置应准确，误差不大于士2. 5 mm。

5. 4. 5吊挂材料采用的耐热钢应符合GB/T 1221的要求。耐热钢钩的加工尺寸应符合设计要求。

5. 4. 6吊挂砖或吊挂板应预砌筑，并进行选分和编号，必要时应加工。吊挂砖或吊挂板不允许有裂纹、缺损、扭曲和毛刺等缺陷。

5. 4. 7吊顶砌筑应符合GB50211-2004中3. 2. 56. 3. 2. 59的要求，吊顶板之间、吊顶板与预留孔之间的孔隙应采用耐高温的硅酸铝纤维制品填塞、封闭。砌筑时应调整耐火吊挂砖或吊挂板底面高度，底平面平整度误差不大于士5mm。

5. 4. 8窑顶的保温隔热材料应符合GB/T 16400的规定。隔热材料宜根据窑体结构采用不同材料和不同厚度。铺设保温隔热层时应分层铺设，错缝施工，不允许产生通缝。铺设时宜采用高温粘接剂，

分层粘接。

5. 4. 9窑顶钢结构应符合GB 50205、JGJ 82的要求。

5.5窑炉附属设施

5. 5. 1窑炉附属设施包含窑门、窑车、窑炉运转设备、风机、通风管道、燃烧系统及控制系统，应按设计进行制作、安装。

5. 5. 2窑车

5. 5. 2. 1窑车应符合JC/T2108和JGJ 82的规定。窑车应运转灵活、形状平整、焊接牢固，不得扭曲变形。

5. 5. 2. 2窑车异型耐火材料应按设计加工，耐火、保温材料应符合本标准5. 3. 3和YB/T 5083,JC 209的规定。砌筑耐火材料时应留设膨胀缝。砌筑后窑车高度误差为士3mm，长、宽方向-40mm，对角线士5 mm,

5. 5. 3窑门

5. 5. 3. 1窑门制造应符合JGJ 82和相关国家机械制造标准的规定及设计要求。安装后门与门框单边间隙为不大于5 mm,窑门升降速度100 mm/s-160 mm/s。

5. 5. 3. 2窑门安装后应尺寸准确，开启灵活，不允许有碰擦、卡壳等现象。窑门应涂刷耐热漆。

5. 5. 4附属热风管道和燃烧系统管道，应符合GB 50264, GB 50236, GB 50251的要求，热风管道应作保温隔热处理，隔热材料应符合GB/T 16400, GB/T 11835的规定。热风管道应设膨胀节，并符合设计要求。

5.5.5运转设备结构合理、使用稳定，满足窑炉产量要求。顶车机、出口牵引机建议采用底部推、拉式。

5.5．6风机必须满足设计风量、风压要求。风机选型时风量应按系统特性和漏风系数进行计算，风机能力储备系数应＜15%。

5. 5.7附属设备基础宜与窑炉基础同时施工，同时砌筑各孔道、通风口、构件、预埋件，确定砌体冷态尺寸和膨胀间隙，并预留膨胀尺寸。

6.窑炉烘烤

6. 0. 1窑炉烘烤应在工程竣工验收后方可进行。

6. 0. 2烘烤前应检查的内容包括:

a)检查窑门、管道阀门开启灵活性;

b)附属设备应全部空载和载荷调试完成。

c)窑炉检测系统安装调试完成

6. 0. 3窑炉烘烤应按设计单位制定的烘烤方案进行。

7.窑体检查验收

7．1检验方法

7. 1.1窑炉施工完毕后，必须完成下列工作以备检验:

a)按照设计图纸，对窑体全面检查，修正不合格项:

b)应将窑通道内、窑体膨胀缝内、轨道接头内、砂封槽内及接头、风道管道及接头、测量孔及观察孔内杂物清理干净。轨道面用钢刷刷净;

c)砂封槽内填充细度7-12目、深度不低于100 mm-130 mm的石英砂;

d)砖瓦工业隧道窑砌筑应符合GB50211-2004中15.1的基本规定。隧道窑应全面空车试车，检查窑体砌筑质量，轨道安装误差。检查每辆窑车的加工质量，耐火材料的砌筑质量，对不合格的部位予以修复。

7.1.2窑炉墙体

7. 1.2.1烧结砖的检验依据GB 5101, GB 13544的规定执行。

检查方法:现场抽样检查和检查质量证明书或检验报告。

7. 1.2.2耐火材料和制品依据本标准5.3.3和GB50309-2007中15. 1. 2的规定检验。

检查方法:现场抽样检查和检查质量证明书或检验报告。

7. 1.2.3砌体砖缝的泥(砂浆)饱满度依据GB 50309-2007中15. 1. 4的规定检验。

7. 1.2.4窑体砌筑标高，中心线及窑顶拱角砖依据GB 50309-2007中15. 1. 5,  15. 1. 6的规定检验。

7. 1.2.5窑墙体的保温隔热材料品种、牌号，必须符合现行国家标准和设计要求。

检验方法:观察检查和检查质量证明书或检验报告。

7. 1.2.6窑墙体中的钢结构混凝土工程质量应按GB 50300的规定进行。其中钢材品种、牌号，必须符合现行国家标准和设计要求.

检验方法:应按GB 50300的规定进行。

7. 1.2.7隧道窑砌体砖缝的允许厚度依据GB 50309-2007中15. 1. 7第III类砌体的规定检验。

7. 1.2.8曲封砖砌体检验:

检查数量:间距尺寸和表面平整度误差每5m长检查一处，底面标高为全数检查，每3m测一点。

检验方法:尺量检查和水准仪检查或2m靠尺检查。

7. 1.2.9隧道窑的断面尺寸误差应符合GB50211-2004中15. 1. 3耐火窑的规定值。

检验数量、方法应符合GB 50309-2007中 15. 1. 8耐火窑的规定。

7. 1.2.10隧道窑墙体膨胀缝的留设和窑体外部烧结普通砖墙应符合GB 50309-2007中15. 1. 11的规定。

7. 1.2.11隧道窑砌体的检验方法应符合JC 982-2005中6.2.12的规定.

7. 1.3窑顶

7.1.3.1拱角砖必须紧靠拱角梁。

检查方法:观察检查。

7.1.3.2耐火材料、耐火制品、隔热材料及相应的检验方法应符合本标准中7. 1. 2.2 , 7. 1. 2.5的规定。砌体砖缝的泥(砂)浆饱满度应符合本标准中7. 1.2.3的规定。

7.1.3.3平吊顶耐热钢吊钩材料应符合设计和标准要求。

检查方法:检查质量证明书或检验报告。

7.1.3.4耐热砼吊板采用的浇注料应符合GB 50309-2007中4. 2. 1, 4. 2. 2, 4. 2. 3的规定，吊板与葫芦间应有膨胀层。

7.1.3.5吊挂砖耐火材料、耐热混凝土吊板、耐热葫芦不允许有裂纹、缺棱掉角、扭曲、变形等缺陷。吊板隔热材料铺设不允许有通缝。

检查方法:观察检查。

7.1.3.6拱顶砌体灰缝应符合GB 50309-2007中15	. 1.7第Ⅲ类砌体的规定。

7.1.3.7拱顶砌体应符合GB 50309-2007中3. 3. 5, 3. 3. 6的规定。

7.1.3.8吊挂平顶砌体:

检查数量:错牙按拱顶查2 -4处，每处5m2吊挂砖(吊板)。

检验方法:塞尺检查、观察检查、检查施工记录。

7.1.3.9耐火浇注料应符合GB 50309-2007中4. 2. 5的规定。

7.1.3.10窑炉拱顶砌体允许误差和检验方法应符合GB 50309-2007中3. 3. 5的规定。

7.1.3.11拱顶内高误差80mm，平吊顶内高误差80mm。

7.1.4窑车、窑门和附属管道及设备

7.1.4.1窑车、窑门钢结构材料和零配件应符合现行国家标准和设计要求，窑车采用的耐火、隔热材料应符合本标准7.1. 2. 2, 7.1. 2. 5规定。

7.1.4.2窑车、窑门钢结构及附属管道设备焊接应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的规定验收。窑门安装应符合本标准中5. 5. 3的规定。

7.1.4.3窑车的尺寸允许误差应符合本标准中 5. 5. 2.1, 5. 5.2.2的规定。

检查方法:抽查窑车总量的30%进行检查，并检查施工记录。

7.1.4.4窑车砌筑灰缝允许厚度应符合本标准中7. 1.2.7的规定。

7.1.4.5热风管道的隔热保温材料必须符合相应国家标准和设计要求.

检查方法:抽样检验和检查质量证明书或检验报告。

7.2检验规则

7.2.1窑炉的质量检验分为窑炉基本参数检验和出厂检验(即窑炉砌筑工程质量检验)。窑炉竣工后，正式交付使用时必须进行窑炉基本参数检验。窑炉砌筑工程质量，应按分项、分部和单位工程划分进行检验和评定，每一条隧道窑应为一个分部工程。分部工程宜划分为基础、窑墙、窑顶、窑车、附属管道、运转设备及窑炉检测等分项工程。窑墙和窑顶部分的钢结构可设一个钢结构分项工程，应按GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》的规定进行。当一个单位工程仅有一个分部工程时，该分部工程即为单位工程。

7.2.2窑炉基础部分的分项工程质量检验和质量评定应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2007中15.1的规定进行。其中作为合格标准主控项目应全部合格，一般项目合格数应不低于80%。

7.2.3窑炉的能耗指标应符合((烧结砖瓦能耗等级定额》JC/T 713的规定。由专业检测机构依据《砖瓦工业隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法》JC/T428进行检验并出具检测报告。

7.2.4在下列情况下，应进行窑炉能耗指标评价:

a)窑炉验收时:

b)窑炉停产半年以上或经过大修时;

c)窑炉能耗指标超过行业标准规定时;

d)国家监督机构提出要求时。

8质量评定

8.0.1窑炉的分项、分部、单位工程质量，均分为“合格”、“优等”两个等级。分项工程质量等级按GB 50309-2007中2.2.2的规定进行，分部工程、单位工程的质量等级应按GB 50309-2007中2. 2. 3,2. 2. 4, 2. 2. 5的规定进行。分项工程质量等级应符合本标准中7.1. 2, 7.1. 3, 7.1. 4的规定。

8.0.2质量检验评定程序及组织按本标准7.2.1, 7.2.2和GB 50309-2007中 2. 3. 1, 2. 3. 2, 2. 3. 3的规定进行。

8.0.3窑炉基本参数检验应在试生产开始两个月内检验。应符合本规范4.1.2款要求即为合格。

8.0. 4砖瓦焙烧窑炉质量等级评定应符合JC982-2005中表5的要求。其中能耗指标应符合本规范4.9款的规定。

9标志和标签

9.0. 1砖瓦焙烧窑炉砌筑后，应设置永久性窑炉识别标志。

9.0. 2窑炉识别标志宜使用铭牌或标牌。铭牌应包括的内容有:窑炉型号标识、施工单位名称、设计单位名称、建设单位名称、竣工日期.

9.0.3窑炉识别标志应镶嵌或固定于窑炉墙体上，其位置宜处于易显示处。一条(座)窑炉至少应设置一个识别标志。

9.0.4型号标识

SDY  □------□

日产量，单位：万块标砖/日

焙烧通道断面宽度，单位：米

窑炉代号

示例：焙烧通道4600mm，日产量10万块标砖隧道窑标记为：

SDY4.6   10

10包装、运输和贮存

10.0.1窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料的包装，应符合GB/T 2988、GB 3994、GB 3995、 GB 4415、 GB/T 16400、GB/T 11835中的包装规定，耐火、隔热材料应防雨，防潮，防破损，运到现场的材料设备宜放置于雨棚或车间内。

10.0.2窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料应符合GBJ 50211-2004中3. 1. 1, 3. 1. 2, 3. 1. 3,3. 1. 4, 3. 1. 6的规定及相关标准的运输要求，钢结构和设备应符合相关标准的运输要求，耐火、隔热材料宜遮盖运输，装、卸、运应轻拿轻放，防止损坏。

本规范用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不

同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”;

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”;、

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”;

4)表示有选择，在一定条件一下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合

……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《耐热钢棒》GB/T 1221-1992

《硅砖》GB/T 2608-1987

《高铝砖》GB/T 2988-1987

《通用耐火砖形状尺寸》 GB/T 2992-1998

《粘土质隔热耐火砖》GB 3994-1983

《高铝质隔热耐火砖》GB 3995-1883

《粘土质耐火砖》GB 4415-1984

《 烧结普通砖》GB 5101-2003

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-1998

《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 13544-2011

《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400-1996

《墙体材料术语》GB/T 18968-2003

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

《地下水防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB 50236-1998

《输气管道工程设计规范》GB 50251-1994

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-1997

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB 50309-2007

《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004

《烧结砖瓦工厂节能设计规范》GB50528-2009

《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB/T29620-2013

《烧结墙体材料单位产品能耗消耗限额》GB30526-2014

《膨胀珍珠岩》JC 209-9192

《砖瓦工业隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法》

JC/T 428-1996

《砖瓦窑炉用窑车》JC/T 2018-2012

《烧结砖瓦能耗等级定额》JC 713-1996

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》

JGJ 82-1991

《粘土质和高铝质致密耐火浇注料》YB/T 5083-1997

《砖瓦焙烧窑炉》JC 982-2005

初稿执笔起草人：崔宝剑

2015/12/20

中华人民共和国行业标准

砖瓦工业隧道窑节能设计、施工、验收规范

JC XXXXX一XXXX

条文说明

（初     稿）

目次

1.总则-------------------------------------------------------34

2.术语-------------------------------------------------------35

3.砖瓦工业隧道窑总图节能设计----------------------36

4.砖瓦工业隧道窑工作系统----------------------------38

4.1一般规定-----------------------------------------------38

4.2砖瓦工业隧道窑予热系统--------------------------39

4.3砖瓦工业隧道窑焙烧系统--------------------------39

4.4砖瓦工业隧道窑冷却系统--------------------------40

4.5砖瓦工业隧道窑余热利用系统--------------------40

4.6砖瓦工业隧道窑窑炉监控系统--------------------41

4.7砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统--------------41

4.8砖瓦工业隧道窑烟气净化处理系统--------------41

4.9砖瓦工业隧道窑主要能耗指标--------------------42

5. 砖瓦工业隧道窑窑体结构及性能要求------------43

5.1一般规定-----------------------------------------------43

5.2窑炉基础-----------------------------------------------43

5.3窑炉墙体-----------------------------------------------44

5.4窑顶-----------------------------------------------------46

5.5窑炉辅助设施-----------------------------------------47

6.窑炉烘烤调试--------------------------------------------49

7.窑体验收检验--------------------------------------------50

7.1检验方法------------------------------------------------50

7.2检验规则------------------------------------------------50

8.质量评定---------------------------------------------------52

9.标志和标签------------------------------------------------53

10包装、储存和运输-------------------------------------54

1总  则

1.0.1本条说明本规范制定的目的。

节能减排已经成为评价我国经济发展水平的一个重要指标。我国不是能源储备大国，但却是能源消费大国。长期依赖资源消耗、能源消耗的经济增长方式正在发生着改变。砖瓦工厂在长期的运行过程中在给企业带来效益的同时，也在消耗着能源，砖瓦隧道窑作为砖瓦生产企业的关键设备其能耗占整个企业的50-70%，无功损耗能源累计总量惊人，因此，有必要对砖瓦窑炉节能设计、施工进行规范管理。

我国约有烧结砖瓦生产企业7万余家，年总产量10200亿块(折标准砖)，年耗能折标煤9000万吨，占建材行业总能耗的30%左右。烧结砖瓦企业热效率平均40%，而热工设备维护结构散热及设备能耗损失约占总能耗的25%，如果烧结砖瓦企业采用适合的节能设汁方案，则至少可降低能耗10%以上，年可节约标准煤900万吨。因此，规范烧结砖瓦隧道窑的节能设计势在必行。随着新材料、新技术的不断出现，节能型设计在技术措施上可行。若采用新技术、新材料，即使烧结砖瓦企业建造成本上升30%左右，但与节能效果相比，投人产出比是非常明显的，按节能10%计算，一般三年即可收回成本。以十年生产期计算，可降低总成本7%。

1.0.2明确规定本规范适用于新建、改建和扩建的烧结砖瓦生产企业隧道窑节能设计、施工及验收。

1.0.3在烧结砖瓦窑炉设计建造中，设计者和项目业主应严格按照国务院《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委配套发布的《产业结构调整指导目录》的规定，在项目规模上充分论证，为保证经济性和规模效益，隧道窑单窑产量不低于3000万块标砖/年.条，瓦产量不低于30万平方米/年.条。

节能设计同时应在工艺系统和设备选择上采取有效措施，严                                                                                                  禁采用《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类的技术工艺、

设备和产品。同时本规范第一次把采用国家专利技术作为推荐采用技术，使用中应从分论证，以保证新技术可靠性、安全性。

1.0.4烧结砖瓦企业约占墙材企业的80%，只有烧结砖瓦企业隧道窑

的节能设计、施工实现规范化运作，墙材企业的节能设计才能处于可控的范围之内，进而实现全行业的节能设计规范化。

1.0.5本条要求是为了实现烧结砖瓦产业可持续发展，必须充分发挥烧结砖瓦产业特有的环保功能，实施原料、燃料的战略转移，建设“环境友好型”生态产业。规定砖瓦工业窑炉节能设计应满足所采用原料烧结性能要求。对所使用的工业废弃物、城市生活垃圾等应符合GB6566《建筑材料放射性核素限量》和GB 5085. 3《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》的要求。.

1.0.6烧结砖瓦隧道窑设计涉及许多方面，节能设计仅仅是其中一

个方面，因此，按本标准进行节能设计的同时，还应符合国家现行

有关标准、规范的规定。

2术语

本章是对本规范中术语的规定。这些术语的绝大部分是本标

准常用的术语，少量与其他专业共用的则从现行标准、规范中引

用。

3．隧道窑总图节能设计

3.0.1本条对隧道窑的总图设计提出了基本要求。烧结砖瓦隧道窑设计、布置兼顾其专业特点，根据地质结构，主风向、排水、装出窑要求等全面分析，采用最适合工艺布置。使工程设计科学合理，环保节能。在满足生产工艺流程要求和各种防护间距的同时，还要注意合理用地，紧凑布置，降低能耗。

3.0.2隧道窑设计应满足生产线产品性能要求。

隧道窑设计应满足多品种、多规格产品，不同工业废料原料生产要求。大型节能保温砌块和烧结装饰砖的生产是目前改建、新建砖瓦企业隧道窑应优先考虑的基本功能。

3.0.3本条款要求砖瓦工业隧道窑设计应满足GB/T29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》及其它节能、环保相关标准要求。

随着我国对粘土实心砖限时禁用政策的实施，各地运用煤矸石、页岩等工业废渣代替粘土生产烧结空心砖项目越来越多，规模越来越大。行业中大部分使用劣质煤或煤矸石、热量低、原料消耗大，含硫量普遍较高，产生SO2量也大。国务院发布的《节能减排“十二五”规划》中规定，2015年，全国万元国内生产总值能耗比2012年下降16%（比2005年下降32%）SO2排放总量减少8%。，随着国家和各地环保部门对SO2总量的控制，其排放标准会越来越严格。GB/T29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》新标准烟气中SO2浓度要求小于300mg/m3。同时GB30526-2014《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》强制性标准对单位产品能源消耗做了明确规定。根据目前我国砖瓦行业特点本规范要求满足节能、环保相关规定要求。

4．砖瓦工业隧道窑工作系统

4.1一般规定

4．1.1本条是对隧道窑设计阶段节能设计的规定。

隧道窑设计应以原料性能、产品品种、质量及产量指标等因素综

合考虑隧道窑工作系统指标设计。

4.1.2 本条款对砖瓦工业隧道窑基本参数作了规定。随着技术进步目前隧道窑产量整体水平有所提高、产量等指标已高于JC982-2005《砖瓦焙烧窑炉》相关规定，本标准作了提高。

4.1.3目前，传统隧道窑产量低、能耗高，上下温差大、上过下生，烧成塌坯等诸多缺陷主要由于隧道窑先天设计缺陷造成，因此合理的预热、烧成、冷却带系统配置，完善的循环系统、冷却系统、助燃系统配置是保证产品产量、质量、能耗的根本。实际上我国各种规格砖瓦工业隧道窑长度在85-160之间，于热带30-50米，烧成带35-55米，冷却带25-50米。原料不同，产品预热、冷却温度、气氛、压力制度变化速率及完全烧成所需时间、温度不同。因此窑的长度应由原料性能及产量要求来决定，本条款规定预热带 、烧成带、冷却带系统设置应满足原料性能要求、保证产品质量。合理的窑炉长度是节能设计的关键部分。

4．1.4窑炉结构设计除满足常温结构强度要求外还要满足热胀冷缩结构强度要求。

4.1.5随着材料技术的飞速发展、新型材料不断涌现。由于窑炉设计设计材料品种较多、价格差异较大，奔着标准引领行业发展的准则，对材料详细选择情况未作出规定，只是规定了必须选用合格的商品材料，目的是允许设计人员根据当地实际情况及投资规模、窑炉种类等方面因素合理选择材料。由于有围护结构传热系数等约束指标，因此，设计人员应综合各方面因素选择合适的材料。对于需现场制作的特殊材料，本规范强调了其可靠性。

4.2砖瓦工业隧道窑预热系统

4.2.1预热系统应满足坯体合理脱水及预加热要求，预热带断面温差大、坯体预热不均匀是影响产品质量、产量的关键一环。因此，本规范对窑炉断面温差做了规定。

4.3砖瓦工业隧道窑焙烧系统

4. 3. 1本条对砖瓦焙烧系统的能效指标分别进行了规定。《烧结砖瓦能耗等级定额》JC/T-713中一级窑炉的规定执行。热耗不大于1465x103kJ/t。煤耗、电耗，随着砖瓦工业的发展不能准确反映行业状况，本标准不予采用。

4. 3.2本条主要规定了窑炉的基本要求，强调了焙烧窑正常生产时的散热损失控制指标。对焙烧窑送风道(管)的保温及进出口、窑顶投煤孔溢热损失规定了限制指标。由于窑型、结构、投资规模等的差异，围护结构的厚度差异较大，为了适应实际情况，又要保证节能设计理念的贯彻实施，本规范只规定了窑墙和顶的传热系数设计限制指标。在既满足传热要求，又节约投资成本的前提下，设计人员应通过核算尽量选择适宜厚度的结构型式及保温材料种类，并充分利用新材料、新技术。

4. 3. 3本条对焙烧系统热风管道保温设计提出了原则要求。在有余热利用要求的热风管路上其保温层设计宜控制在表面温度50℃以下，无余热利用要求的管道外保温设计应满足劳动安全保护要求。在输送热风系统中，各种法兰连接应严密，不得漏风漏气。

4.3.4实践证明，采用变频调速装置具有显著的节能效果，而且投资回收期少于整个烧结砖瓦工厂投资回收期，应推广应用。风机风量的调节，有阀门和风机调速两种。阀门调节比较简单，但不节能，因此从技术角度要求有风量调节的风机均宜配置变频调速装置。风机能力的储备系数≯15%。过大的风机储备系数，易降低风机的使用效率，浪费电能。

4.4砖瓦工业隧道窑冷却系统

4.4.1砖瓦原料大量采用工业废料、其烧结性能差距巨大，冷却速度直接影响产品质量，出窑产品温度影响烧成隧道窑热耗。本规范为鼓励隧道窑新技术应用、引导企业发展，对出窑产品温度和车下温度作了规定。

4.5砖瓦工业隧道窑余热利用系统

4.5.1在隧道窑设计阶段同步规划余热利用系统，有利于贯彻国家节能降耗的产业政策。

4. 5. 2本条对隧道窑余热利用系统的建设提出了要求。余热利用系统是在保证烧结砖瓦生产正常运行的前提下进行的，不能对隧道窑进行降低技术参数的改造而提高余热利用的手段，余热利用后隧道窑的电耗、热耗等主要能耗指标不能因为余热利用而提高，隧道窑产量不应降低。

4.5.3利用烧成系统多余的废气余热进行干燥、采暖、热水供应，是目前应用最多的节能技术，为此提出建议和要求。烧结砖瓦生产企业余热较多，尤其是采用超热焙烧技术的企业。如果能将这部分余热利用起来，既可以解决需要采暖企业的热源，又达到利废的目的，提高了热利用效率。热泵技术较传统的供热水方式节约能源，有条件的企业应大力推广。鼓励采用余热利用新技术。

4.6砖瓦工业隧道窑窑炉监控系统

4.6.1隧道窑检测控制系统是提高窑炉自动化程度、保证产品质量的数字化准确显示、控制系统，避免人工观测温度的误差。目前，几乎使用纯检测、显示，对于大型切块、高档清水墙砖生产线建议采用监控系统，更精准控制隧道窑、避免人为误差。

4.7砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统

4.7.1隧道窑节能设计中隧道窑窑体结构维护系统除考虑正常结构受力外还应充分考虑窑体热胀冷缩产生的应力，以保证窑体的正常运行。

4.8砖瓦工业隧道窑烟气净化处理系统

4.8.1按照GB/T29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》要求及砖瓦行业脱硫的特点含硫原料、燃料必须配置脱硫系统。根据我国煤炭标准的相关规定，煤炭的含硫量超过1％都属于高硫煤。我国煤炭含硫平均值介于0.95~1.05之间，含硫量小于1％的煤炭大约占全国煤炭产量的70％左右。我国煤炭的含硫量从南向北逐渐降低，南部的煤炭硫含量大多高达3~5％，而北方特别是东北地区，煤炭中硫含量大约在0.8％左右。尽管一些煤炭中硫含量比较低，但是仍然不符合国家环评的相关规定。

4.9主要能耗指标

4.9.1新建、扩建和改建烧结砖瓦工厂生产线隧道窑的热耗指标应符合JC/T713-2007中4款中一级窑炉要求。主要电耗设计指标应符合GB50528-2009中4.2.2砖瓦焙烧≤3.2KW.h/t规定。

随着技术进步目前隧道窑产量整体水平有所提高、燃耗有所降低，本标准参照JC713-2007《烧结砖瓦能耗等级定额》一级要求。人工干燥、隧道窑烧成，大、中断面隧道窑一次码烧 热耗1465X103 KJ/t。

5. 窑炉砌筑及整体性能要求

5.1一般规定

5. 1. 1本条款规定砖瓦工业隧道窑（以下简称窑炉）砌筑应符合GB50211-2004中1.0.2,  1.0.5,  1.0.6的基本规定，第三章“工业炉砌筑的基本规定”、第十五章“隧道窑”和本标准要求。

5.1.3本条款规定了窑炉整体性能要求:规定了窑炉施工的技术条件，第一次大修期限，窑炉主体结构要求及能耗指标要求。

5.2窑炉基础

5. 2. 1本条款对隧道窑施工基础承载力及地基基础施工应符合GB 50202提出要求，窑炉地基采用的烧结普通砖应符合GB 5101中一等品规定、强度等级不小于MU15。

5.2. 2窑炉地基基础、地下风道、设备基础若需防水及处理时，应符合GB 50208要求。

5. 2. 3窑炉附属设备基础应符合GB 50204, GB 50205的要求。

5. 2. 4本条款对隧道窑轨道安装提出要求，轨道施工、安装时隧道窑施工的关键之一，合理、规范的施工才能保证隧道窑的整体质量。

5.3窑炉墙体

5. 3. 1按照基本建设施工程序，在工序间交接时，对上一工序的建筑结构工程和隐蔽工程要及时进行质量的检验验收并办理中间工序交接手续。否则，不得开始下一道工序的施工。

筑炉工程一般是工业炉系统工程中的最后一道工序。做好窑炉基础、窑炉骨架结构和有关设备安装的检验交接工作，是加强系统系统工程质量管理的组成部分，千万不可忽视。

本条款要求窑墙应于窑炉基础、附属设备基础完成并验收合格以及签订工序交换证明书后，方可进行施工，工序交换证明书应符合GB50211-2004中1.0.5的要求。

5.3.2本条款规定窑墙砌筑前应对基础检查验收。应预先找平基础，必要时进行预砌.基础标高误差5-10mm。

5.3. 3本条款规定了耐火材料和隔热材料质量、保管运输应符合的标准、规范。烧结普通砖、多孔砖应符合的标准规范。若耐火材料和隔热材料的砖型标准中无规定时，则按设计生产。设计应规定指标性能要求及检验方法。

5. 3. 4砌筑耐火制品的泥浆应符合GB50211-2004中的相关规定，泥浆稠度应符合GB50211-2004中表3. 1. 10中III类砌体的规定。泥浆饱满度不得低于90%。

5.3.5耐火砌体砖缝允许厚度应符合GB50211-2004中3. 2. 1III类砌体的规定。隧道窑窑墙砌筑测量定位，应以窑车轨面标高和轨道中心线为准.烧结普通砖外墙砖缝为8 mm-10 mm。外表面用原浆勾缝.

5.3.6隧道窑窑墙砌筑要平直，砌筑允许误差应符合GB50211-2004中表15. 1. 3耐火窑的规定，砌筑完毕后应进行检查.

5. 3. 7窑墙采用复合墙体时，可由内向外或由外向内逐次退台砌筑，不得采用先砌内外两层后砌中间各层的砌筑方法。耐火砖和隔热砖砌筑时，高度方向每隔2--5皮，长度方向每隔一定距离(按设计)与外层咬砌，咬砌所用砖应切割后使用，不得砍砖。曲封砖和拱脚砖以下的窑墙质量，应分别进行检查后，才可砌筑上部砌体。

5.3.8砌筑窑墙时应同时安装好预埋件，横梁、预埋件、预留洞口，应符合GB50211-2004中3. 2. 23的规定.金属管件外裹隔热材料.

砌体与设备、构建、埋设件和孔洞有关联时，应考虑膨胀后尺寸的变化，以确定砌体冷态尺寸或膨胀间隙。

5.3.9砌体膨胀缝的数值、构造及分布位置均应由设计规定。当设计没有规定时:每米长砌体膨胀缝的平均数据可采用:粘土砖砌体为5mm-6mm，高铝砖砌体为7mm-8mm。

5. 3. 10耐火材料线膨胀系数与耐火砌体的线膨胀关系密切，但又不仅相同。GB50211作了详细规定本标准参照执行。

5.4窑顶

5. 4. 1窑体顶部根据设计可将其分为平吊顶和拱型顶两种型式.

平吊顶采用各种耐火材料、耐火浇注料、硅酸铝吊块以及各种新材料吊顶均应满足设计及本标准各种性能要求。拱顶材质选择及拱顶施工均应满足设计及本标准各种性能要求。

5. 4. 2本条款规定拱型顶的拱型胎及支柱材料应符合GB50211-2004中3. 2. 42要求。砌筑拱顶前，应预先检查拱脚表面.表面应平整，角度应正确，长度方向表面误差不大于士5mm。拱顶支撑的沉降量最大为30 mm,拱模经检查合格后，方可砌筑。

5. 4. 3本条款规定拱顶的砌筑方法应符合GB50211-2004中相关要求。

5. 4. 4平吊顶结构采用的材料应符合设计，采用轻质耐火混凝土板吊顶现场预制时，轻质耐火混凝土应符合设计配合比，并与吊挂材料配合施工。耐热葫芦与吊板宜留膨胀间隙，预制后，进行试验，达到设计指标后，方可施工。预制吊挂件位置应准确，误差不大于士2. 5 mm。本条款规定平吊顶结构采用的材料应符合设计要求。采用现场制作轻质耐火混凝土板吊顶应符合现场制作要求。

5.4. 5吊挂材料采用的耐热钢应符合GB/T 1221的要求。耐热钢

钩的加工尺寸应符合设计要求。

5. 4. 6本条规定吊挂砖或吊挂板应预砌筑，并进行选分和编号，必要时应加工。吊挂砖或吊挂板不允许有裂纹、缺损、扭曲和毛刺等缺陷。吊挂砖或吊挂板应预砌筑，并进行选分和编号，主要是检查砖的外形尺寸能否满足砌筑要求，并确定各种不同公差砖相互搭配的具体方案。

5. 4. 7该条文说明吊顶砌筑及吊挂件施工要求。吊顶砌筑应符合GB50211-2004中3. 2. 56. 3. 2. 59的要求，吊顶板之间、吊顶板与预留孔之间的孔隙应采用耐高温的硅酸铝纤维制品填塞、封闭。砌筑时应调整耐火吊挂砖或吊挂板底面高度一致，

底平面平整度误差不大于士5mm。

5. 4. 8窑顶的保温隔热材料应符合GB/T 16400的规定。隔热材料宜根据窑体结构采用不同材料和不同厚度。铺设保温隔热层时应分层铺设，错缝施工，不允许产生通缝。铺设时宜采用高温粘接剂，

分层粘接。

5. 4. 9窑顶钢结构应符合GB 50205, JGJ 82的要求。

5.5窑炉附属设施

5. 5. 1该条款规定窑炉附属设施包括的内容及制作、安装要求。

5. 5. 2窑车

5. 5. 2. 1窑车是窑炉关键附属设施之一，窑车应符合JC/T2108《砖瓦窑炉用窑车》和JGJ 82《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》的规定。窑车应运转灵活、形状平整、焊接牢固，不得扭曲。

5. 5. 2. 2本条对窑车异型耐火材料应按设计加工，耐火、保温材料应符和的材料标准及窑车砌筑后尺寸偏差提出要求。

5. 5. 3窑门

5. 5. 3. 1—5.5.3.2规定了窑门制造应符合JGJ 82和相关国家机械制造标准的规定、设计要求及安装后的技术要求。

5. 5. 4规定了附属热风管道和燃烧系统管道制作、材料应符合的相关国家标准的规定。热风管道应设膨胀节，并符合设计要求。

5.5.5本条对运转设备制造、使用提出整体要求。运转设备结构合理、使用稳定，满足窑炉产量要求。顶车机、出口牵引机建议采用底部推、拉式。

5.5．6本条对于需要根据系统进行参数调节的风机调速装置提出选型要求。同时对风机的储备系数作了规定。过大的风机储备系数，易降低风机得使用效率。因此对于工况稳定，通风量变化小的风机，其储备系数应按本规定设计。

5. 5.7本条规定了附属设备基础与窑炉基础的施工程序，同时规定了砌筑各孔道、通风口、构件、预埋件，应确定砌体冷态尺寸和膨胀间隙，并预留膨胀尺寸。

6.窑炉烘烤

6．0.1本条款规定窑炉烘烤应在工程竣工验收后方可进行。

6.0.2本条款规定烘烤前应检查的内容包括:

a)检查窑门、管道阀门开启灵活性;

b)附属设备应全部空载和载荷调试完成。

c)窑炉检测系统安装调试完成

6.0.3烘窑方案的制定是窑炉烘烤过程的关键环节，必须全面考虑窑炉所用材料的性能特点，产品的最高烧成温度，合理的升温速度，制定出切实可行的烘窑制度。窑炉烘烤的好坏直接影响窑炉的使用寿命。不定型耐火材料与一般耐火制品不同，没有进过焙烧，其特点是含有较多游离水、化合水和结晶水，用来作为炉子的内衬时，如烘炉不当，极易造成开裂、剥落或垮塌等事故。应由耐火材料研制和生产单位或者设计单位制定烘窑曲线。全耐火陶瓷纤维内衬的炉子，因内衬不含水分且抗稳定性好，在剧烈的急冷急热条件下也不易发生剥落，故不需要烘烤可直接投入生产。

7窑体检查验收

7.1检查方法

7.1.1规定了窑炉施工完成后、检验前应进一步完成的准备工作。   7.1.2.1-7.1.4.5条款规定了窑炉砌筑材料执行标准、窑炉整体的检验执行标准、方法步骤。关键部位作了明确规定，详细列明所有窑炉建设材料及制品质量检查方法依据标准、规范。详细规定了窑体关键部位尺寸偏差、配合尺寸要求。详细规定了窑车、窑门和附属管道及设备加工检查要求。

7.2检验规则

7.2.1本条款规定了窑炉的质量检验分为窑炉基本参数检验和出厂检验(即窑炉砌筑工程质量检验)。窑炉竣工后，正式交付使用时必须进行窑炉基本参数检验。窑炉砌筑工程质量，应按分项、分部和单位工程划分进行检验和评定，每一条隧道窑应为一个分部工程。分部工程宜划分为基础、窑墙、窑顶、窑车、附属管道、运转设备及窑炉检测等分项工程。窑墙和窑顶部分的钢结构可设一个钢结构分项工程，应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定进行。当一个单位工程仅有一个分部工程时，该分部工程即为单位工程。

7.2.2本条款规定窑炉基础部分的分项工程质量检验和质量评定应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2007中15.1的规定进行。其中作为合格标准主控项目应全部合格，一般项目合格数应不低于80%。

7.2.3本条款规定窑炉的能耗指标应符合《烧结砖瓦能耗等级定额》JC/T 713的规定。以及由专业检测机构依据《砖瓦工业隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法》JC/T428进行检验并出具检测报告。

7.2.4本条款规定了应进行窑炉能耗指标评价的条件:

a)窑炉验收时:

b)窑炉停产半年以上或经过大修时;

c)窑炉能耗指标超过行业标准规定时;

d)国家监督机构提出要求时。

8质量评定

8.0. 1本条款规定窑炉的分项、分部、单位工程质量，均分为“合格”、“优等”两个等级以及分项工程质量等级、分部工程、单位工程的质量等级应符合的标准规定。《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB 50309-2007中相关规定“分项工程所含的检验批均应符合质量合格的规定，分项工程所含的检验批的质量保证资料应齐全”。《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB 50309-2007中相关规定“分部工程、单位工程、检验批质量合格应符合的规定”。

8.0. 2本条款规定质量检验评定程序及组织应采用的标准。

8.0.3本条款规定窑炉产量应在试生产开始两个月内检验。其单条窑日产量应符合本标准表4.1.2规定。热耗指标1465x103KJ/t，即为合格。

8. 0.4本条款规定砖瓦焙烧窑炉质量等级评定应符合JC982-2005中表5的要求。随着技术的进步JC982-2005中表5的能耗指标已不能满足企业发展的要求。本标准调整为应符合本标准4.9款的规定。

9标志和标签

9.0. 1---9.0.3为规范行业监督、管理，砖瓦焙烧窑炉砌筑后，应设置永久性窑炉识别标志。窑炉识别标志铭牌应包括的内容有:窑炉型号标识、施工单位名称、建设单位名称、设计单位名称、竣工日期。窑炉识别标志应镶嵌或固定于窑炉墙体上，其位置宜处于易显示处。一条(座)窑炉至少应设置一个识别标志。

9.0.4本条款规定型号标识、其表示方法如下：

SDY  □------□

日产量，单位：万块标砖/日

焙烧通道断面宽度，单位：米

窑炉代号

示例：焙烧通道4600mm，日产量250吨隧道窑标记为：

SDY4.6   250。鉴于砖瓦行业传统习惯日产量以万块标砖表示，本标准暂时以万块标砖表示以后逐步过渡为国际单位标准，吨/日。

10包装、运输和贮存

10.0.1本条款规定窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料的包装，应符合《高铝砖》GB/T 2988, 《粘土质隔热耐火砖》GB 3994, 高铝质隔热耐火砖》GB 3995, 《粘土质耐火砖》 GB 4415, 《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400, 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 GB/T 11835中的包装规定，耐火、隔热材料应防雨，防潮，防破损，运到现场的材料设备宜放置于雨棚或车间内。

时效性材料具有一定的储存期限。超过期限便会产生变质，不能使用。如耐火可塑料料储存期一般为6个月，水泥生产后3个月，强度会明显降低。注明材料有效期限是为了控制其使用日期。

10.0.2本条款规定窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料应符合GBJ 50211-2004中的相关规定及相关标准的运输要求，钢结构和设备应符合相关标准的运输要求，耐火、隔热材料宜遮盖运输，装、卸、运应轻拿轻放，防止损坏。

初稿执笔起草人：崔宝剑

2015/12/20

# Text boxes

JC

ICS

Q

备案号：xxxxx-xxxx

中华人民共和国工业和信息化部 发布