### CBMF《单组份聚氨酯发泡胶粘剂》

### 编制说明

一、任务来源和工作简况

根据“中国建筑材料联合会 标准部函（2015）39号”文件，将《单组份聚氨酯发泡胶粘剂》CBMF标准的制定工作下达给建筑材料工业技术监督研究中心(以下简称为中心）和太仓市世佳实业有限公司（以下简称为世佳公司），项目编号为“2015-03-xbjh”。

2015年6月标准计划下达后，标准负责起草单位牵头于2015年7月在苏州召开了《单组份聚氨酯发泡胶粘剂》建材CBMF标准起草工作第一次会议。太仓市世佳实业有限公司、建筑材料工业技术监督研究中心等9个单位的代表、初定的标准起草人员共17人出席了会议。会议确定了标准制定原则、方案和工作计划。讨论了国内外相关的产品的生产、应用情况，总结了各有关生产厂家对该产品的基础数据。同时，对《单组份聚氨酯发泡胶粘剂》工作组讨论稿进行了详细的讨论。

2016年3月，通过网络召开了《单组份聚氨酯发泡胶粘剂》建材CBMF标准起草工作第二次会议,太仓市世佳实业有限公司、建筑材料工业技术监督研究中心等9个单位的代表参加了会议。起草小组根据调研的统计数据和两个生产厂家产品的相关参数，确定工作组讨论稿中产品的技术性能指标，并形成了征求意见稿，发放给参与制订的各单位和相关人员征求意见。

起草小组委托国家建筑材料测试中心对生产厂家抽取的产品试样的外观和外型尺寸及物理性能等进行了测试，根据测试的数据对标准初稿作了调整和修改。修改稿再次发给相关的设计单位、生产厂家和用户单位征求意见。

2015年4月起草小组依照要求，将“征求意见稿”通过发函、互连网等方式面向行业相关单位进行公示（其中包括重点单组份聚氨酯发泡胶粘剂生产企业5家、设计单位16家、建筑施工企业60家、质检机构3家），广泛征求意见。

2016年9月，标准起草小组，参加标准修订的各单位对征求意见稿处理意见进行了深入的讨论。逐一研究，对标准文字进行逐词逐句斟酌、推敲和修改，对标准的送审讨论稿进行了修改和完善，形成标准送审稿。

2016年11月8日，在北京市召开《单组份聚氨酯发泡胶粘剂》CBMF标准审查会，来自全国科研、设计、生产、使用、质检、标准管理单位的17名专家及代表参加了会议，会议对标准送审稿进行了审查。标准起草小组根据会议的要求，对标准的送审稿进行了修改和完善，形成标准报批稿。

二、标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

根据GB/T 1.1给出的原则编写。

2  标准主要内容的确定

2.1  原料的确定

单组份聚氨酯发泡胶粘剂的原材料禁止使用氯氟烃(CFCs)，有利于保护环境。

2.2单组份聚氨酯发泡胶粘剂的有害物质限量

根据GB 30982—2014中4.4规定的本体型建筑胶粘剂中有害物质限量聚氨酯类来确定的。

2.3  产品的技术性能指标的确定

产品的技术性能指标是根据行业内的几个单组份聚氨酯发泡胶粘剂的生产企业近5年来的生产数据，经过统计、归纳和整理后得出的，标准的技术水平属于我国此类单组份聚氨酯发泡胶粘剂中的先进水平。为了进一步考核技术指标的合理性，标准起草小组对国内3家生产企业进行了产品随机抽样并根据相关标准进行了试验验证，通过试验、研究、验证，使标准所确定的技术指标真正反映我国单组份聚氨酯发泡胶粘剂生产企业的先进水平。通过反复论证提出的技术指标，对于我国单组份聚氨酯发泡胶粘剂生产厂家而言，标准不是高不可攀，也不是轻轻松松就可达标，而是必须通过切实的努力，通过一定的技术措施和管理手段，才能达到。从近几年单组份聚氨酯发泡胶粘剂的使用情况看，按这一技术指标生产的单组份聚氨酯发泡胶粘剂，表现出了良好的使用性能，受到了用户的肯定和赞许。因此，标准中采用这样的技术指标对于现阶段单组份聚氨酯发泡胶粘剂实行质量控制，从技术要求和管理要求上，都是合适的。

2.3 检验方法的确定

2.3.1密度是产品的非常重要指标，如果密度不达标，就不能保证产品质量。检验规则规定：密度检验不符合要求时，则判该批产品不合格。

2.4.1有害物质限量按GB 30982的规定进行。

2.4.2密度试验按附录A的规定进行。

2.4.3延长米试验按附录B的规定进行。

2.4.4表干时间试验按附录C的规定进行。

2.4.5切割时间试验按附录D的规定进行

2.4.6燃烧性按GB 8624的规定进行。

2.4.7后膨胀行为按附录E的规定进行。

2.4.8抗剪强度与剪切模量按附录F的规定进行。

2.4.9拉伸粘结强度按附录G的规定进行。

2.4组批与抽样规则

以同一配方，同批原料，同一规格生产的10000支为一批，不足10000支也为一批。从中随机抽取6支，其中3支供试验用，3支留样。

2.5本标准非等效采用EOTA ETAG 004《有饰面层的复合外墙外保温系统欧洲技术认证指南》；EOTA TR 046—2014《有饰面层的外墙外保温系统用发泡胶粘剂检测方法》；FEICA TM 1002:2014 《单组份聚氨酯发泡胶填缝延长米检测方法》；EN 12090《建筑用隔热制品  剪切性能的测定》。根据我国国情，调整了部分技术性能指标。

三、主要试验（或验证）情况分析

1  试验验证

起草小组经过对单组份聚氨酯发泡胶粘剂厂家的产品的质量和使用情况进行了调研，初步讨论确定了单组份聚氨酯发泡胶粘剂的主要理化指标和测试方法。从3个生产厂家产品中，按照GB/T 3810.1-2006取样规则随机取样，分别送到国家建筑材料测试中心和厂家实验室测试，完成了型式检验和出厂检验的验证，对确定的指标进行试验验证。结果汇总见表1。

表1-1    试样数据汇总

| 检 验 项 目 | 检验 依据 | 性能 指标 | 试样编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 密度/（kg/m3） | 本标准 | ≥10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 32 | 30 | 31 | 32 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
| 延长米/m | 本标准 | ≥20 | 28 | 27 | 30 | 32 | 30 | 26 | 25 | 26 | 28 | 19 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 表干时间/min | 本标准 | ≤12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 切割时间/min | 本标准 | ≤20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 25 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 |
| 后膨胀行为a/mm | 本标准 | ≤12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 抗剪强度/MPa | 本标准 | ≥0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| 抗剪模量（N/mm2） | 本标准 | ≥0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.34 |
| 拉伸粘接强度/Mpa | 水泥砂浆板 | 标准试验 条件，24h | 本标准 | ≥0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.50 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.18 |
|  | 聚苯乙烯泡沫板（EPS板） | 标准试验 条件，24h | 本标准 | ≥0.10 | 0.10 | 泡沫板破坏 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
|  | 聚氨酯保 温板 | 标准试验 条件，24h | 本标准 | ≥0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.12 |
|  | 防火保温板（真金板） | 标准试验 条件，24h | 本标准 | ≥0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
|  | 岩棉板 | 标准试验 条件，24h | 本标准 | 岩棉 破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉 破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 | 岩棉破坏 |
|  | 加气混凝土保温板 | 标准试验 条件，24h | 本标准 | ≥0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
|  | 泡沫陶瓷 | 标准试验 条件，24h | 本标准 | ≥0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| 是 否 达 标 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |

表1-2 试样数据汇总

| 检 验 项 目 | 检验依据 | 计量要求 | 标准要求 | 试样编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 有害物质限量 （聚氨酯类） | 总挥发有机物 | GB30982-2014 | g/L | ≤50 | 49 | 49 |  |  |  |  |
|  | 甲苯二异氰酸酯 | GB30982-2014 | g/kg | ≤10 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |
|  | 耐高低温循环 | GB30982-2014 | g/kg | ≤1 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |
|  | 苯 | GB30982-2014 | g/kg | ≤1 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |
| 燃烧性能 B2(E级) | 20s内焰尖高度Fs | GB8624-2012 | mm | Fs≤150 | Fs＜150 | Fs＜150 |  |  |  |  |
|  | 20s内是否有燃烧滴落物引燃滤纸现象 | GB8624-2012 | **** | 无引燃滤纸现象 | 无引燃滤纸现象 | 无引燃滤纸现象 |  |  |  |  |
| 是 否 达 标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2  试验验证数据分析

试验验证涉及 3个企业、标准涵盖的所有的产品，随机抽取不同批次共22个试样。本次验证，首先对试样进行了外观和外型尺寸检验，外观和外型尺寸检测全部达标；在此基础上又对试样的理化性能指标进行了测试验证，样品达标率见表3。所以本标准采用表2的要求作为单组份聚氨酯发泡胶粘剂理化性能控制指标是适宜的。

对于我国生产厂家而言，本标准技术指标先进、合理，既反映了我国单组份聚氨酯发泡胶粘剂的先进水平和与国际先进企业的接轨，也与我国当前单组份聚氨酯发泡胶粘剂生产水平相衔接。企业可通过一定的技术措施和管理手段，提高产品质量，实现达标，体现出标准引领行业技术进步的指导思想。《单组份聚氨酯发泡胶粘剂》CBMF标准的制定，将促进我国单组份聚氨酯发泡胶粘剂行业的技术进步。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准公开部分不涉及专利和知识产权。

五、采标情况及与有关标准的关系

本次制定未查询到与该产品相关的国际标准和国内标准。

六、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着国际和国内房地产的开发，屋面建筑材料的应用得到了快速的发展。单组份聚氨酯发泡胶粘剂国际主要市场在非洲和亚洲，如尼日利亚，肯尼亚，塞拉利昂，安哥拉，冈比亚等，亚洲市场在菲律宾，越南，印度，中东，蒙古，香港等国家和地区。

国内市场主要在上海、北京、黑龙江、吉林、山东、江苏、上海、云南、贵州、四川、新疆、福建等省。

全国大约有30多家生产单组份聚氨酯发泡胶粘剂厂家，生产线大约300条左右。

在过去三年，全国单组份聚氨酯发泡胶粘剂三年总产值大约30～35亿元人民币，预计2015～2019年，全国单组份聚氨酯发泡胶粘剂5年产值会达100～200亿元，市场前景非常广阔，产业化发展迅速。

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

未查到相关国际标准，但与国外的相应产品进行了质量比对，标准的质量指标与国外相应产品处于同一质量水平。

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准不存在与原有同类产品标准相冲突的问题。

本标准依据GB/T 1.1－2009的编写要求开展编制工作，检验方法均为引用现行的材料的检验方法标准，因此与相关标准协调一致，没有冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

贯彻标准建议由起草小组来组织进行。

建议实施日期在标准颁布之日起实施。

十一、标准性质的建议说明

本标准性质建议为推荐性标准。

十二、其他需要说明的问题

无。