ICS

中华人民共和国建材行业标准

JC

JC/T ××××—201×

聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线

Polystyrene foam (EPS) composite decorative line

（征求意见稿－草案）

201× - ××-××发布

201× - ××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：建筑材料工业技术情报研究所、杭州欧峰装饰工程有限公司、安徽京工建企业集团、河北福瑞德高新建材有限公司、江西省龙腾实业有限公司、秦皇岛慕湖建材有限公司。

本标准参加起草单位：北京敬业达新型建筑材料有限公司、北京悦筑新天节能科技有限公司、中国矿业大学、建筑材料工业技术监督研究中心、四川省欧威新型建材有限公司、陕西融祥塑业有限公司、青岛璐海建筑材料有限公司、青岛鑫天宇节能工程有限公司、黑龙江华彩建材科技有限公司、陕西旭峰建筑装饰工程有限公司、郑州华晨外墙保温材料有限公司、上海华缘建筑工程有限公司、南宁市高品保温建材有限责任公司、贵州西奥建筑节能科技有限公司、宁波英硕建筑节能材料有限公司、昆明润能达环保科技有限公司、宁波卫山多宝建材有限公司、大连泰和装饰构件有限公司、宁夏金石伟业建筑装饰工程有限公司、北京康明新型建筑材料有限责任公司。

本标准主要起草人：陈晶、郭群、陈少纯、钱峰、张鸿磊、王欣宇、左彦峰、王东、朱立德、何佳明、尚文广、谌凡、石恩华、宋长友、童程罡、夏骞、袁振、周朝双、冯海、胡国栋、孙国涛、刘旭峰、赵龙生、徐斌、魏志锋、杨景龙、王磊、杨刚、林建培、欧洪米、石建武、马旺坤、李亦腾、张建、安立军、师海霞、马永胜、陈述。

本标准委托建筑材料工业技术情报研究所负责解释。

本标准为首次发布。

聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线

范围

本标准规定了聚苯乙烯泡沫复合装饰线的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、堆放和运输等。

本标准适用于在工厂预制成型的、由聚苯乙烯泡沫板与抹面胶浆、玻纤网复合而成的聚苯乙烯泡沫（EPS)复合装饰线及装饰构件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能等级》

GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》

JC/T 940-2004《玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品》

JG l58-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》

DBJ01-63-2002《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

3.1抹面胶浆

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，具有一定变形能力和良好粘结性能的抹面材料。

3.2玻纤网

表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的玻璃纤维网布，作为增强材料内置于抹面胶浆中，用以提高抹面层的抗裂性。

3.3聚苯乙烯泡沫（EPS)复合装饰线

在工厂预制成型的、由聚苯乙烯泡沫、玻纤网与抹面胶浆复合而成的一种建筑构件。用于建筑内外墙装饰。

分类和标记

分类

按照产品使用场所分为：普通型（P）和增强型（Z）。

增强型用于一层或其他对强度有要求的部位。

标记

按产品名称、分类、编号和标准编号的顺序标记。

示例：普通型编号为05的装饰线条

装饰线条    P   05    JC/T ××××—201×

原材料

5.1聚苯乙烯泡沫应符合GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》中5.3的规定。用于制作普通型的聚苯乙烯泡沫表观密度≥18.0kg/m3。用于制作增强型的聚苯乙烯泡沫表观密度≥20.0kg/m3。燃烧等级不低于B2级。

5.2抹面胶浆应符合GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》第5.4条中表6的规定。

5.3玻纤网应符合GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》第5.5条中表7的规定。自粘型玻纤网单位面积质量大于或等于105g/m2。

要求

制造

聚苯乙烯泡沫复合装饰线应按设计图纸制造。

规格尺寸

规格尺寸由供需双方商定，允许偏差应符合表1的规定，特殊规格由供需双方商定。

表1规格尺寸和允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度/mm | ±5.0 |
| 宽度/mm | ±2.0 |
| 高度/mm | ±2.0 |
| 抹面胶浆层厚度/mm | 普通型 | 3±1 |
|  | 增强型 | 5±1 |

6.3 技术要求

聚苯乙烯泡沫复合装饰线性能指标符合表2规定。

表2  聚苯乙烯泡沫复合装饰线性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 外观质量 | 缺棱掉角、漏网 | 不允许 |
|  | 裂纹 | 不允许 |
|  | 直径大于1.5mm的蜂窝麻面 | 不多于3处/件 |
| 吸水量 | g/m2 | ≤500 |
|  | ml*，24h | ≤2 |
| 抗冲击强度/J | 普通型 | ≥3.0 |
|  | 增强型 | ≥6.0 |
| 耐冻融（30次）* | 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象，抹面层与EPS板的拉伸粘结强度不得小于0.1MPa，且破坏部位位于EPS板内。 |
| 拉伸粘结强度/Mpa | ≥0.10且破坏部位位于EPS板内 |

*注：1.检测试样的尺寸大小无法满足质量差法要求时，采用卡斯通管法测试吸水量。

2.吸水量小于1ml，可不做耐冻融检测。

7试验方法

7.1试验条件

标准养护条件为空气温度(23±2)℃，相对湿度（50±5)%。试验温度为空气温度(23±5)℃，相对湿度（50±10)%。所用试验材料、仪器设备温度应与试验室温度保持一致。

聚苯乙烯泡沫复合装饰线的送检标准试样，横截面如下图所示，长度（L）为1200mm，宽（D）450mm，高（H）250mm。

图1聚苯乙烯泡沫复合装饰线标准试样的横截面（单位为mm）

7.2数值修约

在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时，应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较。比较的方法采用GB/T 8170-2008中4.3规定的修约值比较法。

7.3试验方法

7.3.1外观质量

按照JC/T 940-2004中6.1规定进行。

7.3.2规格尺寸和允许偏差

分别测量聚苯乙烯泡沫复合装饰线的D、L 、H值各三次，取其算术平均值，与规定尺寸之间的差值为尺寸偏差。

7.3.3抹面胶浆层厚度

分别量取图2所示各点所在处的抹面胶浆层的厚度。普通型抹面胶浆层厚度应在3±1mm范围内，增强型抹面胶浆层厚度应在5±1mm范围内。在误差范围外的点不得超过1处。

图2 抹面胶浆厚度的检测点

7.3.4吸水量

质量差试验方法根据GB/T 29906-2013中6.3.3规定进行。试样尺寸200mm×200mm，数量3 个，取其平均值。

卡斯通管试验吸水量的方法根据JG /T 158-2013中附录C中规定进行。每个试样取三个点测试，取其平均值。

7.3.5抗冲击强度

根据GB/T29906-2013中6.3.4规定，在标准试样300mm×1200mm侧面进行上进行抗冲击试验。

用公称直径为50.8 mm（其计算质量为535 g）的钢球在球的最低点距被冲击表面的垂直高度为0.57m 上自由落体冲击试样（3J 级）,垂直高度为1.14 m 上自由落体冲击试样（6J 级）。

每一级别冲击10处，冲击点间距及冲击点与边缘的距离应不小于100 mm，试样表面冲击点及周围出现裂缝视为冲击点破坏。

试验结果：10个冲击点中破坏点小于4 个时，判定为该级别的抗冲击试验合格。

7.3.6耐冻融

根据GB/T29906-2013中6.3.6规定进行，冻融循环次数为30次。将标准试样截成300mm×400mm×100mm的长方体，数量3个。若吸水量小于1ml，耐冻融试验可不做。

7.3.7拉伸粘结强度

将试样切割成70mm×70mm×40mm（保留一个表面的抹面层），将抹面层中部切割成50mm×50mm，数量6个，截取试样时，需注意必须将玻纤网截断。根据GB/T29906-2013中6.4.1规定进行。

8检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验。

8.1出厂检验

8.1.1出厂检验项目

出厂检验项目包括：规格尺寸、外观质量和抹面胶浆层厚度；

出厂检验应按第6章的规定进行，检验合格并附有合格证方可出厂。

8.1.2抽样方法

由同种原材料用相同工艺制成的制品组成为同一受检批，每个批量为1000件，不足1000件，亦作为一个批量。

8.1.3判定规则

每一批量抽取10件产品检验，10件产品中有8件检验项目全部符合本标准规定的要求，则判定该批产品合格；若不符合的线条超过2件时，则判定该批产品不合格。

8.2型式检验

8.2.1型式检验项目

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）正式生产后，原材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

b）停产半年以上恢复生产时；

c）正常生产时，每二年进行一次；

d）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

形式检验应按照第7章的要求制作标准试样9件，由国家质量监督机构抽取任意3件进行检测，检验项目为第6章的全部要求。

8.2.3判定规则

检验结果中若有任一不合格项，则判定该产品不合格。

9产品合格证和使用说明书

9.1产品合格证

9.1.1产品合格证应包括下列内容：

a）产品名称、标准号、商标；

b）生产企业名称、地址、联系电话；

c）产品标记；

d）生产日期、批号；

e）检验部门印章、检验人员代号。

9.1.2产品合格证应于产品交付时提供。

9.2使用说明书

9.2.1使用说明书是交付产品的组成部分。

9.2.2使用说明书应包括下列内容：

a）产品用途及使用范围；

b）产品结构及组成材料；

c）使用环境条件；

d）产品贮存方式；

e）安全及其他注意事项。

10包装、运输和贮存

10.1包装

10.1.1将2件聚苯乙烯泡沫复合装饰线面对面摆放，用胶带将线条两头捆紧。

10.2运输

10.2.1聚苯乙烯泡沫复合装饰线产品可用一般运输工具，应用包装带与运输设备固定牢固；严禁烟火；不得重压、猛摔或与锋利物品碰撞，以免损坏。

10.3贮存

10.3.1产品应贮存在干燥、通风、远离火源的环境中。

10.3.2产品应按型号、规格分类贮存。

# Text boxes

6

5

4

3

1

2