ICS 91.100.10

Q 13

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T ××××—201×

抹灰砂浆添加剂

Plastering Mortar Admixtures

（征求意见稿）

2015.09

- 201× - ××-××发布

201× - ××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、广州浪淘砂建材有限公司、湖南振兴建材科技有限公司、苏州弗克技术股份有限公司、信阳市灵石科技有限公司

本标准参加起草单位：中国散装水泥推广发展协会、武汉理工大学、上海市建筑科学研究院（集团）有限公司、建筑材料工业技术情报研究所、北京建筑大学、建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心、乐山科固奇建筑工程有限公司、浙江益森科技股份有限公司、中建西部建设股份有限公司

本标准主要起草人：朱立德、李应权、陈均侨、王淑英、傅雁、肖学党、王明轩、王欣宇、孙岩、赵青林、管文、李崇智、陈晶、扈士凯、陈志纯、陈嘉宇、曹可、王田堂、祝张法、朱炎宁

本标准委托建筑材料工业技术监督研究中心负责解释。

本标准为首次发布。

抹灰砂浆添加剂

- 范围

本标准规定了抹灰砂浆添加剂的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、出厂和运输等。

本标准适用于专业生产厂生产的，用于建筑抹灰工程及其他用途的水泥基抹灰砂浆使用的添加剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8076 混凝土外加剂

GB 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 14684 建筑用砂

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 25181-2010 预拌砂浆

JC/T 209-2012 膨胀珍珠岩

JC/T 603 水泥胶砂干缩试验方法

JC/T 681 行星式水泥胶砂搅拌机

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ/T 70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

抹灰砂浆 plastering mortar

涂抹在建（构）筑物表面的砂浆。

- 3.2

干混抹灰砂浆 dry-mixed plastering mortar

由水泥、干燥骨料或粉料、外加剂以及根据性能确定的其他组分，按一定比例，在专业生产厂经计量，混合而成的混合物，在使用地点按规定比例加水或配套组分拌和使用的抹灰砂浆。

- 3.3

湿拌抹灰砂浆 wet-mixed plastering mortar

由水泥、矿物掺合料、细骨料、外加剂和水，按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后，运至使用地点，并在规定时间内使用的抹灰砂浆拌合物。

- 3.4

抹灰砂浆添加剂 plastering mortar admixtures

由一种或多种物质复合后，形成的一种专门用于抹灰砂浆的添加剂，其在抹灰砂浆中能改善砂浆的可操作性、保水性、机械强度、抗开裂性等性能，包括粉体和液体。

- 3.5

受检砂浆 test mortar

按照本标准规定的试验方法配制的掺添加剂的砂浆。

- 分类和标记

- 4.1 分类

4.1.1 按照产品用途分类：分为干混抹灰砂浆添加剂(DPA)；湿拌抹灰砂浆添加剂(WPA)。

4.1.2 按照产品状态，抹灰砂浆添加剂分为粉体添加剂和液体添加剂。

4.1.3 按照产品使用，抹灰砂浆添加剂分为单组份和双组份。

4.1.4 湿拌抹灰砂浆添加剂依据不同可选性可能有不同型号，这些型号用以下代号标识：标准型(S)；缓凝型(R)。

- 4.2 标记

按产品符号、分类、代号和标准编号的顺序标记。

示例：

- 干混抹灰砂浆添加剂标记为：

- DPA JC/T ××××—201×

- 缓凝型湿拌抹灰砂浆添加剂标记为：

- WPA-R JC/T ××××—201×

- 要求

本标准包含的产品不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与生产、使用有关的安全与环保要求应符合我国相关国家标准和规范的规定。

- 5.1 添加剂匀质性指标

匀质性指标应符合表1的要求。

- 表1 匀质性指标

| 试验项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粉体 | 液体 |
| 外观质量 | 均匀无结块、无刺激性味道 | 均匀无沉淀、无刺激性味道 |
| 堆积密度/(kg/m3) a | D±50 | —— |
| 密度/(g/cm3) a | —— | D＞1.1时，要求为D±0.03 D≤1.1时，要求为D±0.02 |
| 总碱量/% | 应小于生产厂最大控制值 | 应小于生产厂最大控制值 |
| 含水率/% b | W≥5%时，0.90 W≤X＜1.10 W； W＜5%时，0.80 W≤X＜1.20 W | —— |
| 固体含量/% c | —— | S≥20%时，0.95 S≤X＜1.05 S； S＜20%时，0.90 S≤X＜1.10 S |
| pH值 | 5~10 | 5~10 |
| 注：a. D是生产厂提供的密度值。 b. W是生产厂提供的含水率（质量%），X是测试的含水率（质量%）。 c. S是生产厂提供的固体含量（质量%），X是测试的固体含量（质量%）。 d. 生产厂应在产品说明书中明示产品匀质性指标的控制值。 |  |  |

- 5.2 受检砂浆的性能指标

受检砂浆的性能应符合表2和表3的规定。

- 表2 受检砂浆的性能(掺干混抹灰砂浆添加剂)

| 试验项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 真空保水率/% |  | ≥50 |
| 凝结时间(T)/h |  | 4≤ T ≤9 |
| 拌合物表观密度/(kg/m3) |  | ≥1900 |
| 2h稠度损失率/% |  | ≤10 |
| 抗压强度/MPa | 7d | ≥20 |
|  | 28d | ≥30 |
| 拉伸粘结强度/MPa | 14d | ≥0.5 |
| 收缩率/% | 28d | ≤0.08 |
| 注：以上试验项目均为受检砂浆的实验结果。 |  |  |

- 表3 受检砂浆的性能(掺湿拌抹灰砂浆添加剂)

| 试验项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准型(S) | 缓凝型(R) |
| 真空保水率/% |  | ≥50 | ≥50 |
| 凝结时间(T)/h |  | 6≤ T <12 | 12≤ T ≤48 |
| 拌合物表观密度/(kg/m3) |  | ≥1900 | ≥1900 |
| 稠度损失率/% | 2h | ≤15 | ≤15 |
|  | 12h | ≤30 | ≤30 |
| 抗压强度/MPa | 7d | ≥20 | ≥20 |
|  | 28d | ≥30 | ≥30 |
| 拉伸粘结强度/MPa | 14d | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 收缩率/% | 28d | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 注：以上试验项目均为受检砂浆的实验结果。 |  |  |  |

- 试验方法

- 6.1 试验条件

在本标准规定的试验过程中，试验室的温度应控制在(23±2)℃，所用试验材料、仪器设备温度应与试验室温度保持一致。成型室相对湿度45～60%，标准养护室相对湿度90%以上。所有试验材料（包括试验用水等）试验前应在标准试验条件下放置至少24h。

- 6.2 匀质性试验方法

6.2.1 外观质量

粉体：用玻璃棒将试样薄而均匀的覆盖在干净的玻璃板表面上，且玻璃板放置于白纸上，观察是否均匀，有无结块和刺激性味道。

液体：将试样缓慢倒入500ml烧杯中，放在试验室静置24h后观察有无分层、沉淀和刺激性味道。

6.2.2 堆积密度

按JC/T 209-2012中附录A规定的方法进行。

6.2.3 密度、总碱量、含水率、固体含量、pH值

按GB/T 8077中规定的方法进行。

- 6.3 受检砂浆试验方法

6.3.1 试验材料

基准水泥：符合GB/T 8077附录A的要求。

标准砂：标准砂符合GB/T 17671的要求。

砂浆拌合用水：符合JGJ 63的要求。

基底水泥砂浆块：符合JGJ/T 70-2009的要求。

6.3.2 试验配合比

水泥与标准砂的质量比为1:3；

添加剂掺量采用生产厂家的推荐掺量；

用水量：按JGJ/T 70-2009规定的方法检测砂浆的稠度，砂浆稠度达到（95±5）mm的用水量为受检砂浆的标准稠度用水量。

6.3.3 试验搅拌

在试验中采用符合JC/T 681的行星式水泥胶砂搅拌机搅拌，搅拌时按本标准6.3.2比例称量粉料和水（或其它液体），将水（或其它液体）倒入搅拌锅内，然后将粉料徐徐加入到水中进行搅拌，搅拌时间为240s。

6.3.4 试验方法

6.3.4.1 真空保水率

真空保水率测定装置及T形刮板如图1和图2所示。

1——布氏漏斗，内径150mm，深65mm，孔径2mm，孔数169个；

2——抽滤瓶；

3——U型压力计，管长800mm；

4——调压阀；

5——接真空泵，负压可达106.65kPa（800mmHg柱）

图1  保水率测定装置示意图

图2  T型刮板示意图（厚为1mm的硬质耐磨材料制成）

按图1所示布氏漏斗的内径裁剪中速定性滤纸一张，将其铺在布氏漏斗底部，用水浸湿。将布氏漏斗放到油滤瓶上，开动真空泵，抽滤1min，取下布氏漏斗，用滤纸将下口残余水擦净后称量（G1），精确至0.1g。采用按本标准6.3.2配制的受检砂浆放入称量后的布氏漏斗内，用T型刮板在漏斗中垂直旋转刮平，使料浆厚度保持在（20±0.5）mm范围内。擦净布氏漏斗内壁上的残余浆体，称量（G2），精确至0.1g。从搅拌完毕到称量完成的时间间隔应不大于5min。

将称量后的布氏漏斗放到抽滤瓶上，开动真空泵。在30s之内将负压调至（53.33±0.67）kPa（400mm±5mm汞柱）。抽滤20min，然后取下布氏漏斗，用滤纸将下口残余水擦净，称量（G3），精确至0.1g。

按式（1）计算受检砂浆的保水率R，精确到1%。

……………………………  （1）

式中：

R——受检砂浆的保水率，单位为百分数（%）；

W1——等于（G2-G1），受检砂浆原质量，单位为克（g）；

W2——等于（G2-G3），受检砂浆失去的水质量，单位为克（g）；

G1——布氏漏斗与滤纸质量，单位为克（g）；

G2——布氏漏斗装入受检砂浆后质量，单位为克（g）；

G3——布氏漏斗装入受检砂浆抽滤后质量，单位为克（g）；

K——受检砂浆质量除以用水量，单位为百分数（%）。

若连续两次测得的保水率与其平均值的差不大于3%，取该平均值作为试样的保水率，否则应重做试验。

6.3.4.2 凝结时间

按JGJ/T 70-2009中8规定的凝结时间测定方法，测定受检砂浆的凝结时间。

6.3.4.3 拌合物表观密度

按JGJ/T 70-2009中规定的表观密度测定方法，测定受检砂浆的拌合物表观密度。

6.3.4.4 抗压强度

按JGJ/T 70-2009中规定的抗压强度测定方法，测定受检砂浆的抗压强度。

6.3.4.5 拉伸粘结强度

按JGJ/T 70-2009中的规定方法，用符合本标准6.3.1的基底水泥砂浆块作为试板，成型砂浆厚度为10mm，测定受检砂浆的14d拉伸粘结强度。

6.3.4.6 收缩率

按JC/T 603中规定的试验方法测定受检砂浆试件的收缩值，测定龄期为28d。

6.3.4.7 稠度损失率

2h和12h稠度损失率按GB/T 25181-2010中附录A的规定进行。

- 检验规则

7.1  检验分类

7.1.1  检验分为出厂检验和型式检验两种。

7.1.2  出厂检验项目包括5.1规定的项目。

7.1.3  型式检验项目包括第5章全部性能指标。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b） 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c） 正常生产时，一年至少进行一次检验；

d） 产品长期停产后，恢复生产时；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f） 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.2  组批与抽样

7.2.1  试样分点样和混合样。点样是在一次生产的产品中所得的试样，混合样是三个或更多点样等量均匀混合而取得的试样。

7.2.2  生产厂应根据产量和生产设备条件，将产品分批编号。年产不小于500t的每50t为一批；年产500t以下的每30t为一批；不足50t或者30t的，也按照一个批量计。同一批号的产品必须混合均匀。

7.2.3  每一批取样量不少于0.2t水泥所需用的添加剂量。

7.2.4  每一批取样应充分混合均匀，分为两等份，其中一份按照本标准表1规定的方法与项目进行试验。另一份密封保存半年，以备有疑问时，提交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

7.3  判定规则

7.3.1  出厂检验判定

型式检验报告在有效期内，且出厂检验结果符合表1的技术要求，可判定出厂检验合格。

7.3.2  型式检验判定

抹灰砂浆添加剂各项性能指标符合本标准5.1和5.2中的技术要求，可判定为相应种类的产品。如不符合上述要求时，则判该批号抹灰砂浆添加剂不合格。

- 产品说明书、包装、出厂、运输和贮存

8.1  产品说明书

产品出厂时应提供产品说明书，产品说明书应包括下列内容：

a） 生产厂名称；

b） 产品名称及等级；

c） 适用范围；

d） 推荐掺量；

e） 产品的匀质性指标；

f） 有无毒性；

g） 易燃状况、贮存条件及有效期；

h） 使用方法和注意事项等。

8.2  包装

粉体抹灰砂浆添加剂应采用有塑料袋衬里的编织袋包装，每袋净质量（25±0.5）kg或（50±1）kg。液体抹灰砂浆添加剂应采用塑料桶、金属桶包装或用槽车运输。产品也可根据用户要求进行包装。所有包装容器上均应在明显位置注明以下内容：产品名称、型号、产品执行标准、商标、净质量或体积（包括含量或浓度）、生产厂家、有效期限。生产日期和出厂编号应在产品合格证中予以说明。

8.3  出厂

凡有下列情况之一者，不得出厂：技术资料（产品说明书、合格证、检验报告）不全、包装不符、质量不足、产品受潮变质，以及超过有效期限。

8.4  运输和贮存

抹灰砂浆添加剂应存放在专用仓库或固定的场所妥善保管，以易于识别和便于检验、提货为原则。搬运时应轻拿轻放，防止破损，运输时避免受潮。

__________________________