ICS 91.100.30

Q13

中华人民共和国建材行业标准

JC

JC/T ××××—201×

矿山采空区充填用尾砂混凝土

Tailings concrete for filling mine goaf

（征求意见稿）

201× - ××-××发布

201× - ××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：建筑材料工业技术情报研究所、郑州水工机械有限公司

本标准参加起草单位：安徽马钢嘉华新型建材有限公司、武汉理工大学、广东浪淘砂新型材料有限公司、中国矿业大学（北京）、杭州大江东产业集聚区规划国土建设局建设工程质量安全监督站、建筑材料工业技术监督研究中心、北京市高强混凝土有限责任公司

本标准主要起草人：陈晶、王发洲、郭群、王艳、左彦峰、孙慧敏、王宗森、蔡媛媛、王凯、蒋金明、刘志武、王冬、马旺坤、朱立德、李彦昌、刘泽、黄成、张津践、赵群、马永胜、朱海英、刘建龙

本标准委托建筑材料工业技术情报研究所负责解释。

本标准为首次发布。

矿山采空区充填用尾砂混凝土

范围

本标准规定了矿山采空区充填用尾砂混凝土的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验条件和方法、检验规则、判定规则和产品合格证。

本标准适用于矿山采空区充填用集料全部为尾砂的胶凝性充填材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

JGJ 63 混凝土拌合用水标准

JGJ 70 建筑砂浆基本性能试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

3.1

尾砂 tailings sand

选矿厂在特定的经济技术条件下，将矿石磨细，选取有用成分后排放的废弃物。

3.2

矿山采空区充填用尾砂混凝土 tailings concrete for goaf filling

由胶凝材料、尾砂、水和或外加剂组成，具有一定工作性能和力学性能的用于矿山采空区充填的材料。

3.3

沉缩率setting ratio

充填材料由于自重沉缩或受压条件下产生沉缩后，缩小的体积与原体积之比。

分类和标记

分类

4.1.1 按抗压强度等级分类

按矿山采空区充填用尾砂混凝土抗压强度分为6个等级，分别用符号C0.5、C1、C2、C3、C4、C5表示。

4.1.2 按拌合物工作性分类

按矿山采空区充填用尾砂混凝土扩展度分为3个等级，分别用符号F1、F2、F3表示。

4.1.3按沉缩率分类

按矿山采空区充填用尾砂混凝土沉缩率分为3个等级，分别用S1、S2、S3表示。

4.2标记

4.2.1 尾砂混凝土标记应按下列顺序，参数无要求的可缺省。

a) 尾砂混凝土的代号TC；

b) 强度等级；

c) 扩展度控制目标值，后附扩展度等级代号在括号中；

d) 沉缩等级；

e) 本标准号。

4.2.2 标记示例

抗压强度等级为C1、扩展度等级为F3，沉缩率等级为S1的尾砂混凝土，其标记应为：TC C1-F3-S1-JC/T XXXX-XXXX。

原材料

5.1 胶凝材料

5.1.1 水泥

采用通用硅酸盐水泥时，应符合GB 175的规定。采用其它水泥时应符合相应标准的规定。

5.1.2 矿渣

应符合GB/T 18046的规定。

5.1.3 粉煤灰

应符合GB/T 1596的规定。

5.1.4 钢渣

应符合GB/T 20491的规定。

5.2 尾砂

尾砂的放射性应符合GB 6566的规定。

5.3 水

应符合JGJ 63的规定。

6要求

6.1强度等级

各强度等级应符合表1的规定。

表1 尾砂混凝土的抗压强度                 单位为兆帕

| 抗压强度等级 | C0.5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度 | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥5.0 |

6.2 扩展度等级

各扩展度等级应符合表2的规定。

表2 尾砂混凝土的扩展度           单位为毫米

| 扩展度等级 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展直径 | ＞150，﹤250 | ≥250，﹤350 | ≥350 |

6.3 沉缩率等级

各沉缩率等级应符合表3的规定。

表3 尾砂混凝土的沉缩率               %

| 沉缩率等级 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d龄期沉缩率 | ≤3 | ＞3，≤6 | ＞6，≤9 |

7 试验条件和方法

7.1 试件的制作与养护

试件制作按JGJ 70进行，试件凝结后按JGJ 70规定的条件养护。

7.2  试验方法

7.2.1 抗压强度

抗压强度试验方法应符合JGJ 70的规定。

7.2.2 扩展度

扩展度的试验方法应符合GB/T 50119附录A中的规定。

7.2.3 沉缩率

将矿山采空区充填用尾砂混凝土装入总体积为1000ml的量杯中至500ml刻度线处，称其重量为m1。摇匀后静置，让其自然沉降，在混凝土实验室条件下放置28天后，称其重量为m2。沉缩率（S）的计算公式为：

（1）

m1——试验开始时量杯和尾砂混凝土的总质量；

m2——28天后量杯和尾砂混凝土的总质量；

ρ水——25℃一个标准大气压下水的密度 0.99705g/cm³。

8 检验规则

8.1 检验分类

矿山采空区充填用尾砂混凝土检验分为型式检验和交货检验。

8.1.1 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新投产或产品定型鉴定时；

b）正式生产后，原材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，每一年至少进行一次；

d）产品停产半年以上恢复生产时。

8.1.2 交货检验

工程中的矿山采空区充填用尾砂混凝土应进行交货检验。

8.1.2.1 交货检验的取样和试验工作应由需方承担，当需方不具备试验和人员的技术资质时，供需双方可协商确定并委托有检验资质的单位承担，并应在合同中予以明确。

8.1.2.2 当判定矿山采空区充填用尾砂混凝土质量是否符合要求时，交货检验项目以交货检验结果作为依据；其他检验项目按合同规定执行。

8.2 检验项目

矿山采空区充填用尾砂混凝土的检验项目应符合表4的规定。

表4 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类型 | 项目和方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 交货检验 | 要求 | 试验方法 |
| 1 | 抗压强度 | √ | √ | 6.1 | 7.2.1 |
| 2 | 扩展度 | √ | √ | 6.2 | 7.2.2 |
| 3 | 沉缩率 | √ | √ | 6.3 | 7.2.3 |
| 注：√为检验项目 |

9 评定规则

9.1 以抗压强度试件测定结果按表1判定矿山采空区充填用尾砂混凝土的强度等级。

9.2 以扩展度试件测定结果按表2判定矿山采空区充填用尾砂混凝土的扩展度等级。

9.3 以沉缩率试件测定结果按表3判定矿山采空区充填用尾砂混凝土的沉缩率等级。

10  产品合格证

生产企业应提供产品合格证书，内容包括：

a) 厂名；

b) 合格证编号、生产和交货日期；

c) 产品标记；

d) 性能检验结果；

e) 批量编号与矿山采空区充填用尾砂混凝土的数量（m3）；

f) 检验部门与检验人员签字盖章。

__________________________