中华人民共和国建材行业标准

微晶板材安装工程技术规范

（征求意见稿）

Technical specification for glass ceramic plate application engineering

JC×××：201×

主编单位：晶牛微晶集团股份有限公司

中国建材检验认证集团股份有限公司

批准单位：中国工业和信息化部

实施日期：201×年××月××日

×××××出版社

201×年  北    京

前    言

根据中国工业和信息化部工信厅科[2013]217号文《关于印发〈2013年第四批行业标准制修订计划〉的通知》的要求，由晶牛微晶集团股份有限公司等编制。

本规范是在总结我国工业用微晶板材工程实践经验的基础上，经参考有关资料、广泛征求有关专家和单位的意见并积极吸取各方建议编制而成。规范的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调。

本规范的主要内容包括总则、术语、材料、施工准备、施工、工程验收等。

本规范由中国建筑材料联合会归口管理，由晶牛微晶集团股份有限公司负责解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：河北省邢台市钢铁北路33号，邮政编码：054000）。

主编单位：晶牛微晶集团股份有限公司

中国建材检验认证集团股份有限公司

主要起草人：  王长林  李晓峰  胡云林  陈  璐  范海娥  范丽荣  温计格  李群鸣

任华周  赵胜昌  郎  晓  范祥林  孙洁平  杜大艳  李  娜

主要审查人：

目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  材    料	4

3.1  一般规定	4

3.2  材    料	4

4  施工准备	7

4.1  一般规定	7

4.2  板材准备	7

4.3  胶泥、砂浆、混凝土准备	7

5  施  工	9

5.1  一般规定	9

5.2  板材施工	9

5.3  微晶砂浆施工	10

5.4  微晶混凝土施工	10

5.5  施工安全	11

5.6  施工环境保护	12

6  工程验收	14

6.1  一般规定	14

6.2  板材施工的验收	14

6.3  微晶砂浆施工的验收	15

6.4  微晶混凝土施工的验收	15

本规范用词说明	16

引用标准名录	17

附：条文说明	18

Contents

1  General provision	1

2  Term	2

3  Material	4

3.1  General provisions	4

3.2  Material	4

4  Construction preparation	7

4.1  General provisions	7

4.2  Glass ceramic plate preparation	7

4.3  Daub and mortar and concrete preparation	7

5  Construction	9

5.1  General provisions	9

5.2  Glass ceramic plate construction	9

5.3  Glass ceramic mortar construction	10

5.4  Glass ceramic concrete construction	10

5.5  Construction safety	11

5.6  Environment protection in construction	12

6  Acceptance	14

6.1  General provisions	14

6.2  Glass ceramic plate construction acceptance	14

6.3  Glass ceramic mortar construction acceptance	15

6.4  Glass ceramic concrete construction acceptance	15

Explanation of wording in this specification	16

List of quoted standards	17

Attached: provision	18

# 1  总    则

- 为提高我国微晶板材工程的应用技术水平，促进微晶板材应用的科学化、规范化和标准化，保证工程质量和安全，制定本规范。

- 本规范适用于耐磨和耐磨防腐工业设施工程中以微晶板材为主的耐磨或耐磨防腐蚀面层的专业施工和验收。

- 微晶耐磨和耐磨防腐工程应遵循安全、环保、实用、经济的原则；本规范应与现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212等配套使用。

- 微晶耐磨和耐磨防腐工程除应符合本规范的规定外，尚应符合施工安全、劳动保护、防火、防毒及其它国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

- 压延微晶板材  rolled glass ceramic plate

由适当组成的硅酸盐熔体经连续压延成型、核化、晶化、退火等工艺生产的由晶相和残余玻璃相组成的质地致密、均匀、具有一定耐磨耐腐蚀能力的板状材料。简称微晶板材。

- 微晶粉  glass ceramic powder

将微晶板材粉碎后得到的具有一定粒径的粉料。

- 微晶胶泥  glass ceramic daub

以微晶粉为主要骨料的用于粘贴微晶板材的粘结剂，包括水玻璃类胶泥和树脂类胶泥，简称胶泥。

- 钾水玻璃胶泥  potassium silicate daub

以硅酸钾的水溶液为胶结料、缩合磷酸铝为固化剂、微晶粉为耐磨骨料，添加适量辅助材料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀和耐热能力的粘结剂。

- 钠水玻璃胶泥  sodium silicate daub

以硅酸钠的水溶液为胶结料、氟硅酸钠为固化剂、微晶粉为耐磨骨料，添加适量辅助材料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀和耐热能力的粘结剂。

- 环氧树脂胶泥  epoxy resin daub

由环氧树脂E-44或E-51、固化剂、增韧剂及微晶粉为耐磨骨料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀能力的树脂类粘结剂。

- 酚醛树脂胶泥phenolic resin daub

由酚醛树脂、固化剂、增韧剂及微晶粉为耐磨骨料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀能力的树脂类粘结剂。

- 呋喃树脂胶泥  furan resin daub

由呋喃树脂胶粉和呋喃树脂胶液及微晶粉为耐磨骨料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀能力的树脂类粘结剂。

- 微晶砂浆glass ceramic mortar

钾水玻璃砂浆与钠水玻璃砂浆的统称。

- 钾水玻璃砂浆potassium silicate mortar

以硅酸钾的水溶液为胶结料、缩合磷酸铝为固化剂、微晶粉为耐磨骨料，添加适量辅助材料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀和耐热能力的用作耐磨或防腐耐磨层的抹灰材料。

- 钠水玻璃砂浆sodium silicate mortar

以硅酸钠的水溶液为胶结料、氟硅酸钠为固化剂、微晶粉为耐磨骨料，添加适量辅助材料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀和耐热能力的用作耐磨或防腐耐磨层的抹灰材料。

- 微晶混凝土glass ceramic concrete

钾水玻璃混凝土与钠水玻璃混凝土的统称。

- 钾水玻璃混凝土potassium silicate concrete

以硅酸钾的水溶液为胶结料、缩合磷酸铝为固化剂、微晶粉为耐磨骨料，添加适量辅助材料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀和耐热能力的用作耐磨或防腐耐磨层的浇筑材料。

- 钠水玻璃混凝土sodium silicate concrete

以硅酸钠的水溶液为胶结料、氟硅酸钠为固化剂、微晶粉为耐磨骨料，添加适量辅助材料配制而成的具有一定耐磨、耐腐蚀和耐热能力的用作耐磨或防腐耐磨层的浇筑材料。

- 微晶内衬glass ceramic lining

工业设施内使用的微晶板材、微晶砂浆或微晶混凝土耐磨或防腐耐磨层。简称内衬。

# 3  材    料

## 3.1  一般规定

3.1.1微晶工程所用材料应符合现行国家标准规定和设计要求。

3.1.2微晶工程所用材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325及国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，并符合国家有关防火、安全和耐久性的要求。

3.1.3微晶工程宜选用绿色环保、节约资源以及可循环利用的材料。

## 3.2  材    料

- 微晶板材常用规格见表3.2.1。

表3.2.1 微晶板材常用规格

| 项目 | 规格（mm） |
| --- | --- |
| 边长 | 2000×800、800×800、600×600、300×200、300×150、200×100 |
| 厚度 | 8、10、12、14、16、18、20、22、24 |

- 微晶板材的性能应符合现行行业标准《工业用微晶板材》JC/T 2097的规定，主要性能应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 微晶板材性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ≥70 |
| 冲击韧性（kJ/m2） | ≥1.8 |
| 磨耗量（g/cm2） | ≤0.088 |
| 耐酸性（1.84g/cm3硫酸）（%） | ≥99.0 |
| 耐酸性（质量分数0.20硫酸）（%） | ≥96.0 |
| 耐碱性（质量分数0.20氢氧化钠）（%） | ≥98.0 |

- 钾水玻璃胶泥的性能应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3 钾水玻璃胶泥性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 剪切粘结强度（MPa） | 微晶板与钢基材 | ≥2.0 | 参考GB/T 29756-2013微晶板与钢基材 |
|  | 微晶板与混凝土基材 | ≥1.5 | 参考GB/T 29756-2013微晶板与混凝土基材 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 微晶板与钢基材 | ≥1.5 | 参考GB/T 29756-2013微晶板与钢基材 |
|  | 微晶板与混凝土基材 | ≥1.5 | 参考GB/T 29756-2013微晶板与混凝土基材 |
| 吸水率（%） | ≤15 | JC/T 984-2011 |
| 固化收缩率（%） | ≤0.4 | GB/T 29756-2013 |
| 初凝时间（min） | ≥45 | GB 50212-2014 |
| 终凝时间（h） | ≤12 | GB 50212-2014 |

- 钾水玻璃砂浆性能应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4钾水玻璃砂浆性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 初凝时间（min） | ≥45 | GB 50212-2014 |
| 终凝时间（h） | ≤12 | GB 50212-2014 |
| 抗压强度（MPa） | ≥20 | GB 50212-2014，70mm×70mm×70mm立方块 |
| 吸水率（%） | ≤10 | JC/T 984-2011 |
| 浸酸安定性 | 合格 | GB 50212-2014 |

- 钾水玻璃混凝土性能应符合表3.2.5的规定。

表3.2.5钾水玻璃耐酸混凝土性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 初凝时间（min） | ≥45 | GB 50212-2014 |
| 终凝时间（h） | ≤12 | GB 50212-2014 |
| 抗压强度（MPa） | ≥20 | GB 50212-2014，150mm×150mm×150mm立方块 |
| 吸水率（%） | ≤10 | JC/T 984-2011 |
| 浸酸安定性 | 合格 | GB 50212-2014 |

- 钠水玻璃胶泥的性能应符合表3.2.6的规定。

表3.2.6 钠水玻璃胶泥性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 剪切粘结强度（MPa） | 微晶板与钢基材 | ≥2.0 | 参考GB/T 29756-2013微晶板与钢基材 |
|  | 微晶板与混凝土基材 | ≥1.5 | 参考GB/T 29756-2013微晶板与混凝土基材 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 微晶板与钢基材 | ≥1.5 | 参考GB/T 29756-2013 |
|  | 微晶板与混凝土基材 | ≥1.5 | 参考GB/T 29756-2013 |
| 吸水率（%） | ≤15 | JC/T 984-2011 |
| 固化收缩率（%） | ≤0.4 | GB/T 29756-2013 |
| 初凝时间（min） | ≥45 | GB 50212-2014 |
| 终凝时间（h） | ≤12 | GB 50212-2014 |

- 钠水玻璃砂浆性能应符合表3.2.7的规定

表3.2.7 钠水玻璃砂浆性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 初凝时间（min） | ≥45 | GB 50212-2014 |
| 终凝时间（h） | ≤12 | GB 50212-2014 |
| 抗压强度（MPa） | ≥15 | GB 50212-2014，70mm×70mm×70mm立方块 |
| 吸水率（%） | ≤15 | GB 50212-2014 |
| 浸酸安定性 | 合格 | GB 50212-2014 |

- 钠水玻璃混凝土性能应符合表3.2.8的规定

表3.2.8 钠水玻璃混凝土性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 初凝时间（min） | ≥45 | GB 50212-2014 |
| 终凝时间（h） | ≤12 | GB 50212-2014 |
| 抗压强度（MPa） | ≥20 | GB 50212-2014，150mm×150mm×150mm立方块 |
| 吸水率（%） | ≤15 | GB 50212-2014 |
| 浸酸安定性 | 合格 | GB 50212-2014 |

- 环氧树脂胶泥性能应符合表3.2.9的规定

表3.2.9环氧树脂胶泥性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa） | ≥80 | JC 262-1993 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥5.0 | 参照GB 50212-2014，粘结基材同时采用微晶板基材和钢基材 |
| 固化收缩率（%） | ≤0.2 | GB 50212-2014 |

- 呋喃树脂胶泥性能应符合表3.2.10的规定

表3.2.10呋喃树脂胶泥性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa） | ≥70 | JC 262-1993 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥2.5 | 参照GB 50212-2014，粘结基材同时采用微晶板基材和钢基材 |
| 固化收缩率（%） | ≤0.4 | GB 50212-2014 |

- 酚醛树脂胶泥性能应符合表3.2.11的规定

表3.2.11酚醛树脂胶泥性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa） | ≥70 | JC 262-1993 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥1.5 | 参照GB 50212-2014，粘结基材同时采用微晶板基材和钢基材 |
| 固化收缩率（%） | ≤0.4 | GB 50212-2014 |

# 4  施工准备

## 4.1  一般规定

- 工程应在钢结构或混凝土基面验收合格后进行。

- 有防腐要求的耐磨工程施工前，防腐层的施工应已按照现行国家标准GB 50212《建筑防腐蚀工程施工规范》的规定通过验收。

- 检查工程所用各种材料的产品合格证书和性能检测报告，对进场胶泥的粘结性能和砂浆或混凝土的抗压性能与抗渗等级进行复验。

- 受直接冲击作用的部位，应考虑冲击荷载，宜采用粘贴合并钢筋加固的方式。

- 应根据内衬材料的耐磨性能和耐腐蚀性能结合工程的使用寿命进行内衬层的厚度设计。

- 腐蚀性较强或有防渗要求时宜采用多层微晶板内衬结构，也可采用微晶板与微晶砂浆或微晶混凝土的复合内衬结构。

- 当无防腐蚀要求时，可采用微晶板与钢板的复合板。

- 仓壁高超过3m时宜加焊托筋，托筋宜采用规格不小于Φ12mm的钢筋，高度方向间隔不宜大于1.2m，钢筋头不应露出微晶胶泥。

## 4.2  板材准备

- 根据粘贴基面形状选择合适形状和规格的微晶板材。

- 在磨损严重的部位，应采用厚度不小于18mm的微晶板材。

- 含尘气体、腐蚀气体和液体流速小于30m/s时，微晶板材厚度不宜小于12mm；流速不小于30m/s时，微晶板材厚度不宜小于16㎜。

- 受粉状物料冲击的微晶板材的厚度不宜小于14mm；当冲击力较大时，其厚度不宜小于16mm。

- 粒度小于100mm的软质块状物料及粒度50mm～150mm的硬质物料下落高度不大于5m时，微晶板厚度不宜小于16mm；当下落高度大于5m时应采用减缓物料冲击的措施。

- 圆形及圆锥形部位所用板材不宜大于300mm×150mm。

## 4.3  胶泥、砂浆、混凝土准备

- 根据使用环境选择胶泥、砂浆、混凝土品种，呋喃胶泥不应与金属直接接触。

- 按微晶胶泥、微晶砂浆或微晶混凝土的配制说明进行试配，检测胶泥与待粘结材料的粘结强度，检测微晶砂浆或微晶混凝土的抗压强度和抗渗等级。

- 水玻璃型胶泥、砂浆及混凝土的使用应符合下列规定：

- 可用于酸性介质、强氧化性酸和过氧化物介质，但不应用于氢氟酸、浓度大于15%的氟硅酸以及300℃以上的过热磷酸。

- 不应用于碱性介质和盐类介质。

- 不宜用于温度急剧变化且温差大于80℃液态介质。

- 不宜用在长期浸水或干湿交替变化频繁的环境。

- 钠水玻璃胶泥使用温度不应超过100℃，钠水玻璃砂浆及混凝土使用温度不应超过300℃。

- 钾水玻璃胶泥使用温度不应超过200℃，钾水玻璃砂浆及混凝土使用温度不应超过800℃。

- 树脂型胶泥的使用应符合下列规定：

- 呋喃胶泥可用于酸性介质、碱性介质和酸碱交替介质，但不应用于氢氟酸和含氟介质，使用温度不应超过140℃。

- 酚醛胶泥可用于氢氟酸和含氟介质，还可用于其它酸性介质、碱性介质，使用温度不应超过120℃。

- 环氧胶泥可用于弱酸性介质、弱碱性介质，使用温度不应超过80℃。

# 5  施  工

## 5.1  一般规定

- 施工环境应通风透气，温度宜为10～40℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境低于10℃时，应采取加热保温措施。

- 施工前应按配制说明根据施工现场环境温度进行试配，确定胶泥、砂浆或混凝土的初凝和终凝时间。

- 水玻璃类材料在施工及养护期间，严禁与水或水蒸气接触，并采取遮挡、覆盖等措施防止早期过快脱水。

- 水玻璃胶泥、砂浆或混凝土应一次性配足初凝期内的使用量，禁止在配好的胶泥中再添加任何组分。树脂胶泥应随用随配。

- 施工前应按下列规定对施工基材表面进行处理：

- 钢材基层表面应清洁干燥，可采用干法喷砂，机械打磨或手工方法去除基层表面的锈斑、污点，表面去锈率不小于70%，可用环氧底漆、环氧稀胶泥或水玻璃稀胶泥均匀涂刷，不得有漏涂、流淌、气泡等，涂刷后在常温下干燥至少12h；

- 混凝土基层表面应为毛面，清洁干燥，在深20mm厚度内的含水率不应大于6％。表面无起砂、起壳、浮浆，用水玻璃稀胶泥均匀涂刷，不得漏涂。涂刷后在常温下干燥至少12h，温度较高时可适当缩短干燥时间。

- 基材处理不应破坏防腐蚀层。

## 5.2  板材施工

- 剔除破损的微晶板材，对有污染的板材进行清洗并干燥。

- 微晶板材的长边方向应与介质流动方向一致。

- 不同排的微晶板之间应错缝排列。当用多层微晶板材构成内衬时，每层之间的微晶板材也应错缝排列。

- 板材粘贴应按照先底面后立面、自下而上的顺序，采用错缝挤浆法施工。

- 用带齿刮刀将胶泥涂抹在基层和微晶板材的粘结面并符合下列规定：

- 在微晶板的粘结面上胶泥应中间略高；

- 自下而上用力推揉微晶板材，揉挤或用橡皮锤轻敲将微晶板粘贴到位，使胶泥从板的四周均匀挤出，用胶泥将板缝填满，刮去板缝外多余的胶泥。胶层应密实无空鼓，板缝宽度宜为1mm~4mm。

- 粘贴立面时，一次粘贴高度不宜超过900mm，待胶泥凝固后再继续施工。

- 有预留孔要求的，应按设计要求设置预留孔。

- 板材粘贴应平整，相邻板间高低差不应大于3mm且不应有迎着物料运动方向的凸台。用2m平尺配合钢板尺检查，表面的平整度允许偏差±5mm。

- 粘贴多层微晶板材时，后一层板材的粘贴须在前一层板材粘贴固化后方可进行。

- 粘贴后树脂类胶泥的养护期不宜少于7天，水玻璃类胶泥的养护期不宜少于20天，当气温较高时，养护期可适当缩短。养护期间，应避免遭受外力和振动。

- 粘贴固化后用小锤轻轻敲打板材，如发现空鼓，应及时对空鼓部位返工。

- 水玻璃胶泥固化后，应对板缝进行酸化处理。用40%的硫酸溶液涂刷板缝表面至少四遍，直至不出现白色析出物，每遍间隔时间不应小于8h，每次涂刷前应用水清除表面的白色析出物。酸化处理完毕后用水清洗残留的酸液。

- 使用温度在100~300℃时，粘贴微晶板材前宜采取如下措施：

1 用Φ3mm～4mm的铁丝网点焊在钢基材表面，网格间距宜为l5mm～20mm，铁丝网和铁丝必须平整、紧贴于基层表面，可采用喷砂方式对钢基材和点焊的铁丝网除锈，然后再用钾水玻璃胶泥粘贴微晶板材。

2 施工面为水泥基面时，宜在微晶板材中心处用空心钻钻直径为10mm的孔，在该孔对应位置的水泥基面打深约40mm、直径10mm的孔，灌入钾水玻璃胶泥，用钾水玻璃胶泥粘贴微晶板材并用直径8mm的表面涂有钾水玻璃胶泥的圆钢插入固定板材，钢筋头应用胶泥覆盖，覆盖面与微晶板面平齐。

- 微晶板与钢板复合时，将微晶板材用胶泥镶嵌粘贴在钢盒中，固化后再通过焊接在盒上的螺栓与基材进行连接安装。

## 5.3  微晶砂浆施工

- 对钢基材表面，用Φ3mm～4mm的铁丝网片点焊在钢基材表面，网格间距宜为l5mm～20mm，网片应平整、紧贴于基层表面，对钢基材和网片除锈。

- 砂浆抹灰应分层进行，平面每层厚度不宜大于10mm，立面每层厚度不宜大于5mm，总厚度应符合设计要求。

- 抹灰时应来回压实抹平，每涂抹一层后应待其终凝，检查砂浆层不得有脱层、空隙或表面起皱等现象，再继续涂抹下一层。

- 立面抹灰时，应由下向上抹。

- 抹灰完毕后至少养护48h，轻敲检查砂浆层有无空鼓等粘结不牢的现象，对空鼓处应及时进行返工。

- 砂浆的养护期不宜少于20天，当气温较高时，养护期可适当缩短。养护完毕后按本规范5.2.12条的规定对砂浆面进行酸化处理。

## 5.4  微晶混凝土施工

- 模板应支撑牢固，拼缝严密，表面平整光洁，便于脱模。

- 按照现行国家标准GB 50204《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定进行钢筋的布置和绑扎；微晶混凝土内的钢筋和预埋件等钢件必须除锈并应涂刷环氧树脂漆或过氯乙烯漆等耐腐蚀涂料，所有钢筋头不得露出混凝土外。

- 模板的种类、构造及安装应符合现行国家标准GB 50204《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。

- 微晶混凝土的钢筋保护层厚度不得小于40mm。可用水玻璃砂浆制作的垫块置于钢筋与模板之间控制保护层的厚度，垫块间距不宜大于500mm。

- 微晶混凝土的浇灌与振捣应符合下列规定：

- 微晶混凝土应分层浇灌、分层捣实、连续进行；

- 应在初凝前振捣密实；

- 平面浇灌时，应按设计厚度要求，从一端向另一端连续浇捣、振平；

- 当采用插入式振动器时，每层浇灌厚度不宜大于200mm，插点间距不应大于作用半径的1.5倍，振动器应缓慢拔出，不得留有孔洞。当采用平板振动器和人工捣实时，每层浇灌厚度不应大于100mm；

- 立面浇灌并采用插入式振动器时，每层浇灌厚度不应大于100mm；

- 当浇灌厚度大于上述规定时，应分层连续浇灌，上一层浇灌时，应对准下一层混凝土的接槎处，两层浇灌时间间隔不得超过初凝时间；

- 最上层捣实后，表面应在初凝前压实抹平；

- 浇灌的地面平整度采用2m直尺检查允许偏差±5mm；坡度与设计要求的偏差为坡长的±0.2％，最大偏差值不得大于30mm，作泼水试验时，应能顺利排走；

- 当需留施工缝时，宜留在伸缩缝处，且应留成斜槎，不必抹光。接槎时，应将表面打毛、清理干净，薄涂一层水玻璃稀胶泥，稍干后再继续浇灌。

- 浇捣后微晶混凝土应养护到其抗压强度达到设计强度的70％时才可拆除承重模板。微晶混凝土在不同环境温度下的拆模时间可参考表5.4.6。

表5.4.6 微晶混凝土的参考拆模时间

| 环境温度（℃） | 拆模时间（h） |
| --- | --- |
| 10～15 | ≥120 |
| 16～20 | ≥72 |
| 21～30 | ≥48 |
| 31～40 | ≥24 |

- 拆模后如混凝土表面有蜂窝、麻面、裂纹等缺陷，应将该处混凝土凿去，清理干净，薄涂一层水玻璃稀胶泥，待稍干后用水玻璃胶泥或水玻璃砂浆进行修补。

- 混凝土的养护期不宜少于20天，当气温较高时，养护期可适当缩短。养护完毕后，不直接与酸液接触的微晶混凝土表面应按本规范的5.2.12条进行酸化处理；直接与酸液接触的微晶混凝土表面可不进行酸化处理。

## 5.5  施工安全

- 施工安全除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012以及施工组织设计中确定的各项要求外，还应符合国家有关安全管理的规定。

- 施工人员应了解安全技术交底、熟悉安全技术规程、掌握安全操作技能并具备规定的安全施工资质。

- 施工机械在使用前应进行安全检查和试验。

- 进入施工现场应按规定正确穿戴和使用安全防护用品，遵守现场安全管理规定。

- 施工范围内应做好临边的安全防护，采取有效的防坠落措施。

- 人员行走应注意坑、槽、井，并应主动避让各种施工机械。

- 不宜在运转的机械回转范围内作业；必须作业时应有专人看护。

- 高处作业时，应系挂安全带，应穿防滑鞋，手头工具应放在工具袋内。

- 焊接作业前应清理干净作业点周围和下方的易燃、易爆物，开具用火证，配备消防器材；高处焊接作业时下方应设接火斗，并派专人监护；电焊机应双线到位。

- 施工使用的电动工具及电气设备应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012的规定；非专职电工不得从事电气作业；维护维修严禁带电操作。

- 吊装作业前检查吊索、吊具，应符合安全规定；起吊离地0.3m时应再次检查索具，确定安全后方可继续起吊；吊装作业应设专职指挥人员；作业范围内严禁无关人员进入，起吊物上严禁站人或放置未固定的物品。

- 较重的板材吊装就位后，正式安装前应临时固定。

- 脚手架搭设应编制施工方案并符合国家现行标准和工程所在地的地方现行标准，搭设完成应经验收合格后才可使用。

- 脚手架上置物重量不得超过规定荷载，脚手板应固定，悬空伸出长度不得大于150mm。移动式脚手架搭设应稳固，作业面四周应有护身栏。

- 施工中使用的梯子、高凳、条凳等工具、机具应符合相应的国家现行标准规定。

- 使用手持电动工具时应戴绝缘手套，电源应装有漏电保护装置。夜间施工的移动照明电源线应使用橡胶护套电缆，并宜采用36伏低压电源。

- 电动工、机具外观应完好；防护罩应齐全有效；控制开关应灵敏可靠。

- 焊工、电工、架子工等特种作业人员应持证上岗。作业时应合理使用防护用具。

- 施工所需要的照明、干燥等设备及线路必须认真检查，符合安全使用要求后方可使用。用电设备必须接地，在防爆区域内施工禁止烟火。

- 禁止在工地内抛掷物件。保证脚手架、平台、斜道、梯跳板等设施坚固稳定，防止物体从空中坠落，造成人员伤害事故发生。

- 高空作业或在起重、运输等设备上工作时，必须严格遵守有关建筑、安装、施工和运输的安全规则和规定。

- 在密闭的容器内施工时，应设有移动式通风机及低压照明设备。

- 搬运易燃物品时，严禁碰撞，存放地点应远离火源。

- 进入施工现场的材料、设备、机具应摆放整齐。对施工工地卫生及时清理，做到工完料尽场地清。

- 加工微晶板材时，必须戴防护眼镜、手套。

- 配制胶泥时，操作人员必须穿戴防护用品。并应按规定佩戴防毒面具。

- 酸化处理时，操作人员必须穿戴防护用品。当用水稀释浓酸时，必须不断搅拌，应将浓酸慢慢倒入水中，严禁将水倒入浓酸内。

## 5.6  施工环境保护

- 防腐蚀工程施工应建立重要环境因素清单，并应编制具体的环境保护技术措施。

- 施工现场应分开设置生活区、施工区和办公区。

- 施工中产生的各类废物的处理应符合下列规定：

- 收集、贮存、运输、利用和处置各类废物时，应采取覆盖措施。包装物应采用可回收利用、易处置和易消纳的材料；

- 施工现场应工完料尽场清，各类废物应按环保要求分类及时清理，并清运出场；

- 危险废物应集中堆放到专用场所，按国家环保的规定设置统一的识别标志，并建立危险废物污染防治的管理制度，制定事故的防范措施和应急预案；

- 危险废物应盛装在容器内，装载液体或半固体危险废物的容器顶部与液体表面之间应留出100mm以上的空间。不得将不相容的危险废物混合和合并存放。并定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应采取措施清理更换；

- 各类危险废物的处理应与地方环保部门办理处理手续或委托合格（地方环保部门认可）的单位组织集中处理；

- 运输危险废物时，应按国家和地方有关危险货物和化学危险品运输管理的规定执行。

- 施工中粉尘等污染的防治应符合下列规定：

- 运输或装卸易产生粉尘的细料或松散料时，应采取密闭措施或其它防护措施；

- 进行拆除作业时，应采取隔离措施；

- 搅拌场所应搭设搅拌棚，四周应设维护，并应采取防尘措施。切割作业应选定加工点，并应进行封闭维护。当进行基层表面处理、机械切割或喷涂等作业时，应采取防扬尘措施；

- 大风天气不得从事筛砂、筛灰等工作；

- 施工现场应设置封闭式垃圾站。施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。

- 施工中应对施工噪音污染的防治应符合下列规定：

- 施工现场应按现行国家标准《建筑施工场界面噪声排放标准》GB 12523-2011制定降噪措施。定期对噪声进行测量，并注明测量时间、地点、方法。做好噪声测量记录，超标时应采取措施；

- 在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备，也可采取其它降低噪声的措施；

- 机械切割作业的时间，应安排在白天的施工作业时间内，地点应选择在较封闭的室内进行；

- 运输材料的车辆进入施工现场不得鸣笛。装卸材料应轻拿轻放。

- 防腐蚀施工中不得对水土产生污染。

# 6  工程验收

## 6.1  一般规定

- 施工工程以一个独立的空间或作业单元为一个验收单元，每三个验收单元或相同功能的工程1000m2为一个检验批。不足1000m2也应划为一个检验批；有特殊规定时检验批的划分应根据工艺特点和工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位确定。

- 工程验收前应将施工现场清理干净。

- 工程验收应对下列材料性能进行复验：

- 微晶板材的弯曲强度、冲击韧性、耐腐蚀性；

- 微晶胶泥与基材的粘结强度；

- 微晶砂浆和微晶混凝土的抗压强度和抗渗等级；

- 微晶板材和微晶砂浆与基材的现场拉拔强度，拉拔强度不低于1.5MPa。

- 检查应对基层表面施工、金属网、钢筋及焊点的防腐处理记录。

- 工程所用材料的规格、性能应符合设计要求及相关的国家现行产品标准的规定。

- 工程验收时应提交下列资料：

- 工程竣工图或设计图纸、计算书、设计说明书及其它设计文件；

- 工程所用各种材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录；

- 材料的进场复验报告；

- 微晶板材和微晶砂浆的现场拉拔强度检测报告；

- 隐蔽工程验收记录；

- 其它质量保证资料。

## 6.2  板材施工的验收

Ⅰ主控项目

- 微晶板材的孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录和施工记录。

- 工程安装方式应符合设计要求，连接方式及连接件的数量、规格、位置以及防腐处理应符合设计要求。

检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。

- 微晶板材板安装应牢固，不应有松动现象。

检验方法：手扳检查；隐蔽工程验收记录和施工记录。

- 微晶板材与基体之间的粘结料应饱满、无空鼓，现场拉拔强度不小于1.5MPa。

检验方法：用小锤轻击检查，检查施工记录；现场拉拔试验。

Ⅱ 一般项目

- 工程施工表面应无污物残留，无翘曲、裂纹和缺损。

检验方法：观察法。

- 施工面若为平面，平整度允许偏差±5mm；若为其它形状，应符合相关图纸设计要求。

检验方法：平整度应用2m直尺检查，其它项用观察法。

- 板缝的填缝做法应符合设计要求。接缝应密实平整、宽窄一致，板缝宽度应控制在1~4mm。

检验方法：观察；尺量检查。

## 6.3  微晶砂浆施工的验收

Ⅰ 主控项目

- 基层粘结应牢固，厚度应符合设计要求，拉拔强度不小于1.5MPa。

检验方法：检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录，拉拔试验。

Ⅱ一般项目

- 工程外观色泽应均匀一致、表面无污物残留、无起皮、折皱、凸凹等缺陷。

检验方法：观察法。

- 施工面若为平面，平整度允许偏差±5mm；若为其它形状，应符合相关图纸设计要求。

检验方法：平整度应用2m直尺检查，其它项用观察法。

## 6.4  微晶混凝土施工的验收

Ⅰ 主控项目

- 厚度应符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。

Ⅱ一般项目

- 工程外观不得有蜂窝、麻面、裂纹等缺陷。

检验方法：观察法。

- 施工面若为平面，平整度允许偏差±5mm；若为其它形状，应符合相关图纸设计要求。

检验方法：平整度应用2m直尺检查，其它项用观察法。

# 本规范用词说明

1  为便于执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑施工场界面噪声排放标准》GB 12523-2011

- 《干混砂浆物理性能试验方法》GB/T 29756-2013

- 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2015

- 《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010

- 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984－2011

- 《铸石制品性能试验方法压缩强度试验》JC/T 262－1993

- 《工业用微晶板材》JC/T 2097-2011

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

# 附：条文说明

中华人民共和国建材行业标准

微晶板材安装工程技术规范

（征求意见稿）

Technical specification for glass ceramic plate application engineering

JC×××：201×

条文说明

目      次

1  总则	20

2  术语	21

4  施工准备	21

4.1  一般规定	21

4.2  板材准备	21

4.3  胶泥、砂浆、混凝土准备	21

5  施工	22

5.1  一般规定	22

5.2  板材施工	22

5.3  微晶砂浆施工	22

5.4  微晶混凝土施工	23

# 1  总则

1.0.1微晶板材具有材质致密，抗压强度高，吸水率小，耐磨、耐腐蚀性能好等优点，多年来在耐磨工程和耐磨耐腐蚀工程中作为衬里广泛应用。

微晶板可采用粘结材料衬砌、螺栓固定等方式施工。对部分不便于采用板材的部位还可使用微晶砂浆或微晶混凝土。

微晶板材的应用效果很大程度上取决于施工质量。粘结材料选用不当、施工方法不正确可造成粘结强度不足，导致板材脱落，引起外壳的破坏，严重影响工程使用寿命，甚至造成设备的报废，造成重大的经济损失。

为了保证耐磨工程和耐磨耐腐蚀工程的施工质量，减少因施工不当造成的损失，特制定本规范。

1.0.2本条规定了本规范的适用范围。因本规范中的有些原材料有毒，故食品及医药工业部门使用时，除应遵守本规范的规定外，还应符合有关卫生标准的规定。

# 2  术语

2.0.3～2.0.8  本规范给出了胶泥的名词术语。胶泥主要用于微晶板材的粘贴施工，不同品种的胶泥性能不同，其适用条件不同。这些胶泥的共同特点就是以微晶粉为主要骨料，因此具有良好的耐磨性能。

2.0.9～2.0.12  本规范给出了微晶砂浆和微晶混凝土的名词术语。微晶砂浆和微晶混凝土主要用于耐酸、耐热环境。

# 4  施工准备

## 4.1  一般规定

4.1.1 微晶板材施工均在工程钢结构或混凝土基面施工完成并验收合格后进行。

4.1.4 考虑水玻璃胶泥较脆，当承受冲击荷载时脱落的风险增大，因此采用树脂类胶泥或采用水玻璃粘贴合并钢筋加固的方式。

4.1.5~4.1.6 为增加工程的使用寿命，可采用多层板材叠加的应用方式或采用微晶板与微晶砂浆或微晶混凝土的复合内衬结构。

4.1.7 当无防腐蚀要求时，也可将微晶板材镶嵌粘贴在金属框中后用螺栓将框与基材进行连接，这种方式可极大提高施工速度。

4.1.8为防止板材自重叠加传递造成下部板材受力过大而导致板材脱落的风险，因此采取了增加托筋的安全措施。

## 4.2  板材准备

4.2.1当应用部位为漏斗形时，选用梯形板材可减小板材脱落的风险。减少接缝数量也能减小板材脱落的风险。

4.2.6 曲面采用板材规格过大，所用胶泥量会增大，脱落的风险也会增大。

## 4.3  胶泥、砂浆、混凝土准备

4.3.1微晶粉为骨料的胶泥、砂浆、混凝土防腐蚀工程包括下列内容：

1微晶粉为骨料的胶泥或砂浆可适用于下列工程：

1）设备及其附属部件的防腐涂层以及局部破损的修补；

2）各种耐蚀砖板衬砌顶口、接管处找平及封口。

2微晶粉为骨料的现浇水玻璃耐酸混凝土可适用于下列工程；

1）结构和防腐整体合一的设备；

2）金属或非金属壳体的防腐层；

3）建筑预制件。

4.3.3～4.3.4水玻璃类胶泥、砂浆、混凝土一般可以用于有一定温度的条件，树脂类胶泥和砂浆耐温性能较差，因此适用温度较低。

# 5  施工

## 5.1  一般规定

5.1.1过高或过低的温度都对胶泥、砂浆及混凝土的施工、粘结和养护不利。一般施工环境温度不低于10℃时，以10～35℃为宜。

5.1.5钢结构表面处理质量，直接影响着衬里层施工的质量。参照《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-88执行。

1干法喷砂效率高，处理后的金属表面粗糙度适中，与防腐层的粘结强度高。

2酸洗处理又分为浸泡式、电化学和自动喷射酸洗处理，钢结构基层宜选用浸泡式酸洗处理，可根据构件的腐蚀程度及实际条件选用合适的酸液浓度、温度及时间。

3手工除锈简单易行，其方法主要用钢丝刷、铁砂布或旧砂轮等工具手工打磨，将金属表面的浮锈擦除，使表面露出金属光泽，然后用有机溶液擦洗干净，立即打底层。

4机械打磨除锈一般指电动砂轮打磨或电动刷子打磨金属表面除锈。

5经过除锈的金属结构表面如不及时的涂刷底涂料，则会重新生锈，参照《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014的规范，除锈时间原则上最好不要超过8h。

## 5.2  板材施工

5.2.6砂浆或其它胶泥在未固化前因负荷过大都会导致微晶衬板滑动、塌落。衬砌立面时，一次粘贴高度不宜超过900mm

5.2.12水玻璃类胶泥衬砌或涂抹层施工完毕，均应进行酸化处理。酸化处理可使胶泥表面未参与固化反应的水玻璃分解为不溶性的硅胶，提高衬里的耐水性及对稀酸的稳定性，可以使有害的氧化钠变成盐析出，减少碱性腐蚀作用。否则，会在使用过程中发生表面发酥、起毛、表面层被溶解等现象。每次刷酸之前，根据具体条件决定清除胶泥表面的硫酸钠结晶盐（白色）直到很少出现白色结晶物析出为止。可采用喷酸、泼撒或者浸泡酸液等方法。

## 5.3  微晶砂浆施工

5.3.1~5.3.2为避免抹上去的砂浆流走，钢基层表面处理前，用Φ3mm～4mm的铁丝网点焊在钢基材表面，网格间距宜为l5mm～20mm，铁丝网和铁丝必须平整、紧贴于基层表面，可采用喷砂方式对钢基材和点焊的铁丝网除锈。砂浆抹灰应分层进行，平面每层厚度不宜大于10mm。立面每层厚度不宜大于5mm。

## 5.4  微晶混凝土施工

5.4.5实践证明，耐酸混凝土的损坏，往往不是由于材料本身耐酸性能的问题，而是由于密实性差，腐蚀介质易渗漏而造成的。耐酸混凝土的密实性，除与骨料级配、配合比等因素有关外，施工中的浇灌和振捣是一个很重要的环节。浇灌和振捣的好坏将直接影响到混凝土的密实性和整体性。

捣实方法与普通混凝土相同，由于水玻璃粘连性大，用插入式振动器振捣时，拔出时极易留下孔洞，造成不密实，因此要缓慢拔出。浇灌振捣后要求做到水玻璃耐酸混凝土充满模板的各个部位，捣固密实，无气泡、空洞和施工缝；保证钢筋和预埋件的正确位置，构件表面平整。耐酸地面工程，需特别强调严格控制坡度和平整度，以便迅速排出腐蚀介质。