ICSxxxxx

Qxx

CBMF

中 国 建 筑 材 料 协 会 标 准

CBMF ***-2017

贝利特硫铝酸盐水泥

Belite sulfoaluminate cement

（在提交反馈意见时，请您将知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

（征求意见稿）

（本稿完成于2017年04月28日）

20**-**-**发布               20**-**-**实施

中国建筑材料联合会会                     发布

CBMF ***-2016

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准起草单位：天津水泥工业设计研究院有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

CBMF ***-2017

引言

贝利特硫铝酸盐水泥是低碳水泥领域的一项重要发明，能够显著降低资源和能源消耗、以及二氧化碳排放的新型水泥，其性能兼具普通硅酸盐水泥和硫铝酸盐特种水泥的优点，目前没有适宜的标准可以直接采用，为推动这种新型水泥的推广应用，指导新型水泥的生产，特此制定本标准。

本标准规定了贝利特硫铝酸盐水泥的生产技术规程和质量检验方法。随着贝利特硫铝酸盐水泥技术的不断进步和发展，本标准将适时修订。

本标准的发布机构提请注意，声明符合本标准时，会涉及与贝利特硫铝酸盐水泥熟料相关专利的使用。

本标准的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本标准的发布机构保证，愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判，专利持有人的声明已在本标准的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利权人：天津水泥工业设计研究院有限公司

地址：天津市北辰区引河里北道1号

请注意除上述专利外，本标准的某些内容仍可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

CBMF **-2017

贝利特硫铝酸盐水泥

1  范围

本标准规定了贝利特硫铝酸盐水泥的术语和定义、分类、组成材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于贝利特硫铝酸盐水泥。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 176   水泥化学分析方法

GB/T 203   用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T 1345  水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2419  水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 2847  用于水泥中的火山灰质混合材料

GB/T 5483  天然石膏

GB/T 21371 工业副产石膏

GB/T 8074  水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB 9774  水泥包装袋

GB/T 12573水泥取样方法

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 26748 水泥助磨剂

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

贝利特硫铝酸盐水泥belite sulfoaluminate cement

以贝利特硫铝酸盐水泥熟料和适量的石膏、石灰石，以及规定的混合材磨制成的水硬性胶凝材料。

4  分类

本标准规定的贝利特硫铝酸盐水泥按混合材的品种和掺量分为贝利特硫铝酸盐水泥和普通贝利特硫铝酸盐水泥。

5  组分与材料

5.1 组分

贝利特硫铝酸盐水泥的组分应符合表1的规定。

表1                           （单位：%）

| 品种 | 代号 | 组分（质量分数） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 熟料 | 石膏 | 石灰石 | 粒化高炉矿渣 | 粉煤灰 |
| 贝利特硫铝酸盐水泥 | BSAC | ≥80 | ≤20 | ≤20 | - | - |
| 普通贝利特硫铝酸盐水泥 | O.BSAC | ≥65且＜80 | ＞5且≤10 | ＞5且≤10 | ＞5且≤15* |
|  |  |  | ＞15且 ≤20 |  |
| * 可用不超过水泥质量8%且符合5.2.6要求的火山灰质混合材代替。 |

5.2  材料

5.2.1  贝利特硫铝酸盐水泥熟料

由主要含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、SO3的原料，按适当的比例磨成细粉烧至部分熔融所得以硅酸二钙和无水硫铝酸钙为主要矿物成分的水硬性胶凝物质。应符合附录A要求。

5.2.2  石膏

符合GB/T 5483规定的A类硬石膏或者G类二水石膏或者M类混合石膏；符合GB/T 21371 要求的工业副产石膏。

采用前应经过试验证明对水泥和混凝土性能无害。

5.2.3 石灰石

石灰石中的三氧化二铝（Al2O3）含量应不大于2.0%。

5.2.4  粒化高炉矿渣

符合GB/T 203 规定的粒化高炉矿渣或GB/T 18046 规定的粒化高炉矿渣粉。

5.2.5  粉煤灰

符合GB/T 1596 规定的粉煤灰

5.2.6  火山灰质混合材

符合GB/T 2847 规定的火山灰质混合材。

5.2.7  助磨剂

水泥粉磨时允许加入助磨剂，其加入量应不大于水泥质量的0.5%，助磨剂应符合GB/T 26748的规定。

6  强度等级

6.1  贝利特硫铝酸盐水泥的强度等级分为42.5和52.5两个等级。

6.2  普通贝利特硫铝酸盐水泥的强度等级分为42.5和32.5两个等级。

7  技术要求

7.1  化学成分

贝利特硫铝酸盐水泥化学成分应符合表2的规定。

表2                                    %

| 品种 | 代号 | 三氧化硫 （质量分数） | 氧化镁 （质量分数） | 氯离子 （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贝利特硫铝酸盐水泥 | BSAC | ≤15 | ≤5.0a | ≤0.06c |
| 普通贝利特硫铝酸盐水泥 | O.BSAC | ≤15 | ≤6.0b |  |
| a 如果水泥压蒸试验合格，则水泥中氧化镁的含量（质量分数）允许放宽至6.0%。 b 如果水泥中氧化镁的含量（质量分数）大于6.0%时，需进行水泥压蒸安定性试验并合格。 c 当有更低要求时，该指标由买卖双方确定。 |

7.2  凝结时间

贝利特硫铝酸盐水泥的初凝时间不小于30min，终凝时间不大于120min。

普通贝利特硫铝酸盐水泥的初凝时间不小于30min，终凝时间不大于120min。

根据用户要求可以变动。

7.3  安定性

沸煮法合格。

7.4  强度

不同品种不同强度等级的贝利特硫铝酸盐水泥，其不同龄期的强度应符合表3的规定。

表3                          单位为兆帕

| 品种 | 强度等级 | 抗压强度 | 抗折强度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 贝利特硫铝酸盐水泥 | 52.5 | ≥35.0 | ≥52.5 | ≥5.0 | ≥6.5 |
|  | 42.5 | ≥30.0 | ≥42.5 | ≥4.5 | ≥6.0 |
| 普通贝利特硫铝酸盐水泥 | 42.5 | ≥30.0 | ≥42.5 | ≥4.0 | ≥5.5 |
|  | 32.5 | ≥25.0 | ≥32.5 | ≥3.5 | ≥5.0 |

7.5 细度（选择性指标）

贝利特硫铝酸盐水泥和普通贝利特硫铝酸盐水泥的细度以比表面积表示，比表面积不小于350m2/kg。

8  试验方法

8.1  三氧化硫、氧化镁

按GB/T 176 进行试验。

8.2  氯离子

按GB/T 176 进行试验。

8.3  标准稠度用水量、凝结时间和安定性

按GB/T 1346 进行试验。

8.4强度

按GB/T 17671 进行试验。用水量按0.47（211.5ml）和胶砂流动度达到170～180mm来确定。当按水灰比0.47制备的胶砂流动度超出规定的范围时，应按0.01的整数倍增减水灰比使流动度达到规定的范围。胶砂流动度按GB/T 2419 进行，其中胶砂制备按GB/T 17671 规定进行。

8.5 比表面积

按GB/T 8074 进行试验。

9  检验规则

9.1  编号及取样

水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位，水泥出厂编号按不超过400t为一编号。

取样方法按GB/T 12573 进行。取样应有代表性，可连续取，也可以从20个以上不同部位取等量样品，总量不少于12kg。

9.2  水泥出厂

经确定水泥各项技术指标及包装质量符合要求时方可出厂。

9.3  出厂检验

检验项目为7.2、7.2、7.3、7.4条。

9.4  判定规则

检验结果符合7.1、7.2、7.3、7.4的规定为合格品，不符合7.1、7.2、7.3、7.4中的任何一项技术要求为不合格品。

9.5  检验报告

检验报告内容应包括出厂检验项目、细度、混合材品种和掺加量、石膏和助磨剂的品种和掺加量、合同约定的其它技术要求。当用户需要时，生产者应在水泥发出之日起7d内寄发除28d强度之外的各项检验结果，32d内补报28d强度的检验结果。

9.6  交货与验收

9.6.1  交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或者协议中注明。卖方有告知买方验收方法的责任。当书面合同或协议、或未在合同、协议中注明验收方法的，卖方应在发货票上注明“以本厂同编号水泥的检验报告为验收依据”字样。

9.6.2   以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB/T 12573 进行，取样数量为20kg，缩分为二等份。一份由卖方保存40d，一份由买方按本标准规定的项目和方法进行检验。

在40d之内，买方检验认为产品质量不符合本标准要求，而卖方又有异议时，则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或者省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验应在取样之日起10d以内完成。

9.6.3   以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据时，再发货前或者交货时买方在同编号水泥中取样，双方共同签封后由卖方保存45d，或认可卖方自行取样、签封并保存45d的同编号水泥的封存样。

在45d内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将共同认可的试样送省级或者省级以上国家认可的数你质量监督检验机构进行仲裁检验。

10  包装、标志、运输与贮存

10.1 包装

水泥可以散装或者袋装，袋装水泥没袋净含量为50kg，且应不少于标志质量的99%；随机取20袋重质量（含包装袋）应不少于1000kg。其它包装形式由供需双方协商确定，但有关袋装质量要求，应符合上述规定。水泥包装袋应符合GB 9744的规定。

10.2 标志

水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量以及严防受潮字样。包装袋两侧应清楚标明水泥名称和强度等级，并用黑色印刷。

散装发运时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

10.3 运输与贮存

水泥在运输与贮存时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的水泥在贮运中避免混杂。

附  录  A

(规范性附录）

贝利特硫铝酸盐水泥熟料技术要求

A.1  范围

本附录适用于贝利特硫铝酸盐水泥和普通贝利特硫铝酸盐水泥的生产。

A.2  技术要求

A.2.1   贝利特硫铝酸盐水泥熟料三氧化二铝（Al2O3）含量（质量分数）应不小于15.0%，且不大于25%，二氧化硅（SiO2）含量（质量分数）应不小于15%，且不大于25%。

A.2.2   贝利特硫铝酸盐水泥熟料的3d抗压强度应不低于30MPa，28d抗压强度应不低于55.0MPa。

A.3  试验方法

A.3.1贝利特硫铝酸盐水泥熟料中的三氧化二铝（Al2O3）和二氧化硅（SiO2）化学分析按GB/T 176进行。

A.3.2强度的检验是通过将贝利特硫铝酸盐水泥熟料在Փ500mm×500mm 标准试验小磨中磨细至比表面积（400±10）m2/kg，按本标准8.4进行检验。