**************标准

******－2017

玻璃钢加筋管

Fiberglass pipe with stiffener rings

（征求意见稿）

2017-**-**发布                                      2017-**-**实施

*******

*****

******-2017

目   次

前言 …………………………………………………………………………………………………………

- 范围………………………………………………………………………………………………………

- 规范性引用文件…………………………………………………………………………………………

- 术语和定义………………………………………………………………………………………………

- 分类和标记………………………………………………………………………………………………

- 原材料……………………………………………………………………………………………………

- 要求………………………………………………………………………………………………………

- 试验方法………………………………………………………………………………………………

- 检验规则………………………………………………………………………………………………

- 标志、包装、运输、贮存出厂证明书和技术文件…………………………………………………

10 其它………………………………………………………………………………………………………

附录  玻璃钢加筋管等效刚度设计方法…………………………………………………………………

******-2017

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国复合材料工业协会提出。

本标准由中国建筑材料联合会归口。

本标准负责起草单位：山东省呈祥电工电气有限公司。

本标准参加起草单位：河北成达玻璃钢有限公司。

本标准主要起草人：

本标准审查人：

本标准为首次发布。

本标准由中国复合材料工业协会负责具体技术内容的解释。

本标准的附录为资料性附录。

******-2017

玻璃钢加筋管

- 范围

本标准规定了玻璃钢加筋管的分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称直径为500 mm至4000 mm，压力等级为1.0MPa至3.2MPa，环刚度等级为5000 N/m2至20000 N/m2，，给排水工程、输送系统用地埋安装的、采用缠绕工艺制作的玻璃钢加筋管，介质最高温度不超过50℃。

本标准规定玻璃钢加筋管的筋的材质为玻璃纤维纱纯环向缠绕增强玻璃钢，筋位于管道的外侧。

本标准提供了地埋玻璃钢加筋管的设计、制造和检验的最低要求。

地上安装条件下，一般不采用玻璃钢加筋管，如把满足本标准要求的玻璃钢加筋管用于地上安装使用，供需双方需确保管道的轴向强度满足设计要求。

本标准可用于对生产厂家的技术指导，也可作为供需双方订货和交付的参考依据。

关于管道的结构设计要求执行CECS190-2005给水排水工程埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程。

关于管道的安装方面的要求执行CECS 129：2001 埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规范。

其它尺寸和等级的玻璃钢加筋管也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 1447  纤维增强塑料拉伸性能试验方法

GB／T 1458  纤维缠绕增强塑料环形试样拉伸试验方法

GB／T 2577  玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB／T 3854  增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB／T 5351  纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法

GB／T 5352  纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法

GB／T 8237  纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB l3l15    食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准

GB／T 18369 玻璃纤维无捻粗纱

GB／T 21238  玻璃纤维增强塑料加砂管

JC／T 552　纤维缠绕增强热固性树脂压力管

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

玻璃钢加筋管

以玻璃纤维及其制品为增强材料，以热固性树脂等为基体材料，在管壁外表面制作环向刚性环（即加强筋，筋均匀分布在直管段，直管段端部不需要加筋）的管道，管壁结构不含任何填料，简称玻璃钢加筋管。

3.2

等效环刚度

刚性环有效影响范围外原管环刚度和刚性环在有效范围内组合截面环刚度在设计间距内的加权平均值，单位N/m2。

3.3

筋间距

两相邻环向加强筋中心之间的距离。

3.4

筋厚度

矩形筋的上平面凸出原管外壁的高度。

3.5

筋宽度

矩形筋在满足厚度要求的范围内的截面宽度。

4  分类和标记

4.1  分类

产品按公称直径、压力等级和等效环刚度等级进行分类。

4.1.1  公称直径DN

公称直径见表1。

4.1.2  压力等级PN

压力等级： 1.0 MPa、1.2 MPa、1.4 MPa、1.6 MPa、2.0 MPa、2.5 MPa、3.2 MPa。

4.1.3  等效环刚度等级SN

等效环刚度等级： 5000 N／m2、7500 N／m2、10000 N／m2、15000 N／m2、20000 N／m2。

4.2  标记。

玻璃钢加筋管的标记方法如下：

□-□-□  ******- 2017

标准号

等效环刚度等级

压力等级

公称直径

示例：公称直径为2400mm、压力等级为1.0MPa、环刚度等级为10000N/m2，按本标准生产的玻璃钢加筋管标记为：

DN2400-PN1.0-SN10000  ******-2017。

5  原材料

5.1  增强材料

应采用无碱玻璃纤维及其制品制造玻璃钢加筋管。所采用的无碱无捻玻璃纤维纱应符合GB/T 18369的规定。无碱玻璃纤维制品应符合相应的国家标准或行业标准的规定。

注：在需要输送特定介质的场合，经供需双方商定后，可采用性能能满足要求的其他内衬增强材料。

5.2  树脂

5.2.1  所采用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T 8237的规定。其他树脂应符合相应的国家标准或行业标准的规定。

5.2.2  内衬层树脂的选用应考虑输送介质的腐蚀性，可选用间苯型不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、双酚A型树脂或环氧树脂，对于腐蚀性较强的介质，管道内衬层的设计还应满足其它行业标准的要求。结构层树脂的选用应考虑管道安装区域受污染的土壤对管道外壁的腐蚀性。

5.2.3  对于涉及饮用水的玻璃钢加筋管的内衬层树脂的卫生指标必须满足GB 13115的规定，生产厂家应具有有效的卫生许可批件（证书）。

5.2.4 管道接头安装密封用橡胶材料和润滑剂不应滋生细菌、不应对水质造成不利影响，生产厂家应具有有效的卫生许可批件（证书）。

5.2.4  所有原辅材料的选用应确保产品性能满足本标准第6条要求。

6  要求

6.1  外观质量

玻璃钢加筋管的内表面应光滑平整，无对使用性能有影响的龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区、气泡和纤维浸润不良等现象；管端面应平齐；边棱应无毛刺；外表面无明显缺陷。

6.2  尺寸

6.2.1  直径

表1  玻璃钢加筋管内直径和偏差                  单位为毫米

| 公称直径DN | 两端内直径范围 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 |  |
| 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 | 496 595 695 795 895 995 1195 1395 1595 1795 1995 2195 2395 2595 2795 2995 3195 3395 3595 3795 3995 | 510 612 714 816 918 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2220 2420 2620 2820 3020 3220 3420 3620 3820 4020 | ±3.0 ±3.6 ±4.2 ±4.2 ±4.2 ±4.2 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±6.0 ±6.0 ±6.0 ±6.0 ±6.0 ±6.0 ±6.0 ±7.0 ±7.0 |

注：带锥度的管道模具设计时，设计值应在本表规定的两端内直径范围内，管道两端内直径实际值可能发生的偏差应满足本表的规定。

6.2.2  长度

a） 玻璃钢加筋管的有效长度为3m，6m，9m，12m。如果需要特殊长度的管，在订货时由供需双方商定。

b） 玻璃钢加筋管的长度偏差：有效长度的±0.5%，且不超过±60mm。

6.2.3  原管壁厚度

原管壁厚是根据加筋管的压力等级设计确定的，原管壁厚设计值不小于管道公称直径的1%，任一截面的管壁平均厚度应不小于原管的设计厚度，其中最小管壁厚度应不小于设计厚度的90％。

6.2.4  管壁内衬层厚度

管壁内衬层的厚度应不小于1.2mm。

6.2.5  筋的间距和尺寸

a）应采用环向玻璃纤维缠绕成型的矩形截面筋。

b）筋的间距不应大于设计值，且在直管段均匀分布，筋的间距设计见附录。

c）筋的宽度和厚度由设计确定。筋的最大厚度不应超过50mm，且筋的厚度应不小于设计值，满足厚度要求的筋的截面宽度不应小于设计值，筋的宽度和厚度的设计方法见附录。

注：筋的设计宽度和厚度是指磨削成规整矩形截面后的净尺寸。

6.3  巴氏硬度

玻璃钢加筋管外表面的巴氏硬度应不小于40。

6.4管壁组分含量

内衬层树脂含量≥＞70%，管结构层树脂含量25%～35%。

管壁结构不应含有任何填料。

6.5  力学性能

6.5.1  等效环刚度S0

等效环刚度S0是把原管刚度和组合截面刚度加权平均到筋间距Ld范围内，得到的管壁附加刚性环后的等效环刚度值，该值应不小于相应的等效环刚度等级值SN。

玻璃钢加筋管等效环刚度设计方法见附录。

6.5.2  原管环向拉伸强力Fth

原管环向拉伸强力Fth由管道的压力等级确定。

环向拉伸强力应满足公式（1）的要求。

Fth=6.3PN·R  …………………………………………（1）

式中：

Fth—原管的环向拉伸强力，单位为千牛每米（kN／m）；

PN—压力等级，单位为兆帕（MPa）；

R—管道的公称半径，单位为毫米（mm）。

计算结果按四舍五入修约至整数。

注：管道的压力等级是管道系统最大的持续工作压力，使用方在确定管道压力等级时还应考虑管道的环向弯曲、波动压力等因素的影响，压力等级的选择可参考CECS 190标准或AWWA M45设计手册，管道压力等级的设计可参考GB/T 21238和JC/T 552的有关方法。

6.5.3  原管轴向拉伸断裂应变及拉伸强力

a）原管壁轴向拉伸断裂应变应不小于0.25%。

b）当地埋管道不承受由管内压直接产生的轴向力或未受到特殊轴向力时，其管壁轴向拉伸强力FtL应不小于表2的规定值。由于安装条件造成管道承受弯曲应力、内压引起的轴向应力、温度应力等其它轴向应力时，管壁的轴向拉伸强力由设计确定。

表2  轴向拉伸强力最小值FtL                 单位为千牛每米

| 公称直径 DN(mm) | 压力等级 (MPa) |
| --- | --- |
|  | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
| 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 | 190 220 250 280 310 340 380 420 460 500 540 580 620 660 705 750 795 840 885 930 975 | 200 232 263 295 325 357 407 457 507 557 607 657 707 757 810 863 917 970 1023 1077 1130 | 210 244 277 310 340 373 433 493 553 613 673 733 793 853 915 977 1038 1100 1162 1223 1285 | 220 255 290 325 355 390 460 530 600 670 740 810 880 950 1020 1090 1160 1230 1300 1370 1440 | 255 300 343 378 430 473 558 643 728 813 898 983 1068 1153 1238 1323 1408 1493 1578 1663 1748 | 290 345 395 450 505 555 655 755 855 955 1055 1155 1255 1355 1455 1555 1655 1755 1855 1955 2055 | 345 415 475 545 620 685 790 915 1 040 1 160 1 285 1 410 1 530 1 655 1 780 1 900 2 025 2 150 2 250 2 400 2 520 |

6.5.4 水压渗漏

对整管或带有接头连接好的整管施加该管压力等级1.5倍的静水内压，保持2min，管体及连接部位应不渗漏。

6.5.5 挠曲性能

每个试样挠曲水平A和挠曲水平B应满足以下要求。

A=0.18D/（t+hs），当管环径向变形达到A（%D）时，管内壁应无裂纹

B=0.3D/(t+hs) ，当管环径向变形达到B（%D）时，管壁结构应无分层、无纤维断裂及屈曲

D为管公称直径，mm

t—原管壁厚，mm；

hs—筋的厚度，mm；

注：挠曲水平的规定是建立在安装后长期使用的现场最大挠度为3.75%的基础上。如果样品管在满足其中的一项或两项要求（即水平A和B）下失效，样品管代表的同批管材的长期许用挠曲值必须将规定值按比例降低。

7  试验方法

7.1  外观质量

目测玻璃钢加筋管的内、外表面及两端面情况。

7.2  尺寸测量

7.2.1  玻璃钢加筋管的直径

7.2.1.1  玻璃钢加筋管的原管外直径

在玻璃钢加筋管两筋之间用精度为1mm的 ( 尺或钢卷尺(尺面应为平面)绕管一周(确保其垂直于管轴线)测出管的周长，计算出原管外直径。

7.2.1.2  玻璃钢加筋管的内直径

用精度为0.1mm的内径测量尺测出同一截面的垂直和水平方向的内直径，取2次测量结果的算术平均值。也可采用游标卡尺按上述要求测量。

7.2.2 有效长度

将玻璃钢加筋管放在平面上，用精度为1mm的钢卷尺沿管的母线测量其长度，取4条母线长度的算术平均值作为管材长度（含接头），减去插入长度为有效长度。

7.2.3  原管壁厚、内衬厚度和筋尺寸

7.2.3.1 原管壁厚

采用7.2.1的方法测出同一截面的内、外直径，然后计算出该截面的管壁厚度作平均厚度，每根管

至少测三个截面。环刚度检测时测出的管壁厚度应首选作为管壁厚度的测试结果。

7.2.3.2 内衬厚度

垂直切割管的端部。用砂细度为0.074mm(或更细)的砂纸把切断口打磨平滑，用水除去粉尘，将打磨处完全洗净后，用精度0.02mm的游标卡尺测量内衬层的厚度，至少测量4次，测点均布，取每次测量结果的算术平均值。

7.2.3.3 筋的测量

a）筋间距的测量：用盒尺进行筋间距的测量，每根管随即测量三个筋间距，取其算术平均值。

b）在同一根管上，任取三个筋的测量点，用卡尺测量满足厚度要求的筋的截面宽度，取三个测量点的算术平均值。

7.3  巴氏硬度

按GB／T 3854的规定进行。

7.5  管壁组分含量

按GB／T 2577的规定进行。

7.6  力学性能

7.6.1 等效环刚度

试样宽度取筋间距，筋位于试样宽度的正中，上下压板确保与原管外壁或筋的外壁接触，压板与管壁的接触形式应确保在刚度检测过程中试样不发生破坏。除非在筋的设计过程可能进行的研究性的试验，在刚度检测时，没必要对筋进行磨削。

测试设备、测试环境及试样按照GB／T 5352的规定。环刚度S0按式(2)进行计算，取3个试样环刚度的算术平均值作为测试结果。

S0 = 0.01935F/△Y……………………………………………………………………（2）

式中：

S0—环刚度，单位为牛每平方米（N／m2）；

△Y—管直径变化量，取试样计算直径的3％，单位为米（m）；

F—与△Y相对应的试样宽度上的线载荷，单位为牛每米（N／m）。

当试验机两立柱净间距无法满足试样宽度（筋间距）时，可采用以上方法测试原管环刚度SN1和组合截面环刚度SN2，管环刚度S0为这两个刚度值在筋间距范围内的加权平均值。

即：S0=(SN1L1+SN2L2)/Ld…………………………………………………………………………………（3）

L2为组合截面试样宽度，L1=Ld-L2……………………………………………………………………………………………（4）

SN1测试时的试样宽度执行GB／T 5352的规定。

7.6.2  原管环向拉伸强力

试样在原管壁切割，避开筋的影响。环向拉伸强力按下述方法之一进行：

a）方法A：按GB/T 1458进行测试，其中试样厚度为管壁厚度，试样直径为管环直径，试样宽度为20mm，并且在水平直径的两端试样两侧各开一个直径为10 mm的半圆。每根管的有效试样不少于5个，所有有效试样测试结果的算术平均值作为测试结果。

b）方法B：按GB/T 1447进行测试，试样型式和试样尺寸见GB/T 21238附录B，加载速度取（2～5）mm/min。

每根管的有效试样不少于5个，所有有效试样测试结果的算术平均值作为测试结果。

7.6.3  原管轴向拉伸强力及拉伸断裂应力

在两筋中间，沿原管壁轴向切割试样，如试样长度不够，允许对筋进行切割加工。轴向拉伸强力及拉伸断裂应变按GB/T 1447进行测试，试样为直条状，其宽度取20mm。每根管的有效试样不少于5个，所有有效试样测试结果的算术平均值作为测试结果。

7.6.4  水压渗漏

按GB/T 5351进行试验，试样为1根整管，试验压力为压力等级的1.5倍，保压2min，其密封型式应采用约束端密封；如果需要评估个别管段的轴向承受内压的能力，其密封型式应采用自由端密封。

7.6.5  挠曲性能

测试设备、测试环境及加载速度按GB/T 5352的规定，试样同7.6.1。当加载至挠曲水平A后保持2min，观察试样情况，然后继续加载至挠曲水平B保持2min，观察试样情况。

当试验机两立柱净间距无法满足试样宽度（筋间距）时，取SN2测试试样进行挠曲水平测试。

注：根据等效环刚度实测值S0按6.5.5条款确定挠曲水平A和挠曲水平B。

8  检验规则

8.1  检验类型

检验类型分为出厂检验和型式检验。

8.2  出厂检验

8.2.1  检验项目

外观质量、尺寸、巴氏硬度、管壁组分含量、水压渗漏、等效环刚度、环向拉伸强力、轴向拉伸强力、挠曲性。

8.2.2  检验方案

8.2.2.1  每一根玻璃钢加筋管均应进行外观质量、尺寸（除内衬层厚度）、巴氏硬度的检验。

8.2.2.2  以相同材料、相同工艺、相同规格的100根玻璃钢加筋管为一批(不足100根的也作一批)，随机抽取1根，进行内衬层厚度、管壁组分含量、等效环刚度、环向拉伸强力、轴向拉伸强力、挠曲性。

8.2.2.3  水压渗漏的检验数量，由供需双方商量确定，但应不少于1%。

8.2.3  判定规则

8.2.3.1  外观质量、尺寸（除内衬层厚度）、巴氏硬度均应达到相应的要求，否则判该根管不合格。

8.2.3.2  内衬层厚度、管壁组分含量、等效环刚度、环向拉伸强力、轴向拉伸强力、挠曲性、水压渗漏均达到相应的要求，判该批产品合格；如水压渗漏检验不合格，则该批管逐根进行水压渗漏检验，通过的判该根管该项目合格；如内衬层厚度、管壁组分含量、等效环刚度、环向拉伸强力、轴向拉伸强力、挠曲性检验中不合格项超过2项，判该批产品不合格；如不合格项不多于2项，可对不合格项加倍抽样、复检，复检项目应全部达到要求，否则，判该批产品不合格。

8.2.3.3  如在逐根进行的筋的宽度和厚度测量中发现有不合格存在，则需对包含宽度和厚度乘积最低的筋的组合截面进行刚度测试，其等效环刚度如果合格，则判该批产品的筋宽度和厚度均合格。

8.3  型式检验

8.3.1  检验条件

有下列情况之一时应进行型式检验：

a) 新产品或老产品的转产试制定型鉴定；

b) 正式投产后，当产品的材料、结构、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

c) 正常生产时，应每年进行一次检验；

d) 产品长期停产(三个月以上)再恢复生产时；

e) 出厂检验结果与最近一次型式检验结果有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行检验的要求时。

8.3.2  检验项目

第6章要求中的所有项目。

8.3.3  检验方案

8.3.3.1  外观质量、尺寸（除内衬层厚度）、巴氏硬度

以相同材料、相同工艺、相同规格的100根玻璃钢加筋管为一批(不足100根的也作为一批)，随机抽样6根，进行外观质量、尺寸、巴氏硬度检验。

8.3.3.2  水压渗漏、内衬层厚度、筋尺寸、管壁组分含量、力学性能

以相同材料、相同工艺、相同规格的100根玻璃钢加筋管为一批(不足100根的也作为一批)，采用两次抽样法，样本均为2，其中内衬抗渗漏性能检验的试样数量可取（1～2）个。

8.3.4  判定规则

8.3.4.1  所抽样本的外观质量、尺寸（除内衬层厚）、巴氏硬度和水压渗漏均达到相应的要求，判相应项的型式检验合格，否则判型式检验不合格。

8.3.4.2  第一次所抽检的水压渗漏、内衬层厚度、筋尺寸、管壁组分含量、力学性能均达到相应的要求，判型式检验合格；2根均不符合要求判型式检验不合格；如有1根不合格且不合格项不超过2项时，可对不合格项进行第二次抽样检验，第二次抽样检验仍有不合格，判型式检验不合格。

8.3.4.3  如筋的宽度和厚度测量中发现有不合格存在，则需对包含宽度和厚度乘积最低的筋的组合截面进行刚度测试，其等效环刚度如果合格，则判该批产品的筋宽度和厚度均合格。

9  标志、包装、运输、贮存、出厂证明书和技术文件

9.1  标志

每根玻璃钢加筋管至少应在一处做上耐久标志。标志不应损伤管壁，在正常装卸和安装中字迹仍应保持清楚。标志应包括下列内容：

a) 生产厂名称(或商标)；

b) 产品标记；

c) 批号及产品编号；

d) 生产日期。

9.2  包装

9.2.1  玻璃钢加筋管发运前应用发泡塑料膜等柔性包装物对管道两端的管端面和外侧连接面进行包装。

9.2.2  包装宽度应比管道外侧连接面宽度大100mm。

9.3  运输及起吊

9.3.1  玻璃钢加筋管的起吊宜用柔性绳索，若用铁链或钢索起吊，必须在吊索与管道棱角处衬填橡胶

或其他柔性物。

9.3.2  玻璃钢加筋管起吊时必须采用双点起吊，严禁单点起吊。

9.3.3  玻璃钢加筋管起吊及装卸时，应轻起轻放，严禁抛掷。

9.3.4  玻璃钢加筋管运输时应固定牢靠，应采用卧式堆放。

9.3.5  在运输和装卸过程中应不受到剧烈的撞击。

9.4  贮存

9.4.1  玻璃钢加筋管应按类型、规格、等级分类堆放。

9.4.2  堆放场地应平整。管的叠层堆放应满足表4的要求。堆放处应远离热源，不宜长期露天存放。

表4    玻璃钢加筋的最大堆放层数

| 公称直径 (mm) | 500 | 600～700 | 800～1200 | ≥1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层数 | 4 | 3 | 2 | 1 |

9.5  出厂证明书

9.5.1  每批玻璃钢加筋管出厂时应附有出厂证明书和技术文件。

9.5.2  出厂证明书应包括下列内容：

a)  生产厂名称；

b)  产品规格；

c)  生产日期；

d)  产品出厂检验证明书。

9.5.3  技术文件

对于任一确定规格的管，至少应包括：

a)  规格；

b)  采用的主要原材料情况；

d)  原管壁设计厚度、筋间距、筋宽度、筋厚度、内衬厚度；

e)  管壁组分含量设计值；

f)  管外形尺寸图。

10 其它

管道连接技术要求见GB/T 21238标准附录D。

管件技术要求见GB/T 21238标准附录E。

附录  玻璃钢加筋管等效环刚度设计方法

(资料性附录)

筋的设置间距Ld应不大于理论计算值Ls。

………………………………………………………………………………………（5）

式中：

Ls—筋的理论计算间距；

Ld—筋的实际制作间距；

Dm—原管的平均直径；

t—原管壁厚

筋的影响宽度按公式                       …………………………………………………………（6）

计算

ls—筋的影响宽度（有效宽度），mm；

Dm—原管平均直径，mm；

t—原管壁厚，mm；

ts—筋的宽度。

矩形筋组合截面形心位置按下式计算：

…………………………（7）

ro—组合截面中性面半径，mm；

Ero—环向缠绕筋的抗弯弹性模量MPa， 建议取34000MPa；

hs—筋的厚度，mm；

E—原管壁环向抗弯弹性模量，MPa；

Dp—原管壁中性面直径；

矩形实心截面的抗弯刚度按下式计算：

…………………………………………………………………………………………………………………（8）

把原管刚度和组合截面刚度加权平均到筋的设计范围内，得到管等效环刚度，106Pa：

………………………………………………………………………（9）

EI/D3—原管环刚度，106Pa；

注：在进行结构计算时建议进行刚性环自身稳定校核

组合截面发生屈曲时的临界载荷Pscr为:

Ds为组合截面中心轴直径

Pscr值应大于土壤载荷、车辆载荷、真空度形成的综合外压力。

# Text boxes

**

******

***

****

发布