《磷酸镁水泥修补砂浆》行业标准编制说明

1　任务来源和工作简况

1.1　任务来源及工作简况

根据工业和信息化部工信厅科[2015]115号文件，行业标准《磷酸镁水泥修补砂浆》已列入2015年第三批工业行业标准制修订计划，计划号为2015-0969T-JC。

本批标准项目主要由重庆大学和建筑材料工业技术监督研究中心相关部门提出，由建材行业标准化服务平台组织专家进行评审通过。

由重庆大学、建筑材料工业技术监督研究中心、广州长宜新材料科技有限公司、重庆建工建材物流有限公司、甘肃路桥养护科技公司、贵州开磷集团建设公司、云南省建筑科学研究院、武汉三源特种建材有限责任公司、江苏尼高科技有限公司、南京工业大学、重庆交通大学负责组织国内主要磷酸镁水泥修补砂浆生产、应用企业参加起草。

主要工作有：收集国内外相关产品技术资料及对比分析；充分了解用户的即时需要和未来需求；在各相关单位及相关人员充分讨论草案稿、征求意见稿、送审稿基础上修订生成本报批稿。

1.2　起草单位

本标准负责主要单位：重庆大学、建筑材料工业技术监督研究中心

本标准参加起草单位：广州长宜新材料科技有限公司、重庆建工建材物流有限公司、甘肃路桥养护科技公司、贵州开磷集团建设公司、云南省建筑科学研究院、武汉三源特种建材有限责任公司、江苏尼高科技有限公司、南京工业大学、重庆交通大学

2　标准编制原则

a）遵循磷酸镁水泥修补砂浆质量检验和控制的普遍规律。

b）符合修补砂浆行业的一般规范。

c）在符合国内磷酸镁水泥砂浆修补行业的产品技术水平和应用的基础上，部分借鉴我国标准JC_T2381-2016 《修补砂浆》标准中的有关内容编写。同时体现磷酸镁水泥砂浆特性和性能优势，具有合适的覆盖面。

d）技术指标全面，宽严得当，既能适应实际生产，又能体现产品优势。

3　标准的编制过程

3.1　开展调研工作

网上查询境外有修补砂浆的使用生产情况、中国大陆境内修补砂浆的生产企业状况以及该产品在制备水泥基泡沫材料的使用情况，及工程应用概况。

发函调研生产企业的生产规模、产品规格、产品使用情况。

3.2　收集国内外相关标准

由于该项标准国内外虽已经有大量相关的产品报道，但未查到相关的标准。因此本标注主要收集了我国相关建材行业标准JC_T2381-2016 《修补砂浆》并组织学习。

本标准所需引用的规范性引用文件也都收集齐全。

3.3　成立标准起草工作小组

2017年5月15日《磷酸镁水泥修补砂浆》行业标准编制组成立暨第一次工作会议在重庆举行，来自标准归口单位、科研院所、高等院校、质检机构、生产施工企业、行业协会等11个单位的19名代表参加了会议。会议成立了本标准起草工作组，起草小组主要分工如下：

a) 重庆大学：负责组织协调标准编写过程，收集、翻译国际标准和国外先进标准，对泡沫剂的生产和使用情况进行调研，组织试验验证，负责标准讨论稿、征求意见稿、送审稿和报批稿的编写；

b) 云南省建筑科学研究院、广州长宜新材料科技有限公司：负责组织试验验证、安排试验；

c) 重庆建工建材物流有限公司：负责收集验证试验样品、组织协调标准编写过程；

d)生产企业：负责提供样品；

e) 其他单位：提出意见和建议。

3.4  标准草案主要内容的确定

编制组进行了热烈的讨论，一致认为标准制订十分必要、非常重要，一致通过了标准编制的进度计划以及编制组成员的分工，安排了下一阶段调研与验证试验工作，并重点讨论了标准讨论稿，争取按计划进度，按时、高质量完成标准编制任务。

会议代表主要就以下内容达成共识：

3.4.1早期粘结性能评价方法

关于修补效果只采用新旧材料粘结试件抗折强度来表示粘接强度，而没有采用直接拉伸试件的原因，是只要这种方法才可以将修补砂浆与基体进行快速粘接，而且能在规定时间内进行强度测试。以往采用环氧树脂将修补砂浆和金属拉拔接头进行粘接，但由于磷酸镁水泥修补砂浆强度发展非常快，需要测试1.5h的粘接强度，而环氧树脂无法在如此短的时间内达到如此高的粘接强度，因此无法采用直接拉伸试件测试出磷酸镁水泥修补砂浆的粘接强度，特别是有些配合比的磷酸镁水泥砂浆粘接强度很高，远远超出环氧树脂的强度。

3.4.2磷酸镁水泥修补砂浆的主要技术指标

磷酸镁水泥的最大的特点就是凝结硬化快、早期强度高、收缩小和与普通混凝土粘结性好。本标准中的常规性能指标考虑凝结时间、抗压强度、抗折强度、粘结强度和干燥收缩指标。考虑到修补材料也用于道路、地坪等需要考虑耐磨性指标地方，也可能用于潮湿、水环境或严寒冻融环境，因此，将磷酸镁水泥的耐磨性、浸水和冻融后的粘结强度指标作为选择性指标，根据用户或应用环境对选择性指标进行检测。

Cl离子含量测试问题。磷酸镁水泥对于钢筋保护原理不同于硅酸盐水泥或者是环氧树脂通过很高碱度和物理保护来保护钢筋的氧化膜，而且通过磷酸镁水泥砂浆致密结构以及磷酸镁水泥与钢筋氧化膜发生反应形成致密层，钢筋抗锈蚀能力显著提高，已证明磷酸镁水泥对钢筋保护作用远优于硅酸盐水泥，且在海水环境中有更好的钢筋保护作用，因此无需测试磷酸镁水泥修补砂浆中的氯离子含量。

老化问题。磷酸镁水泥修补砂浆不像现有的水泥砂浆需要采用有机组分进行改性，本身粘接强度很高，体积变形非常小，目前无论是成本还是性能上无需采用有机物进行改性，需要采用的改性组分都是无机的，因此属于完全的无机材料而无需测试抗老化性能。

与现有标准JC/T2381-2016《修补砂浆》的关系：是现有的JC/T2381-2016《修补砂浆》标准中未能提及超快和高强修补砂浆的补充，组成上不添加有机组分，所以无需像现有JC/T2381-2016《修补砂浆》标准中规定禁止接近火源和进行老化试验。

3.4.3磷酸镁水泥修补砂浆的分类

目前普通硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥的早期强度一般在3~6h才能获得20MPa以上。磷酸镁水泥最大优势是早期强度高，为体现磷酸镁水泥修补砂浆的优势和本标准的先进性，主要以早期强度划分磷酸镁水泥修补砂浆类型。结合目前其它水泥的早期强度发展特点，将磷酸镁水泥修补砂浆早期强度定为3h以内。修复材料早期强度发展要求越来越高，甚至要求早期1~2h内就能形成强度，以满足一些超快速修复的需要。因此，本标准结合磷酸镁水泥的特点，从早期强度角度出发，将磷酸镁水泥分为U型和R型，U型为超早强型以1.5h的抗压强度为划分指标，R型为早强型以3h强度为划分指标。

3.5标准征求意见稿的形成

标准起草小组根据启动会议的讨论要点，起草了标准讨论稿并分发各参编单位，后续将起草单位验证试验的数据向各单位通报，各参编单位及其他单位就验证试验数据及标准的指标进行了积极讨论，确定了本标准的基本技术要求并形成了标准的征求意见稿。征求意见稿主要对标准的各个指标的参数进行了规定，并且对讨论稿进行了如下调整：

1）根据所收集的11种磷酸镁水泥修补砂浆试验结果以及国外相关产品的企业标准强度数据，对磷酸镁水泥修补砂浆的早期强度从U型1.5h和R型3h的强度从25MPa调整为20MPa；

2）磷酸镁水泥修补砂浆流动度这一指标，并不是完全必需的，在一些情况下不需要产品有很好的流动性，因此将该指标改为选择性指标，并参照JC/T 2381中自密实型修补砂浆关于流动的指标要求和检测方法，根据用户需要时才进行检测。

征求意见稿的反复讨论、研究完成后向社会广泛征求意见，征求意见稿发出近20份，共收到16份单位或专家的意见，综合汇总共40条，详见《标准征求意见稿意见处理汇总表》。起草小组根据专家提出的意见，仔细修改，持续改进，完成送审稿。

4　标准的主要内容

4.1 名称

本标准为第一个针对磷酸镁水泥修补材料的标准，标准申报与计划下达的项目名称为《磷酸镁水泥修补砂浆》。

4.2 范围

磷酸镁水泥是指以氧化镁、磷酸盐以及缓凝剂按适当比例配制，加水后能凝结硬化并产生强度的胶凝材料。磷酸镁水泥修补砂浆是指由磷酸镁水泥、矿物掺合料、添加剂、细骨料等改性或填充组分按适当比例组成，使用时与一定比例的水搅拌均匀，用于构筑物及建筑物超快修补用的水泥砂浆。

本标准中列出了磷酸镁水泥词条的解释，是因为目前还无这种水泥的国家和行业标准，但已有产品生产和应用；从生产过程来看，磷酸镁水泥不同于硅酸盐水泥需要配料煅烧粉磨进行生产，而能采用现有化工产品配制，主要组分为常用的耐火材料和肥料，基本性能与配合比范围都已被生产厂掌握，通过砂浆形式可采用的原材料性能能在较大范围内进行调整，以更好满足超快修补使用；从组成上看，磷酸镁水泥修补砂浆相对于现有的JC/T2381-2016《修补砂浆》，只是采用了强度发展更快的胶凝材料，而形成胶凝性质的组分恰恰能利用砂浆生产方式进行配制和组合，而无需采用专门生产的水泥产品。

4.3 规范性引用文件

本标准中涉及到的规范性引用文件，要求执行现行有效的国家标准或行业标准。所有引用没有注明日期，最新版本适用于本标准。原材料方面引用了3个标准，拌合水引用JGJ 63《混凝土用水标准》、基准水泥引用GB 8076《混凝土外加剂》、标准砂引用GB/T 17671《水泥胶砂强度检验方法（ISO法)》；考虑到磷酸镁水泥修补砂浆常用于道路路面修补，耐磨性的测试方法参照了目前水泥混凝土路面的耐磨性试验方法，具体引用JC/T 421《水泥胶砂耐磨性试验方法》，未采用JC/T 2381《修补砂浆》中耐磨性试验方法。测试磷酸镁水泥修补砂浆的其它性能还引用了JC/T 681 《行星式水泥胶砂搅拌机》、JC/T 603 《水泥胶砂干缩试验方法》、JC/T 986 《水泥基灌浆材料》、JGJ/T 70《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JC/T 2381《修补砂浆》、GB/T 17671《水泥胶砂强度检验方法（ISO法)》。

4.4 术语和定义

术语和定义是对标准中有关名词的释义。由于磷酸镁水泥修补砂浆是一个新产品、新名词，在相关术语中没有专门定义，本标准对磷酸镁水泥、磷酸镁水泥修补砂浆行定义和说明。

4.5分类和标记

4.5.1 分类

按产品的早期强度不同分为两类：超早强型和早强型，分别以U型（Ultra）和R型（Rapid）表示。两者区别根据早期强度发展快慢划分，U型采用早期1.5h的强度指标，R采用3h的强度指标。

4.5.2 标记

本标准规定按照产品名称、标准编号和产品分类的顺序标记。

4.6 一般要求

本标准包括的磷酸镁水泥修补砂浆所用的磷酸镁水泥、掺合料、填料等改性材料不仅要满足工程使用要求，而且应满足环保与安全适用要求，提出“本标准包含的产品不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与生产、使用有关的安全与环保要求应符合我国相关国家标准和规范的规定”。

4.7 外观质量

外观质量作为检测磷酸镁水泥修补砂浆拌合前的材料匀质性和质量保持状态的目测指标，初步检测产品质量。

4.8 技术要求

4.8.1 凝结时间指标

磷酸镁水泥修补砂浆属于快凝快硬修补砂浆，不掺缓凝剂可在几分钟内凝结硬化，不利于使用，为满足搅拌、施工的最低要求，规定其凝结时间不得小于10min。

4.8.2 抗压、抗折强度指标

超高早期强度是磷酸镁水泥最主要特点之一，为体现磷酸镁水泥的特点，U型和R型分别采用早期1.5h和3h的早期抗压、抗折强度。U型在1.5h的抗压、抗折强度分别大于20.0MPa和3.0MPa；R型在3h的抗压、抗折强度分别大于20.0MPa和3.0MPa；U型和R型后期强度都采用3d的抗压和抗折强度分别大于40.0MPa（且高于基体强度）和6.0MPa，用3d的强度指标也是为体现磷酸镁水泥的早强特点。

4.8.3界面弯拉强度指标

粘结性能是考核修补材料一个重要性能指标，本标准采用界面弯拉强度是表征界面的粘结性能，该方法能反映早期几小时内的粘结强度，克服了拉伸粘结强度不能反映早期修补材料粘结强度的缺点。粘结强度测试龄期与抗压抗折强度保持一致，U型为1.5h大于1.5MPa和3d大于4.0MPa，R型为3h大于1.5MPa和3d大于4.0MPa。

4.8.4拉伸粘结强度指标

拉伸粘结强度是常用的表征修补材料粘结性的指标，该指标对于测试后期粘结强度适应性好，本标准也采用了14d的拉伸粘结强度指标作为磷酸镁水泥修补砂浆的一个必检指标，与界面弯拉强度一同评价磷酸镁水泥修补砂浆的粘结性，更加科学全面。

用于室外修补时，也会常面临浸水、冻融等环境，参考现行标准JC/T 2381 《修补砂浆》关于浸水和冻融方面的评价方法和指标，粘结界面是最薄弱区域，因此采用浸水和冻融后的拉伸粘结强度指标评价磷酸镁水泥修补砂浆抵抗水和冻融环境的能力。浸水和冻融拉伸粘结强度为选择性指标，在用于室外或者用户要求时检测。本标准中指标都高于现行标准JC/T 2381 《修补砂浆》所规定相应指标。

4.8.5干缩率指标

干缩率是反映修补材料性能保持的一个重要指标，如果后期收缩过大，会造成修补材料开裂，这种开裂经常发生在粘结界面处，导致修补失效，因此需控制修补材料的干燥收缩性。目前现行的标准JC/T 2381 《修补砂浆》中规定的28d收缩率小于0.1%，本标准为体现磷酸镁水泥低收缩的特点，在充分验证现有磷酸镁水泥修补砂浆产品基础上，将28d的干燥收缩率定为0.05%，以体现磷酸镁水泥修补砂浆低收缩特点和本标准编制水平。

4.8.6耐磨性指标

磷酸镁水泥修补砂浆用于道路修补时则需要考虑耐磨性，本标准中耐磨性试验方法和指标参考现行JTG/T F30-2004 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》中关于公路面层水泥混凝土用水泥的耐磨性指标。JTG/T F30-2004中对于重载交通荷载等级以上要求小于2.5 kg/m2，对于中交通等级荷载以下要求耐磨性小于3.0 kg/m2。因此，耐磨性选取了最低值为3.0 kg/m2，且作为选择性指标，只有用于路面修复或用户有要求是检测。

4.9 试验方法

具体试验方法见标准正文及试验验证报告。

4.10 检验规则

取样及批号、试样及留样、检验分类、判断规则和复验。

本标准选用出厂检验和型式检验两类常用检验形式。出厂检验检验项目为：外观、凝结时间、1.5 h或3 h的抗压强度、抗折强度、界面弯拉强度。型式检验应对第5章全部要求进行检验。

4.11产品说明书、包装、出厂及贮存

详见标准正文。

5　试验验证阶段

本标准对磷酸镁水泥修补砂浆技术要求涉及面广，包含磷酸镁水泥修补砂浆的外观质量指标、技术指标，试验条件复杂。本次验证试验交由重庆大学建设工程质量检测中心建筑材料检测室进行。共收集国内外磷酸镁水泥修补砂浆样品11组，测试了包括凝结时间、抗压强度、抗折强度、界面弯拉强度、拉伸粘结强度、干缩率和耐磨性等指标。验证结果7组符合U型技术指标、4组符合R型技术指标。

6 本标准没有涉及专利。

7  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

磷酸镁水泥修补砂浆是一种由磷酸镁水泥作为胶结材料的新型刚性无机修补砂浆，具有凝结硬化快且可控、小时强度高、体积稳定好、粘结强度高、耐久性良好和养护简单且环保等特性，在结构修复与加固领域已得到广泛应用，相比其他现有修补砂浆，磷酸镁水泥砂浆具有明显的性能优势。

目前磷酸镁水泥修补砂浆主要应用在民用建筑、桥梁、道路的超快速修补和军事工程道路抢修等领域，国内外关于磷酸镁水泥的研究已达数十年，材料的制造技术较为成熟，且产品性能的调控技术也在不断地进步。产品已在上海、重庆、甘肃等地开展应用，例如甘肃麦积山隧道道面改造工程等，具有很好的经济效益和社会效益。

然而，我国目前尚未有专门针对磷酸镁水泥修补砂浆的行业标准，许多企业和研发单位都是按照自身标准在推广，造成产品质量参差不齐的现状，有时甚至未能体现材料的优势、无法满足使用要求，非常不利于行业的健康发展和产品的推广应用。因此，制定磷酸镁水泥修补砂浆建材行业标准，对产品制造与性能加以要求，对市场加以规范，是十分急迫和必要的。因此，磷酸镁水泥修补砂浆标准的制定与实施对规范和引导行业的良性健康发展意义重大。

8  与国际、国外同类标准水平的对比情况

未有与本标准同类的国际或国外标准。

9  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章不矛盾。

10  重大分歧意见的处理经过和依据。

无重大分歧意见。

11  标准性质的建议说明

本标准是是检验产品质量的依据，建议将该标准作为推荐性标准颁布实施。

12  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准在2018年6月实施，需要时由标准主编单位进行培训 。

13  代替或废止现行有关标准的建议

无。

14  其它应予说明的事项

无。