ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

纤维增强复合材料保温板

Fiber reinforced composite insulation board

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

纤维增强复合材料保温板

范围

本标准规定了纤维增强复合材料保温板（简称保温板）的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以普通硅酸盐水泥为胶凝材料，用于外墙保温的纤维增强复合板材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法

GB/T 5486  无机硬质绝热制品试验方法

GB 8076 混凝土外加剂

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 11969 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 14402建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

GB/T 20284建筑材料或制品的单体燃烧试验

JC/T 841 耐碱玻璃纤维网布

JC/T 2199 泡沫混凝土用泡沫剂

JGJ 51 轻骨料混凝土技术规程

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ 144 外墙外保温工程技术规程

JC 561.2 增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

纤维增强复合材料保温板fiber reinforced composite insulation board

由普通硅酸盐水泥、水和改性剂合理配制构成的拌合物，用耐碱玻璃纤维网布或其它材料增强，以轻质材料为填料，经强制性搅拌、机械辊压而制成的，用于外墙保温，具有防火性能的板材。

分类和标记

分类

产品按功能分为墙体保温板和屋面保温板两种类别，分别用Q和W表示。

规格尺寸

保温板常用规格尺寸见表1，其他规格尺寸由供需双方商定。

表1  规格尺寸

单位为毫米

| 项目 | 规格尺寸 |
| --- | --- |
| 长度 | 300、400、500、600、900、1200 |
| 宽度 | 300、400、500、600 |
| 厚度 | 20～120 |

标记

保温板按图1标记。

×        ×

标准号

板厚，mm

板宽，mm

板长，mm

产品代号（CH）

图1  保温板标记

例如：规格尺寸为600mm×600mm×50mm的墙体保温板，标记为Q600×600×50 JC/T XXX-XXXX。

要求

原材料

普通硅酸盐水泥应符合GB 175中普通硅酸盐水泥的要求。

耐碱玻璃纤维网布应符合JC/T 841的要求。

玻璃纤维布应符合JC 561.2的要求。

混凝土外加剂应符合GB 8076的要求。

水应符合JGJ 63 的要求。

发泡剂应符合 JC/T 2199 的要求。

技术要求

外观质量

保温板的外观质量应符合表2的规定。

表2 外观质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 露网 | 无外露纤维 |
| 缺棱 | 深度大于10 mm的棱同条边累计长度不大于150 mm |
| 掉角 | 三个方向破坏尺寸同时大于10mm掉角不多于2处；三个方向破坏尺寸的最大值不大于30 mm |
| 裂纹 | 无贯穿性裂纹及非贯穿性横向裂纹 无长度大于50 mm或宽度大于0.2 mm的非贯穿性裂纹 长度大于20mm的非贯穿性裂纹不超过2处 |
| 蜂窝麻面 | 长径不小于5 mm，深度不小于2 mm的板面气孔不多于10处 |
| 注：缺棱、掉角尺寸以投影尺寸计。 |

尺寸允许偏差

保温板的尺寸允许偏差应符合表3的规定。

表3尺寸允许偏差

单位为毫米

| 项 目 | 尺寸允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度 | ±2.0 |
| 宽度 | ±2.0 |
| 厚度 | +2.0 0 |
| 弯曲 | ≤4 |
| 垂直度 | ≤2 |

性能要求

保温板的性能应符合表4的规定。

表4  性能要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 干密度/( kg/m3) | ≤360 |
| 导热系数/[(25℃)，W /(m·k)] | ≤0.095 |
| 吸水率/% | ≤10.0 |
| 软化系数 | ≥0.80 |
| 抗压强度/MPa | ≥0.30 |
| 抗拉强度/MPa | ≥0.10 |
| 干燥收缩值/(mm/m) | ≤1.5 |
| 不燃性 | A2 |

试验方法

试验条件

- 试件养护龄期不应低于28d，取自然干燥状态保温板进行试验。

- 试验前，试件应置于温度(25±3)℃、相对湿度(65±5)%的环境下2d。

- 除特殊规定外，对于进行各项性能指标测定的实验室亦应满足温度(25±3)℃、相对湿度(65±5)%的试验环境条件。

试样与试件

以3张板材为一组试样，依次进行外观质量、尺寸允许偏差测定后，在距板材四周大于50mm处按表5规定的方向、尺寸以及数量切取试件，并予以编号，供其余各项试验用。

表5  试件尺寸及数量

| 检验项目 | 试件尺寸（长×宽×厚）/mm | 试件数量/块 |
| --- | --- | --- |
| 干密度 | 100×100×δ | 3 |
| 导热系数 | 200×200×δ | 2 |
| 吸水率 | 400×300×δ | 3 |
| 软化系数 | 100×100×δ | 6 |
| 抗压强度 | 100×100×δ | 4 |
| 抗拉强度 | 100×100×δ | 5 |
| 干燥收缩值 | 160×40×40 | 3 |
| 注：δ代表保温板的厚度。 |

外观质量、尺寸允许偏差

按GB/T 5486的规定进行。

性能要求

干密度

按GB/T 5486的规定进行。

导热系数

按GB/T 10294的规定进行。

吸水率

按GB/T 5486的规定进行。

软化系数

按JGJ 51的规定进行。

抗压强度

按GB/T 5486的规定进行。

抗拉强度

按JGJ 144规定进行。

干燥收缩值

按GB/T 11969中快速法的规定进行

不燃性

按GB/T 5464、GB/T 14402、GB/T 20284的规定进行。

检验规则

检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每批产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸允许偏差、干密度、抗压强度、吸水率。

型式检验

型式检验项目包括第5章技术要求中的全部项目。有下列情况之一出现，应进行型式检验：

a) 新产品投产或产品定型鉴定时；

b) 产品的材料、配方、工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

c) 连续生产的产品，每年检测一次（不燃性每两年检测一次）；

d) 产品停产半年以上恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f) 用户提出进行型式检验的要求时。

组批规则

以同一类别、同一规格尺寸的产品2000张为一批，不足2000张的按一批计算。

抽样

外观质量和尺寸允许偏差检验从同一检验批中随机抽取3张板进行。

其余检验项目从上述外观质量和尺寸允许偏差项目检验合格的产品中随机抽取。

判定规则

外观质量和尺寸允许偏差

外观质量、尺寸允许偏差均符合5.2.1和5.2.2的要求时，判该批产品合格；若其中1张有1项不符合标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该批产品不合格。

性能要求

根据检验结果，若板材的干密度、导热系数、吸水率、软化系数、抗压强度、抗拉强度、干燥收缩值、不燃性项目分别符合5.2.3中的相应规定时，则判该检验项目合格；若其中1张有1项指标不符合本标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该检验项目不合格。

总判定

7.4.3.1 出厂检验的判定

根据试验结果，若出厂检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

7.4.3.2  型式检验的判定

根据试验结果，若型式检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

发货时，生产厂应出具产品合格证，随货供给用户，其中应注明：

a) 生产厂名称、地址、商标；

b) 产品批量编号与产品标记；

c) 产品检验结果；

d) 检验部门与检验人员签字盖章。

包装

每张保温板的正面应用不褪色的颜料标明生产厂名称、生产日期与产品标记。产品可用集装箱或捆扎包装，包装应保证产品安全，方便搬运。包装上应注标记和批号。

运输

运输与装卸产品，产品应固定，不得抛掷与互相碰撞，运输工具底面应平整，并有防雨、防潮措施。

贮存

保温板应按同一类别、同一规格尺寸堆放。堆放场地必须平坦、坚实、防雨、防潮。

——————————————