# JC/T《纤维增强复合材料保温板》

# 行业标准

编制说明

2017年11月

# JC/T《纤维增强复合材料保温板》行业标准

编制说明

一、工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

1.任务来源

目前，工程应用最广泛的外墙节能方式主要是外保温及内保温两种。其中，外保温可以消除热桥影响，提高主体结构的耐久性，具有保温效率高、室内稳定性好、减少外墙温度应力、避免二次装修对保温层的破坏、不占据室内使用面积等特点。在《中国节能技术政策大纲》中，也明确指出，“重点推广外保温墙体”。近年来，在多地的许多建筑相继采用外保温形式进行外墙节能，取得了许多成功，获得显著的经济效益。国内外研究和工程实践表明，外保温具有显著的综合比较优势，是外墙保温的发展方向。

纤维增强复合材料保温板基于定向抗碱玻纤布复面和内掺短切纤维增强，阻燃处理EPS和无机材料相结合，经设备改进、工艺优化，突破了辊压定型的技术障碍，纤维增强复合材料保温板具有防火、保温、防水、抗弯曲强度高等的优点，其充分利用废渣和尾料，缓解资源环境压力，带动资源节约型与环境友好型社会的可持续建设，用于外墙保温的有机发泡材料的替代，经济效益和社会效益显著。

根据国家住宅社会经济发展规划，预计2015年～2018年间，住宅年均新建造量将达到20～80亿m2之间；并且在2015～2018年全国有15亿m2的城镇旧房需要逐年改造。如此宏大的建设规划和建筑市场，以及建筑体系的多样化和建筑风格的美观化，为纤维增强复合材料保温板的发展和应用提供了良好的机会，市场前景广阔。

目前，我国生产纤维增强复合材料保温板的企业主要集中在北京、江苏、广东、天津、重庆、浙江等地，虽然我国的纤维增强复合材料保温板的企业已近百家，但是各家企业均以自己的企业标准为依据指导生产，导致产品通用性较差，不利于纤维增强复合材料保温板的推广，因此迫切需要制定全国统一的行业标准来规范产品的指标和规格，推动外墙保温的有序发展。

为了引导这个蓬勃发展的产业走正确的道路，张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司以“纤维增强复合材料保温板” 立项申报行业标准。

2015年10月中国建筑材料联合会下达了“关于转发《工业和信息化部办公厅关于印发2015年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2015]115号）”，纤维增强复合材料保温板行业标准的制订工作（计划编号2015-0935T-JC）由张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司负责，全国水泥制品标准化技术委员会( SAC/TC 197 )归口管理。2017年完成制订工作。

2.主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

（1）主要工作过程：

2016年4月召开纤维增强复合材料保温板行标制订第一次会议，确立了制标小组成员、分工，对国内外纤维增强复合材料保温板的生产情况，使用情况以及相关的技术指标等进行了研讨；

2016年5月：寄出若干调查函予纤维增强复合材料保温板相关的企业；

2016年6月：制标小组召开第二次会议，对纤维增强复合材料保温板行业标准制订工作中的工作重点、任务分工、试验研究方案、进度安排和主要试验内容进行了详细的安排；

2016年7月：完成了资料收集，试验所需的原材料的准备，设备仪器的采购工作；

2016年8～10月：对江苏、广东、浙江、陕西、安徽、山东、辽宁、四川、北京等地的生产纤维增强复合材料保温板的相关企业进行了重点调研，在全国收集了16组样品，完成了大量试验验证工作；

2016年10月：完成了编制说明、验证试验、数据汇总和整理，形成标准征求意见稿（草案），下发各单位广泛征求意见；

2016年12月：召开了标准征求意见稿的讨论会；

2017年5月：对返回的意见进行处理，修改征求意见稿，并再次下发各单位征求意见，共发出函调信11份；

2017年7月：共计收到回函9份，这些单位对征求意见提出了宝贵的意见和建议共计15条，由于部分条款的回复内容相近类似，制标小组通过对某些建议进行试验验证，发现其并无根据和数据支持，最终对这些意见和建议进行归纳成10条，根据这些意见和建议，行业标准制订组进行了认真地研究，完成了标准送审稿、编制说明、试验验证报告、征求意见汇总及处理等资料的编写，标准送审。

主要参加单位和工作组成员

本标准的主要参加单位：张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司。

二、标准编制原则和主要内容

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》进行编写。制订参考ISO标准，ENV标准时，应尽可能减少修改内容，同时在内容和结构上尽可能与ISO标准，ENV标准保持一致。

主要内容

1.范围

本标准规定了纤维增强复合材料保温板（简称保温板）的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以普通硅酸盐水泥为胶凝材料，用于外墙保温的纤维增强复合板材。

2.规范性引用文件

规范性引用文件中的文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3.术语与定义

3.1 纤维增强复合材料保温板定义为：由普通硅酸盐水泥、水和改性剂合理配制构成的拌合物，用耐碱玻璃纤维网布或其它材料增强，以轻质材料为填料，经强制性搅拌、机械辊压而制成的，用于外墙保温，具有防火性能的板材。

4.分类和标记

# 4.1 产品按功能分为墙体保温板和屋面保温板两种类别，分别用Q和W表示。

4.2 纤维增强复合材料保温板的规格尺寸应符合设计要求，其他规格由供需双方商定。

# 4.3 对纤维增强复合材料保温板产品代号、规格尺寸、标准号作了明确的统一规定。

5.要求

5.1 原材料要求

本条提出生产纤维增强复合材料保温板所用原材料、配套材料应符合相关行业标准要求，以保证生产出合格的纤维增强复合材料保温板。

5.2 技术要求

5.2.1、5.2.2 规定了纤维增强复合材料保温板外观质量及尺寸允许偏差的性能指标。

5.2.3 规定了纤维增强复合材料保温板的8项性能指标，以保证纤维增强复合材料保温板具有良好的使用性能。

主要包括以下内容：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 干密度/( kg/m3) | ≤360 |
| 导热系数/[(25℃)，W /(m·k)] | ≤0.095 |
| 吸水率/% | ≤10.0 |
| 软化系数 | ≥0.80 |
| 抗压强度/MPa | ≥0.30 |
| 抗拉强度/MPa | ≥0.10 |
| 干燥收缩值/(mm/m) | ≤1.5 |
| 不燃性 | A2 |

6.试验方法

6.1 试验条件

试件养护龄期不应低于28d，取自然干燥状态保温板进行试验。

试验前，试件应置于温度(25±3)℃、相对湿度(65±5)%的环境下2d。

除特殊规定外，对于进行各项性能指标测定的实验室亦应满足温度(25±3)℃、相对湿度(65±5)%的试验环境条件。

6.2 试样与试件

本条规定了试样制备的注意事项，试件的尺寸及数量。

6.3 外观质量、尺寸允许偏差

本条参照GB/T 5486的规定进行，规定了检测纤维增强复合材料保温板外观质量、尺寸允许偏差的方法。

6.4 理化性能

# 6.4.1 干密度试验

本条参照GB/T 5486的规定进行。

6.4.2 导热系数

本条参照GB/T 10294的规定进行。

6.4.3 吸水率试验

本条参照GB/T 5486的规定进行。

# 6.4.4 软化系数

本条参照JGJ 51的规定进行。

6.4.5 抗压强度

本条参照GB/T 5486的规定进行。

# 6.4.6 抗拉强度

本条参照JGJ 144的规定进行。

# 6.4.7 干燥收缩值

本条参照GB/T 11969中快速法的规定进行。

# 6.4.8 燃烧性能等级

本条参照GB/T 5464、GB/T 14402、GB/T 20284的规定进行。

7.检验规则

7.1 检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

# 7.1.1 出厂检验

每批产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸允许偏差、干密度、抗压强度、吸水率

# 7.1.2 型式检验

型式检验的项目为：技术要求中的全部项目，对产品质量进行全面考核，即对标准中规定的技术要求全部检验。必要时由产需双方协议，可增加试验项目。当符合7.1.2相应情况之一时，应按所列项目进行检验。

7.2 组批规则

以同一类别、同一规格尺寸的产品2000张为一批，不足2000张的按一批计算。

7.3 抽样

型式检验的抽样要保证所得到的样本能代表本周期的生产技术水平和质量水平。方便时，最好从周期不同的时间里分散抽取样本单位组成型式检验的样本；当必须在固定时间内集中抽取样本时，应在本周期应生产的单位产品数量超过一半之后进行。

新产品投产或产品定型鉴定时的型式检验，用于外观质量和尺寸允许偏差项目检验的样本应从提交新产品投产或产品定型鉴定的检查批中抽取；通过新产品投产或产品定型鉴定后的型式检验，其外观质量与尺寸允许偏差项目检验的样本应从经出厂检验合格的批中抽取，无论何种条件下，其理化性能项目检验的样本都应由经外观质量和尺寸允许偏差项目检验合格的产品样本组成。对用于理化性能项目检验的样品，应先按5.2.1和5.2.2项目进行检查，若发现样品有不合格，则以本周期正常生产的产品代替，并将此情况载入型式检验报告，但不作为判断型式检验合格与否的依据。

7.4 判定规则

# 7.4.1 外观质量和尺寸允许偏差

根据检验结果，若板材的外观质量、尺寸允许偏差项目均符合5.2.1和5.2.2中相应规定时，则判该批产品合格；若其中1张有1项不符合标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该批产品不合格。

# 7.4.2 理化性能

根据检验结果，若板材的干密度、导热系数、吸水率、软化系数、抗压强度、抗拉强度、干燥收缩值、不燃性等级项目分别符合5.2.3中的相应规定时，则判该检验项目合格；若其中1张有1项指标不符合本标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该检验项目不合格。

# 7.4.3 总判定

# 7.4.3.1 出厂检验的判定

根据试验结果，若出厂检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

# 7.4.3.2 型式检验的判定

根据试验结果，若型式检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

8.标志、包装、运输和贮存

8.1 检验合格的产品应附有产品合格证，合格证中各项目均应填写不得漏缺。在出厂的纤维增强复合材料保温板板面上标明生产厂名称、地址、商标、产品批量编号与产品标记等信息，以督促企业提高质量意识，提高产品质量。

8.2 每张纤维增强复合材料保温板的正面应用不褪色的颜料标明生产厂名称、生产日期与产品标记。产品可用集装箱或捆扎包装，包装应保证产品安全，方便搬运。包装上应注标记和批号。

8.3 纤维增强复合材料保温板在运输过程中造成破损的情况普遍存在。有必要规定运输方式、支撑固定原则和防雨、防潮措施。

8.4 纤维增强复合材料保温板的贮存方法不当将导致纤维增强复合材料保温板变形，影响使用，因此本标准规定了场地条件、堆垛方法。

三、主要试验（或验证）情况分析

本标准研究与验证试验主要拟包括以下几个方面：

1. 物理性能指标

1.1 干密度限值的确定

1.2 导热系数限值的确定

1.3 吸水率限值的确定

1.4 软化系数限值的确定

1.5 抗压强度限值的确定

1.6 抗拉强度限值的确定

1.7 干燥收缩值限值的确定

2. 不燃性等级的确定

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着纤维增强复合材料保温板行业标准制订和实施，可提高纤维增强复合材料保温板的质量，为以纤维增强复合材料保温板为基材的建筑或工程提供可靠的保证，纤维增强复合材料保温板生产企业产业化前景广阔，必将产生良好的社会经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

目前国内没有纤维增强复合材料保温板的行业标准，各个生产企业只有各自的企业标准，不足以从材料学的角度全面的评价纤维增强复合材料保温板。我们将参考相关标准，并重点根据纤维增强复合材料保温板的材料性能，来制定本标准。本标准中的试验方法及相关技术指标处于国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

无

十一、废止现行相关标准的建议

无

十二、其它应予说明的事项

无。