# JC/T《纤维增强复合材料保温板》行业标准

试验验证报告

2017年11月

# JC/T《纤维增强复合材料保温板》行业标准试验验证报告

主要试验（或验证）情况分析

标准制订工作过程中，在6家纤维增强复合材料保温板（以下简称保温板）生产企业提供的试样共计16组保温板，验证试验由中国建材检验认证集团安徽有限公司、张家港市盛港绿色防火建材有限公司共同完成，试验结果如下：

# 一、物理性能指标

1 干密度限值的确定

干密度的测试按照GB/T 5486的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如图1所示：

结果显示干密度最小值为314kg/m3，最大值为367kg/m3。干密度不大于360kg/m3的保温板有15组，大于360kg/m3的保温板有1组，94%的保温板的干密度不大于360 kg/m3，因此建议保温板的干密度为不大于360kg/m3。

图1  纤维增强复合保温板干密度测试值

2 导热系数限值的确定

导热系数的测试按照GB/T 10294的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如图2所示：

结果显示导热系数最小值为25℃，0.072W/(m·k)，最大值为25℃，0.099W/(m·k)。导热系数不大于25℃，0.095W/(m·k)的保温板有14组，大于0.095W/(m·k)的保温板有2组，88%的保温板的导热系数不大于25℃，0.095W/(m·k)，因此建议保温板的导热系数为不大于25℃，0.095W/(m·k)。

图2  纤维增强复合保温板导热系数测试值

3 吸水率限值的确定

吸水率的测试按照GB/T 5486的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如图3所示：

结果显示吸水率最小值为6.2%，最大值为10.3%。吸水率不大于10%的保温板有15组，大于10%的保温板有1组，94%的保温板的吸水率不大于10%，因此建议保温板的吸水率为不大于10%。

图3  纤维增强复合保温板吸水率测试值

4 软化系数限值的确定

软化系数的测试按照JGJ 51的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如图4所示：

结果显示软化系数最小值为0.78，最大值为0.93。软化系数不小于0.80的保温板有15组，大于0.80的保温板有1组，94%的保温板的软化系数不小于0.80，因此建议保温板的软化系数为不小于0.80。

图4  纤维增强复合保温板软化系数测试值

5 抗压强度限值的确定

抗压强度的测试按照GB/T 5486的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如图5所示：

结果显示抗压强度最小值为0.28MPa，最大值为0.44MPa。抗压强度不小于0.30MPa的保温板有14组，大于0.30MPa的保温板有2组，88%的保温板的抗压强度不小于0.30MPa，因此建议保温板的抗压强度为不小于0.30MPa。

图5  纤维增强复合保温板抗压强度测试值

6 抗拉强度限值的确定

抗拉强度的测试按照JGJ 144的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如图6所示：

结果显示抗拉强度最小值为0.09MPa，最大值为0.23MPa。抗拉强度不小于0.10MPa的保温板有15组，大于0.10MPa的保温板有1组，94%的保温板的抗拉强度不小于0.10MPa，因此建议保温板的抗拉强度为不小于0.10MPa。

图6  纤维增强复合保温板抗拉强度测试值

7 干燥收缩值限值的确定

干燥收缩值的测试按照GB/T 11969的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如图7所示：

结果显示干燥收缩值最小值为0.9mm/m，最大值为1.7mm/m。干燥收缩值不大于1.5mm/m的保温板有14组，大于1.5mm/m的保温板有2组，88%的保温板的干燥收缩值不大于1.5mm/m，因此建议保温板的干燥收缩值为不小于1.5mm/m。

图7  纤维增强复合保温板干燥收缩值测试值

8 不燃性等级的确定

不燃性的测试按GB/T 5464、GB/T 14402、GB/T 20284的规定进行，对收集的16组保温板试样进行试验，整理数据如表1所示：

13组的检验结果均为A2级不燃，3组的建议结果为B1级不燃，因此建议不燃性应符合GB 8624 A2级要求。

表1 不燃性测试结果

| 样品序号 | 检验结果 | 样品序号 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2级 | 16 | A2级 |
| 2 | A2级 | 17 | A2级 |
| 3 | B1级 | 18 | A2级 |
| 4 | A2级 | 19 | A2级 |
| 5 | B1级 | 20 | A2级 |
| 6 | A2级 | 21 | A2级 |
| 7 | A2级 | 22 | B1级 |
| 8 | A2级 | 23 | A2级 |

六、结束语

以上试验研究验证由于时间仓促，加之我们的水平和人力有限，因而在制订标准过程中难免存在着了解情况不够全面、研究工作不够深入、技术指标不够齐全等不足之处，现谨请审阅，不当之处恳请指正。

《纤维增强复合材料保温板》行业标准制订组

2017年11月