ICS ·

点击此处添加中国标准文献分类号

JC

中华人民共和国     行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

集装箱房屋用防火板材

Fireproofing board for container house

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会（SAC/TC 197）归口。

本标准负责起草单位：张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

集装箱房屋用防火板材

范围

本标准规定了集装箱房屋用防火板材的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于镁质胶凝材料制成的，用于集装箱房屋和轻钢别墅（装配式房屋）的底板和装饰板。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1043.1 塑料 简支梁冲击性能的测定 第一部分：非仪器化冲击试验

GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9775 纸面石膏板

GB/T 14402建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103 实木复合地板

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 33544 玻镁平板

JC/T 449-2008 镁质胶凝材料用原材料

JC 561.2 增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布

JC/T 646 玻镁风管

JGJ 63 混凝土用水标准

HG/T 2680-2009 工业硫酸镁

WB/T 1023 菱镁胶凝材料改性剂

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

集装箱房屋  container house

一种可重复拆装，外形类似集装箱的可移动房屋。

集装箱房屋用防火板材  fireproofing board for container house

由轻烧氧化镁（MgO）、氯化镁（MgCl2）或硫酸镁（MgSO4）、水（H2O）和改性剂合理配制构成的四元体系，用玻纤网布或其他材料增强，以轻质材料为填料，经强制性搅拌、机械辊压而制成的，用于集装箱房屋、具有防火功能的板材。

集装箱房屋用装饰板  decorative board for container house

用于集装箱房屋内部装饰的防火板材。

集装箱房屋用底板  the bottom board for container house

用于集装箱房屋地面的防火板材。

分类和标记

分类

产品按功能分为装饰板和底板两种类别，分别用Z和D表示。

规格尺寸

集装箱房屋用防火板材的产品规格尺寸见表1，其它规格尺寸由供需双方商定。

表1  规格尺寸

单位为毫米

装饰板的规格尺寸

| 项目 | 长度 l | 宽度 w | 厚度 t |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 2400～3000 | 600～1220 | 3～12 |

底板的规格尺寸

| 项目 | 长度 l | 宽度 w | 厚度 t |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 2400～3000 | 600～1220 | 10～20 |

标记

标记示例：标记由产品代号、分类、规格尺寸和标准号组成。

集装箱房屋用防火板材的产品型号按图1标记。

×        ×

标准号

板厚，mm

板宽，mm

板长，mm

产品代号（CH）

图1  产品分类及代号

例如：规格尺寸为 2440 mm×1220 mm×3mm的底板。

标记示例如下：D2440×1220×3 JC/T ××××－××××。

要求

原材料要求

氧化镁应符合JC/T 449-2008表1中规定的II级品及以上要求。

氯化镁应符合JC/T 449-2008表2中的规定。

硫酸镁应符合HG/T 2680-2009表1中规定的I类合格品及以上要求。

玻璃纤维布应符合JC 561.2的规定。

水应符合JGJ 63的规定。

改性剂应符合WB/T 1023的规定。

技术要求

外观质量

板材应表面平整，边角整齐，不应有影响使用的波纹、沟槽、破损、裂纹、分层等缺陷，无裸露的增强材料。

尺寸允许偏差

板材的尺寸允许偏差应符合表2的规定。

表2  尺寸允许偏差

单位为毫米

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 装饰板 | 底板 |
| 长度 l | 2 -2 |
| 宽度 w | 1 -1 |
| 厚度 t | t<6 | ±0.20 |
|  | 6≤t≤10 | ±0.30 |
|  | t>10 | ±0.50 |
| 对角线差 | ≤3 |
| 直角度 | / | qmax≤0.2 |
| 边缘直度 | / | ≤0.30mm/m |
| 翘曲度 | / | 宽度方向翘曲度fw≤0.20%， 长度方向翘曲度f1≤1.00% |

理化性能

板材的理化性能应符合表3的规定。

表3  理化性能要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 装饰板 | 底板 |
| 抗折强度/MPa | t<6 | 10 | / |
|  | 6≤t≤10 | 8 | 10 |
|  | t>10 | 6 | 8 |
| 抗冲击强度/（kJ/m2） | t<6 | 3.0 | / |
|  | 6≤t≤10 | 2.5 | 3.5 |
|  | t>10 | 2.0 | 3.0 |
| 表观密度 | t/m3 | / | 应不小于0.85 |
| 出厂含水率 | 应不大于8％ | 应不大于14％ |
| 干缩率 | 应不大于0.3% |
| 湿胀率 | 应不大于0.3% |
| 握螺钉力 R/(N/mm) | t<6 | ≥25 |
|  | 6≤t≤10 | ≥30 |
|  | t>10 | ≥35 |
| 氯离子含量 | 应不大于10% |
| 可浸出氯离子含量 | 应不大于5% |
| 抗返卤性 | 24h后取出观察，应无水珠、无返潮 |
| 表面耐香烟灼烧 | / | 无裂纹、无鼓泡 |
| 表面耐干热 | / | 无开裂、无鼓泡 |
| 表面耐污染 | / | 无变形、无鼓泡 |
| 表面耐磨/（g/100r） | / | ≤0.50 |

不燃性

集装箱房屋用防火板材的不燃性应符合GB 8624 A1级要求。

甲醛释放量

集装箱房屋用防火板材的甲醛释放量应符合GB 18580气候箱法限量值的规定，应不大于0.12mg/m3。

放射性核素限量

放射性核素限量应符合GB 6566的规定，玻镁平板中的天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0，Ir≤1.3。

试验方法

试验条件

6.1.1 试件养护龄期应不少于20d。

6.1.2 试验前，试件应置于温度（25±3）℃、相对湿度（65±5）%的环境下2d。

6.1.3 除特殊规定外，对于进行各项性能指标测定的实验室亦应满足温度(25±3)℃、相对湿度(65±5)%的试验环境条件。

  - 试样与试件

以3张板材为一组试样，依次进行外观质量、尺寸允许偏差测定后，在距板材四周大于50mm处按表4规定的方向、尺寸以及数量切取试件，并予以编号，供其余各项试验用。

表4  试件尺寸及数量

| 检验项目 | 试件尺寸/mm | 试件数量/块 |
| --- | --- | --- |
|  | 纵向 | 横向 |  |
| 抗折强度 | 250 | 250 | 3 |
| 表观密度 | 100 | 100 | 3 |
| 抗冲击强度 | 120 | 15 | 5 |
| 出厂含水率 | 100 | 100 | 3 |
| 干缩率 | 260 | 260 | 2 |
| 湿胀率 | 260 | 260 | 2 |
| 握螺钉力 | 50 | 50 | 3 |
| 氯离子含量 | / | / | 100g |
| 可浸出氯离子含量 | / | / | 100g |
| 抗返卤性 | 200 | 200 | 3 |
| 表面耐香烟灼烧 | 100 | 100 | 3 |
| 表面耐干热 | 230 | 230 | 3 |
| 表面耐污染 | 任意尺寸 | 3 |
| 表面耐磨/（g/100r） | 100 | 100 | 3 |
| 注：表面耐磨样品中心有一直径为6mm的孔。 |

  - 外观质量

按GB/T 9775的规定进行。

  - 尺寸允许偏差

按GB/T 18103的规定进行。

  - 理化性能

    - 抗折强度

按JC/T 646的规定进行。

    - 表观密度

按GB/T 17657的规定进行。

    - 抗冲击强度

按GB/T 1043.1的规定进行。

    - 出厂含水率

按GB/T 33544的规定进行。

    - 干缩率、湿胀率

按GB/T 33544的规定进行。

    - 握螺钉力

按GB/T 33544的规定进行。

    - 氯离子含量

按GB/T 33544的规定进行。

    - 可浸出氯离子含量

按GB/T 33544的规定进行。

    - 抗返卤性

将试样放入相对湿度大于或等于90%、温度30℃～35℃的恒温恒湿箱中，24h后取出观察有无水珠或返潮。

    - 表面耐干热

按GB/T 17657的规定进行。

    - 表面耐污染

按GB/T 17657的规定进行。

    - 表面耐磨

按GB/T 17657的规定进行。

  - 不燃性

按GB/T 5464和GB/T 14402的规定进行。

  - 甲醛释放量

按GB 18580中规定的气候箱法进行。

  - 放射性核素限量

按GB 6566的规定进行。

检验规则

  - 检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每批产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸允许偏差、抗折强度、出厂含水率、可浸出氯离子含量。

型式检验

型式检验项目包括第5章技术要求中的全部项目。有下列情况之一出现，应进行型式检验：

a) 新产品投产或产品定型鉴定时；

b) 产品的材料、配方、工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

c) 连续生产的产品，每年检测一次（不燃性、甲醛释放量、放射性核素限量每两年检测一次）；

d) 产品停产半年以上恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f) 用户提出进行型式检验的要求时。

  - 组批规则

以同一类别、同一规格尺寸的产品2000张为一批，不足2000张的按一批计算。

抽样

外观质量和尺寸允许偏差检验从同一检验批中随机抽取3张板进行。

其余检验项目从上述外观质量和尺寸允许偏差项目检验合格的产品中随机抽取。

判定规则

外观质量和尺寸允许偏差

根据检验结果，若板材的外观质量、尺寸允许偏差项目均符合5.2.1和5.2.2中相应规定时，则判该批产品合格；若其中1张有1项不符合标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该批产品不合格。

理化性能

根据检验结果，若板材的抗折强度、表观密度、抗冲击强度、出厂含水率、干缩率、湿胀率、握螺钉力、氯离子含量、可浸出氯离子含量、抗返卤性、表面耐干热、表面耐污染、表面耐磨、不燃性、甲醛释放量、放射性核素限量项目分别符合5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6中的相应规定时，则判该检验项目合格；若其中1张有1项指标不符合本标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该检验项目不合格。

总判定

出厂检验的判定

根据试验结果，若出厂检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

型式检验的判定

根据试验结果，若型式检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

  - 标志

发货时，生产厂应出具产品合格证，随货供给用户，其中应注明：

a) 生产厂名称、地址、商标；

b) 产品批量编号与产品标记；

c) 产品检验结果；

d) 检验部门与检验人员签字盖章。

  - 包装

每张集装箱房屋用防火板材的正面应用不褪色的颜料标明生产厂名称、生产日期与产品标记。产品可用集装箱或捆扎包装，包装应保证产品安全，方便搬运。包装上应注标记和批号。

  - 运输

运输与装卸产品，产品应固定，不得抛掷与互相碰撞，运输工具底面应平整，并有防雨、防潮措施。

  - 贮存

集装箱房屋用防火板材应按同一类别、同一规格尺寸堆放。堆放场地必须平坦、坚实、防雨、防潮。