# JC/T《集装箱房屋用防火板材》

# 行业标准

编制说明

2017年11月

# JC/T《集装箱房屋用防火板材》行业标准

编制说明

一、工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

1.任务来源

集装箱房屋，是一种又一次撞击时尚潮流的建筑体系，可随时随地移动到各地，为人们带来更方便的舒适生活。通过太阳能光电板可供室内用电，太阳能热水器可供暖、供水，室内淋浴、生活用水的排放由污水处理系统进行净化，以便再次利用。根据人员数量的不同，可制作大小不一的集装箱房屋。所谓集装箱房屋，也就是活动板房的一种。这种集装箱房屋以工地租用给工人居住为主，也有一些私人购买和租用的情况。集装箱房屋的最大优势是价格便宜。3×6米的集装箱房屋，出租价格是6元/天，一个月仅仅需要180元，一年也就2160元。如果要购买，每个售价1万元，还可根据买家需求订制。在保障房供应比较紧张或购买人有限制的情况下，开发集装箱房屋也许是未来解决低收入人群住房难问题的有效途径。

集装箱房屋是一种以轻钢或钢筋混凝土为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接，可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，树立了环保节能、快捷高效的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。它诞生于上个世纪50年代末，经过近50年的发展，在欧美与日本市场发展规模以及行业集中度都已达到较高水平。

目前，我国生产集装箱房屋防火环保专用板材的企业主要集中东南沿海一带，东南沿海地区由于海运发达，二手集装箱原料充足，传统房价较高，使得集装箱房屋较早地发展起来。随着陆运系统的发展，陆运成本逐渐降低，集装箱房屋市场需求逐渐成熟起来，而市场中企业密度很低，南方企业要在北方市场发展需要克服高额运输费用或就地建厂的开办成本。随着集装箱房屋制造行业企业数量的增加，集装箱房屋制造工业总产值预计将以每年35%的速度递增，集装箱房屋防火环保专用板材作为构成集装箱房屋的专用材料，市场需求量大，经济效益非常可观。

火灾是当前建筑工地上经常发生的事情，当代建筑中装修污染严重，我国每年由于商品房装修导致的SBS（大楼病综合征）的发病人数在65万～220万之间，江苏地区每年也有10万名新增的病人。目前市面上比较流行的泡沫彩钢板等材料不能很好的预防火灾，而集装箱房屋防火环保专用板材保温、防火、防水、高强、环保，可以成为构成集装箱房屋板材的专用材料。

虽然我国的集装箱房屋防火环保专用板材的生产企业已近百家，但是各家企业均以自己的企业标准为依据指导生产，导致产品通用性较差，不利于集装箱房屋的推广，因此迫切需要制定全国统一的行业标准来规范产品的指标和规格，推动集装箱房屋的有序发展。

为了引导这个蓬勃发展的产业走正确的道路，张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司以“集装箱房屋用防火板材” 立项申报行业标准。

2015年10月中国建筑材料联合会下达了“关于转发《工业和信息化部办公厅关于印发2015年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2015]115号）”，集装箱房屋用防火板材行业标准的制订工作（计划编号2015-0936T-JC）由张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司负责，全国水泥制品标准化技术委员会( SAC/TC 197 )归口管理。2017年完成制订工作。

2.主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

（1）主要工作过程：

2016年4月召开集装箱房屋用防火板材行标制订第一次会议，确立了制标小组成员、分工，对国内外集装箱房屋用防火板材的生产情况，使用情况以及相关的技术指标等进行了研讨；

2016年5月：寄出若干调查函予集装箱房屋用防火板材相关的企业；

2016年6月：制标小组召开第二次会议，对集装箱房屋用防火板材行业标准制订工作中的工作重点、任务分工、试验研究方案、进度安排和主要试验内容进行了详细的安排；

2016年7月：完成了资料收集，试验所需的原材料的准备，设备仪器的采购工作；

2016年8～10月：对江苏、广东、浙江、陕西、安徽、山东、辽宁、四川、北京等地的生产集装箱房屋用防火板材的相关企业进行了重点调研，在全国收集了62组样品，完成了大量试验验证工作；

2016年10月：完成了编制说明、验证试验、数据汇总和整理，形成标准征求意见稿（草案），下发各单位广泛征求意见；

2016年12月：召开了标准征求意见稿的讨论会；

2017年5月：对返回的意见进行处理，修改征求意见稿，并再次下发各单位征求意见，共发出函调信31份；

2017年7月：共计收到回函19份，这些单位对征求意见提出了宝贵的意见和建议共计28条，由于部分条款的回复内容相近类似，制标小组通过对某些建议进行试验验证，发现其并无根据和数据支持，最终对这些意见和建议进行归纳成10条，根据这些意见和建议，行业标准制订组进行了认真地研究，完成了标准送审稿、编制说明、试验验证报告、征求意见汇总及处理等资料的编写，标准送审。

主要参加单位和工作组成员

本标准的主要参加单位：张家港市盛港绿色防火建材有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司。

二、标准编制原则和主要内容

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》进行编写。制订参考ISO标准，ENV标准时，应尽可能减少修改内容，同时在内容和结构上尽可能与ISO标准，ENV标准保持一致。

主要内容

1.范围

本标准规定了集装箱房屋用防火板材的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于镁质胶凝材料制成的，用于集装箱房屋和轻钢别墅（装配式房屋）的底板和装饰板。

2.规范性引用文件

在试验方法上等同采用国际标准的有：

甲醛释放量测定参照等同于欧洲标准ENV 717-1：2004《人造板甲醛释放量测定 气候箱法》的GB/T 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

抗冲击试验测定参照等同于ISO 179-1：2000《塑料-简支梁冲击性能的测定-第一部分：非仪器化冲击试验》的GB/T 1043.1《塑料-简支梁冲击性能的测定 第一部分：非仪器化冲击试验》。

3.术语与定义

3.1 集装箱房屋定义为：一种可重复拆装，外形类似集装箱的可移动房屋。

3.2 集装箱房屋用防火板材定义为：由轻烧氧化镁（MgO）、氯化镁（MgCl2）或硫酸镁（MgSO4）、水（H2O）和改性剂合理配制构成的四元体系，用玻纤网布或其他材料增强，以轻质材料为填料，经强制性搅拌、机械辊压而制成的，用于集装箱房屋、具有防火功能的板材。

3.3 集装箱房屋用装饰板定义为：用于集装箱房屋内部装饰的防火板材。

3.4 集装箱房屋用底板定义为：用于集装箱房屋地面的防火板材。

4.分类和标记

4.1 按功能分成了装饰板和底板两种类别。

4.2 集装箱房屋用防火板材的规格应适应集装箱房屋的相关规格尺寸，其他规格由供需双方商定。

4.3 对集装箱房屋用防火板材产品代号、分类、规格尺寸、标准号作了明确的统一规定。

5.要求

5.1 原材料要求

本条提出生产集装箱房屋用防火板材所用原材料、配套材料应符合相关行业标准要求，以保证生产出合格的集装箱房屋用防火板材。特别指出应采用节地、节能、环保、利废、性能稳定，对人体无害，对环境不造成污染的原材料。这是指不应选择石棉及其制品、未经改性的镁质胶凝材料及其制品以及含有辐射的各类工业废渣等生产集装箱房屋用防火板材。

5.2 技术要求

5.2.1、5.2.2 规定了集装箱房屋用防火板材外观质量及尺寸允许偏差的性能指标。

5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6四条规定了集装箱房屋用防火板材的17项性能指标，以保证集装箱房屋用防火板材具有良好的使用性能。主要包括以下内容：

5.2.3 板材的理化性能应符合表1的规定。

表1  理化性能要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 装饰板 | 底板 |
| 抗折强度/MPa | t<6 | 10 | / |
|  | 6≤t≤10 | 8 | 10 |
|  | t>10 | 6 | 8 |
| 抗冲击强度/（kJ/m2） | t<6 | 3.0 | / |
|  | 6≤t≤10 | 2.5 | 3.5 |
|  | t>10 | 2.0 | 3.0 |
| 表观密度 | g/cm3 | / | 应不小于0.85 |
| 出厂含水率 | 应不大于8％ | 应不大于14％ |
| 干缩率 | 应不大于0.3% |
| 湿胀率 | 应不大于0.3% |
| 握螺钉力 R/(N/mm) | t<6 | ≥25 |
|  | 6≤t≤10 | ≥30 |
|  | t>10 | ≥35 |
| 氯离子含量 | 应不大于10% |
| 可浸出氯离子含量 | 应不大于5% |
| 抗返卤性 | 24h后取出观察，应无水珠、无返潮 |
| 表面耐香烟灼烧 | / | 无裂纹、无鼓泡 |
| 表面耐干热 | / | 无开裂、无鼓泡 |
| 表面耐污染 | / | 无变形、无鼓泡 |
| 表面耐磨/（g/100r） | / | ≤0.50 |

5.2.4 不燃性

集装箱房屋用防火板材的不燃性应符合GB 8624 A1级要求。

5.2.5 甲醛释放量

集装箱房屋用防火板材的甲醛释放量应符合GB 18580气候箱法限量值的规定，应不大于0.12mg/m3。

5.2.6 放射性核素限量

集装箱房屋用防火板材的放射性核素限量应符合GB 6566的规定，集装箱房屋用防火板材中的天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0，Ir≤1.3。

6.试验方法

6.1 试验条件

6.1.1 试件养护龄期应不少于20d。

6.1.2 试验前，试件应置于温度（25±3）℃、相对湿度（65±5）%的环境下2d。

6.1.3 除特殊规定外，对于进行各项性能指标测定的实验室亦应满足温度(25±3)℃、相对湿度（65±5）%的试验环境条件。

6.2 试样与试件

本条规定了试样制备的注意事项，试件的尺寸及数量。

6.3 外观质量、

本条参照GB/T 9775的规定进行，规定了检测集装箱房屋用防火板材外观质量的方法。

6.4 尺寸允许偏差

本条参照GB/T 18103的规定进行，规定了检测集装箱房屋用防火板材尺寸允许偏差的方法。

6.5 理化性能

6.5.1 抗折强度

本条参照JC 646的规定进行。

6.5.2 表观密度试验

本条参照GB/T 17657的规定进行。

6.5.3 抗冲击强度试验

本条参照GB/T 1043.1的规定进行。

6.5.4 出厂含水率试验

本条参照GB/T 33544的规定进行。

6.5.5 干缩率、湿胀率试验

本条参照GB/T 33544的规定进行。

6.5.6 握螺钉力试验

本条参照GB/T 33544的规定进行。

6.5.7 氯离子含量试验

本条参照GB/T 33544的规定进行。

6.5.8 可浸出氯离子含量试验

本条参照GB/T 33544的规定进行。

6.5.9 抗返卤性试验

将试件放入相对湿度大于等于90%、温度30℃～35℃的恒温恒湿箱中，24h后取出观察有无水珠或返潮。

6.5.10 表面耐干热试验

本条参照GB/T 17657的规定进行。

6.5.11 表面耐污染试验

本条参照GB/T 17657的规定进行。

6.5.12 表面耐磨试验

本条参照GB/T 17657的规定进行。

6.6 不燃性试验

本条参照GB/T 5464和GB 14402制订。

6.7 甲醛释放量试验

本条参照GB 18580制订。

6.8 放射性核素限量试验

放射性对人体是最直接的危害，因此，本标准已将放射性列入产品型式检验重点项目。本条参照GB 6566制订。

7.检验规则

7.1 检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

7.1.1 出厂检验

每批产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸允许偏差、抗折强度、出厂含水率、可浸出氯离子含量。

7.1.2 型式检验

型式检验的项目为：技术要求中的全部项目，对产品质量进行全面考核，即对标准中规定的技术要求全部检验。必要时由产需双方协议，可增加试验项目。当符合7.1.2相应情况之一时，应按所列项目进行检验。

7.2 组批规则

以同一类别、同一规格尺寸的产品2000张为一批，不足2000张的按一批计算。

7.3 抽样

型式检验的抽样要保证所得到的样本能代表本周期的生产技术水平和质量水平。方便时，最好从周期不同的时间里分散抽取样本单位组成型式检验的样本；当必须在固定时间内集中抽取样本时，应在本周期应生产的单位产品数量超过一半之后进行。

新产品投产或产品定型鉴定时的型式检验，用于外观质量和尺寸允许偏差项目检验的样本应从提交新产品投产或产品定型鉴定的检查批中抽取；通过新产品投产或产品定型鉴定后的型式检验，其外观质量与尺寸允许偏差项目检验的样本应从经出厂检验合格的批中抽取，无论何种条件下，其理化性能项目检验的样本都应由经外观质量和尺寸允许偏差项目检验合格的产品样本组成。对用于理化性能项目检验的样品，应先按5.2.1和5.2.2项目进行检查，若发现样品有不合格，则以本周期正常生产的产品代替，并将此情况载入型式检验报告，但不作为判断型式检验合格与否的依据。

7.4 判定规则

7.4.1 外观质量和尺寸允许偏差

根据检验结果，若板材的外观质量、尺寸允许偏差项目均符合5.2.1和5.2.2中相应规定时，则判该批产品合格；若其中1张有1项不符合标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该批产品不合格。

7.4.2 理化性能

根据检验结果，若板材的抗折强度、表观密度、抗冲击强度、出厂含水率、干缩率、湿胀率、握螺钉力、氯离子含量、可浸出氯离子含量、抗返卤性、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染、表面耐磨、不燃性、甲醛释放量、放射性核素限量项目分别符合5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6中的相应规定时，则判该检验项目合格；若其中1张有1项指标不符合本标准要求时，则应由同一批中抽取双倍数量进行该项目复检，若该项指标仍不符合要求时，则判该检验项目不合格。

7.4.3 总判定

7.4.3.1 出厂检验的判定

根据试验结果，若出厂检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

7.4.3.2 型式检验的判定

根据试验结果，若型式检验项目均符合本标准的相应规定，则判该批产品合格；若其中一个项目检验不符合本标准的相应规定，则判该批产品不合格。

8.标志、包装、运输和贮存

8.1 检验合格的产品应附有产品合格证，合格证中各项目均应填写不得漏缺。在出厂的集装箱房屋用防火板材板面上标明生产厂名称、地址、商标、产品批量编号与产品标记等信息，以督促企业提高质量意识，提高产品质量。

8.2 每张集装箱房屋用防火板材的正面应用不褪色的颜料标明生产厂名称、生产日期与产品标记。产品可用集装箱或捆扎包装，包装应保证产品安全，方便搬运。包装上应注标记和批号。

8.3 集装箱房屋用防火板材在运输过程中造成破损的情况普遍存在。有必要规定运输方式、支撑固定原则和防雨、防潮措施。

8.4 集装箱房屋用防火板材的贮存方法不当将导致集装箱房屋用防火板材变形，影响使用，因此本标准规定了场地条件、堆垛方法。

三、主要试验（或验证）情况分析

本标准研究与验证试验主要拟包括以下几个方面：

1. 物理性能指标

1.1 表观密度的分类与厚度规格的确定

1.2 抗折强度与厚度的关系

1.3 抗冲击强度和厚度的关系

1.4 出厂含水率指标的确定

1.5 干缩率、湿涨率指标的确定

1.6 握螺钉力指标的确定

2. 化学性能指标

2.1 氯离子含量指标的确定

2.2 可浸出氯离子含量指标的确定

3. 抗返卤性试验

4. 表面耐香烟灼烧

5. 表面耐干热

6. 表面耐污染

7. 表面耐磨

8. 不燃性试验

9. 甲醛释放量试验

10. 放射性核素限量试验

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着集装箱房屋用防火板材行业标准制订和实施，可提高集装箱房屋用防火板材的质量，为以菱镁材料制品尤其是集装箱房屋用防火板材为基材的建筑或工程提供可靠的保证，集装箱房屋用防火板材生产企业产业化前景广阔，必将产生良好的社会经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

目前国内没有集装箱房屋用防火板材的行业标准，各个生产企业只有各自的企业标准，不足以从材料学的角度全面的评价集装箱房屋用防火板材。我们将参考相关标准，并重点根据集装箱房屋用防火板材的材料性能，来制定本标准。本标准中的试验方法及相关技术指标处于国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

无

十一、废止现行相关标准的建议

无

十二、其它应予说明的事项

无。