# 《固定式建筑垃圾处置技术规程》

# 行业标准

# 编 制 说 明

《固定式建筑垃圾处置技术规程》

行标编制项目组

二○一七年十二月

# 《固定式建筑垃圾处置技术规程》

# 行业标准编制说明

一、任务来源，起草单位，主要起草人

本标准于2015年初在工业和信息化部申请立项，于2015年10月被批准立项。依据工信部2015年10月下发的《205年第三批行业标准制修订计划》文件要求，北京建筑大学、中国建筑科学研究院等单位等作为主要起草单位，标准计划号为：2015-0932T-JC。主要起草人：周文娟、陈家珑、周理安、何更新等。

二、主要工作过程

标准起草单位于2006年开始，对建筑垃圾资源化技术开展研究。通过大量的科研工作及实际工程应用过程研究，掌握了建筑垃圾再生处理的主要工艺、再生产品生产制备与应用技术，长期服务于建筑垃圾再生处理行业，特别是对固定式建筑垃圾再生设备、工艺和工厂建设有较多研究积累和实践。于2013年开始编制《固定式建筑垃圾处置技术规程》标准，形成的标准资料经多次调研及专家讨论。于2015年初正式形成标准草案并申报标准立项。于2015年10月被批准立项并进行正式标准制定流程。

2015年11月，标准负责起草单位依据标准计划，征集确认标准参编单位，包括大专院校、科研机构、设计单位、再生处理企业、再生处理设备企业等。

2016年4月27日，《固定式建筑垃圾处置技术规程》编制组成立暨第一次工作会议在北京召开，工业和信息化部科技司标准处、中国建材联合会标准质量部、北京建筑大学、中国环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会、中国建筑科学研究院等22个单位的专家代表以及有关部门领导共32人参加了会议。本次会议成立了《固定式建筑垃圾处置技术规程》编制组。会上编制组广泛听取了参会专家、领导的意见和建议，明确了编制大纲的组织架构、章节的逻辑关系、编制分工与进度安排。

2016年8月，经编制组内部多次讨论，确定编制大纲细化稿，各主要起草单位根据细化的大纲正式开始编制工作。

2017年4月，各主要起草单位完成标准初稿；5月，负责起草单位北京建筑大学完成初稿汇总形成《固定式建筑垃圾再生处置技术规程》内部征求意见稿（初稿）。

2017年6月25日，在北京召开编制组工作会议。会上对《固定式建筑垃圾再生处置技术规程》内部征求意见稿（初稿）。会议对内部征求意见初稿进行讨论，针对主要章节提出进一步修改要求。

2017年9月，各主要起草单位完成《固定式建筑垃圾再生处置技术规程》内部征求意见稿（初稿）的修改；10月，负责起草单位北京建筑大学完成初稿汇总形成《固定式建筑垃圾再生处置技术规程》内部征求意见稿，并在编制组内广泛征求意见。

2017年12月, 负责起草单位北京建筑大学对编制组内部意见进行详细梳理，经主要编制人员讨论统一后，修改完成《固定式建筑垃圾再生处置技术规程》对外征求意见稿和编制说明。

三、标准编制依据

标准制定依据现行标准规范规定，充分结合现有标准的试验方法。对固定式建筑垃圾再生处置技术规程的特有性能及注意要点进行重点技术要求撰写。参照相关标准包括：

。。。。

四、编制内容说明

本标准共十三章：1.范围、2.术语和定义、3. 总体要求、4.厂址选择与总图布置、5. 建筑垃圾处理、6. 建筑垃圾利用、7.生产质量控制、8.公用工程与辅助设施、9.环境保护与节能、10劳动安全与职业卫生、11生产组织与劳动定员、12施工与验收、13 运行与维护，现将标准中有关条文说明如下：

1.范围

1 本章规定了标准的适用范围与主要内容。基于目前待资源化的垃圾主要是废旧混凝土、碎砖瓦，因此标准适用于废旧混凝土、碎砖瓦类建筑垃圾固定式处置厂的设计、施工、环境保护验收及建成后的运行与管理。

2.术语和定义

2.0.1 本条明确固定式建筑垃圾处置的定义。明确“固定地点”、“再生”等固定式建筑垃圾处置的要点。并明确了再生产品包括再生材料和资源化利用产品。

2.0.2 本条明确建筑垃圾再生处理的定义。明确建筑垃圾再生处理是将由建筑垃圾到再生材料的过程。

2.0.3本条明确建筑垃圾再生利用的定义。明确建筑垃圾再生利用是将由再生材料到资源化利用产品的过程。

2.0.4本条明确建筑垃圾再生材料的定义。明确建筑垃圾再生材料是由建筑垃圾再生处理得到的可以用作建材生产的原料，包括筛分土、再生骨料、再生微粉等。

2.0.5本条明确筛分土的定义。明确筛分土是指建筑垃圾在预处理、除土工艺分出的0.75mm以下的粉体颗粒。

2.0.6本条明确再生微粉的定义。明确再生微粉是指建建筑垃圾在破碎、筛分、分选、处理线收尘中产生或经专门粉磨制备的0.075mm以下的粉体颗粒。

2.0.7本条明确资源化利用产品的定义。明确资源化利用产品是指部分或全部利用建筑垃圾再生材料制造的建筑材料产品。

2.0.8本条明确建筑垃圾资源化率的定义。明确建筑垃圾资源化率是指经过再生处理得到的再生材料占进厂废旧混凝土、碎砖瓦类建筑垃圾的质量百分比。

2.0.9本条明确杂物分选率的定义。明确建杂物分选率是指建筑垃圾再生处理中分选出的杂物占原料中杂物的质量百分比。

3. 总体要求

3.1.1本条规定固定式建筑垃圾处置厂应符合所在地区总体规划。建筑垃圾处置作为服务城市需要的设施，应从所在地的需要出发，符合地区总体规划。

3.1.2本条为固定式建筑垃圾再生处置厂规模确定的原则规定。建筑垃圾处置存在经济的运输半径，因此建设规模需考虑所在区域建筑垃圾存量、增量。从规模化处置的量化效益出发，规定大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。

3.1.3本条规定固定式建筑垃圾处置厂的布局要求。建筑垃圾原料、再生产品多存在经济运输半径，因此需要因地制宜、统筹协调进行布局。

3.1.4本条为改建、扩建固定式建筑垃圾处置厂的经济型提出的要求。从经济角度出发，应理利用原有建筑物、生产工艺与装备及辅助设施。

3.1.5本条为固定式建筑垃圾处置厂产品方案的要求。资源化利用产品不同对再生材料的要求不同，再生处理工艺也有不同；区域不同，因为环境、习惯的因素的影响，对建材产品的需求有不同，因此固定式建筑垃圾再生处置工艺与资源化利用产品方案应结合建筑垃圾原料特点、区域建材产品市场需求确定。

3.1.6本条为固定式建筑垃圾处置厂环境保护与职工健康的基本要求。建筑垃圾处置本身是绿色环保企业，其生产过程更需加强环境保护，严格控制粉尘、噪声，达到相应国家和地方的有关标准。

3.1.7 本条为建筑垃圾原料安全检测的规定。当建筑垃圾来源于可能存在放射性、氯离子或其他化学污染的工程，需进行相关检测。

3.1.8 本条为固定式建筑垃圾再生处置辅助设施的规定。辅助设施是保证生产顺利进行的必要条件，为降低建设成本，建议因地制宜，充分利用社会写作条件。

4.厂址选择与总图布置

4.1 一般规定

4.1.1 本条为固定式建筑垃圾再生处置厂用地有关规定。总占地面积需按远期规模确定，用地指标需符合相关规定，分期和分区建设的总体设计要依据处理规模、处理工艺和建设条件。

4.1.2 本条为固定式建筑垃圾再生处置厂主体设施组成有关规定。主体设施是满足生产、安全和环境要求的核心设施，围绕建筑垃圾处置的主体设施有围挡设施、计量设施、再生处理系统、资源化利用设施、原料及成品贮存区、环境保护配套设施、厂区道路和地基处理等。

4.1.3 本条为固定式建筑垃圾再生处置厂辅助设施组成有关规定。辅助设施是保证生产正常进行的必要条件，包括进厂道路、供配电、给排水设施、生活和行政办公管理设施、设备维修、消防和安全设施、车辆冲洗、通讯及监控、应急设施等。

4.1.3 本条为固定式建筑垃圾再生处置厂竖向设计的原则规定。为减少建设开挖，利于土石方平衡，便于雨水导排，同时也可减少厂内运输，竖向设计需结合原有地形。

4.2厂址选择

4.2.1 本条为厂址规划的要求。所选厂址符合当地城乡建设总体建设规划。主要是建设投资强度、用地性质、规划控制指标、用地控制红线、建筑形式等，应符合当地规划要求。

4.2.2 本条为厂址所在场地条件的有关规定。服务区域关乎建筑垃圾产生量、再生产品市场；交通条件关乎料的运输进而影响生产；土地利用现状关乎建设投入；基础设施状况关乎建设与生产成本和保障；运输距离关乎成本；公众意见反映建设和运营的社会接受度。

4.2.3 本条为厂址选择的原则性规定。建设规模决定场地大小；建筑垃圾来源决定原料量；再生产品设计对场地大小有重要影响，再生产品流向对交通条件有要求；场地现有设施影响建设成本与进度；环境保护影响建设及运营成本。

4.2.4 本条为固定式建筑垃圾处置厂与消纳场等设施联动建设的规定。在既有建筑垃圾消纳场内建设，可直接利用消纳场内的建筑垃圾原料进行生产，便于消化存量建筑垃圾，减少了原料运输，确保原料供应；与其他一般固体废物处理设施或建筑材料生产设施同址或联动建设，便于配套交通、动力、水、电等条件，保障建设及运营条件，同时利于推动地方循环经济基地建设。

4.2.5 本条为固定式建筑垃圾处置厂总体布局的规定。20公里是比较经济的运输半径。

4.2.6 本条为固定式建筑垃圾处置厂卫生防护距离的有关规定。具体规定参考《非金属矿物制品业卫生防护距离第1部分水泥制造业》（GB18068.1）标准。

4.2.7 本条为固定式建筑垃圾处置厂场外交通的规定。建筑垃圾、再生产品的运输均为重载，需满足通行要求。为减少重载运输噪音对路边居民的影响，运输车辆不宜穿行居民区。

4.2.8 本条为固定式建筑垃圾处置厂厂址地质条件的有关规定。为减少开挖成本，保证建设和运营过程中的安全，厂址建议选择在土石方开挖工程量少、工程地质和水文地质条件较好的地带。

4.2.9 本条为固定式建筑垃圾处置厂厂址选择的可持续发展要求。不仅要满足近期需要，还要考虑长期发展需要。

4.2.10 从区域环境保护出发，固定式建筑垃圾处置厂禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

4.2.11 从利于工厂生产产生的粉尘扩散，且尽可能小的影响居民生活角度出发。固定式建筑垃圾处置厂应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧，且不应选在窝风地段。

4.2.12 建筑垃圾消纳填埋后形成的场地与其它区域自然地质条件不同，为保证建设与运营的安全，在建筑垃圾消纳场建设的项目应对封场平台的地质沉降情况进行评估。

4.3总图布置

4.3.1本条规定了总平面布置的基本原则。

4.3.2本条规定了总平面布置中应考虑的环境影响。

4.3.3本条规定了总平面布置中减少运输能耗的基本要求。运输能耗是影响处置厂运营成本的主要因素之一，因此布置应充分考虑减少转运，利用势能差，减少运输能耗。

4.3.4本条规定厂内人流、物流分开，出入口互不影响。从安全有序组织生产的角度出发，人流、物流分开，出入口互不影响是必要的。

4.3.5本条规定厂内人流、物流分开，出入口互不影响。从安全有序组织生产的角度出发，人流、物流分开，出入口互不影响是必要的。

4.3.6本条针对分期建设的处置厂，要求场地分期预留，各期场地要考虑联动。

4.3.7本条是总平面布置中的设施布局的总体要求。再生处理是处置厂的核心设施，因此平面布置要以再生处理厂房为核心，其他各项设施按再生处理流程、功能分区进行合理布置，还要做好辅助设施与主体设施的接口设计。

4.3.8本条是堆场设计中有关计算参数的规定。考虑收到建筑垃圾运输车的卸料方便、进出安全及堆场安全，建筑垃圾堆高不宜超过6m。为保证再生处理线的连续生产有原料保证，堆场的容纳能力不宜低于15d的再生处理量。

4.3.9本条是对资源化利用生产线、再生材料及资源化利用产品仓储区的设计要求。资源化利用产品一般为需要一定的养护周期方能达到出厂的性能要求，保证使用后的工程质量，因此仓储区需预留足够的空间，资源化利用产品仓储区宜按不低于各类产品的最低养护期储存能力设计。

4.3.10本条是对辅助设施的布置要求。辅助设施方便使用是布置的基本原则；为减小生产区对生活和行政办公区的环境，给职工提供安全、健康的工作生活环境，生活和行政办公管理设施宜布置在夏季主导风向的上风向，与主体设施之间宜设绿化隔离带。

4.3.11本条是对厂内管线的布置要求。其中雨水排放涉及整个厂区，因此要全面安排，且要导排畅通。管线布置条理化，不互相干扰，为使用过程中的检修提供方便。

4.3.12本条是对固定式建筑垃圾处置厂总平面布置及绿化的总体要求。《工业企业总平面设计规范》（GB50187）是建立进行工厂总平面设计的纲领性标准，因此必须符合，同时考虑到处置厂一般根据技术成熟度和市场需求可能增加资源化利用产品，因此总图布置中需要考虑该部分设施的需要。

5.建筑垃圾再生处理

5.1一般规定

5.1.1 对于具备连续生产能力的建筑垃圾再生处理设施，条文规定的各系统都应配备齐全。

5.1.2 本条规定是根据国内外建筑垃圾再生处理设施运行经验制定的。每年处理设施需进行必要的维护、保养，同时考虑一定的修理时间，因此年可利用工作时间为累计可利用工作时间。

5.1.3 建筑垃圾的来源复杂、性状离散性强、处理要求不同，建筑垃圾再生处理设施设计时应重视满足兼顾不同建筑垃圾处理要求。

5.1.4 本条规定了建筑垃圾再生处理设施工艺与设备选择的原则。

5.1.5 建筑垃圾再生处理设施的工艺流程应结合场地高程及总图布置，互相协调，力求简捷顺畅，避免迂回曲折，尽量缩短运输距离、减少物料倒运，以减少厂内运输的能量消耗、节约用地、减少扬尘。

5.1.6 本条规定了建筑垃圾再生骨料综合能耗的限定值。

5.1.7 固定式建筑垃圾再生处理设施应本着长期、固定为原则，根据国内外垃圾处理设施运行经验及主体设备相关标准，设计服务期限不应低于20年。

5.1.8 进入固定式建筑垃圾再生处理厂的建筑垃圾在前端分类收集、运输、预处理的基础上，适宜进入再生处理生产线的建筑垃圾按组成成分分为废混凝土和废砖瓦两大类，考虑到处理生产线的入料粒度及预处理工序，进厂物料粒径控制在1m以下为宜。

5.1.9广义的建筑垃圾资源化率包括资源化处置过程中产生的渣土、废金属、废塑料、废织物、废木材等副产物，均应进行有效的资源化利用或无害化处置，总体建筑垃圾资源化率不应低于95%。

5.1.10 本条规定了再生骨料用于不同建材产品的技术要求。

5.2 接收储存与预处理

5.2.1 现代化建筑垃圾再生处理设施应从建筑垃圾等原料入厂开始实施严格的量化管理，在厂区物流入口设置汽车衡。本条规定了计量系统应具备的功能，汽车衡数量、规格及精度的要求；另外针对建筑垃圾、辅料、产品存在进出厂高峰等候情况，本条还规定了车辆等候区的设置要求。

5.2.2 建筑垃圾产生具有显著的时间阶段性，为满足工业化连续处理、产品销售需要，应设置卸料储存系统，以实现建筑垃圾缓存。

1 卸料区域应以建筑垃圾运输车辆一次掉头到达指定卸料位置为宜，同时兼顾该区域铲车、挖掘机、液压锤等其他生产机具顺畅作业的要求；

2 不同种类建筑垃圾再生处理后的再生材料用途不同，本条规定了建筑垃圾分类堆存的要求；

3 为防止建筑垃圾储存堆体垮塌导致的安全事故，本条规定了堆体放坡角度的要求；

4 规定了卸料储存系统辅助设施的功能要求；

5 封闭式原料棚有利于提升卸料储存系统的环保性能，鼓励有条件地区建设封闭式原料棚。

5.2.3 由于拆除现场的处理、分类不足，导致进厂建筑垃圾存在粒径过大、大块杂物混杂等问题，为满足再生处理生产线处理要求，应设置预处理系统。

1 本着减少建筑垃圾转运原则，预处理区宜与卸料储存区域统筹规划布局，预处理涉及的专业机具主要包括铲车、挖掘机、液压锤、切割机、小型运输车等；

2 本条规定了建筑垃圾预处理作业区的配置及功能要求；

3 对建筑垃圾原料进行预湿处理，有利于控制倒运、上料、处理过程中的扬尘，本条规定了预湿处理的功能要求。

5.3 处理生产线

5.3.1 本条规定了建筑垃圾处理生产线的配置及功能的一般性要求。

5.3.2 建筑垃圾处理生产线的物料量应包括建筑垃圾原料输入量、各类杂物输出量、生产用水输入量、粉尘收集及排放量、再生材料输出量及其他必须的物料量，本条规定了物料平衡计算的工况条件要求。

5.3.3 受料给料系统一般包括受料斗、给料机、辅助设施等，同时，结合整体工艺设计，宜配备筛分功能。

1 本条文规定了受料斗的基本配置及功能的要求；

2 为适应不同工况条件下的供料要求，供料设备的供料能力应可调整、可控制，一般应满足50%~110%负荷范围内稳定运行，同时，为减少渣土对后续生产处理及产品质量的影响，供料设备宜具备渣土预筛分功能，可选用棒条振动给料机或重型筛分给料机；

3 为实现受料、给料过程中粉尘的控制与有组织收集，本条文规定了受料斗宜配备辅助设施的功能；

4 建筑垃圾中混杂钢筋、渣土等，物料架桥时有发生，本条文规定了受料口监测、疏堵功能的要求，以防止受料口堵塞。

5.3.4 能否实现建筑垃圾中渣土的充分分离，直接影响着再生材料质量，为此，应设置除土系统。

1 设置渣土预筛分环节有利于提高除土效率，工艺设计中应充分重视。本条推荐了除土系统在工艺环节中与渣土预筛分、一级破碎的衔接关系。

2 除土设备可选用振动筛、滚筒筛等，筛网孔径的设计应以渣土分离需求为主，保证再生材料质量，同时兼顾小粒径再生骨料的回收，平衡再生材料流失。

5.3.5 为满足后续再生建材化应用的粒径要求，建筑垃圾经分选除杂后需进行破碎筛分处理。

1 本条文规定了破碎筛分系统的一般性要求；

2 当建筑垃圾中细料较多时，设置预筛分工艺可以将细料分级筛出，减少后续破碎筛分负荷。实践中，预筛分可最高筛出进料量的30%，大大提高生产效率，降低单位产品能耗。

3 破碎流程应与再生材料规格要求直接相关，国内外组合众多，有单机，有两级，也有三级，颚破、反击破、锥破、立式冲击破、锤破、复合破都有应用。总体来看一级破碎普遍采用颚式破碎机或反击式破碎机，二级破碎设备可采用反击式破碎机或锤式破碎机。

4 为保证再生材料的成品粒径不超过使用要求，成品破碎应与筛分机配合设计，通过筛分机截留不满足要求的大粒径物料，返回破碎机再次破碎，从而形成闭路流程，确保再生材

5本条文规定了破碎筛分系统主要设备的使用寿命与年可利用工作时间，是根据国内外建筑垃圾处理生产线的实际运行经验提出的；

6 初级破碎机的最大允许进料粒径直接影响着前端预处理的要求，为减少离线破碎预处理的工作负荷、降低破碎机入口架桥堵塞风险，应在一定范围内尽量扩大初级破碎机入料口尺寸，同时，结合整体流程对初级破碎的破碎比设计与建筑垃圾原料变化，初级破碎机排料尺寸应具有在一定范围内可调功能，此外，初级破碎一般设在分选除杂系统之前，建筑垃圾原料中可能掺杂有大块硬质杂物，存在损坏破碎机的风险，因此应具有过载保护功能；

7 本条规定了筛分设备选型及筛网配置的要求；

8 本条规定了设备空负荷运转时噪声声压级值的要求；

9 设置在线监控系统与检修平台可降低巡检劳动强度，提高自动化程度，方便设备检修。

5.3.6 目前，国内建筑垃圾难以实现在拆除现场的有效分类，其中混杂有渣土、废钢筋、轻质杂物、废木块、废轻型墙体材料、废有色金属等杂物。杂物的掺杂对再生材料质量的影响较大，因此，在现阶段应设置分选除杂系统。

1 本条文规定了分选除杂系统功能的一般性规定；

2 机械分选有利于降低处理劳动强度，保证分选除杂效果，人工分选主要针对大块、难除，同时，人工智能机械分选在国内外已有少量应用，可进一步替代人工分选，提高分选效率；

3 建筑垃圾中的废钢筋混杂量较高，采用具有自动卸铁功能的除铁设备有利于提高生产线的作业率，同时，根据国内外生产实践经验，为保证分选效果，本条规定了除铁设备额定吊高处的磁感应强度；

4 气力分选是实现轻质杂物分选常用工艺，且应根据不同工况加以区别应用，正压鼓风式设备可配备循环风装置，负压吸风式设备可配备尾风净化装置，以提高环保性能；

5 由于人工的识别能力、反映速度、劳动强度的限制，人工分选工序应尽量前移，避免杂物的过分破碎造成难以识别分拣，同时，输送机运行带速不宜过高，物料在输送机上应充分平摊，以方便人工捡拾；

6 根据国内外建筑垃圾处理的生产实践经验，水力浮选可实现废木块、废轻型墙体材料的高效分选，分选后物料中的杂物残留低，再生材料质量好，且有利于控制后续处理中的扬尘，同时，配备水循环系统后可实现废水全部回用；

7 本条文提出了建筑垃圾中有色金属分选的建议措施；

8 本条文规定了杂物分选率的要求；

9 本条文规定了分选出的杂物收集、堆放、处置的基本要求。

5.3.7建筑垃圾再生处理中的输送设备应根据物料性状、场地条件、输送要求、环保要求合理选用。

1对块状物料而言皮带输送有输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点，国内外建筑垃圾再生处理生产线输送系统多采用带式输送机。

2建筑垃圾再生处理的原料冲击负荷较大，裸露废钢筋对带式输送机的皮带有潜在破坏风险，因此，输送设备选型时输送能力宜不低于瞬时最大处理能力的1.2倍，同时，在物料倒运环节考虑物料疏导措施，防止物料直接冲击带面；

3 在现代建筑垃圾再生处理工厂中，计量装置已成为工艺装备的一部分，为提高系统的运转率，除了精度应满足要求外，稳定性、适应性、可靠性一定要充分考虑；

4 本条规定了输送设备安全保护装置的配备要求；

5 为保证物料输送过程中的环保，输送设备应充分考虑封闭，同时配备收尘装置；

6 本条规定了带式输送机最大倾角的一般性要求。

5.3.8 建筑垃圾再生骨料应满足相关标准及应用要求，同时，微粉掺杂、砖砼混杂、针片状颗粒、骨料表面水泥包浆等不利因素都一定程度上影响再生骨料性能与应用，因此，可根据建材生产对再生骨料的应用要求，有选择性的配备再生骨料性能强化系统。

5.3.9 烧结砖瓦类再生骨料强度相比混凝土类骨料较低，现阶段在建材市场上的骨料化应用有一定的局限性，因此在充分调研项目所在地市场需求的前提下，可考虑设置烧结砖瓦再生微粉制备系统。

5.4 再生材料储存

5.4.1 建筑垃圾再生处理后生产的再生材料可外销或用于厂内资源化利用生产的原料，因此，为避免物料倒运，再生材料的储存应与资源化利用生产设施的原料储存统筹规划布局。

5.4.2 本条规定了再生材料储存方式的要求。

5.4.3 本条规定了再生材料储存库量及分类储存的要求。建筑垃圾产生存在时间上的阶段性，为保证再生处理线的连续生产有原料保证，堆场的容纳能力不宜低于15d的再生处理量。

6. 建筑垃圾再生利用

6.1 一般规定

6.1.1 本条规定了建筑垃圾资源化利用产品方案确定的原则。资源化利用产品是地方性建材，运距不宜大，因此需要因地制宜；建筑垃圾量大，规模化大量利用才是出路，因此要量大面广；质量保证是推广利用的前提，而技术成熟是质量保证的必要条件。

6.1.2 本条明确了资源化利用产品中再生材料的替代率确定原则。性能质量是产品的生命，生产中避免盲目追求再生材料的高替代率，忽视资源化利用产品的质量。

6.1.3 本条是对再生微粉使用的规定。再生混凝土、再生预制混凝土构件、再生砂浆因为工作性要求对水分的需求量大，而再生微粉因其自身组成、结构的特点，对水分的吸附能力强，存在明显提高需水量的可能，因而可能影响产品质量，因此使用需经过严格的试验验证。

6.1.4 本条是资源化利用产品性能要求的基本规定。

6.1.5 本条是对资源化利用产品环境安全性的基本规定。虽然大多建筑垃圾是不存在环境风险的，但也存在被污染的建筑垃圾，当对具体资源化利用产品的环境安全性存疑时，需按相关标准进行相关检测。

6.2 道路用再生无机混合料

《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281对道路用再生无机混合料的原材料、配合比设计、技术要求、制备与检验做了详细的规定。

6.3 再生混凝土

再生骨料应用技术规程》JG/T 230、《预拌混凝土》GB/T14902对再生骨料混凝土用原材料、技术要求、配合比设计、制备有详细的规定。

6.4 再生混凝土制品

6.4.1 本条明确再生混凝土制品的类别。

6.4.2 本条是关于再生骨料砖的基本规定。再生骨料砖可以是实心砖也可以多孔砖。《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505对再生骨料实心砖的原材料、技术要求、检验等做了详细规定；《再生骨料应用技术规程》JG/T 230、《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637中有关于再生骨料多孔砖的原材料、技术要求、检验等的规定。

6.4.3本条是关于再生骨料砌块的基本规定。《再生骨料应用技术要求》JG/T 230、《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T l5229、《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968、《装饰混凝土砌块》JC/T 641中有关于再生骨料砌块的原材料、技术要求、检验等的规定。

6.4.4本条是关于再生骨料预制混凝土构件的基本规定。《再生骨料应用技术规程》JG/T 230、《预拌混凝土》GB/T14902对再生骨料混凝土用原材料、配合比设计有相关规定；构件的性能需符合结构设计提出的要求。

6.4.5 本条是关于再生混凝土制品的生产与养护基本规定。全自动成型生产线生产效率高，质量更容易控制，成型过程压力大、产生噪音大，因此设备基础需做减震、阻断、以及二次封闭。养护窑易于养护制度可控，利于掌握再生混凝土制品强度增长规律。再生混凝土制品的养护直接影响出厂强度、运输安全、施工后的尺寸变形和承载能力，因此制品养护充分方可出场，采用人工养护的，应按设计的养护制度进行；采用自然养护的水泥基产品，养护时间不应低于28d。

6.5 再生砂浆

6.5.1本条是关于再生砂浆的基本规定。《再生骨料应用技术要求》JG/T 230对再生砂浆的原材料、技术要求、配合比设计、制备有相关规定。

6.5.2本条是关于再生干混砂浆生产的基本规定。《干混砂浆生产线设计规范》对再生干混砂浆的生产工艺进行了规定。

6.5.3 本条是关于再生干混砂浆用移动筒仓的规定。移动筒仓是干混砂浆生产应用必备设备，《建筑施工机械与设备 干混砂浆移动筒仓》JB/T 12025有明确的规定。

6.6 建筑垃圾再生水处理生物填料

6.6.1本条规定建筑垃圾再生水处理生物填料的处理工艺和应用范围。结合再生骨料的特点，遵循量大面广、技术成熟的原则，建筑垃圾再生水处理生物填料可用于海绵城市建设、人工湿地模块、河道边坡、河底护床等，根据水体有机污染物种类的不同和浓度的不同，建筑垃圾再生水处理生物填料需采用不同种类的颗粒级配和生物培养基。

6.6.2本条规定了建筑垃圾再生水处理生物填料的性能规定。不同的水环境要求不同的粒径、不同固化的菌群和不同的生物膜介质。当对具体再生产品的环境安全性存疑时,应按相关标准进行相关检测。如防冻融指标、有害物质等。

7生产质量控制

7.1 一般规定

7.1.1 本条是对处置场生产质量控制的基本规定。制度是基础；领导小组是保障；应急预案是减小损失，避免更大危害的有效措施。

7.1.2 本条是质量控制点的基本规定。对再生材料、资源化利用产品有严重影响的工艺、原料特性：对质量不稳定易出现不合格的产品特性等都应建立控制点。质量控制点要明确，且对每个点要有完善的质量控制方案才能切实控制质量。

7.1.3 本条是建立质量控制台账的要求。建立质量控制台账，形成数据库，为企业长期生产提供质量控制参考。

7.1.4  本条是对实验室的基本要求。

7.2 建筑垃圾再生处理

7.2.1 本条是对建筑垃圾原料分类堆放的规定。目前进行再生处理的的建筑垃圾主要成分是废砖瓦、废混凝土（包括废石），砖瓦再生材料与混凝土再生材料从成分到性能上都有不同，因此分类堆放利于再生材料的质量控制和稳定性。基于建筑来源的多变和复杂性，少有纯净的废砖瓦或废混凝土，因此废旧混凝土类混凝土、石占比≥80%、碎砖类烧结砖瓦≥80%。

7.2.2 本条是对建筑垃圾原料和再生材料检测的规定。动态检测能够及时掌握再生材料质量，给处理生产工艺控制提供参考。

7.2.3 本条是对主要设备的检查要求。建筑垃圾再生处理设备负荷大，定期检查是及时发现问题、保证设备使用性能的有效措施。

7.2.4 本条是对再生骨料的检验规定。

7.3 建筑垃圾再生利用

7.3.1 本条是对再生材料意外的原材料进场质量控制要求。

7.3.2 本条是对原材料储存与的基本规定。

7.3.3 本条是对资源化产品生产设备的检查要求。定期检查是及时发现问题、保证设备使用性能的有效措施。

7.3.4本条是对资源化利用产品的检验规定。

8公用工程与辅助设施

8.1场内外运输

8.1.1本条规定建筑垃圾运输形式的确定原则。目前建筑垃圾外部运输方式大多采用汽车运输方式，虽然运费高，能耗大，受气候影响大，但由于比较灵活，可以实现从建筑垃圾产生地到建筑垃圾处置设施的无缝衔接，在建筑垃圾运输中比较受欢迎；其次是水路运输，仅在河湖密布，以水路运输为主的地区适用。当采用场外采用水上运输时，需考虑场内外运输的转运和衔接问题。场内运输中原料和再生产品的运输仍以汽车运输为主，半成品及添加剂等的运输则以带式输送机（包括管状输送机）运输为主，这是因为带式输送机运输具有输送能力大，操作简便，安全可靠，自动化程度高，运输费用较低，爬坡能力大，对环境影响小等优点。

8.1.2 本条规定建筑垃圾运输应采用封闭方式，并对建筑垃圾运输车辆的选型作了技术要求。对于条件不具备的应采取有效的苫盖措施，避免运输过程中的环境污染

8.1.3 集装箱运输形式的环保可行性、技术进步性都优于散装运输形式，因此推荐建筑垃圾水上运输采用集装箱运输形式。

8.1.4 建筑垃圾采用散装运输，运输过程若不能有效地做到封闭化，运输过程、码头装卸过程中会出现垃圾散落的现象，因此应尽可能避免建筑垃圾污染沿途道路、河道。

8.1.5 建筑垃圾的产量与城市建设进程密切相关，具有较大波动性，单独建设建筑垃圾码头容易造成资源浪费，因此推荐建筑垃圾转运码头与生活垃圾转运码头合建，配备必要的设施即可。

8.1.6 本条为厂外道路的设计原则。

1．厂外道路设计的依据，采用技术指标为设计的基本条件，本款中2项结合工厂的实际情况，根据我国现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22中的有关规定，规定了自工厂去往城镇和居住区的道路，各种辅助道路，以及各类型道路的布置原则和设计要求;

2.对山区道路的选线原则和设计要求作出规定，是设计经验的总结;

3.本款是结合工厂的实际情况，依据经验编制。

8.1.7本条为厂内道路的设计规定。

1.厂内道路类型的划分及技术标准的采用，可按功能及交通量分为主干道、次干道、支道、车间引道和人行道等类型，采用相应的技术标准。此款按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定，结合工厂的实际情况编制;

2.厂内道路布置原则。根据现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187制定;

3.厂区道路宽度的具体规定。为方便建筑垃圾、再生产品以及添加材料的运输中的错车需求，道路行车路面宽度不宜小于6m，并根据《建筑设计防火规范》作出厂房外应周围环形消防车道的要求。

8.1.8 本条是对汽车衡设置的规定，对现代化建筑垃圾处置场需要从建筑垃圾进厂就实施必要的量化管理。汽车衡规格和称量精度选择的规定，大型车取小值，小型车取大值。

8.1.9 带式输送的设计应符合5.3.7条有关规定。

8.2建筑结构

8.2.1本条规定了建筑结构设计的总体原则，并应符合相应的国家现行标准、规范和规定。

8.2.2固定式建筑垃圾处置厂建筑物体量大，形状复杂，通常会成为一个地段的突出性建筑。因而，建筑风格和整体色调应该与周围环境协调统一。厂房在生产运行时，要进行经常性的维护保养，一些设备部件也需要维修更换。因此，在厂房的设计布置时，应该考虑到设备的安装、拆换与维护的要求。

8.2.3由于建筑垃圾处理厂房面积和跨度较大，大多采用组合厂房，单侧面采光不能满足天然采光要求，所以除采用侧面采光外，还需要增加屋顶采光，才能满足采光要求。生产厂房的全部工作地带，白天应利用直接自然采光；因为工艺使用和使用条件的限制，自然采光无法满足要求时，可采用人工照明为辅的混合采光；有条件的地区应利用太阳能。

8.2.4为方便观察设备运行状况，控制室的位置应合理并设置固定观察窗，同时为保证工作人员的健康，对噪声作出规定

8.2.5轻质墙体材料是降低建材生产、建筑物使用能耗的重要途径，隔声是降低生产噪声对外界环节污染的有效措施，同时门、窗是建筑物内外热交换的主要部位，因此建议选用轻质隔声材料，各工艺车间应减小外墙上的门、窗面积。

8.2.6 为方便设备的安装和人行需要，本条作出了上述固定

8.2.7生产环节用水和设备清洗需要设置地沟、地坑，为方便集中清理和固体物质沉淀需要，需要设置集水坑，为避免水分溢出，敞开式地坑、地沟的深度大于0.5m时，并应加设盖板等安全措施。

8.2.8 建筑垃圾处理及再生产品生产厂房大部分有建筑垃圾散发的气味、且有诸多扬尘生产环节，其中再生产品生产部分是高温养护车间，设计时要组织好通风，确保将室内的废气和余热带走，改善车间内的生产环境。厂房排出的尾气须满足当地相关环保要求。此外，供热、通风和空气调节往往密不可分，而南北方厂房在上述方面的要求截然不同，因此需根据建厂地区综合条件确定经济合理的方案。

8.2.9 建筑垃圾再生处理设备质量、占地大，对基础要求高，因此宜采用单层厂房

8.2.10破碎机、养护窑等的基础允许差异沉降，现行国家标准《动力机器基础设计规范》GB50040中没有规定，但设计中经常要碰到这个问题。根据国内经验并参考国外对窑、煤基础沉降提出的要求，本条差异沉降可为10mm。

8.2.11破碎机、板喂机等设备震动较大，宜与厂房基础分开布置。

8.2.12 本条规定了廊道的设计要求。

8.3给水排水

8.3.1本条规定给水排水设计的基本原则。水是国家的重要资源，国家水法明确规定，应实行计划用水和厉行节约用水，合理利用、开发和保护水资源。国家环保和水污染防治法也明确规定，要保护自然水域，执行废水排放标准，防止废水对环境的污染。因此，应根据建厂地区水资源主管部门对水资源的总体规划，在保证用水水质的前提下，与有关方面协商对水的综合利用与协作，降低耗水指标，减少废水排放量，提高水的重复利用率。

8.3.2 本条规定生产、色、生活用水量的确定原则。生产用水包括全部生产和辅助生产各部位的用水，如：喷雾降尘、水洗、浮选及跳汰分离等用水，随生产规模、生产方法、设备选型、地区条件等因素而定。厂区生活用水量、浇洒道路和绿化用水量，本条依据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015制定。由于厂区一般远离城镇，大部分车间工作人员将不可避免地接触粉尘，地面也不可避免地有粉尘污染，因此在设计中，可根据实际情况取用较高值。未预见水量按生产、生活总用水量（新鲜水）15%~30%计算，主要对各种不可预见的用水量及系统渗漏等因素，适当留有富余，按生产规模取值。

8.3.3生产用水水压差别较大。车间进口水压本条规定为：使给水系统设计合理，但对于高楼层或远距离、高台段车间的个别用水部位，可能水压不足，可用管道泵或其他加压设备局部加压。对于水质要求高、水压为中高压的喷雾用水，一般自成系统，单独加压。

8.3.4本条规定室内外给水排水系统应协调一致。室内给水排水系统是按用水水质、水压的不同要求设置的，因此为满足用水要求，室内外相应的系统应一致。

8.4采暖通风

8.4.1供热、通风与空气调节设计方案，直接涉及投资、能源、环境保护与管理使用。北方厂供热投资、能耗较大；南方厂空气调节设备投资及能耗较大，因此设计方案的选择，一定要根据建厂地区综合条件，确定技术先进可行、经济合理的设计方案。

8.4.2本条规定以现行国家标准《水泥工厂设计规范》GB50295和《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019作为设计厂区供热、通风与空气调节的室外空气计算参数和计算方法的依据。

8.4.3本条为随温度变化的通风设计规定。在厂区总体布置时，车间主要进风面置于夏季最多风向一侧，以及采取的自然通风方式；当工艺布置或工厂地处炎热地区，无法达到卫生条件时，需采用机械通风。

8.4.4本条是对事故通风设计的规定。供配电系统的高压开关，其绝缘介质用油、加惰性气体等措施。当高压开关发生故障时，高温电弧使油燃烧，室内烟雾弥漫；或气瓶破裂，六氟化硫在电弧作业下，会产生多种有腐蚀性、刺激性和毒性物质。

在供电系统中设置电容器，其目的是为了提高其功率因数。但设置电容器会散发出大量热量；再则电容器在高压电作用下有可能被击穿，致使绝缘材料燃烧产生有害气体。

乙炔气瓶库中空气与乙炔气混合物，当乙炔含量达到爆炸浓度2.1%~8.1%时，遇明火即可发生爆炸。

电缆隧道内电缆根数较多，导线发热量较大，当导线发生短路时，还会爆炸着火、产生氯气等有害气体。电缆隧道一般较长，通风阻力较大，故考虑设置机械排风系统。规定进、排风口高度，主要是保证进入隧道空气质量以及排风不致对人产生影响。

8.4.5空气调节房间的布置及维护结构，应符合国家标准《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定。在保证空气调节房间的调节效果的同时，节省投资与能耗，

8.5自动化控制

8.5.1 基于生产工艺的需求的自动化控制对生产连续性、减少损失等有非常重要的作用。

8.5.2管理信息系统目标是有助于工厂设备（生产线）尽可能长的运转时间，保证合理的维修、维护备件，提供分析数据和预测。这样就可达到优质、高产、低消耗，降低产品成本、提高企业经济效益的目的。系统实施分硬件配置、网络施工布线和软件开发编制过程。

8.5.3网络布线应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的规定。在中控室、办公楼、化验室内部可采用交换机放射布线，各建筑物间由于距离较远采用光缆布线，与厂外各分支机构或集团总部可采用VPN方式租用电信网络。

8.5.4工厂的管理信息系统配置，应符合现行国家标准《水泥工厂设计规范》GB50295-2008的规定。

8.6供配电

8.6.1电气及自动化设计应综合考虑，合理确定设计方案。在满足工艺要求的前提下，本着既符合国情又要体现技术先进，经济合理、管理维护方便、安全运行的原则，在确定设计方案时应考虑近、远期结合，注意工厂扩建的可能性，在可能的条件下适当留有扩建余地，做到运行可靠、操作灵活、布置紧凑、维护管理方便。在确定设计方案及设备选型时，应充分注意环境特点，以确保设备的安全可靠运行。

8.6.2电气及自动化专业设备和技术发展很快，生产厂家很多，为保证电气设备安全可靠运行，设计中所选用的产品，一定要符合现行国家或行业部门的产品标准。生产厂应具有生产许可证，以保证产品质量。设备选型应选用技术先进、性能可靠、节约能源的成套设备和定型产品。经常注意技术发展动态，以杜绝淘汰产品的使用。

8.6.3电气及自动化设计应符合《水泥工厂设计规范》GB50295的规定。

8.6.4 厂区的电力负荷，根据其重要性及中断供电后，人事安全、

经济上所造成的损失和影响程度分为三个等级。其中一级负荷用电容量的大小与工厂规模密切相关。本条列出了一级负荷的范围及容量。为了保证人身及设备安全，应保证一级负荷供电的可靠性。

8.6.5大中型厂用电负荷大，一、二级负荷占60%~70%以上，生产连续性强，中断供电将会造成较大的经济损失。我国电网已具有相当规模，对于35~110kV的供电系统，一般是相当可靠的。降低投资，是建厂的关键之一。为此，根据当前我国供电情况及尽可能降低投资的要求，采用单电源供电，在工厂附近又无其他电源的条件下，以柴油发电作为保安电源，应成为重要选择方案（国产柴发电机技术性能和运行是可靠的）。当条件允许时，也可争取由两个独立电源供电；当条件不允许时，则可采用其他供电方案。总之，供电电源的选择时由多种因素决定的，应在满足可靠性和尽可能减少投资的前提下，结合具体条件决定之。

8.6.6供配电系统的设计应简单可靠，便于操作及维护。中、低压配电系统配电方式宜采用放射式为主，以保证供电的可靠性。为了减少电压等级，节约电能，在10kV供电系统中，应推广采用10kV电动机。

8.6.7 35kV变电站占地面积小，适合建在厂区内部更靠近负荷中心，所以宜考虑户内布置。110kV变电站占地面积大，经常布置厂区外围，随着产区粉尘污染逐渐减少，也可考虑户外布置。GIS户外型和户内型投资差别不是很大，110kV开关设备如采用GIS可考虑采用户外布置，节省土建费用。

8.6.8 本条对低压配电系统作了规定。 第2款主要是为了确保一、二级负荷的用电。第3款为保证公用设备供电的可靠。第4款要求车间内单相负荷应尽可能均匀地分配在三相中，以防止变压器中性线电流超过规定值。

8.7检化验

8.7 不同的处置规模、运行参数对仪器、用房的需求不同，应根据实际情况确定。

9环境保护与节能

9.1 大气粉尘控制

9.1.1 本条提出了厂区环境质量的的整体要求，规定场区环境质量要符合《环境空气质量标准》GB3095-2012中规定的二级标准。

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)  单位：μg/m3

项目	SO2	NO2	PM10

二级标准	1小时平均	24小时平均	1小时平均	24小时平均	24小时平均

500	150	200	80	150

9.1.2本条针对破碎过程中易产生粉尘污染的重点部位提出来控制方法。通过包封生产区系统，防止粉尘向外扩散。进出料口和筛分机上方是粉尘产生密集处，采用风机定向吸尘使粉尘集中收纳再输送到除尘设备中处理。破碎机下料口设置喷雾式降尘设备，增加粉尘颗粒比重，防止粉尘扩散污染。

9.1.3本条规定了原料卸料和上料两处作业点的粉尘控制措施。由于卸料处和上料点有车辆装卸，容易产生扬尘且不适合封闭收尘，可在作业处上方安装喷雾设施，减少扬尘污染。

9.1.4本条对不同产品的堆放、储存方式的防尘做出了规定。半封闭式料仓是指料仓上方有顶棚、三边侧面有围墙，用于防止起风扬尘。密闭式粉体料仓一般采用罐体式全封闭储存，杜绝粉料露天堆放接触自然风。

9.1.5本条对场区内辅助生产区部分的防尘措施做出来规定。辅助生产区包括道路、生活区等非直接生产区域硬化处理一般采用混凝土浇筑路面，便于清扫。同时设置排水沟，避免场地积水。指定专人负责场地卫生清洁。道路两旁和生活区设置绿化隔离带，起到过滤和隔离飞尘进入非生产区。

9.1.6本条文对建筑垃圾运输过程中如何防尘做出来具体要求。运输建筑垃圾必须使用加盖板车辆，加盖板车辆在运输过程中必须盖好盖板，防止风吹起尘，影响道路环境卫生和行驶安全。场地内限速可以避免车速过快或道路颠簸产生遗撒和扬尘，减少交通事故发生。

9.2噪声与振动控制

9.2.1 本条对场区环境噪声标准作出了规定，要求生产运营期间场区昼间噪声标准≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

9.2.2本条针对生产设备的减振安装做出了规定。振动引起噪声一方面可采取紧固振动部件设备减少振动的方式，另一方面在振动区增加缓冲垫片降低摩擦。噪声控制措施包含不限于包封隔离噪声源、吸音材料设计等办法，减少噪音扩散。

9.2.3本条对生产过程因设备磨损产生噪音的磨损件管理作出了规定。针对磨损件，要做好登记，记录更换频次和时间，提前备好部件及时更换。需润滑部位要做好加油保养记录，防止因缺少润滑产生噪声和机器磨损。

9.3 水处理

9.3.1本条对场区生产废水处理进行了规定。生产废水指在生产过程中产生的泥浆废水、机械设备清洗废水以及运输车辆清洗废水。生产废水经过厂区内自设的沉砂池沉淀、过滤简单处理后回用于破碎筛分工艺、骨料清洗、不产生外排废水。

9.3.2本条对建筑垃圾堆场地坪防污水渗漏设计进行规定。堆放地坪经硬化后高于周围地坪15cm，排水沟要符合排水坡度要求，方便及时排水，避免积水渗透污染地下水。

9.3.3本条对场区地表径流水处理做出来了处置规定。地表径流水指自然降水落在场地后，除直接蒸发、植物截留、渗入地下、填充洼地外的剩余水流入场区沉淀池，经沉淀过滤后用于场地、车辆冲洗、植被绿化等用途。

9.3.4本条对场区产生的生活污水处置进行了规定。生活污水主要生活中使用的厨房用水、洗涤用水和卫生间用水所产生的排放水，多为无毒的无机盐类，成分比较复杂，不适宜循环用于生产，需经市政统一处理。

9.4固体废弃物处置与综合利用

9.4.1本条对场区生产过程中出现的固体废弃物的堆放作出了规定。固体废弃物占地较大，为防止造成环境污染，要提供专属堆场，避免混杂一起，难于处理。

9.4.2本条对破碎分选后产生的弃土处置利用作出了规定。经过分选、破碎、筛分处理后的渣土成份较为简单，性能接近于自然土，可直接替代天然材料用于场地回填、道路基础、市政园林土等。

9.4.3本条对建筑垃圾处置过程中产生的废金属、废木材、废塑料处理方式作出了规定。分选处理后的废金属可交给回收站用于回炉冶炼，废木材交由木材加工厂，废塑料交由塑料制品回收站处理。

9.5 节能措施

9.5.1本条对企业制定节能环保标准作出了规定。企业制定的能源管理办法、环保标准不得低于国家、地方、行业标准的要求，并在实际运营中严格执行。

9.5.2本条对企业能评和环评审核评估作出规定，相关企业必须要先通过能源消耗审核、环评审核后才能运营生产，确保能耗及环境指标达标，运营期间积极更新技术、工艺，淘汰高能耗设备，降低能耗和对环境的影响。

9.5.3本条规定了生产管理控制程序执行要求。企业要编制巡检管理制度，关注安全隐患风险点，做好巡检记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时维修，减少安全风险。积极宣传节约行为，提升全体员工节约意识，做到人走断电断水，工完料清等细节。

9.5.4本条要求企业持续开展技能环保创新改进。建筑垃圾资源化利用率的提升是一项系统工程，只有不断优发新工艺，研发新产品，提高产品附加值，通过大量的试验去验证创新理念，才能逐步提升利用率。

9.6消防

本条规定要求场区消防设计要符合相关国家标准。本条要求在场地规划建设就要结合相关消防要求做好规划，做到建设前做好消防规划，建设中落实消防配置，建设完成验收消防功能。按要求配备完善的设施和应急器材，成立消防安全小组、编制消防安全管理制度，专人负责。定期开展消防演练，做好消防安全培训记录。

10劳动安全与职业卫生

10.0.1本条是劳动安全与职业卫生的基本规定。建立健全安全生产和职业病防治责任制度，采取专业培训是确保劳动安全和职业卫生的有效措施

10.0.2本条从作业机械、劳动工具、防护用品作出相关规定

10.0.3本条对安全卫生的有害因素控制提出要求。系统调试安装中人员复杂、工人实操经验不足、设备也可能有意想不到的情况发生，因此需特别做好安全防护工作。

10.0.4本条是对安全生产技术措施的具体规定。建筑垃圾再生处理会带来大量粉尘，存在爆炸风险；生产涉及破碎、筛分等主要机械和装载机等辅助机械，存在机械伤害可能，因此要建立严格的安全生产技术措施，并对工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，才能杜绝安全卫生事故。

10.0.5本条对劳动防护用品的贮存和维护作了规定。

10.0.6本条对厂区内的安全标志作了规定。建筑垃圾进料、再生产品出厂量大，人流量大，行车指示、安全标志、卫生设施是安全生产的必须

10.0.7本条对安全疏散通道、标志和消防设施等做了规定。

10.0.8本条对用电安全措施做了规定。

10.0.9本条是对安全卫生规定全面性的规定

11生产组织与劳动定员

11.0.1本条是对生产组织和人员职责的基本规定，完善的管理，能够保证职责明确、生产高效。

11.0.2本条是运营机构设置的规定。行政管理负责日常的行政事务管理工作；生产管理负责对车间的生产环节进行计划、组织和控制，落实计划、组织生产、确保安全等；技术管理负责新产品开发、在产产品改进，以及工艺、质量和标准化等工作。以上管理机构是保障处置厂正常运转的必要条件。

11.0.3本条对质量管理体系的规定。健全管理体系，是提高内部管理，尤其是质量管理水平的重要条件；同时也为产品进入市场提供产品质量、管理水平的保证。

11.0.4本条是对工作轮班制的规定。建筑垃圾处置涉及大量的原料进厂、成品出厂，因为城市管理的限制，物料运输多安排在夜间，可以考虑与生产同步；另外生产线用电负荷大，可以考虑错峰生产，因此建议采用二班工作制。

11.0.5本条是对劳动定员的基本要求。专业培训的技术人员、管理人员和相应数量的操作人员是生产运营的人力基础。

11.0.6本条是对生产操作技术人员的能力要求。建筑垃圾处理工艺复杂、专业设备多，生产操作人员需在对处理工艺了解的基础上，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标，才能更好操作设备，实施生产。

11.0.7本条是对操作规程的要求。标准规范的操作是保证正常生产的基础，把操作规程明示，利于操作人员掌握。

12施工与验收

12.1一般规定

12.1.1本条是工程施工及验收中设计与设备的基本验收规定。设计文件是工程建设的基本原则；设备文件是生产线建设的基本原则，也是指导工程建设的重要内容。

12.1.2本条是保证设备安装质量的基本规定。合格的产品是保证建设质量的物质基础，严禁使用不合格产品。

12.1.3根据工程设计文件进行施工和安装是工程建设的基本原则。按技术经济政策和现场实际情况进行的变更应有设计变更通知，作为设计文件的组成部分，变更部分的施工需在变更通知文件下达后进行。

12.1.4本条是施工与验收的基本规定，包括验收对象和符合有关规范或规程要求。

12.1.5本条是专用设备的安装与验收的基本规定。专用设备的安装涉及技术内容较多，为保证安装质量和安全，需由设备生产商负责或指导安装，并进行设备调试。设备的运行参数不能满足涉及要求时，不同通过验收。

12.1.6本条明确了竣工验收与投入生产的时间规定。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,是建设成果转入生产或使用的标志,也是全面检验设计和施工质量的重要环节，通过竣工验收，才能说明满足生产所需条件，生产线方可投入使用。

12.2工程施工

12.2.1本条是对施工组织方案的基本规定。施工组织方案是指导施工的依据，是用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。

12.2.2本条是保证施工与安装质量的基本规定。对国外引进专用设备，应由专人按供货商提供的设备技术规范、合同规定及商检文件进行安装，并应符合我国现行国家或行业工程施工及验收标准的要求。处理厂采用的通用设备应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231）及相应各类设备安装工程施工及验收标准的有关规定。采暖与卫生设备的安装与验收应符合现行国家标准《采暖与卫生工程施工及验收规范》（GBJ242）的有关规定。通风与空调设备的安装与验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243）的有关规定。管道工程应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）的有关规定。仪表与自动化控制装置按供货商提供的安装、调试和验收规定执行，并应符合国家现行标准的有关规定。电气装置应符合现行国家有关电气装置安装工程施工及验收标准的有关规定。

12.2.3本条明确了监理工作中环境层面的要求。处理厂建设属于环境工程技术领域，在施工与安装过程中，应委托具有环境监理经验的技术人员进行监理，特别对于环境敏感部分，如给料系统、破碎筛分系统等，以及再生产品生产中的搅拌系统、成型系统等，应着重监理和严格把关。

12.2.4为保护环境和生态，同时营造舒适的工作环境，处理厂防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

12.3工程验收

12.3.1通过竣工验收，方可进行生产。

12.3.2本条明确了处理厂工程验收的依据。

12.3.3本条明确处理厂生产线验收的条件。

12.3.4本条规定施工单位提交竣工验收报告。

12.3.5本条明确了竣工验收的条件。

12.3.6《建设项目（工程）竣工验收办法》和《建设工程质量管理条例》是为工程质量评价、开展工程验收提供全面依据的技术文件和法规。

13 运行与维护

13.1 一般规定

13.1.1本条对处理厂规章制度文件和记录文件的基本规定。制度的制定应符合本标准的相关规定，且符合建筑垃圾再生处理自身要求，使处理厂运行、维护和安全管理有章可循。

13.1.2本条对处理厂的应急系统和方案做了规定。处理厂应根据实际情况制订停电、停水、防火、设备重大故障、事故、防爆、防风等方面应急方案和措施，如火灾、事故期间的自救，应有应急抢险人员和器材。确保意外情况下损失降到最低。与此相关的法规、标准有：《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《国家电网公司电力安全工作规程》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国防洪法》、《防雷减灾管理办法》等。

13.2 运行

13.2.1本条对设备的维护保养作了规定。处理厂设备的安装、运行、维护、维修等过程应有详细的记录，做到有据可查。

13.2.2本条对处理厂专业维修人员提出了要求。

13.2.3本条始关于开机前的全面检查和准备工作的要求。

13.2.4本条规定了处理厂设备系统运行过程中应重点检查的内容。

13.2.5本条规定了建筑垃圾再生处理作业后的相关要求。再生处理属于市政环境卫生工程，应具有良好的环保形象。

13.3维护保养

13.3.1本条提出了处理厂建立设施设备维护保养制度的要求。

13.3.2本条提出再生处理生产线要有专门的卫华保养人员的要求。建筑垃圾成分复杂，处理系统环节多、设备多，容易出现设备故障，因此需要专门的日常维护保养人员。

13.3.3本条对再生利用系统的清理提出了具体要求。由于再生利用多为以水泥用作胶凝材料的产品，粉体的挂壁、水泥的硬化不仅影响观感，长期不清理还会影响搅拌质量甚至导致设备不能正常工作，因此要求搅拌装置每天清理、成型设备每周清理。

13.3.4设施设备保持整洁，有利于营造良好的工作环境，树立环卫行业的良好形象。

13.3.5本条是关于安全和消防等设备的维护保养要求。

13.3.6本条规定了设备系统关键元件维护。破碎筛分设备易损件较多，如鄂式破碎机的鄂板和护板、反击破碎机的反击板、衬板等，需定期检查更换。

13.3.7排水沟渠定期清理是防止暴雨天气下处理厂被淹，影响处理厂正常运行。

13.3.8本条是对实验室维护保养的要求。

13.3.9本条是对运输车辆维护保养的要求。