ICS 91.100.99

Q 10

备案号：

CBMF

中国建筑材料联合会标准

CBMF X-2019

装配式建筑用轻质隔墙板

Prefabricated construction of lightweight partition board

(征求意见稿)

2019-XX-XX    发布                      2019-XX-XX    实施

中国建筑材料联合会   发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、滨州市宏基建材有限公司。

本标准参加起草单位：后补 。

本标准主要起草人：后补。

本标准主要审查人：后补。。

本标准由中国建筑材料联合会负责管理，委托建筑材料工业技术监督研究中心负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄交中国建筑材料联合会结构调整与发展部（地址：北京市海淀区三里河路11号，邮政编码：100831），以供修订时参考。

装配式建筑用轻质隔墙板

范围

本标准规定了装配式建筑轻质隔墙板术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检验规则、运输和贮存。

本标准适用于工业和民用装配式建筑结构中的非承重内墙的轻质隔墙板。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 701  低碳钢热轧圆盘条

GB/T 706  热轧型钢

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 8918  重要用途钢丝绳

GB/T 9978.1  建筑构件耐火试验方法  第1部分：通用要求

GB/T 13475  建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法

GB 1499.1  钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2  钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T1499.3  钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网

GB/T 19879  建筑结构用钢板

GB/T 19889.3  声学 建筑和建筑构件隔声测量  第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量

GB/T 23450  建筑用隔墙保温条板

GB/T 23451  建筑用轻质隔墙条板

GB 50016  建筑设计防火规范

GB/T 50082  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ 12  轻骨料混凝土结构技术规程

JG/T 158  胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料

DB37/T 5020-2014  装配整体式混凝土结构工程预制构件制作与验收规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

装配式建筑轻质隔墙板prefabricated construction of lightweight partition board

由轻骨料混凝土、钢筋网架、预埋件和连接件组合而成，经工厂预制生产的现场装配的非承重内墙隔墙板。

3.2

轻骨料混凝土light aggregate concrete

采用陶粒、陶砂、聚苯颗粒等轻骨料配制而成的混凝土。

3.3

钢筋焊接网reinforced welding mesh

热轧钢筋焊接成的钢筋网。

3.4

连接件connectors

预埋的装配式建筑轻质隔墙板中，用于安装墙板的钢丝绳构件。

3.3

吊装预埋件hanging pre-buried pieces

预埋的装配式建筑轻质隔墙板中，用于吊装的连接钢构件。

分类和标记

  - 分类

产品按照构件外形尺寸分为标准板和异形板。

  - 规格尺寸

产品的规格尺寸采用产品的长度、厚度和宽度进行标识，长度、厚度和宽度应符合设计要求，具体规格尺寸由供需双方协商确定。

  - 标记

产品标记顺序为：产品分类、标准号和规格尺寸。

示例:符合T/CBMF XXXX-201X，标准板、规格尺寸长度3000mm、宽度1500mm、厚度200mm的装配式建筑轻质隔墙板标记为：

分类 JC/T XXXX-201X 3000×1500×200

原材料

4.1连接件

采用直径8～16mm钢丝绳，并应符合GB 8918的要求。

4.2吊装预埋件

钢筋应符合GB/T19879的要求，型钢应符合GB/T 706的要求。

4.3轻骨料混凝土

强度等级不小于LC25，并应符合JGJ 12的要求。

4.4钢筋、钢筋焊接网

钢筋焊接网采用HRB400 φ6钢筋，并应符合GB1499.2及GB/T1499.3的要求，吊环采用HPB300钢筋，并应符合GB1499.1的要求。

4.5其他原材料

应符合相关标准的规定，并对装配式建筑轻质隔墙板耐久性、环境和人体不应产生有害影响

技术要求

  - 外观质量

产品外观质量应符合表1的要求。

外观质量

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 露筋、纤；飞边毛刺；板面泛霜、污染； | 无 |
| 2 | 板面石子外露；混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 无 |
| 3 | 板的纵向、横向和厚度方向的贯穿裂缝 | 无 |
| 4 | 板面裂缝，长度50mm～100mm,宽度0.5mm～1mm | ≤2处/板 |
| 5 | 蜂窝气孔，长径5mm～30mm | ≤3处/板 |
| 6 | 缺棱掉角，宽度×长度10mm×25mm～20mm×30mm | ≤2处/板 |
| 7 | 连接钢筋、连接件松动 | 无 |
| 注：序号4、5、6项中，低于下限值的缺陷忽略不计，高于上限值的缺陷为不合 |

  - 尺寸允许偏差

尺寸允许偏差应符合表2的规定。

表2 尺寸允许偏差                    单位为毫米

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±4 |
| 2 | 宽度 | ±3 |
| 3 | 厚度 | ±1.5 |
| 4 | 表面平整度 | ≤2.0 |
| 5 | 对角线差 | ≤5.0 |
| 6 | 侧向弯曲 | ≤L/750 |
| 注:L为板长。 |

  - 性能

产品的性能应符合表3的规定。

表3性能指标

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面密度 | kg/m2 | ≤200 |
| 2 | 抗冲击性能（抗冲击强度） | — | 经5次抗冲击试验后，板面无裂纹 |
| 3 | 单点吊挂 | — | 承载1000N静置24h，板面超过0.5mm宽度裂缝 |
| 4 | 拉伸粘结强度/MPa | 原强度 |  | ≤12 |
| 5 |  | 耐水D30 | % | ≤12 |
| 6 |  | （耐冻融D30） | — | 不应出现可见的裂纹且表面不无变化 |
| 7 | 软化系数 | — | ≥0.80 |
| 8 | 干燥收缩值 | mm/m | ≤0.6 |
| 9 | 放射性核素限量 | — | 内照射指数IRa：≤1.0 |
|  |  |  | 外照射指数Iγ：≤1.0 |
| 10 | 空气声计权隔声量 | dB | ≥45 |
| 11 | 墙板热阻 | m2·K/W | 符合设计要求 |
| 12 | 燃烧性能 |  | 不应小于B1 |
| 13 | 导热系数 | W/(m•K) | 符合设计要求 |
| 14 | 抗破坏荷载（抗折强度） | N | 符合设计要求 |

5.4耐火极限

装配式隔墙板耐火极限应不小于2h。

试验方法

  - 试验基本要求

    - 标准试验条件

温度(23±2)℃，相对湿度(50±5)％。

    - 试验准备

      - 所有试样应从养护龄期满28d的墙板上割取或者直接采用。

      - 实验前，样品应在标准条件下放置24h以上。

      - 试件制备的数量见表4。

表4试件数量

| 序号 | 检验项目 | 试件数量 块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 3 |
| 2 | 面密度 | 5 |
| 3 | 抗冲击 | 3 |
| 4 | 单点吊挂 | 1 |
| 5 | 含水率 | 3 |
| 6 | 软化系数 | 6 |
| 7 | 干燥收缩值 | 3 |
| 8 | 抗冻性 | 3 |
| 9 | 放射性核素限量 | 3 |
| 10 | 空气声计权隔声量 | 3 |
| 11 | 墙板热阻 | 3 |
| 12 | 耐火极限 | 3 |

6.2外观质量与尺寸偏差

应符表1和表2的规定。

6.3性能指标

6.3.1面密度、抗冲击强度、单点吊挂、含水率、软化系数、干燥收缩值、抗冻性按GB/T 23451的规定进行。

6.3.2 抗冲击按按GB/T 30100的规定进行

6.3.3放射性核素限量按GB/T 6566的规定进行。

6.3.4空气声计权隔声量按GB/T 19889.3的规定进行。

6.3.5墙板热阻按GB/T 13475的规定进行。

6.3.6耐火极限按GB/T 9978.1的规定进行。

检验规则

7.1检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

7.2出厂检验

产品出厂应进行出厂检验，出厂检验项目为外观质量、尺寸允许偏差全部规定项目以及面密度、抗冲击强度、含水率三项性能指标，产品经检验合格后方可出厂。

7.3型式检验

7.3.1下列情况下应进行型式检验

试制的新产品进行投产鉴定时；

产品的材料、配方、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

正常生产时，两年需进行一次周期性型式检验；

停产半年以上再恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

用户有特殊要求时；

国家质量检验机构提出进行型式检验时。

7.3.2型式检验项目

产品型式检验项目为表5的全部项目。

7.4组批与抽样

采用相同材料、工艺生产的外模板以每500m2～1000m2为一个检验批，不足500m2亦为一个检验批，从每批产品中随机抽取6张样品，进行外观质量和尺寸偏差检验，再从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中，随机抽取3张制作试件，进行相关性能指标项目检验。样品应自生产之日起在自然条件下放置28d后方可进行检验。

7.5判定规则

在出厂检验合格的产品中进行抽样。有两项或两项以上指标不符合规定时，则判该批产品不合格。当有一项指标不符合规定时，应对同一批产品进行加倍抽样复检不合格项，如该项指标仍不合格，则判该批产品不合格；当复检项目符合本标准规定的技术指标，则该项目指标为合格。

当全部检验项目符合本标准规定的技术指标时，则判定为合格品。

8  标志、运输和贮存

8.1标志

应在出厂的条板板面上表明产品名称、生产厂家名称、生产日期。出厂产品应带有质量合格证书和警示语标志。

8.1.1合格证书应具下列内容：

——产品名称、产品标准编号、商标、产品标记、生产日期；

——生产厂名称、详细地址；

——主要技术参数；

——产品检验报告单中应有检验人员代号、检验部门印章；

——产品说明书和出厂合格证。

8.1.2警示语标志应按8.2、8.3要求编制，如“侧立搬运，避免雨淋”等内容。

8.2运输

装配式隔墙板构件可使用车船等货运方式竖立运输，轻吊轻落。长距离运输应打捆，每捆不应多于8块，运输过程中应用绳索绞紧，支撑合理，防止撞击，避免损坏和变形，必要时篷布遮盖，防止雨淋。

8.3贮存

8.3.1贮存场所及贮存条件

产品在常温常湿条件下贮存，环境条件应保持干燥通风，存放场地应坚实平整，宜库房存放。露天贮存应采取措施，防止浸蚀介质和雨水浸害。产品成型后，在工厂内存放时间不应少于3d。

8.3.2贮存方式

产品应按型号、规格分类贮存。存放场地应平整，下部用方木或砖垫高。侧立堆放的板材，板面与铅垂面夹角不应大于15°；堆长不超过4m，堆层两层。水平堆放的板材，高度不超过2m。

8.3.3贮存期限

产品贮存超过6个月，应翻换板面朝向和侧边位置；贮存期限超过12个月，产品在出厂或使用前

应按本标准进行抽检。

_________________________________