《绿色设计产品评价技术规范  镁铝尖晶石质耐火制品》

编 制 说 明

（征求意见稿）

绿色设计产品评价规范编制组

二○二○年七月

《绿色设计产品评价技术规范  镁铝尖晶石质耐火制品》

编制说明

一、任务来源及编制背景

1.1任务来源

为更好的贯彻落实《中国制造2025》，加快实施绿色制造工程，构建绿色制造体系，结合《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号）要求，在“十三五”期间，以化工、特色轻工、有色、装备制造、建材、纺织、新能源、医药、电子信息行业为重点领域，推广应用绿色制造技术，提升绿色制造水平，构建化工产业绿色制造体系。

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第二批行业标准制修订项目计划的通知》工信厅科函〔2019〕195号，《绿色设计产品评价技术规范 镁铝尖晶石质耐火制品》（2019-0665T-JC）作为行业标准立项，完成年限2020年。由瑞泰科技股份有限公司、浙江自立高温科技有限公司、建材工业质量认证管理中心等单位负责。

1.2背景和意义

随着我国经济建设的调整发展，特别是城市化进程的加快，资源能源消耗加剧，建筑能耗持续攀升，环境污染和生态破坏日益严重，引起了国家的高度关注。党的十八大报告提出“大力推进生态文明建设”，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念是应对我国能源生态严峻形势的政策指南。《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，提出坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。2015年，习近平总书记提出了“供给侧结构性改革”重大目标，要求用改革的办法推进结构调整，矫正资源配置扭曲，扩大有效供给，提高全要素生产率，促进经济社会持续、健康发展。而大力发展绿色产品，促进消费模式转变，正是供给侧改革的关键。

因此，为落实供给侧结构性改革要求，以促进全产业链和产品全生命周期绿色发展为目的，工信部开展了以企业为建设主体，以公开透明的第三方评价机制和标准体系为基础，以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为的主要内容的绿色制造体系建设工作。工信部提出要全面统筹推进绿色制造体系建设，到2020年，绿色制造体系初步建立，绿色制造相关标准体系和评价体系基本建成，在重点行业出台100项绿色设计产品评价标准的建设目标。

经过多年的高速发展，我国已经成长为全球最大的耐火材料生产国，耐火材料产量占到全球的一半以上。2019年全国耐火材料制品产量2430.8万吨，同比增长3.7%。其中，致密定形耐火制品1341.4万吨，同比增长1.1%；隔热耐火制品58.9万吨，同比增长8.9%；不定形耐火制品1030.5万吨，同比增长6.9%。然而，伴随行业快速发展所面临的产能过剩、企业集中度底，产品质量落后等问题也始终制约着行业整体向高质量发展的步伐。

从高质量发展的要求出发，耐火材料行业亟需突破绿色发展瓶颈，促进行业整体去产能、补短板、增效益工作的开展。镁铝尖晶石质耐火制品作为生产工艺成熟、能耗、环境影响较明显的一类传统耐火制品，选择其作为突破口制定绿色设计产品评价标准，编制《绿色设计产品评价技术规范  镁铝尖晶石质耐火制品》，旨在依据《生态设计产品评价通则》（GB/T 32611），采用产品全生命周期绿色管理理念，重点从资源、能源、环境和产品品质四个方面选取表征镁铝尖晶石质耐火制品产品全生命周期绿色程度的评价指标，并规定其生命周期评价报告编制方法，具有以下作用和意义：

（1）目前，我国尚无针对镁铝尖晶石质耐火制品产品的绿色设计产品评价技术规范，镁铝尖晶石质耐火制品绿色设计产品缺乏统一的定义和标准。本标准的制定，将统一我国镁铝尖晶石质耐火制品绿色设计产品的定义和指标体系要求；

（2）本标准为开展镁铝尖晶石质耐火制品的绿色设计产品评价提供了技术依据，将镁铝尖晶石质耐火制品产品纳入了绿色设计产品评价范围，扩充了绿色建材产品目录；

（3）通过开展镁铝尖晶石质耐火制品绿色设计产品的评价工作，将促使科研院所、生产企业在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，从而显著降低产品能耗物耗、污染物和温室气体排放，助力于《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》所提出的绿色制造目标的实现。

二、工作简况

本标准遵循生命周期的基本指导思想，在广泛收集国内外镁铝尖晶石质耐火制品行业环境保护、清洁生产相关的政策、法律法规、技术导则、标准等文献，选择典型企业开展系统深入地实地调研，结合我国镁铝尖晶石质耐火制品环保的现状，进行全面系统研究的基础上，完成了本标准征求意见稿的撰写。该标准给出了绿色镁铝尖晶石质耐火制品的基本要求、评价指标体系框架、生命周期评价要求、评价方法。具体编制过程如下：

2019年8月，工信部下达《绿色设计产品评价技术规范 镁铝尖晶石质耐火制品》建材行业标准制订计划，计划编号2019-0665T-JC。

2019年10月，召开标准编制工作启动会，确定标准编制组，由建材工业质量认证管理中心、瑞泰科技股份有限公司、北京国建联信认证中心有限公司等单位负责起草；

2020年3月，完成行业初步调研，搜集并分析了相关数据，作为标准评价指标提出的科学参考依据，编制完成标准初稿；

2020年5月14日，通过远程会议形式召开标准专家讨论会，就评价指标关键问题进行研讨，会后形成《绿色设计产品评价技术规范 镁铝尖晶石质耐火制品》征求意见稿；

2020年7月，公开对外征求意见。

三、编制原则及标准的主要技术内容说明

3.1本标准的编制原则

遵循标准编制先进性、科学性、一致性和可行性的原则。在编制过程中，以GB/T 32161-2015 《生态设计产品评价通则》为依据，以GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》为指导，在符合国家现行法律、法规以及镁铝尖晶石质耐火制品行业政策要求的前提下，结合《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》、《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》等政策制定的相关目标，参考国内外相关标准，广泛调研国内相关行业企业实际生产情况，综合考虑镁铝尖晶石质耐火制品产品行业当前水平与发展趋势，从产品生命周期的角度，对镁铝尖晶石质耐火制品绿色设计做出了详细的规定。

依据生命周期评价方法，考虑到镁铝尖晶石质耐火制品产品的整个生命周期，从设计开发、原材料获取、生产、包装、运输、使用及废弃后回收处理等阶段，深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素，选取不同阶段的典型指标构成评价指标体系。

本标准在满足评价指标体系要求的基础上，采用生命周期评价方法，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，将环境影响评价结果作为产品生态设计评价的重要参考依据，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

3.2标准的主要内容及说明

3.2.1 范围

本文件规定了镁铝尖晶石质耐火制品绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求和方法，以及生命周期评价方法和评价报告编制方法。

本文件适用于镁铝尖晶石质耐火制品的绿色设计产品评价。

3.2.2 术语和定义

在充分考虑本标准适用范围以及参考其他相关标准定义的基础上给出本标准的术语和定义。

参考国家现行相关标准，对绿色设计、绿色设计产品等关键性术语作相关定义。

3.2.3 主要技术指标

3.2.3.1 基础条件

首先企业需满足以下基本条件，基本要求涵盖企业污染物排放、清洁生产水平、工艺技术、管理体系、能源计量器具配置、法律法规满足程度和产品基本性能等要求，如下所示：

1)	生产企业应符合国家和地方相关环境保护法律法规，污染物排放应满足适用的国家和地方污染物排放标准要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标，近3年无重大安全和环境污染事故。

说明：对企业合法性、污染物排放的合规性、安全生产与产品质量方面提出了要求。

2)	生产企业应满足《耐火材料行业规范条件》要求。

说明：对企业行业规范合规性提出了要求。

3)	一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

说明：对企业一般固体废弃物及危险废物的贮存于处置提出了要求。

4)	生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

说明：企业应采用国家鼓励推广的低污染、低排放、低能耗、经济高效的清洁生产工艺、技术、装备，实现节能减排、绿色清洁。

5)	生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001和GB/T 23331建立并有效运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全和能源管理体系。

说明：对企业管理提出了要求。

6)	生产企业应按照GB/T 24851配备能源计量器具，按照GB 24789配备水计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配置污染物在线监测系统。

说明：企业应配备符合标准数量的能源及水计量器具，对于各生产环节实现监控，以实现节能节水、绿色生产。

7)	产品基本性能应符合GB/T 2275、YB/T 4499、YB/T 4446、JC/T 2036标准的要求。

说明：对产品性能提出了要求，需满足相应国家或行业标准。

3.2.3.2 资源属性

资源属性从原料成份、生产过程产生的固体废弃物的回收利用率方面提出指标要求，具体见下表。

表3-1 资源属性相关指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标方向 | 拟定指标值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程产生的固体废弃物的回收利用率 | % | ≥ | 98 | 依据A.1计算 |
| 2 | 生产废水回收利用率 | % | ≥ | 95 | 依据A.2计算 |

生产过程产生的固体废物的回收利用率和生产废水回收利用率，企业应尽量做到生产过程中产生的废水与固体废物的全部重复利用。

3.2.3.3 能源属性

能源属性从单位产品综合能耗提出指标要求，具体见下表。

表3-2 能源属性相关指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标方向 | 拟定指标值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品综合能耗 | 镁铝尖晶石砖 | kgce/t | ≤ | 210 | 依据A.2计算 |
|  |  | 不烧镁铝尖晶石砖 |  |  | 80 |  |

镁铝尖晶石砖的单位产品综合能耗参照河南省地方标准DB41/699 耐火材料单位产品能源消耗限额的相关产品要求的先进值制定，不烧镁铝尖晶石砖参照河南省地方标准DB41/699 耐火材料单位产品能源消耗限额中预制件（烘干处理）产品能耗要求的先进值制定。

3.2.3.4 环境属性

环境属性从有组织大气污染物排放量方面提出指标要求，具体见下表。

表3-3  环境属性相关指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标方向 | 拟定指标值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织大气污染物排放浓度 | 颗粒物 | mg/m3 | ≤ | 10 | 按照GB/T 16157、GB/T15432、HJ836、HJ/T56、HJ/T57、HJ629、HJ/T 42、HJ/T 43、HJ692、HJ693检测并提供检测报告 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 50 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 100 |  |

企业的有组织大气污染物排放量指标判定依据参照团体标准T/ACRI 006耐火材料工业大气污染物排放标准制定。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度标准参照河南省DB41/1066工业炉窑大气污染物排放标准中耐火材料工业干燥及烧成窑的要求和山东省DB37/2373 建材工业大气污染排放标准中新建企业大气污染限制中耐火材料企业在重点控制区域的要求制定。

3.2.3.4 产品属性

产品属性依据产品特性，提出不同的指标要求。其中不烧镁铝尖晶石砖耐火制品从（Al2O3+MgO）含量、常温耐压强度、高温抗折强度、0.2MPa荷重软化开始温度、加热永久线变化方面提出要求，具体见下表。

表3-4  不烧镁铝尖晶石砖耐火制品产品属性评价指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标方向 | 拟定指标值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BMLJ-95 | BMLJ-93 |  |
| 1 | （Al2O3+MgO）含量 | % | ≥ | 95 | 93 | Al2O3、MgO的含量测定按GB/T 5069 或GB/T 21114检验并提供检验报告 |
| 2 | 常温耐压强度 | MPa | ≥ | 100 | 80 | 按照GB/T 5072检验并提供检验报告 |
| 3 | 高温抗折强度（1450℃×1h） | MPa | ≥ | 12 | 8 | 按照GB/T 3002检验并提供检验报告 |
| 4 | 0.2Mpa荷重软化开始温度 | ℃ | ≥ | 1700 | 1650 | 按照YB/T 370检验并提供检验报告 |
| 5 | 加热永久线变化 （1600℃*3h） | % | Xmin Xmax | +0.1～+1.0 | 按照GB/T 5988检验并提供检验报告 |

不烧镁铝尖晶石砖方面，参照YB4499和T/ACRI 0003-2017制定相关评价指标，并主要参照相关性能标准较高的T/ACRI 0003-2017拟定相关数值。

表3-5  镁铝尖晶石砖耐火制品产品属性评价指标要求

| 序号 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 拟定指标值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MLJ-90 | MLJ-85 | MLJ-80 | MLJ-75 |  |
| 1 | 常温耐压强度 | MPa | ≥ | 50 | 50 | 60 | 50 | 按照GB/T 5072检验并提供检验报告 |
| 2 | 抗热震性能（1100℃，水冷） | 次 | ≥ | 8 | 10 | 12 | 10 | 按照GB/T 30873检验并提供检验报告 |

3.2.4 产品生命周期评价报告编制方法

生命周期评价报告中应包含两部分内容，第一部分为基本信息部分，基本信息部分里应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等。同时在报告中也应标注产品的主要技术参数，如产品名称、牌号等。

第二部分为符合性评价部分，该部分需要在报告中提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期与基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

附录C中提供了编制生命周期评价报告的方法和流程。主要包括评价对象及工具、生命周期清单分析、生命周期影响评价和绿色设计改进方案。

报告的最后需要依据基本要求、评价指标、生命周期评价报告以及改进方案得出该种产品是否是绿色设计产品的初步结论。此外，还需要提供产品主要原材料清单、产品工艺流程图以及各单元过程的数据收集表等资料来证明核查过程的来源和依据。

3.2.5评价方法

同时满足基本要求、评价指标要求以及提供产品生命周期评价报告三项要求的产品可判定为绿色设计产品：判定为绿色设计产品的可按照 GB/T 32162的要求粘贴标识，可以各种形式进行相关信息自我声明，声明内容应包括但不限于基本要求、评价指标的要求，但需要提供相关的符合有关要求的验证说明材料。

3.2.6 附录A

附录A为规范性附录，是评价指标要求中的部分指标计算方法。

3.2.7 附录B

附录B为资料性附录，阐述了不烧镁铝尖晶石砖的牌号命名规则。

3.2.8 附录C

附录C为资料性附录，是镁铝尖晶石质耐火制品产品编制生命周期评价报告的方法和依据。附录C依据GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》和GB/T 24040《环境管理+生命周期评价原则与框架》编制而成，包括目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价及生命周期解释和报告阶段。

3.2.8.1 目的和范围的确定

目的与范围的确定是生命周期评价中的第一步，也是至为重要的一步，其重要性在于它决定为何要进行某项生命周期评价（包括对其结果的应用意图），并表述所要研究的系统和数据类型。

（1）目的

GB/T 24040中要求，研究目的中须明确陈述其应用意图，开展该项研究的理由以及它的使用对象。因此本标准的目的为通过评价镁铝尖晶石质耐火制品全生命周期的环境影响大小，提出绿色设计或生态化改进方案，从而可为提升和改善镁铝尖晶石质耐火制品的绿色设计提供依据。使用对象为镁铝尖晶石质耐火制品的生产商。

（2）范围

研究范围依据目的确定，需要分析的因素主要有：研究范围的修改及论证、功能、功能单位、系统边界、数据类型、输入输出初步选择准则、数据质量要求等。据此，本标准将功能单位定义为可测量的生产1吨（t）镁铝尖晶石质耐火制品，来为输入和输出提供参照基准，以保证结果的可比性。

（3）系统边界

确定系统边界，即确定要纳入到模型化系统的单元过程。在理想情况下，建立产品系统的模型时，应使其边界上的输入和输出均为基本流。镁铝尖晶石质耐火制品产品全生命周期可划分为原材料获取、能源获取、运输、产品生产、产品使用以及回收再利用等过程，其中各部分具体内容如下：

a）	原材料获取：产品生产过程中消耗的主要原材料的开采及生产过程；

b）	能源获取：所用天然气、燃煤、汽油、燃料油、电力等能源的开采及生产过程；

c）	运输：主要原材料及能源的运输过程；

d）	产品生产：产品生产所涵盖的全部工序。

e）	产品使用：产品出厂后的运输、使用与维护过程；

f）	回收再利用：产品报废、回收、循环利用与最终处置过程。

由于镁铝尖晶石质耐火制品产品是非终端消费品，其使用、废弃和回收过程的环境影响难以获取，故本标准界定的系统边界为“从摇篮到大门”的生命周期过程，即包括但不限于原材料、能源的获取，运输、产品生产。

（4）数据质量要求

数据质量要求是生命周期评价可信度的保障。这里的数据是指在评估中用到的所有定性和定量的数值或信息，这些数据可能来自测量到的环境清单数据，也可以是中间的处理结果。针对数据采集过程中所涉及的物质（能量）数据设定了相应的取舍准则，如下所示：

a)	所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物；

b)	应列出主要的原材料输入，符合准则可忽略；

c)	国家或地方相关标准规定的大气、水体、土壤的各种污染物和固体废弃物均需列出；

d)	任何有毒有害物质均不可忽略；

e)	忽略的单项物质（能量）流或单元过程对环境影响的贡献均不得超过1%；

f)	所有忽略的物质（能量）流与单元过程对环境影响贡献总和不超过5%，且应予以说明。

3.2.8.2生命周期清单分析

生命周期清单分析（Life Cycle Inventroy, LCI）是生命周期评价过程的第二步，涉及到数据的收集和计算程序。是对产品、工艺流程、活动等研究系统整个生命周期阶段的资源和能源使用以及向环境（如：空气、水、土壤）排放的废弃物进行定性、定量的分析过程。目的是对产品系统的有关输入和输出进行量化。根据预先确定的研究目的和范围需要来确定。

（1）数据采集

数据采集类型包括输入和输出，其中输入包括能量输入、原材料输入，辅助性输入，其他物理输入；输出报告产品以及大气污染物、水体污染物、固体废弃物以及其他环境因素。同时数据按照来源可以分为现场数据和背景数据。标准的附录D和附录E提供了数据采集格式，其中现场采集数据按附录D中表D.1格式采集，背景数据按附录E中表E.1格式采集，对数据的获得方式和来源均应予以说明。在采集过程中，应对缺失的数据进行合理填补，并说明数据填补方法。

为了保证计算结果可信度，标准对于数据采集质量作出要求，现场数据采集质量应满足完整性、准确性和一致性；背景数据采集质量应满足代表性、完整性和一致性。

采集过程中，应验证数据的有效性，通过物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的准确性与合理性。对于异常数据，应分析原因，予以替换，替换的数据应满足数据质量要求。

（2）数据计算

在数据收集与确认完成后，需要根据计算程序对镁铝尖晶石质耐火制品产品系统中每一个单元过程和功能单位求得清单结果。生命周期评价中的清单分析计算程序在确认数据后还需将数据与单元过程、功能单位分别相关联，同时根据流程图和系统边界可以将各单元过程相互关联，从而对整个系统进行计算，即数据合并。这一计算是以统一的功能单位作为该系统所有单元过程中物流、能量流的共同基础，求得系统中所有的输入和输出数据，形成产品生命周期清单，可参见附录F。

（3）分配

大部分工业过程都是产出多种产品，并将中间产品和弃置的产品通过再循环用作原材料。当环境负荷要用其中一种或部分产品来表征时，就产生了输入输出数据如何在多个产品或多个系统之间分配的问题。将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中，GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》将其定义为分配（allocation）。因此，必须根据既定的方案将物流、能量流和环境排放分配到各个产品。

本标准中同一企业生产的多种镁铝尖晶石质耐火制品产品互为共生产品，而对于涉及的共生产品清单分配方法应在生命周期评价报告中予以明确说明。镁铝尖晶石质耐火制品产品优先采用质量分配法。

3.2.8.3生命周期影响评价

依据GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》要求，本章包括影响类型确定、清单因子归类、分类评价以及计算方法。

（1）影响类型确定

本标准编制过程中，标准起草组对多家镁铝尖晶石质耐火制品生产企业进行了调研，收集了镁铝尖晶石质耐火制品生产过程的现场数据和背景数据，使用ReCiPe评价方法（该方法为评价产品全生命周期环境影响的国际主流方法之一）进行过程贡献、环境影响贡献分析，辨识了镁铝尖晶石质耐火制品产品的关键影响类型、单元过程以及输入输出物质。

据此选取全球变暖（Global warming）、颗粒物形成（Fine particulate matter formation）、人体毒性-致癌影响（Human carcinogenic toxicity）、人体毒性-非致癌影响（Human non-carcinogenic toxicity）、陆地生态系统酸化（Terrestrial acidification）、化石能源耗竭（Fossil resource scarcity）、陆地生态系统损害（Terrestrial ecosystems）七种贡献率最大的环境影响类型作为必要的环境影响类型，在依据本标准对镁铝尖晶石质耐火制品产品进行生命周期评价时必须包括相关数据。

（2）清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。根据镁铝尖晶石质耐火制品产品生产过程中直接相关的输入输出物质归类，结果如表3-6所示。本表仅提供了镁铝尖晶石质耐火制品产品生产过程的数据即部分现场数据，未将背景数据中有贡献的因子进行归类，仅为了便于企业进行自评价。

表3-6  镁铝尖晶石质耐火制品产品生命周期清单因子分类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 全球变暖 | CO2等 |
| 颗粒物形成 | 颗粒物、SO2、NOx等 |
| 人体毒性-致癌损害 | 铬、镍、汞等 |
| 人体毒性-非致癌损害 | 锌、汞、镉等 |
| 陆地生态系统酸化 | SO2、NOx等 |
| 化石能源耗竭 | 原煤、原油、天然气等 |
| 陆地生态系统损害 | 铜、锌、汞等 |

（3）分类评价

本标准所涉及的污染物排放的环境影响特征化因子采用ReCiPe 2016 Midpoint(H)方法体系，环境影响特征化类型对应特征化模型、类型参数以及来源见表3-7。

表3-7 镁铝尖晶石质耐火制品产品生命周期影响评价

| 环境影响特征化类型 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 特征化因子单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球变暖 | kg CO2 eq. | CO2 | 1 | kg CO2 eq. / kg |
| 颗粒物形成 | kg PM2.5 eq | 颗粒物 | 1 | kg PM2.5 eq. / kg |
|  |  | SO2 | 0.29 | kg PM2.5 eq. / kg |
| 人体毒性-致癌影响 | kg 1,4-DBC eq. | 铬 | 1.99E4 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 镍 | 3.73E2 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 汞 | 69.6 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 苯 | 1.44 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 镉 | 2.32E2 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
| 人体毒性-非致癌影响 | kg 1,4-DBC eq. | 锌 | 2.82E5 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 汞 | 6.81E5 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 镉 | 1.19E6 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 铅 | 7.08E5 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 钒 | 2.26E4 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
| 陆地生态系统酸化 | kg SO2 eq | SO2 | 1 | kg SO2 eq. / kg |
|  |  | NOX | 0.36 | kg SO2 eq. / kg |
|  |  | 氨 | 1.96 | kg SO2 eq. / kg |
|  |  | NO2 | 0.36 | kg SO2 eq. / kg |
|  |  | SO3 | 0.8 | kg SO2 eq. / kg |
| 化石资源耗竭 | kg oil eq. | 原煤 | 0.42 | kg oil eq. / kg |
|  |  | 原油 | 1 | kg oil eq. / kg |
|  |  | 天然气 | 0.84 | kg oil eq. / m3 |
| 陆地生态系统损害 | kg NOx eq. | 铜 | 31.01 | kg NOx eq. |
|  |  | 锌 | 32.4 | kg NOx eq. |
|  |  | 汞 | 3.02E2 | kg NOx eq. |
|  |  | 铅 | 9.77 | kg NOx eq. |
|  |  | 钡 | 2.58 | kg NOx eq. |

（4）计算方法

影响评价结果计算方法如下所示。

……………………….…………（B.1）

式中:

EPi——第i种影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单因子的贡献；

Qj——第j种清单因子的排放量；

EFij——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

但是该方法仅能计算表3-6和表3-7中提供特征化因子的指标参数造成的环境影响贡献，具有局限性和不完整性。建议在使用该标准进行生命周期评价报告时，可以根据现场数据和背景数据并借助于生命周期评价软件进行镁铝尖晶石质耐火制品产品生命周期评价。

3.2.8.4生命周期解释和报告

本章为生命周期评价解释阶段，是生命周期评价中根据规定的目的和范围的要求对清单分析和（或）影响评价的结果进行归纳以形成结论和建议的阶段。包括产品生命周期模型的稳健性评价、特点问题识别与改进方案确定以及结论、建议和限制。

产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。宜用于评价镁铝尖晶石质耐火制品生命周期模型稳健性的工具包括、完整性检查、敏感性检查和一致性检查。

特点问题识别与改进方案确定是为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与产品相关的绿色设计改进方案。

结论、建议和限制则是根据确定的产品生命周期评价的目的和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、热点问题摘要和方案。

3.2.9 附录D

附录D为资料性附录，是现场数据收集信息，包括现场数据采集质量要求以及格式。现场数据收集表见表3-8。

表3-8现场数据收集表

| 基本信息 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 企业所属省份 |  |
|  | 企业地址 |  |
|  | 联系人及联系方式 |  |
|  | 生产线数量/设计产能 | 共_____条，设计产能：_____ / _____/ _____（分线填写） |
|  | 数据统计周期 |  |
| 产品信息 | 产品种类/实际产量 | 种类： ：产量 吨。 （产品种类按产品对应标准要求进行分类） |
| 资源消耗 | 种类 | 消耗量 | 单位 | 产地 | 取得方式 填写自产或外购 | 运输方式 汽运、火车或船运 | 运输距离（Km） |
|  | 矾土 |  | t |  |  |  |  |
|  | 高岭土 |  | t |  |  |  |  |
|  | … |  | t |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | t |  |  |  |  |
|  | 水 |  | m3 |  | 说明来源（自来水、河水等）： |
| 能源消耗 | 种类 | 消耗量 | 单位 | 低位发热量数据来源： 如：企业自测或供方提供 | 详细情况说明 |
|  | 天然气 |  |  |  | 低位发热量： ，单位MJ/kg或GJ/t。 |
|  | 煤 |  | t |  | 低位发热量： ，单位MJ/kg或GJ/t。 |
|  | 柴油 |  | t |  | 低位发热量： |
|  | 汽油 |  | t |  | 低位发热量： |
|  | 其他： |  |  |  | 低位发热量： |
|  | 电力消耗 |  | kWh |  |  |
| 污染物 | 种类 | 排放量 | 单位 | 数据来源： 如：在线监测或 定期环境检测报告 | 详细情况说明 |
|  | 大气 污染物 | 颗粒物 |  | t |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | t |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | t |  |  |
|  |  | … |  | t |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 外排污水中的污染物 |  |  |  |  | 分别列出种类与排放量 |

3.2.10 附录E

附录E为资料性附录，是背景数据收集信息，包括背景数据采集质量要求以及格式。背景数据收集表见表3-9。

表3-9 背景数据采集表

| 背景数据 | 数据来源 | 数据获取方式 | 时间相关性 | 地域相关性 | 技术相关性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 镁砂 |  |  |  |  |  |
|  | 尖晶石 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |
| 能源 | 天然气 |  |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |
| 运输 | 公路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 铁路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 水路运输 |  |  |  |  |  |

3.2.11 附录F

附录F为资料性附录，是镁铝尖晶石质耐火制品生命周期清单表，见表3-10。

表3-10镁铝尖晶石质耐火制品生命周期清单表

|  |  | 原料获取 | 能源生产 | 运输 | … | 产品生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗 | 资源1 |  |  |  |  |  |
|  | 资源2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 能源消耗 | 能源1 |  |  |  |  |  |
|  | 能源2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 空气排放 | 空气污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 空气污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
| 水体排放 | 水体污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 水体污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
| 土壤排放 | 土壤污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

四、主要验证情况分析

本标准通过企业的实际考察、验证，确定可以用于镁铝尖晶石质耐火制品绿色设计产品评价，并且能够体现出产品资源、能源、环境、产品四方面在绿色设计与生产方面的优越性。同时结合产品生命周期评价验证，更好分析出了各企业镁铝尖晶石质耐火制品各方面环境影响的优劣势。

依据本标准进行的镁铝尖晶石质耐火制品绿色设计产品的评价活动，可以结合产品资源、能源、环境、产品四属性与生命周期分析，系统的评价企业镁铝尖晶石质耐火制品产品绿色设计与生产水平，推动企业绿色发展，进而有利于推动我国耐火材料行业绿色低碳发展。

五、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利。

六、标准实施后预期的经济和社会效益

本标准是我国第一本针对镁铝尖晶石质耐火制品产品生态设计评价技术的行业标准，本标准的技术指标充分结合了国家现行相关标准的技术规定，同时充分考虑从业企业水平的差异性，规定了利于引导企业生产产品实现环境友好性的技术评价体系。

本标准的制定，反映了近些年来我国镁铝尖晶石质耐火制品行业整体技术，特别是环境影响方面相关技术的发展，体现了科技进步和行业发展的真实水平，提倡镁铝尖晶石质耐火制品产品原材料的多样化，开发地方资源，节约自然资源；提倡实现镁铝尖晶石质耐火制品产品生产过程实现绿色生产，节约能源与资源，减小环境负荷；促进传统镁铝尖晶石质耐火制品产品向绿色产品转型。该标准实施之后将产生明显的环保效益和社会效益。

七、用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

无。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、标准性质的建议说明

建议本标准作为行业推荐性标准发布。

十一、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议按照标准报批计划确定实施日期。

十二、废止现行相关标准的建议

无。

十三、其它应予说明的事项

无。