ICS 91.100.01

CCS Q 31

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

发泡陶瓷单位产品能源消耗限额

The norm energy consumption for unit product of cellular ceramic

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 能耗限额等级	2

5 技术要求	2

6 能耗统计和计算方法	3

7 修正办法	3

附录A  	5

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构对专利的真实性、有效性和范围无任何立场，且不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位： 中国建筑卫生陶瓷协会等

本文件主要起草人：

发泡陶瓷单位产品能源消耗限额

范围

本文件规定了发泡陶瓷单位产品能源消耗（简称能耗）限额的能耗限额等级、技术要求、能耗统计和计算方法、修正办法。

本文件适用于发泡陶瓷生产企业的能耗计算、考核、以及对新（改扩）建企业或生产线的能耗控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引入而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文本，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 23450 建筑隔墙用保温条板

GB/T 23451 建筑用轻质隔墙条板

JG/T 511   建筑用发泡陶瓷保温板

术语和定义

GB/T 2589、GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

发泡陶瓷  cellular ceramicl

利用矿山尾矿、工业固废及常见陶瓷黏土、长石等为主要生产原料，添加特殊的发泡剂，经过高温烧结形成大量均匀气孔结构的陶瓷材料。

发泡陶瓷产品综合能耗  The comprehensive energy consumption of cellular ceramic

报告期内，用于生产发泡陶瓷实际所消耗的各种能源总量。

发泡陶瓷单位产品综合能耗  The comprehensive energy consumption per unit qualified  product of cellular  ceramic

以报告期内合格品产量为基数，将发泡陶瓷生产过程中的全部能源消耗总量折算成每立方米的能源消耗。

单位产品能源消耗限定值  limit value of energy consumption per unit throughput

现有企业（装置）生产单位合格产品（或加工、处理单位原料）所允许消耗的能源量。

[来源：GB/T 12723-2013，3.1]

3.5

单位产品能源消耗准入值  access value of energy consumption per unit throughput

新建及改扩建企业（装置）生产单位合格产品（或加工、处理单位原料）所允许消耗的能源量。

[来源：GB/T 12723-2013，3.2]

能耗限额等级

发泡陶瓷单位产品综合能耗限额等级分为3级，其中1级能耗最低，见表1。

表1  发泡陶瓷单位产品综合能耗等级

| 序号 | 发泡陶瓷品种 | 单位产品综合能耗等级/（kgce/m³） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 发泡陶瓷隔墙板 | 130 | 150 | 180 |
| 2 | 发泡陶瓷保温板 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 发泡陶瓷保温装饰一体板 | 160 | 190 | 220 |

技术要求

能耗限定值

现有发泡陶瓷企业发泡陶瓷产品的单位产品能耗限定值应满足表1中的3级指标值要求。

能耗准入值

新建或改、扩建发泡陶瓷企业发泡陶瓷产品的单位产品能耗准入值应满足表1中的2级指标值要求。

能耗统计和计算方法

统计范围

发泡陶瓷产品的能源消耗量统计范围应包括生产系统、辅助系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建、技改等项目建设消耗的、生产过程中回收利用的和向外输出的能源量。

各种能源的热值应折合成为统一的标准煤。各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，采用GB/T 2589中给定的各种能源折算标准煤参考系数（参见附录A）。

能源消耗量的统计、核算应包括上述各个生产环节，不应重复和漏计。

计算方法

产品综合能耗的计算

发泡陶瓷产品统计综合能耗应按公式（1）计算。

E=Ea+Eb+Ec+Ed. ........................................................................（1）

式中：

E──综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ea──报告期内用于发泡陶瓷产品生产所消耗的燃煤量折算为标准煤，单位为千克标准煤（kgce）；

Eb──报告期内用于发泡陶瓷产品生产所消耗的电力折算为标准煤，单位为千克标准煤（kgce）；

Ec──报告期内用于发泡陶瓷产品生产所消耗的燃气折算为标准煤，单位为千克标准煤（kgce）；

Ed──报告期内用于发泡陶瓷产品生产所消耗的燃油折算为标准煤，单位为千克标准煤（kgce）。

单位产品综合能耗的计算

发泡陶瓷单位产品综合能耗应按公式（2）计算。

.......................................................................（2）

式中：

Ez──报告期内发泡陶瓷单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m³）；

E ──报告期内发泡陶瓷综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P ──报告期内生产符合GB/T 23451、GB/T 23450、JG/T 511标准的合格产品产量，单位为立方米（m³）。

修正办法

发泡陶瓷生产企业所在地海拔超过1000m时进行海拔高度修正，综合能耗修正值按公式（3）计算。

........................................................................（3）

式中：

——综合能耗修正值；

——当地环境大气压，单位为帕（Pa）；

——海平面环境大气压，101 325 Pa。

（资料性）

各种能源折标准煤参考系数见表A.1。

各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 原油 | 41816 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 燃料油 | 41816 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 | 43070 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg | 1.4571 kgce/kg |
| 煤焦油 | 33453 kJ/kg | 1.1429 kgce/kg |
| 粗苯 | 41816 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50179 kJ/kg | 1.7143 kgce/kg |
| 炼厂干气 | 46055 kJ/kg | 1.5714 kgce/kg |
| 油田天然气 | 38931 kJ/m3 | 1.3300 kgce/m3 |
| 气田天然气 | 35544 kJ/m3 | 1.2143 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 | 14636 kJ/m3～16726 kJ/m3 | 0.5000 kgce/m3～0.5714 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 | 16726 kJ/m3～17981 kJ/m3 | 0.5714 kgce/m3～0.6143 kgce/m3 |
| 其 他 煤 气 | a)发生炉煤气 | 5227 kJ/m3 | 0.1786 kgce/m3 |
|  | b)重油催化裂解煤气 | 19235 kJ/m3 | 0.6571 kgce/m3 |
|  | c)重油热裂解煤气 | 35544 kJ/m3 | 1.2143 kgce/m3 |
|  | d)焦炭制气 | 16308 kJ/m3 | 0.5571 kgce/m3 |
|  | e)压力汽化煤气 | 15054 kJ/m3 | 0.5143 kgce/m3 |
|  | f)水煤气 | 10454 kJ/m3 | 0.3571 kgce/m3 |
| 电力（当量值） | 3600 kJ/kW·h | 0.1229 kgce/(kW·h) |
| 热力（当量） | — | 0.03412 kgce/MJ |

_________________________________