JC/T XXXXX-XXXX《隔声砂浆》

标准编制说明

《隔声砂浆》标准编制组

二零二一年四月

目录

1工作简况	2

1.1 立项背景	2

1.2 任务来源	3

1.3 起草单位及分工	3

1.4 主要工作过程	4

2标准编制原则和确定标准主要内容的论据	6

2.1编制原则	6

2.2 标准制定的主要内容及论据	6

3主要试验	19

4标准中涉及专利情况说明	21

5产业化情况和预期达到的经济效果等情况	21

6采用国际标准和国外先进标准情况	21

7与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	22

8重大分歧意见的处理经过和依据	22

9标准性质的建议说明	22

10贯彻标准的要求和措施建议	22

11废止现行相关标准的建议	22

12其它应予说明的事项	22

JC/T XXXXX-XXXX《隔声砂浆》

标准编制说明

1工作简况

  - 立项背景

随着社会经济的发展、生活水平的提高，作为衡量生活质量的重要指标——住宅舒适度，受到了越来越多的关注。其中，噪声污染作为影响住宅舒适度的主要因素受到了极大的关注。噪声是一种环境污染，不仅会影响到人的休息、学习和工作，还有可能损害人的听力健康，甚至引发疾病，同时在现代建筑中配备的空气源热泵、风机、冷却塔、水泵等工作机组，大多安装在屋面或楼板上，这些大功率高速运转设备的振动和由此产生的噪声，给建筑物的正常使用带来了很大的影响，因此必须对建筑的隔声性能进行规定，确保人们居住环境的健康。我国有关居住建筑节能设计标准和《健康住宅建设技术要点》对室内的隔声性能提出了明确的要求，GB50352-2005《民用建筑设计通则》、GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》、GB/T50362-2005《住宅性能评定技术标准》、GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》以及CECS179-2009《健康住宅建设技术规程》中规定住宅楼板撞击声隔声指标最低不应大于75dB。

我国住宅一般采用现浇混凝土楼面，楼板撞击声隔声指数多在80dB以上，不满足楼板撞击声隔声的指标要求，为实现住宅的隔声功能，各种科研及生产单位加快研究隔声产品和降噪方法，砂浆行业根据自身优势正在研发隔声效果达标的隔声砂浆，已成功利用采用闭孔膨胀珍珠岩、聚苯颗粒、废轮胎橡胶粉、椰壳纤维、生态碳、废木屑等为填料的隔声砂浆作为建筑楼板隔声材料，楼板隔声砂浆具有质量稳定、不空鼓、不开裂、低能耗、无污染、施工方便、消纳固废材料、实用性强等优点，属于绿色建材产品，隔声砂浆产品已具备规模化生产，市场发展前景广阔。目前，在隔声构造上，可选用的专项构造做法图集08J931《建筑隔声与吸声构造》、15ZJ512《民用建筑隔声与吸声构造》、16BJ1-2《隔声楼面、轻质隔声墙》中，隔声构造的形式很多，其中采用隔声砂浆的做法也是一种主要构造。同时，隔声砂浆构造方式适合我国现阶段施工工人的操作习惯，隔声效果良好，因此受到甲方与施工方的青睐。施工技术成熟的隔声砂浆已经在住宅、医院、幼儿园、写字楼、工厂、学校、酒店、机场安置房等项目中应用，如广西华业建筑工程有限公司开发的宏发嘉域商品房，广东省第二建筑工程有限公司建设的广东以色列理工学院，深圳市第一建筑工程有限公司建设的深圳第九高级中学，广西金利建设有限责任公司开发的云星钱隆公馆等均采用了隔声砂浆以降低建筑使用过程中的噪声。

目前从工程应用上可见，隔声砂浆在两广、深圳等地应用较多，其他地区应用较少，分析原因，隔声砂浆现在没有统一的产品标准和应用标准，当前产品执行的标准为各企业标准，指标要求参差不齐，造成使用和市场的混乱，不利于行业发展。制订本标准的目的就是要对隔声砂浆提出合适的技术要求，规范此类产品的生产和检验，为提高产品质量、推动行业发展提供技术保障。

  - 任务来源

该标准项目由北京金石筑业建材科技发展有限公司、清华大学声学实验室、北京建筑材料检验研究院有限公司提出立项申请，依据工信厅科[2018]73号《关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》，批准《隔声砂浆》行业标准（计划号：2018-1970T-JC）立项。

  - 起草单位及分工

本标准主要起草单位包括：北京金石筑业建材科技发展有限公司、清华大学声学实验室、北京建筑材料检验研究院有限公司、北京时代中衡科技有限公司。

本标准参与起草单位包括：德高（广州）建材有限公司、开封市黄河工程质量检测有限公司、北京东方雨虹防水技术有限公司、承德彤源万利工贸有限公司、科顺防水科技股份有限公司、美巢集团股份公司、北京京城久筑节能科技有限公司、北京博千荣达新型建材科技有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、南京辉腾建筑节能科技有限公司、北京市政路桥锐诚科技有限公司、深圳市亿东阳建材有限公司等。

标准编制组由检测机构、科研院所、砂浆生产企业等组成，涵盖了从产品研究、生产到施工整个产业链，地域包括南方和北方，编制组的组成具有广泛的行业代表性及地域代表性。编制组成员长期从事预拌砂浆的研究与应用，具有较丰富的理论和实践经验，具备充足的科研条件和经济条件，可以胜任本次编制工作。

标准编制的工作内容及任务分工见表1。

表1工作内容及任务分工添加起草人分工

| 序号 | 工 作 内 容 | 单位性质 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责验证试验样品物理性能、环保性能试验，标准条文的编写、试验数据分析等 | 检测机构 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
| 2 | 负责验证试验样品物理性能 |  | 开封市黄河工程质量检测有限公司 |
| 3 | 负责验证试验样品隔声性能试验 | 大专院校 | 清华大学声学实验室 |
| 4 | 标准工作总体协调，标准起草及修改，组织验证试验 | 生产企业 | 北京金石筑业建材科技发展有限公司 |
| 5 |  |  | 北京时代中衡科技有限公司 |
| 6 | 提供验证试验样品，提出标准编制意见 |  | 德高（广州）建材有限公司 北京东方雨虹防水技术有限公司 承德彤源万利工贸有限公司 科顺防水科技股份有限公司 美巢集团股份公司 北京京城久筑节能科技有限公司 北京博千荣达新型建材科技有限公司 广东龙湖科技股份有限公司 南京辉腾建筑节能科技有限公司 北京市政路桥锐诚科技有限公司 深圳市亿东阳建材有限公司 |

  - 主要工作过程

1.4.1 第一次工作会

在标准制定项目计划下达之后，北京金石筑业建材科技发展有限公司、清华大学声学实验室、北京建筑材料检验研究院有限公司作为标准制定的组织单位及主要起草单位，于2018年12月28日组织相关生产企业、科研院所、质检机构等单位的30余人代表在清华科技园华业大厦会议室召开了第一次工作会议，成立了标准编制组、讨论了标准草案、确定了试验项目和方法、制定了工作进度计划安排，并安排了验证试验等相关工作，会后，主编单位组织参会人员参观了清华大学隔声实验室。

1.4.2 技术专家咨询会

为保证该标准编制工作的顺利进行，确保生产企业提供高质量的隔声砂浆验证试验样品，主要起草单位北京建筑材料检验研究院有限公司于2019年01月16日特邀行业专家开展隔声砂浆技术讲座与咨询，从隔声砂浆原材料分析、产品配方等多方面进行技术指导，为业内人士提供与行业著名专家进行面对面沟通与交流的平台。

1.4.3 第二次工作会

2020年9月27日下午在北京建筑材料检验研究院有限公司五层会议室召开了标准《隔声砂浆》第二次工作会议。本次会议由奥来国信（北京） 检测技术有限责任公司副总经理檀春丽主持。首先檀春丽副总经理向参会人员介绍了标准编制的进展情况，根据第一次工作会上的会议安排，编制组向参编企业共征集了20个样品，由北京建筑材料检验研究院有限公司和清华大学建筑物理实验室对征集的20个样品进行了试验项目的验证试验，会上根据验证试验结果确定了产品的性能指标要求，并对标准的第二稿进行逐条讨论，并确定下一步工作计划。

主要讨论内容如下：

（1）性能指标：干密度：600-1700kg/m3,、挥发性有机化合物，g/L：≤30。

（2）试验方法：讨论研究确定，把6.12撞击声改善量的施工厚度修改为30mm 。

（3）检验规则：7.4.1组批中“同一类型的产品100t为一批，不足100t亦按一批计”。修改为“同一类型的产品200t为一批，不足200t亦按一批计”；7.4.2 抽样中 “从同一批量中随机抽取样品1000kg，混合均匀，一份作为试验样品”修改为“从同一批量中随机抽取样品10kg，等分为两份，一份作为试验样品，一份作为备用样品，进行物理及环保性能检测，从同一批量中随机抽取样品1000kg，混合均匀，一份作为试验样品，一份作为备用样品进行隔声性能检测。”

同时会议制定下一步工作计划，收集样品再进行三组隔声砂浆的物理、环保性能以及该三组砂浆单独、三组砂浆+界面材料的实验室隔声性能改善量试验。

1.4.4 第三次工作会

2021年4月8日 在北京建筑材料检验研究院有限公司二层会议室召开了标准《隔声砂浆》第二次工作会议。本次会议由奥来国信（北京） 检测技术有限责任公司副总经理檀春丽主持。本次会议就第二次会议制定的工作计划，向参会人与介绍了进一步的实验结果，会上根据验证试验结果确定了产品的性能指标要求，并对标准的第三稿进行逐条讨论，并确定下一步工作计划。

（1）主要讨论内容如下：术语和定义是否删除“无机胶凝材料”为“胶凝材料”，未删除。

（2）5.1 外观中，是否修改“颗粒状混合物”为“颗粒混合物或液体”，未修改。

（3）5.2性能中，“撞击声改善量△L，dB”确定分为两级“Ⅰ级和Ⅱ级”。

（4）试验方法中6.3中拌合物的制备，删除“也可采用人工搅拌”。

同时会议制定下一步工作计划，编制组根据会议内容修改标准，尽快进行标准意见征集。

2标准编制原则和确定标准主要内容

2.1编制原则

标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。同时做到贯彻执行国家的政策、法规，与国家现行其他标准协调一致的原则；技术指标制定先进可行、规范合理的原则；标准制定突出产品特性，促进行业健康发展和产品推广的原则。试验方法主要采用现行的国家标准和行业标准，以保证标准中技术指标的准确性、科学性与可比性，各项指标值在满足工程要求的前提下，根据编制组验证试验的结果确定。

2.2 标准制定的主要内容及论据

本标准规定了隔声砂浆的术语和定义、分类、代号和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的8项内容。确定了本标准适用于建筑物楼板撞击声隔声用砂浆。结合隔声砂浆及隔声砂浆硬化后性能，在要求中对隔声砂浆的外观、拌合物的凝结时间、保水率、硬化后的干密度、抗压强度、拉伸粘结强度、软化系数、撞击声改善量△L以及隔声砂浆环保性能挥发性有机化合物、放射性的技术指标均做了明确规定，在试验方法中确定每个项目采用的试验方法标准。

2.2.2 术语和定义

本标准给出了隔声砂浆的定义，定义为：由无机胶凝材料、细骨料、隔声填料及其他材料混合而成的拌合物，用于建筑物楼板、具有撞击声隔声作用的砂浆。

2.2.3 产品分类

结合隔声砂浆的主要功能用途，确定隔声砂浆产品按撞击声改善量进行产品分类。在GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》中不同场所楼板撞击声隔声计权规范化撞击声压级指标要求如表2所示。

表2 不同场所楼板撞击声隔声计权规范化撞击声压级指标要求

| 场所 | 构件名称 | 撞击声隔声单值评价量（实验室测量） | 指标值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 卧室、起居室（厅）的分户楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | ＜75 |
|  | 高要求卧室、起居室（厅）的分户楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | ＜65 |
| 学校 | 语言教室、阅览室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | ＜65 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房与上层产生噪声的房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | ＜65 |
|  | 琴房、音乐教室之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | ＜65 |
|  | 普通教室之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | ＜75 |
| 医院 | 病房、手术室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | 高要求标准＜65； |
|  |  |  | 低限标准＜75 |
| 旅馆 | 客房与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | 五星级以上旅游饭店及同档次旅馆建筑（特级）＜55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级Ln,w | 三、四星级旅游饭店及同档次旅馆建筑（一级）＜65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级Ln,w | 其它档次的旅馆建筑（二级）＜75 |
| 办公场所 | 办公室、会议室顶部的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | 高要求标准＜65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级Ln,w（实验室测量） | 低限标准＜75 |
| 健身娱乐场所 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w | 高要求标准＜45 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级Ln,w | 低限标准＜50 |

从表2中可见，在住宅、学校、医院、旅馆等场所中对计权规范化撞击声压级有不同分贝的要求，表明不同建筑场合需要满足不同的楼板撞击声隔声要求，同时，参考GB50121《建筑隔声评价标准》的分级，为区分隔声砂浆的隔声改善量的效果，将隔声砂浆按撞击声改善量分为Ⅰ级、Ⅱ级。隔声砂浆隔声改善的分级对于建筑选材具有一定的指导意义。

表3 隔声砂浆撞击声改善量△L（dB）

| 分级 | 范围 |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | ≥3且＜8 |
| Ⅱ级 | ≥8 |

2.2.4 验证试验结果与分析

隔声砂浆主要的验证试验项目为：外观、凝结时间、保水率、干密度、抗压强度、拉伸粘结强度、软化系数、撞击声改善量△L、挥发性有机化合物、放射性。标准工作组进行了大量样品采集和试验验证，对这些基本性能的要求和试验方法进行了规定。主要试验方法依据标准如下：GB/T 20473《建筑保温砂浆》、JGJ/T 70《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、GB/T 19889.8《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第8部分：重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量》、GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 6566《建筑材料放射性核素限量》。

本次验证试验收集德高（广州）建材有限公司、承德彤源万利工贸有限公司等企业23个样品，逐一进行编号1#～23#样品配比及编号，其中21*#、22*#和23*#分别为21#、22#和23#样品在隔声性能检测时，配以界面剂使用的样品编号。1012002

验证试验样品粉水比见表4。

表4样品的试验配比（质量比）

| 编号 | 粉水比 | 编号 | 粉水比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1：0.50 | 11# | 1：0.20 |
| 2# | 1：0.40 | 12# | 1：0.22 |
| 3# | 1：0.20 | 13# | 1：0.50 |
| 4# | 1：0.25 | 14# | 1：0.50 |
| 5# | 1：0.25 | 15# | 1：0.25 |
| 6# | 1：0.25 | 16# | 1：0.20 |
| 7# | 1：0.30 | 17# | 1：0.23 |
| 8# | 1：0.20 | 18# | 1：0.40 |
| 9# | 1：0.20 | 19# | 1：0.40 |
| 10# | 1：0.25 | 20# | 1：0.40 |
| 21# | 1：0.20 | 22# | 1：0.50 |
| 23# | 1：0.20 | / | / |

（2）试验验结果

23组样品全部进行了外观、凝结时间、保水率、干密度、抗压强度、拉伸粘接强度、软化系数、线性收缩率、挥发性有机化合物、放射性的验证试验，1#、2#、3#、4#、7#、8#、11#、12#、21#、22#、23#、21*#、22*#和23*#进行了撞击声改善量的验证试验。试验结果见表5。具体每一项试验结果的指标值与合格率分析见表6∽表16。

表5 验证试验结果

| 编号 | 外观 | 凝结时间 | 保水率 | 干密度 | 抗压强度 | 拉伸粘接强度 | 软化系数 | 线收缩率 | 撞击声改善量 | 挥发性有机化合物 | 放射性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | % | Kg/m3 | MPa | MPa |  | % | dB | g/L |  |
| 1# | 均匀、无结块 | 1.5 | 98.9 | 767 | 3.86 | 1.25 | 1 | 0.02 | 4 | 8 | 0.1,0.1 |
| 2# | 同上 | 7 | 98.4 | 894 | 3.0 | 0 | 1.1 | 0.12 | 0 | 6 | 0.1,0.1 |
| 3# | 同上 | 9 | 99.8 | 1037 | 9.62 | 0.44 | 1.03 | 0.15 | 3 | 11 | 0.1,0.1 |
| 4# | 同上 | 8.5 | 98.8 | 1403 | 3.83 | 1.83 | 1.22 | 0.11 | 13 | 10 | 0.1,0.1 |
| 5# | 同上 | 7.5 | 97.2 | 970 | 5.4 | 0.51 | 0.88 | 0.13 | 5 | 7 | 0.1,0.2 |
| 6# | 同上 | 7 | 89 | 887 | 4.2 | 0.24 | 0.74 | 0.14 | 4 | 7 | 0.1,0.2 |
| 7# | 同上 | 10 | 67.5 | 889 | 0.38 | 0.21 | 0.87 | -0.03 | 3 | 8 | 0.1,0.2 |
| 8# | 同上 | 4 | 98.6 | 1634 | 16.1 | 1.12 | 0.8 | 0.04 | 5 | 8 | 0.1,0.2 |
| 9# | 同上 | 5.5 | 92.2 | 887 | 7.7 | 0.23 | 0.99 | 0.09 | 3 | 12 | 0.1,0.1 |
| 10# | 同上 | 3 | 94.7 | 1132 | 6.3 | 0.37 | 0.95 | 0.15 | 3 | 14 | 0.1,0.1 |
| 11# | 同上 | 4.5 | 88.4 | 1420 | 4.44 | 0.2 | 0.94 | 0.91 | 4 | 5 | 0.1,0.1 |
| 12# | 同上 | 6 | 94.6 | 1338 | 5.83 | 0.383 | 0.91 | 0.16 | 7 | 7 | 0.1,0.1 |
| 13# | 同上 | 5.5 | 95.4 | 954 | 7.3 | 0.87 | 0.88 | 0.19 | 3 | 8 | 0.1,0.1 |
| 14# | 同上 | 4.25 | 97.2 | 984 | 8.2 | 0.21 | 0.94 | 0.14 | 3 | 7 | 0.1,0.1 |
| 15# | 同上 | 3.5 | 91.3 | 1120 | 5.3 | 0.31 | 0.92 | 0.12 | / | 9 | 0.1,0.1 |
| 16# | 同上 | 4 | 98.9 | 1099 | 4.8 | 0.37 | 0.84 | 0.19 | 4 | 12 | 0.1,0.1 |
| 17# | 同上 | 6 | 88.4 | 887 | 10.6 | 0.34 | 0.83 | 0.13 | / | 11 | 0.1,0.1 |
| 18# | 同上 | 4.5 | 89.4 | 599 | 5.7 | 0.29 | 0.81 | 0.17 | / | 6 | 0.1,0.1 |
| 19# | 同上 | 7 | 93.1 | 1002 | 6.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | / | 4 | 0.1,0.1 |
| 20# | 同上 | 4 | 97.5 | 890 | 7.9 | 0.61 | 0.87 | 0.15 | 4 | 8 | 0,1,0.2 |
| 21# | 同上 | 12 | 80 | 1324 | 3.6 | 0.02 | 0.8 | 0.11 | 8 | 7 | 0.1,0.1 |
| 22# | 同上 | 9 | 88 | 651 | 3.1 | 1.04 | 0.8 | 0.14 | 18 | 11 | 0.1,0.1 |
| 23# | 同上 | 12 | 95.7 | 983 | 1.2 | 0.41 | 1.14 | 0.19 | 5 | 4 | 0.1,0.1 |
| 21*# | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 | / | / |
| 22*# | / | / | / | / | / | / | / | / | 17 | / | / |
| 23*# | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | / |

（2）外观

外观要求样品均、无结块，验证试验样品全部满足要求，外观合格率100%。

（3）凝结时间

凝结时间自加水时起至砂浆完全失去塑性、开始有一定结构强度所需的时间，凝结时间过短影响隔声砂浆的浇筑铺设，凝结时间过长，影响施工进度，其标准指标主要参考现行预拌砂浆标准中的要求。凝结时间验证试验按照JGJ/T 70标准进行，结果见表6。

表6 隔声砂浆凝结时间验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h |  |  |  | % |
| 凝结时间 | 3～12 | 1# | 1.5 | 不符合 | 96 |
|  |  | 2# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 9 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 8.5 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 7.5 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 7# | 10 | 符合 |  |
|  |  | 8# | 4 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 5.5 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 3 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 4.5 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 6 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 5.5 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 4.25 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 3.5 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 4 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 6 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 4.5 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 4 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 12 | 符合 |  |
|  |  | 22# | 9 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 12 | 符合 |  |

说明：1#样品凝结时间过快，仅为1.5h，不符合隔声砂浆凝结时间要求，其他22组凝结时间均在3h～12h之内。

结论：23组凝结时间试验统计合格率96%，凝结时间指标值范围合理。

（4）保水率

隔声砂浆应具有适宜的保水性能，可有效地改善砂浆的施工性，也可以在使用过程中确保砂浆中的水份不易被基层吸走，保证水泥的充分水化。在目前用量较大的几种砂浆，如普通砌筑砂浆、普通抹灰砂浆、干混地面砂浆、建筑用干混地面砂浆等，保水率在88%以上可满足施工性能，参考现行预拌砂浆标准中的要求，确定隔声砂浆的保水率指标为不小于88.0%。验证试验按JGJ/T 70的规定进行检验，结果见表7。

表7 隔声砂浆保水率验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |  | % |
| 保水率 | ≥88.0 | 1# | 98.9 | 符合 | 91 |
|  |  | 2# | 98.4 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 99.8 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 98.8 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 97.2 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 89 | 符合 |  |
|  |  | 7# | 67.5 | 不符合 |  |
|  |  | 8# | 98.6 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 92.2 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 94.7 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 88.4 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 94.6 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 95.4 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 97.2 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 91.3 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 98.9 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 88.4 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 89.4 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 93.1 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 97.5 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 80 | 不符合 |  |
|  |  | 22# | 88 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 95.7 | 符合 |  |

说明，7#的保水率为67.5%，21#为80%，保水性能差，不符合隔声砂浆的保水率指标要求。

结论:23组保水率试验统计合格率91%，保水率指标值制定合理。

（5）干密度

干密度表征隔声砂浆硬化后的密实程度，因产品添加各种不同种类的隔声材料，干密度范围较大。参考保温砂浆、轻质砂浆等相关产品标准，确定标准指标值。按GB/T 20473的规定进行检验，结果见表8。

表8 隔声砂浆干密度验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m3 |  |  |  | % |
| 干密度 | 600～1700 | 1# | 767 | 符合 | 96% |
|  |  | 2# | 894 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 1037 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 1403 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 970 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 887 | 符合 |  |
|  |  | 7# | 889 | 符合 |  |
|  |  | 8# | 1634 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 887 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 1132 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 1420 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 1338 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 954 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 984 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 1120 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 1099 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 887 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 599 | 不符合 |  |
|  |  | 19# | 1002 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 890 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 1324 | 符合 |  |
|  |  | 22# | 651 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 983 | 符合 |  |

说明：干密度指标值在≥600kg/m3且≤1700kg/m3的有22组，＜600kg/m3的1组。

结论：23组干密度试验统计合格率96%。干密度指标值制定合理。

（6）强度

隔声砂浆在应用中需要具有一定的力学强度，因掺入隔声砂浆的填料的多孔、弹性阻尼等特性，隔声砂浆与普通预拌砂浆的抗压强度相比，相对较低，但作为楼板的覆面隔声材料必须具有不低于3.0MPa的强度。指标来源参考12BJ1-1《建筑构造通用图集》中规定楼面或屋面垫层强度不低于3.0MPa,按GB/T 20473的规定进行检验，结果见表9。

表9 隔声砂浆抗压强度验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPa |  |  |  | % |
| 抗压强度 | ≥3.0 | 1# | 3.86 | 符合 | 91 |
|  |  | 2# | 3.0 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 9.62 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 3.83 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 5.4 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 4.2 | 符合 |  |
|  |  | 7# | 0.38 | 不符合 |  |
|  |  | 8# | 16.1 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 7.7 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 6.3 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 4.44 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 5.83 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 7.3 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 8.2 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 5.3 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 4.8 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 10.6 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 5.7 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 6.7 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 7.9 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 3.6 | 符合 |  |
|  |  | 22# | 3.1 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 1.2 | 不符合 |  |

说明：抗压强度低于3.0MPa的隔声砂浆2组，占比9%，抗压强度在3.0MPa到10MPa之间的19组，占比83%；抗压强度大于10MPa的2组，占比9%。

结论：20组抗压强度试验统计合格率91%。抗压强度指标值制定合理。

（7）拉伸粘结强度

拉伸粘结强度体现隔声砂浆与基体的粘结牢固程度，现有不同类型的砂浆，拉伸粘结强度从0.1MPa到1.5MPa不等，参考保温砂浆等现行标准，确定隔声砂浆拉伸粘结强度指标要求不小于0.2MPa。按GB/T 29756的规定进行检验，结果见表10。

表10 隔声砂浆拉伸粘结强度验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPa |  |  |  | % |
| 拉伸粘结强度 | ≥0.2 | 1# | 1.25 | 符合 | 91 |
|  |  | 2# | 0 | 不符合 |  |
|  |  | 3# | 0.44 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 1.83 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 0.51 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 0.24 | 符合 |  |
|  |  | 7# | 0.21 | 符合 |  |
|  |  | 8# | 1.12 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 0.23 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 0.37 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 0.2 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 0.383 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 0.87 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 0.21 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 0.31 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 0.37 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 0.34 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 0.29 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 0.3 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 0.61 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 0.02 | 不符合 |  |
|  |  | 22# | 1.04 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 0.41 | 符合 |  |

说明：其中≥0.2MPa的21组，达到91%，2#没有粘结强度，21#结果低于0.1MPa。

结论：23组抗压强度试验统计合格率91%。拉伸粘接强度指标值制定合理。

（8）软化系数

软化系数用来表征隔声砂浆的耐水性能，考虑保温砂浆、建筑储能调温砂浆等现行标准中对软化系数指标的规定，确定隔声砂浆软化系数的指标要求不低于0.80。按GB/T 20473的规定进行检验，结果见表11。

表11  隔声砂浆软化系数验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | —— |  |  |  | % |
| 软化系数 | ≥0.80 | 1# | 1 | 符合 | 96 |
|  |  | 2# | 1.1 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 1.03 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 1.22 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 0.88 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 0.74 | 不符合 |  |
|  |  | 7# | 0.87 | 符合 |  |
|  |  | 8# | 0.8 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 0.99 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 0.95 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 0.94 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 0.91 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 0.88 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 0.94 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 0.92 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 0.84 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 0.83 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 0.81 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 1 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 0.87 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 0.8 | 符合 |  |
|  |  | 22# | 0.8 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 1.14 | 符合 |  |

说明：2#、3#、4#和23#的软化系数大于1，1#和19#隔声砂浆泡水后强度未降低，其他16组隔声砂浆的软化系数在≥0.80且＜1.00范围内，满足软化系数的指标要求，6#未达到0.8。

结论：20组软化系数试验统计合格率95%。标准指标制定合理。

（9）线收缩率

线收缩率是表征隔声砂浆的干燥收缩性能，按JGJ/T 70的规定进行检验，结果见表12。

表12 隔声砂浆线收缩率验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |  | % |
| 线收缩率 | ≤0.2 | 1# | 0.02 | 符合 | 96 |
|  |  | 2# | 0.12 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 0.15 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 0.11 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 0.13 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 0.14 | 符合 |  |
|  |  | 7# | -0.03 | 符合 |  |
|  |  | 8# | 0.04 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 0.09 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 0.15 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 0.91 | 不符合 |  |
|  |  | 12# | 0.16 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 0.19 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 0.14 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 0.12 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 0.19 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 0.13 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 0.17 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 0.1 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 0.15 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 0.11 | 符合 |  |
|  |  | 22# | 0.14 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 0.19 | 符合 |  |

说明：符合的线收缩率指标值隔声砂浆数22组；不符合的1组，数值较大，过大的线收缩率会导致隔声砂浆在使用后在约束下产生开裂，因此线收缩率必须保持在一定的范围内，以确保隔声砂浆使用后不因产生裂缝而失效。

结论：23组线性收缩试验统计合格率96%。

参考不同种类砂浆的现行标准中对线性收缩指标的规定，根据验证试验结果，最终确定隔声砂浆标准指标要求为不小于0.20%。

（10）撞击声改善量

撞击声改善量是衡量隔声砂浆隔声性能的重要指标。本标准按撞击声改善量对隔声砂浆进行了分级，即Ⅰ级：3≤△L＜8dB；Ⅱ级：△L≥8dB。

选择20组，按GB/T19889.8的规定进行检验，施工厚度为50mm，结果见表13。

表13 隔声砂浆撞击声改善量验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （dB） |  |  |  | % |
| 撞击声改善量 △L | Ⅰ级：3≤△L＜8dB；Ⅱ级：Ⅴ级：△L≥8dB。 | 1# | 4 | Ⅰ级 | 91% |
|  |  | 2# | 0 | 不符合 |  |
|  |  | 3# | 3 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 4# | 13 | Ⅱ级 |  |
|  |  | 5# | 5 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 6# | 4 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 7# | 3 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 8# | 5 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 9# | 3 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 10# | 3 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 11# | 2 | 不符合 |  |
|  |  | 12# | 7 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 13# | 3 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 14# | 3 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 16# | 4 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 20# | 4 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 21# | 8 | Ⅱ级 |  |
|  |  | 22# | 18 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 23# | 5 | Ⅱ级 |  |
|  |  | 21*# | 7 | Ⅰ级 |  |
|  |  | 22*# | 17 | Ⅱ级 |  |
|  |  | 23*# | 6 | Ⅰ级 |  |

说明：22组样品中2#样品和11#不符合标准要求，4组样品为Ⅱ级，16组为Ⅰ级级。

结论：22组撞击声改善量△L试验统计合格率91%。撞击声改善量△L分级合理。

（11）挥发性有机化合物

挥发性有机化合物是衡量隔声砂浆环保性能的指标，参考室内用砂浆标准，确定隔声砂浆标准的指标值。按GB 18583的规定进行检验，结果见表14。

表14 隔声砂浆不挥发物验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/L |  |  |  | % |
| 挥发性有机物 | ≤30 | 1# | 8 | 符合 | 100 |
|  |  | 2# | 6 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 11 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 10 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 7# | 8 | 符合 |  |
|  |  | 8# | 8 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 12 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 14 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 5 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 8 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 9 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 12 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 11 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 6 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 4 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 8 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 7 | 符合 |  |
|  |  | 22# | 11 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 4 | 符合 |  |

结论:23组不挥发物试验统计合格率100%，标准指标值制定合理。

  - （12）放射性

隔声砂浆用于建筑物楼板，属于建筑主体材料，依据GB6566中规定（见表14）建筑主体材料天然放射性核素擂-266、钍-232、钾-40的放射性比活度的的规定，隔声砂浆的放射性核素限量规定为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Ir≤1.0。按GB 6566的规定进行检验，检验结果见表16。

表15 不同材料的放射性指标

| 材料类型 | 内照射指数 | 外照射指数 |
| --- | --- | --- |
| 建筑主体材料 | IRa≤1.0 | Ir≤1.0 |
| 建筑主体材料（空心率大于25%） | IRa≤1.0 | Ir≤1.3 |
| A类装饰装修材料 | IRa≤1.0 | Ir≤1.3 |
| B类装饰装修材料 | IRa≤1.3 | Ir≤1.9 |
| C类装饰装修材料 | —— | Ir≤2.8 |

表16 隔声砂浆放射性验证试验结果

| 项目 | 标准要求 | 样品编号 | 检验结果 | 检验结论 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |  | % |
| 放射性 | IRa≤1.0；Ir≤1.0 | 1# | 0.1,0.1 | 符合 | 100 |
|  |  | 2# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 3# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 4# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 5# | 0.1,0.2 | 符合 |  |
|  |  | 6# | 0.1,0.2 | 符合 |  |
|  |  | 7# | 0.1,0.2 | 符合 |  |
|  |  | 8# | 0.1,0.2 | 符合 |  |
|  |  | 9# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 10# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 11# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 12# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 13# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 14# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 15# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 16# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 17# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 18# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 19# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 20# | 0,1,0.2 | 符合 |  |
|  |  | 21# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 22# | 0.1,0.1 | 符合 |  |
|  |  | 23# | 0.1,0.1 | 符合 |  |

结论：23组放射性试验统计合格率100%。指标值制定合理。因隔声砂浆采用不同的隔声性能的原材料，尽管在验证试验中未出现放射性不合格情况，但为确保隔声砂浆的使用对人体安全性，因此报了放射性项目和指标值要求。

通过以上全部的验证试验结果进行分析，全部满足指标值（见表5）的样品共计14组，占验证试验全部样品23组的61%。

3主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准是新标准制定，编制组对标准中涉及的所有性能指标都进行了验证试验。主要试验验证结果见表3～表16。通过试验验证，最终确定该标准的各项指标。该标准符合实际需要，技术水平先进，能起到推动产业技术进步、提高产品质量的作用。

撞击声改善量是衡量隔声砂浆隔声性能的重要指标，我国住宅现场隔声测量调查结果，厚度在100mm-120mm的光裸混凝土楼板的计权标准化撞击声压级通常为80dB左右，普通的住宅混凝土楼板如果不做隔声装修，均不满足GB 50118的撞击声隔声要求。混凝土楼板上铺装弹性地面材料或建造有弹性材料隔开面层的浮筑楼板，均可有效改善楼板撞击声隔声性能。隔声砂浆与地面装修铺装弹性地面材料复合是解决楼板撞击声隔声问题的简易而又有效的措施。通常在混凝土楼板上铺装计权撞击声改善量大于5dB的地面材料，或厚度3mm以上的弹性橡胶材料，可使得楼板计权标准化撞击声压级不超过75dB。参考GB 50118-2010中规的不同场所之间的楼板撞击声隔声计权规范化撞击声压级分类，将隔声砂浆隔声性能分为5个等级。

本标准规定采用GB/T 19889.8的进行隔声砂浆的撞击声改善量的试验，在计权规范化撞击声压级为Ln，w=78db的钢筋混凝土楼板上，铺装30～50mm厚隔声砂浆，示意图见图1，样品实体图见图2。

图1 样品示意图

图2 样品裁剪后的实体图

对20组隔声砂浆采用GB/T 19889.8中规定方法进行撞击声改善量的试验，从表16中可见，Ln，w（dB）（重质标准楼板覆盖面层之前的规范化撞击声压级）都为78dB，Ln，1（dB）（重质标准楼板覆盖面层之后的规范化撞击声压级）＞75dB的,2组（2#和11#），Ln，1（dB）≤75dB且＞70dB的16组（1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#、13#、14#、16#、20#、23#、21*#和23*#），Ln，1（dB）≤70dB的4组（4#、21#、22#  22*#），因此根据指标值判断20组隔声砂浆中Ⅰ级的有16组，Ⅱ级的有4组，不符合指标值的有2组。Ⅰ级、Ⅱ级占全部验证结果的91%，根据GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》中楼板撞击声隔声标准，1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#、13#、14#、16#、20#、23#、21*#和23*#、4#、21#、22#  22*#的隔声砂浆覆盖楼板后，该楼板构造撞击声隔声性能均能达到住宅建筑、学校建筑和旅馆建筑相应的等级标准。

隔声砂浆可同时复合其它隔声构造，覆盖在楼板上层，施工方便经济，施工现场接受程度高，基于以上考虑，编制组经过讨论，Ⅱ级以上未进一步分级，更有利于更广范围内的使用隔声砂浆。随着隔声砂浆的研发技术不断发展，对撞击声隔声改善良好的砂浆是隔声砂浆发展的趋势。

表16 隔声砂浆的中各指标值结果

| 样品编号 | Ln，w（dB） | Ln，1（dB） | 撞击声改善量 ΔL（dB） | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 78 | 74 | 4 | Ⅰ级 |
| 2# | 78 | 78 | 0 | 不符合 |
| 3# | 78 | 75 | 3 | Ⅰ级 |
| 4# | 78 | 65 | 13 | Ⅱ级 |
| 5# | 78 | 73 | 5 | Ⅰ级 |
| 6# | 78 | 74 | 4 | Ⅰ级 |
| 7# | 78 | 75 | 3 | Ⅰ级 |
| 8# | 78 | 73 | 5 | Ⅰ级 |
| 9# | 78 | 75 | 3 | Ⅰ级 |
| 10# | 78 | 75 | 3 | Ⅰ级 |
| 11# | 78 | 76 | 2 | 不符合 |
| 12# | 78 | 71 | 7 | Ⅰ级 |
| 13# | 78 | 75 | 3 | Ⅰ级 |
| 14# | 78 | 77 | 3 | Ⅰ级 |
| 16# | 78 | 74 | 4 | Ⅰ级 |
| 20# | 78 | 74 | 4 | Ⅰ级 |
| 21# | 78 | 70 | 8 | Ⅱ级 |
| 22# | 78 | 60 | 18 | Ⅱ级 |
| 23# | 78 | 73 | 5 | Ⅰ级 |
| 21*# | 78 | 71 | 7 | Ⅰ级 |
| 22*# | 78 | 61 | 17 | Ⅱ级 |
| 23*# | 78 | 71 | 6 | Ⅰ级 |

4标准中涉及专利情况说明

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权等情况。

5产业化情况和预期达到的经济效果等情况

目前市场上以降低噪声为功能的隔声砂浆、隔音砂浆、吸声砂浆等隔声砂浆（厚度30mm）造价低，施工快捷方便，解决了的浮筑楼板隔声材料如软木板、甘蔗板、玻璃棉板、岩棉板等存在的吸潮、腐烂、生虫以及造价高等缺点。产品销售前景广阔。

标准《隔声砂浆》的发布和实施，为具有隔声、隔音的砂浆类产品提供了产品标准，为生产和使用隔声、隔音类砂浆提供了指导和规范依据依据，同时降低了监管风险。

6采用国际标准和国外先进标准情况

国际上目前没有隔声砂浆产品的具体标准，本标准未采纳国外标准。

7与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

综合调研现行的国内外关于隔声砂浆方面的标准，目前没有此类产品的国家标准与国外先进标准。经过广泛调研和多方面征求意见，本标准的技术要求和性能指标符合现行法律、法规、规章的要求，与相关标准协调一致。

8重大分歧意见的处理经过和依据

标准编制过程中，广泛征求了行业内专家、相关单位的意见和建议，各方通过标准工作会、视频会议、电子邮件等形式对标准的适用范围、产品分类、检验项目、技术指标等进行了深入沟通和探讨，通过对不明确的检验项目进行验证试验，最终对标准指标要求达成一致。编制过程中，各方对该标准内容未产生重大分歧。

9标准性质的建议说明

建议《隔声砂浆》作为推荐性产品标准发布实施。

10贯彻标准的要求和措施建议

建议标准尽快实施。

11废止现行相关标准的建议

无。

12其它应予说明的事项

无其他说明事项。