中国建筑材料联合会

中国建筑防水协会

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会与中国建筑防水协会共同提出并归口。

本文件起草单位：中国建材检验认证集团苏州有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、东莞市万科建筑技术研究有限公司、华润水泥技术研发有限公司、德高（广州）建材有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

建筑楼板用耐水隔声涂料

范围

本文件规定了建筑楼板用耐水隔声涂料的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于对楼板撞击声起到改善作用，并具有防水功能的建筑楼板用耐水隔声涂料。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 50118-2010 民用建筑隔声设计规范

GB/T 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1733 漆膜耐水性测定法

GB/T 1768 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法

GB/T 6750 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 9268 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 11785 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法

GB/T 16777 建筑防水涂料试验方法

GB/T 22374 地坪涂装材料

GB/T 23445 聚合物水泥防水涂料

GB/T 19889.6 声学建筑和建筑构件隔声测量第6部分：楼板撞击声隔声的实验室测量

GB/T 19889.7 声学建筑和建筑构件隔声测量第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量

JG/T 24 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑楼板用耐水隔声涂料 waterproof and sound insulation coating for building floor

以阻尼填料为主要成分，添加高分子聚合物乳液和助剂制备而成，通过减少透射的声波能量，从而起到楼板撞击声减震作用并具有防水功能的涂料。

计权 weighting

将一组测量量用一组基准数值进行整合后获得单值的方法。

[来源：GB 50118-2010中]

撞击声impact sound

在建筑结构上撞击而引起的噪声。

[来源：GB 50118-2010中2.1.4]

计权规范化撞击声压级 weighted normalized impact sound pressure level

以接收室的吸声量作为修正参数而得到的楼板或楼板构造撞击声隔声性能的单值评价量。

[来源：GB 50118-2010中2.1.8]

计权标准化撞击声压级weighted standardized impact sound pressure level

以接收室的混响时间作为修正参数而得到的楼板或楼板构造撞击声隔声性能的单值评价量。

[来源：GB 50118-2010中2.1.9]

分类和标记

4.1  分类

产品按组分分为双组分（D）和单组分（S），双组分（D）为液料和粉料组成。产品按力学性能分为高强型（S）和柔韧型（F）。

4.2  标记

产品按名称、本文件编号顺序标记。

示例：建筑楼板用耐水隔声涂料标记为：

建筑楼板用耐水隔声涂料 S F T/CBMF XX—202X/T/CWA XXX—202X

技术要求

外观

产品液体组分无凝胶、无结块、呈均匀液体状态，产品固体组分为无结块的均匀粉状物。

物理力学性能

产品的物理力学性能应符合表1的规定。

物理力学性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | S | F |
| 1 | 涂膜外观 | 一次性厚涂3mm干膜，表面平整、无裂纹、颜色均匀 |
| 2 | 湿密度，g/cm3 | 报告实测值 |
| 3 | 固体含量/% | ≥50 |
| 4 | 3mm干膜干燥时间 | 表干/d | ≤1 |
|  |  | 实干/d | ≤3 |
| 5 | 热贮存稳定性 | 无结块、霉变、凝聚及组成物的变化 |
| 6 | 拉伸性能 | 拉伸强度/MPa | ≥1.0 | ≥0.5 |
|  |  | 断裂伸长率/% | ≥3 | ≥20 |
| 7 | 耐磨性（750g/500r）/g | ≤0.5 |
| 8 | 粘结强度/MPa | 干燥基层 | ≥0.5 |
|  |  | 潮湿基层 | ≥0.5 |
| 9 | 耐水性，168h | 外观无异常 |
| 10 | 耐碱性，168h | 外观无异常 |
| 11 | 低温贮存稳定性 | 3次循环不变质 |

有害物质限量

产品有害物质限量应符合表2的规定。

有害物质限量

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物含量（VOC）/g/L | ≤50 |
| 2 | 甲醛含量/mg/kg | ≤50 |
| 3 | 苯系物总和含量/mg/kg [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | ≤100 |
| 5 | 总铅（Pb）含量/mg/kg | ≤90 |
| 6 | 可溶性重金属含量/mg/kg | 镉（Cd） | ≤75 |
| 7 |  | 铬（Cr） | ≤60 |
| 8 |  | 汞（Hg） | ≤60 |

燃烧性能

产品的燃烧性能应符合表3的规定。

燃烧性能

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 燃烧性能等级 | B1（C）级a |
| 产烟特性等级 | s1级 |
| a GB 8624中的铺地材料B1（C）级指标要求。 |

隔声性能

产品的隔声性能应符合表4的规定。

表4  隔声性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计权规范化撞击声压级（实验室测量） | 3mm隔声涂料标准构造 | ＜70 dB |
|  |  | 5mm隔声涂料标准构造 | ＜65 dB |
| 2 | 计权标准化撞击声压级（现场测量）a | 3mm隔声涂料标准构造 | ≤70 dB |
|  |  | 5mm隔声涂料标准构造 | ≤65dB |
| a 可选项，由供需双方商定选用。 |

试验方法

标准试验条件

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%。

材料性能试验前，样品及所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h，并在标准试验条件下测试。

涂膜试件制备

在外观合格的样品中称取所需的试样量，多组分产品按配比混合，搅拌均匀后静置2min，单组分产品搅拌均匀后静置2min，然后直接倒入模框中。模框不得翘曲且表面平滑，为便于脱模，涂覆前可用不与产品发生反应的脱模剂处理。将试样一次成膜至干膜厚度(2.0±0.2)mm。制备后的涂膜在标准试验条件下养护96h，脱模后翻面在(40±2)℃干燥箱中烘干48h，取出后在标准试验条件下放置4h。

从光滑平整、表面无气泡的涂膜试样上按照表5的规定裁取试件。

表5  试件的形状、尺寸及数量

| 序号 | 项目 | 试件形状和尺寸 | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
| 2 | 耐磨性 | 150mm×150mm | 3 |
| 3 | 耐水性 | 100mm×25mm | 3 |
| 4 | 耐碱性 | 100mm×25mm | 3 |

外观

按GB/T 23445中7.2规定进行试验。

涂膜外观

一次性涂干膜厚度(3.0±0.2)mm，标准试验条件下干燥，按GB/T 22374中6.3.4规定进行试验。

湿密度

按GB/T 6750中规定使用金属比重瓶进行试验。

固体含量

按GB/T 16777中第5章规定进行试验。

3mm干膜干燥时间

干膜厚度(3.0±0.2)mm，标准试验条件下干燥，按GB/T 1728规定进行试验。

热贮存稳定性

按JG/T 24中6.7规定进行试验。

拉伸性能

用6.2制备的涂膜试件，按GB/T 16777中第9章规定进行试验，试验速度为50mm/min。

耐磨性

用6.2制备的涂膜试件，按GB/T 1768规定进行试验，选择750g砝码、CS-10橡胶砂轮。

粘结强度

按GB/T 16777第7章A法进行试验。在砂浆块成型面（70×70）mm上一次性涂抹产品，控制接触面涂膜的厚度约为（2.0±0.2）mm。制备后的试件在标准试验条件下养护96h，在(40±2)℃干燥箱中烘干48h，取出后在标准试验条件下放置4h。将养护后的试件用高强度胶粘剂将拉伸用上夹具与涂料面粘贴在一起，小心的除去周围溢出的胶粘剂，在标准试验条件下水平放置养护24h。然后沿上夹具边缘一圈用刀切割涂膜至基层，使试验面积为（40×40）mm。

耐水性

按GB/T 1733中甲法规定进行试验，浸168h后外观无异常。

耐碱性

按GB/T 9265规定进行试验，浸168h后外观无异常。

低温贮存稳定性

按GB/T 9268中5.1的A法进行试验。

有害物质限量

VOC含量按GB 18582中6.2.1.2规定进行试验。

甲醛含量按GB 18582中6.2.2规定进行试验。

苯系物总和含量按GB 18582中6.2.3规定进行试验。

总铅含量按GB 18582中6.2.4规定进行试验。

可溶性重金属含量按GB 18582中6.2.5规定进行试验。

燃烧性能

燃烧性能中的可燃性（燃烧长度）按GB/T 8626规定进行试验。

燃烧性能中的临界热辐射通量和产烟特性等级按GB/T 11785规定进行试验。

隔声性能

试件制备

按GB/T 19889.6或GB/T 19889.7规定制备试件。

计权规范化撞击声压级

在实验室测量，按GB/T 19889.6规定进行试验，采用隔声构造系统，在标准楼板100mm或120mm混凝土楼板上部，按设计要求的厚度涂刷建筑楼板用耐水隔声涂料进行试验。

计权标准化撞击声压级

在工程现场测量，在标准楼板100mm或120mm混凝土楼板上部，按GB/T 19889.7规定进行试验，或者按照工程设计要求进行试验。

检验规则

检验分类

出厂检验

出厂检验项目包括：涂膜外观、固含量、3mm干膜干燥时间、拉伸性能、粘结强度（干燥基层）。

型式检验

型式检验项目包括5.1、5.2、5.3、5.4、5.5全部项目。在下列情况下进行型式检验：

a）新产品投产或产品定型鉴定时；

b）正常生产时，每年进行1次，隔声性能每两年1次；

c）原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）产品停产6个月以上恢复生产时。

组批

以同一类型10t为1批，不足10t亦可作为1批。

抽样

在每批产品中随机取样共10kg，分为2份，每份共5kg，放入不与涂料发生反应的干燥密闭容器中，密封贮存。1份检验，1份备用。隔声性能按需要取样，不做备份。

判定规则

单项判定

外观

抽取的样品外观符合5.1规定时，判该项合格，否则判该批产品不合格。

材料性能

热贮存稳定性、涂膜外观、耐水性、耐碱性、低温贮存稳定性外观符合5.2规定时判为该项合格。

3mm干膜干燥时间（实干）达到5.2规定时判为该项合格。

固含量、粘结强度、拉伸性能、耐磨性以其平均值达到5.2规定的指标判为该项合格。

其中仅有一项不合格时，允许用备用样单项复测，若合格，判该项合格，若不合格，判该项不合格；如果两项不合格，则判定不合格。

有害物质限量

有害物质限量符合5.3规定时判为该项合格。

燃烧性能

燃烧性能符合5.4规定时判为该项合格。

隔声性能

建筑楼板用耐水隔声涂料的隔声性能符合5.5规定，判定该项合格。

总判定

外观、材料性能、有害物质限量、燃烧性能和隔声性能均符合第5章规定时，判定该批产品合格。

标志、包装、运输与贮存

标志

产品外包装上应包括：

a）生产厂名、地址；

b）产品名称；

c) 产品配比（双组分）；

d）商标；

e）产品标记；

f）产品净质量；

g）生产日期和批号；

h）运输和贮存注意事项；

i）使用说明以及安全使用事项；

j）贮存期。

包装

产品用金属桶套塑料袋或塑料桶密闭包装。固体组分包装应密封防潮。

运输与贮存

产品在存放时应保证通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。贮存温度为（5-40）℃。超过贮存期，可按本标准规定项目进行检验，结果符合标准仍可使用。

产品运输时，应防止雨淋、暴晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损，不应接触热源。

在正常的运输贮存条件下，自生产之日起未启封产品的贮存期为6个月。

_________________________________

# Text boxes

发 布

CBMF

202×-××-××实施

202×-××-××发布

建筑楼板用耐水隔声涂料

Waterproof and sound insulation coating for building floor

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：2022-11-08）

T/CBMF XX—202X

T/CWA XX—202X

中国建筑材料协会标准

ICS 91.120.20

Q 18