建筑用密封胶产品质量国家监督抽查实施细则

（2023年版）

（征求意见稿）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于单组分支装产品，每批次产品抽取样品8支，其中4支作为检验样品，4支作为备用样品。

对于双组分桶装产品，每批次产品抽取主剂、固化剂各1包装桶。主剂样品总量应不小于4kg，将样品分为两份，每份至少2kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品；固化剂样品总量不小于1kg，将样品分为两份，每份至少0.5kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据

表1 建筑用硅酮结构密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 硬度 | GB 16776—2005 |
| 4 | 拉伸粘结性，23℃ | GB 16776—2005 |
| 5 | 拉伸粘结性，90℃ | GB 16776—2005 |
| 6 | 拉伸粘结性，-30℃ | GB 16776—2005 |
| 7 | 拉伸粘结性，浸水后 | GB 16776—2005 |
| 8 | 拉伸粘结性，水-紫外线光照后 | GB 16776—2005 |
| 9 | 热老化 | GB 16776—2005 |
| 10 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表2 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 6 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 13477.13—2002 GB/T 22083—2008 |
| 7 | 烷烃增塑剂 | GB/T 31851—2015 |
| 8 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 注：烷烃增塑剂项目仅适用于Gw类产品。 |

表3 中空玻璃用硅酮结构密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 硬度 | GB 24266—2009 |
| 4 | 拉伸粘结性，23℃ | GB 16776—2005 |
| 5 | 拉伸粘结性，90℃ | GB 16776—2005 |
| 6 | 拉伸粘结性，-30℃ | GB 16776—2005 |
| 7 | 拉伸粘结性，浸水后 | GB 16776—2005 |
| 8 | 拉伸粘结性，水-紫外线光照后 | GB 16776—2005 |
| 9 | 热老化 | GB 16776—2005 |
| 10 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表4 石材用建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2002 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2002 |
| 5 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 13477.13—2002 GB/T 22083—2008 |
| 6 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2002 GB/T 22083—2008 |
| 7 | 污染性 | GB/T 23261—2009 |
| 8 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 注：12.5E级别不测拉伸模量。 |

表5 中空玻璃用弹性密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 硬度 | GB/T 29755—2013 |
| 4 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2002 |
| 5 | 拉伸粘结性 | GB/T 29755—2013 |
| 6 | 水-紫外线处理后拉伸粘结性 | GB/T 29755—2013 |
| 7 | 热空气老化后拉伸粘结性 | GB/T 29755—2013 |
| 8 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表6 建筑窗用弹性密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 485—2007 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 拉伸粘结性能 | JC/T 485—2007 |
| 4 | 热空气-水循环后定伸性能 | GB/T 13477.10—2002 GB/T 13477.12—2002 |
| 5 | 水-紫外线辐照后定伸性能 | JC/T 485—2007 |
| 6 | 低温柔性 | GB/T 13477.7—2002 |
| 7 | 热空气-水循环后弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2002 |
| 8 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表7 混凝土接缝用建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流动性 | GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 6 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 13477.13—2002 GB/T 22083—2008 |
| 7 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 注：12.5E级别不测拉伸模量。 |

表8 建筑用防霉密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 A法 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 5 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 13477.13—2019 GB/T 22083—2008 |
| 6 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 7 | 防霉等级 | JC/T 885—2016 |
| 8 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 注：12.5E级别不测拉伸模量，12.5P、7.5P级别不测弹性恢复率、拉伸模量。 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16776—2005 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 14683—2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 24266—2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶

GB/T 23261—2009 石材用建筑密封胶

GB/T 29755—2013 中空玻璃用弹性密封胶

JC/T 485—2007 建筑窗用弹性密封胶

JC/T 881—2017 混凝土接缝用建筑密封胶

JC/T 885—2016 建筑用防霉密封胶

GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。