ICS 91.100.30

Q 17

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T ××××—201×

污泥陶粒 Sludge Ceramsite （征求意见稿）

201× - ××-××发布

201× - ××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由中国建筑材料联合会归口。

本标准负责起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心…

本标准参加起草单位：…

本标准主要起草人：

污泥陶粒

范围

本标准规定了污泥陶粒的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于土木工程、混凝土与水泥制品、园林等用污泥陶粒。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14675 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》

GB/T 14678《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》

GB/T 14679 -1993《空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》

GB/T 14684-2001 《建筑用砂》

GB/T 15263《环境空气 总烃的测定 气相色谱法》

GB/T 17137《土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

GB/T 17431.2-2010《轻集料及其试验方法 第2部分:轻集料试验方法》

GB 18918  《城镇污水处理厂污染物排放标准》

GB/T 26402 《食品安全国家标准 食品添加剂 碘酸钾》

GB 30760-2014 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》

GB/T 30810-2014《水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》

GB 5086.2-1997《固体废物浸出毒性浸出方法——水平振荡法》

GB 5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》

GB 50757 《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》

GB 6566 《建筑材料放射性核素限量》

CJ/T 221 《城市污水处理厂污泥检验方法》

3术语和定义

GB 50757界定的以及下列术语和定义适用于本文件

3.1污泥陶粒（sludge ceramsite）

以城镇污水处理厂污泥、工业污泥、清淤污泥、建筑废弃土为主要原料（质量分数在30%以上），辅以其他原材料、添加剂烧制而成的人造轻质骨料。

4 分类

按用途种类分为：

a)高强结构陶粒、b)轻质保温陶粒、c)园林绿化陶粒、d)其他。

5要求

5.1颗粒级配（本指标仅针对混凝土与水泥制品领域，其他领域由供需双方商定）

5.1.1各种污泥陶粒粗骨料和污泥陶粒细骨料的颗粒级配应符合表1 的要求。

5.1.2污泥陶粒细骨料的细度模数宜在2.3～4.0范围内。

表1 颗粒级配

| 陶粒种类 | 级配类别 | 公称 粒级 | 各号筛累计筛余（按质量百分比计） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方孔筛尺寸（mm） |
|  |  |  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0～ | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| 细骨料 |  | 0-5 | — | — | — | — | — | 0 | 0～10 | 0～35 | 20～60 | 30～80 | 65～90 | 75～100 |
| 粗骨料 | 连续粒级 | 5-40 | 0～10 | — | — | 40～60 | — | 50～85 | 90～100 | 95～100 | — | — | — | — |
|  |  | 5-31.5 | 0～5 | 0～10 | — | — | 40～75 | - | 90～100 | 95～100 | — | — | — | — |
|  |  | 5-25 | 0 | 0～5 | 0-10 | — | 30～70 | - | 90～100 | 95～100 | — | — | — | — |
|  |  | 5-20 | 0 | 0～5 | — | 0～10 | — | 40～80 | 90～100 | 95～100 | — | — | — | — |
|  |  | 5-16 | — | — | 0 | 0～5 | 0～10 | 20～60 | 85～100 | 95～100 | — | — | — | — |
|  |  | 5-10 | — | — | — | — | 0 | 0～15 | 80～100 | 95～100 | — | — | — | — |
|  | 单粒级 | 10-16 | — | — | — | 0 | 0～15 | 85～100 | 90～100 | — | — | — | — | — |

5.1.3各种粗细混合轻集料，以满足下列要求：

a)2.36mm筛上累计筛余为（60±2）%

b)筛除2.36mm以下颗粒后，2.36mm筛上的颗粒级配满足表3中公称粒级5mm～10mm的颗粒级配的要求。

5.2密度等级

密度等级按堆积密度划分，并应符合表2 的规定。

表2 密度等级

| 密度等级 | 堆积密度X（kg/m3） |
| --- | --- |
| 污泥陶粒粗骨料 | 污泥陶粒细骨料 |  |
| 200 | — | 100<X≤200 |
| 300 | — | 200<X≤300 |
| 400 | 400 | 300<X≤400 |
| 500 | 500 | 400<X≤500 |
| 600 | 600 | 500<X≤600 |
| 700 | 700 | 600<X≤700 |
| 800 | 800 | 700<X≤800 |
| 900 | 900 | 800<X≤900 |
| 1000 | 1000 | 900<X≤1000 |

5.3污泥陶粒的筒压强度与强度标号

a)不同密度等级的污泥陶粒粗骨料筒压强度不低于表3 的规定。

表3污泥陶粒粗骨料筒压强度

| 密度等级 | 筒压强度/MPa |
| --- | --- |
| 200 | 0.2 |
| 300 | 0.5 |
| 400 | 1.0 |
| 500 | 1.5 |
| 600 | 2.0 |
| 700 | 3.0 |
| 800 | 4.0 |
| 900 | 5.0 |
| 1000 | 6.0 |

b) 不同密度等级的高强污泥陶粒粗骨料筒压强度和强度标号不低于表4 的规定

表4 污泥陶粒粗骨料筒压强度与强度标号

| 密度等级 | 筒压强度/MPa | 强度标号 |
| --- | --- | --- |
| 600 | 4.0 | 25 |
| 700 | 5.0 | 30 |
| 800 | 6.0 | 35 |
| 900 | 6.5 | 40 |
| 1000 | 7.0 | 45 |

5.4 吸水率和软化系数（混凝土与水泥制品领域，其余由供需双方商定）

a)不同密度等级的污泥陶粒粗骨料的吸水率不大于表5 的规定

表5 污泥陶粒粗骨料的吸水率

| 密度等级 | 1h吸水率/% |
| --- | --- |
| 200 | 30 |
| 300 | 25 |
| 400 | 20 |
| 500 | 15 |
| 600-1000 | 10 |

b)软化系数应不小于0.8。

c)污泥陶粒细骨料的吸水率和软化系数不作规定，报告实测试验结果。

5.5 有害物质规定

污泥陶粒轻骨料有害物质应符合表6 的规定

表6 有害物质规定

| 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 含泥量/% | ≤1.0 |
| 泥块含量/% | ≤1.0 |
| 煮沸质量损失/% | ≤5.0 |
| 烧失量/% | ≤5.0 |
| 硫化物和硫酸盐含量（按SO3计）/% | ≤1.0 |
| 有机物含量 | 不深于标准色，如深于标准色，按GB/T 17431.2-2010中18.6.3的规定操作，且试验结果不低于95%。 |
| 氯化物（以氯离子含量计）含量/% | ≤0.02 |
| 放射性 | IRa≤1.0, Iｖ≤1.0 |
| 可浸出重金属含量/(mg/l) | 镉 | ＜0.03 |
|  | 锰 | ＜1.0 |
|  | 铅 | ＜0.3 |
|  | 铬 | ＜0.2 |
|  | 砷 | ＜0.1 |
|  | 镍 | ＜0.2 |
|  | 锌 | ＜1.0 |
|  | 铜 | ＜1.0 |

6试验方法

6.1氯化物的含量按GB/T 14684-2001中6.11规定进行。

6.2 放射性按GB 6566规定进行。

6.3陶粒中可浸出重金属含量测定按GB/T 30810规定的方法进行，其中试样的制备按GB/T 30810-2014中6.2的规定进行。

6.4 其他项目的试验方法按GB/T 17431.2-2010的规定进行。

7检验规则

7.1 检验分类

7.1.1出厂检验

污泥陶粒轻粗骨料的检验项目为：颗粒级配、堆积密度、粒型系数、筒压强度和吸水率；高强轻粗骨料应检测强度标号。

污泥陶粒轻细骨料的检验项目为：细度模数、堆积密度。

7.1.2型式检验

污泥陶粒轻骨料的型式检验包括本标准第5.2部分规定的全部项目；在下列情况下应进行型式检验：

a)新产品投产时；

b)正常生产时，每半年进行一次；

c)当原材料或生产工艺变化时；

d)停产半年以上，恢复生产时。

7.2组批规则

污泥陶粒轻骨料按类别、名称、密度等级分批检验与验收。每1000m3为一批，不足1000m3亦按一批计且每天须检测一次。

7.3 抽样规则

样品的抽样按GB/T 17431.2-2010第4章的有关规定进行。

7.4 判定规则

7.4.1 判定

各试实验结果均符合本标准第5.2部分的相应规定时，则判定该批产品合格。

7.4.2复验

若试验结果中有一项性能不符合本标准规定，允许从同一批轻骨料中加倍取样，对不合格项进行复验。

复验后，若该项试验结果符合本部分的规定，则判定该批产品合格；否则，判定该批产品不合格。

8 产品合格证、堆放和运输

8.1 产品出厂时，生产厂应提供质量合格证书，其内容包括：

a) 污泥陶粒类别和密度等级；

b) 生产厂名、地址；

c) 执行标准；

d) 批量及批量编号、生产日期；

e) 合格证编号与发放日期；

f) 检验部门及检验人员签章。

8.2 轻骨料应按类别、密度等级和颗粒级配等分别堆放和运输，并应有防雨措施。

8.3 可用车、船散装或袋装运输，并应有防雨措施。

8.4 运输时，应采取措施防止粉尘飞扬和散落。

附件：

# 《污泥陶粒》（征求意见稿）征求意见表

| 专 家 姓 名 |  | 单位 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮编 |  |
| 对标准的总体意见： |
| 条文号 | 意见和/或建议 | 理由/ 背景材料 |

（纸面不敷，可另增页）

请将本表发送到下述邮箱：sky712088@163.com或打印快递至下述地址：

单位：建筑材料工业技术监督研究中心

联系人：扈士凯 手机：15801369163

地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材研究院北楼328室

邮编：100024