ICS

目  次

前言  ··········································································Ⅰ

1 范围 ··········································································· 1

2 规范性引用文件 ···································································· 1

3 术语和定义 ······································································ 1

4 评价要求 ·········································································· 2

5 评价方法 ·········································································· 4

6 判定 ·········································································· 4

附录A（规范性附录）评价指标计算方法··············································· 5

前   言

本标准按照GB /T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建材联合会提出。

本标准由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:苏州混凝土水泥制品研究院有限公司、………………。

本标准参加起草单位：……、………、……、………、……、………。

本标准主要起草人：……、……、……、………、……、………、……。

本标准为首次发布。

绿色设计产品评价技术规范 预制混凝土桩

1  范围

本标准规定了预制混凝土桩绿色设计产品评价技术规范的术语和定义、评价要求、评价方法和判定。

本标准适用于预制混凝土桩产品的绿色评价。其他类似产品可参考执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB 5085.3  危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB/T 13476  先张法预应力混凝土管桩

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31039  先张法预应力离心混凝土异型桩

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 33761  绿色产品评价通则

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB ×××××  水泥制品单位产品能源消耗限额

GB/T ×××××  取水定额 第XX部分：混凝土与水泥制品

GBZ/T 192.1  工业场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度

JC/T 888  先张法预应力混凝土薄壁管桩

JC/T 934  预制钢筋混凝土方桩

JC/T 2029  预应力离心混凝土空心方桩

JC/T ×××× 水泥制品行业绿色工厂评价导则

JG/T 197  预应力混凝土空心方桩

JG/T 272  预制高强混凝土薄壁钢管桩

3  术语和定义

GB/T 33761、GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预制混凝土桩单位产品取水量 norm of water intake per unit product of precast concrete pile

报告期内，预制混凝土桩以单位（每立方米）合格品产量表示的水资源消耗总量。

3.2

废弃浆料 waste slurry

指预制混凝土桩生产过程中产生的余浆等废料。

3.3

固体废弃材料 solid waste materials

指利用废弃矿渣、炉渣、尾矿等制成的符合预制混凝土桩相关标准规定要求的材料及固体废弃物，如矿粉、硅灰、粉煤灰等。

3.4

预制混凝土桩单位产品综合能耗 energy consumption per unit product of precast concrete pile

报告期内，预制混凝土桩以单位（每立方米）合格品产量表示的能源消耗总量。

3.5

生产性粉尘 industrial dust

预制混凝土桩生产过程中产生的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的总称。

3.6

厂界粉尘平均浓度差值 Factory boundary average concentration difference

指在厂界处测试1h颗粒物平均浓度与当地发布的当日24h颗粒物平均浓度的差值。

注：当地不发布或发布值不符合预制混凝土桩生产企业所处实际环境时，厂界平均浓度差值采用在厂界处测1h颗粒物平均浓度与参照点当日24h颗粒物平均浓度的差值。

3.7

厂界 boundary

以法律文书确定的业主拥有使用权或所有权的场所或建筑物的边界。

3.8

无组织排放 unorganized emission

指未经专用排放设备进行的、无规则的大气污染物排放。

4  评价要求

4.1 基本要求

4.1.1  预制混凝土桩（以下简称：预制桩）生产企业厂区规划设计应符合JC/T ××××《水泥制品行业绿色工厂评价导则》的相关要求。

4.1.2  企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

4.1.3  企业应按照 GB 17167 配备能源计量器具，并根据环保法律法规和GB 16297、GBZ/T 192.1要求配备污染物监测和在线监控设备。

4.1.4  企业应配备安装符合要求的粉尘回收装置，并正常运行。

4.1.5  企业应充分合理利用和无害化处置固体废弃物及废弃浆水；固体废弃物应有避免扬散、流失、坍塌和渗漏的贮存场所，废弃浆水应有避免流失和渗漏的贮存场所。

4.1.6  企业的管理应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001和GB/T 23331分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系。

4.1.7  企业近三年无一般安全事故或重大环境污染事件。

4.1.8  产品质量应满足GB/T 13476、GB/T 31039、JC/T 888、JC/T 934、JC/T 2029、JG/T 197、JG/T 272等现行相应国家标准、行业标准的要求。

4.2 评价指标要求

评价指标由一级指标和二级指标组成，其中一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。预制混凝土桩产品评价指标应符合表1的要求。

表1  预制混凝土桩评价指标要求

| 一级 指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 单位产品取水量 | m3/m3 | ≤1.05 | 按附录A计算 |
|  | 固体废弃材料使用率 | % | ≥20 | 按附录A计算 |
|  | 钢筋利用率 | % | ≥98 | 按附录A计算 |
|  | 废弃浆料回收利用率 | % | ≥90 | 按附录A计算 |
| 能源 属性 | 单位产品综合能耗 | kgce/m3 | ≤32.3 | 按GB ×××××《水泥制品单位产品能源消耗限额》统计计算 |
|  | 清洁能源使用率 | % | ≥90 | 按附录A计算 |
| 环境属性 | 生产过程厂界噪声排放限值 | dB（A） | 昼间≤65 夜间≤55 | 依据GB 12348测试 并提供相关证明材料 |
|  | 生产过程单位产品产生的 不可回收废料 | kg/m3 | 0 | 提供相关证明材料 |
|  | 单位产品废水排放量 | kg/m3 | 0 | 依据GB 8978测试 并提供相关证明材料 |
|  | 生产性粉尘 | 厂界平均浓度差值（1h） | 细颗粒物 | μg/m3 | ≤75 | 依据GB 16297测试 并提供相关证明材料 |
|  |  |  | 可吸入颗粒物 | μg/m3 | ≤150 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | ≤300 |  |
|  |  | 厂区内生产时段无组织排放的总悬浮颗粒物1h平均浓度 | 骨料堆场 | μg/m3 | ≤800 |  |
|  |  |  | 搅拌楼计量层和搅拌层 | μg/m3 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 搅拌楼控制室、 办公生活区 | μg/m3 | ≤400 |  |
|  | 空气污染物 | SO2 | mg/m3 | ≤50 | 依据GB 13271测试 并提供相关证明材料 |
|  |  | NOx | mg/m3 | ≤80 |  |
| 品质属性 | 外 观 性 | 壁厚 | mm | 检测部位均不得有负偏差 | 依据GB/T 13476、GB/T 31039、JC/T 888、JC/T 934、JC/T 2029、JG/T 197、JG/T 272等相应标准测试 |
|  |  | 外观质量缺陷 | — | 不允许 |  |
|  |  | 保护层厚度偏差 | mm | 检测部位均不得有负偏差 |  |
|  | 安 全 性 | 出厂时桩用混凝土抗压强度 合格率 | % | ≥99.5 | 依据GB/T50107测试评定 |
|  |  | 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） | mg/L | 不得检出 | 用试块依据GB5085.3测试 |
|  |  |  | 铅（以总铅计） | mg/L | 不得检出 |  |
|  |  |  | 砷（以总砷计） | mg/L | 不得检出 |  |
|  |  |  | 镉（以总镉计） | mg/L | 不得检出 |  |
|  |  |  | 铬（以总铬计） | mg/L | 不得检出 |  |
|  | 产品质量具备可追溯性 | — | — | 喷码等标记 |
|  | 产品合格率 | % | ≥99.5 | 按附录A计算 |

4.3 指标计算方法

预制桩单位产品取水量、生产中钢筋利用率、固体废弃材料使用率、废弃浆料回收利用率、清洁能源使用率、产品合格率等指标的计算方法见附录 A。

5 评价方法

5.1 基本要求评价方法

5.1.1  根据企业提供的应用技术文件（如项目可行性研究报告、项目能源评估报告、企业标准、企业技术规程等）和现场核查结果，评价企业是否满足4.1.1～4.1.5条的要求。

5.1.2  核验企业提供的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系认证证书范围和有效性，评价企业是否满足4.1.6条的要求。

5.1.3  根据相关机构信息，核验企业近3年是否发生一般安全事故和重大环境污染事件，评价企业是否满足4.1.7条的要求。

5.1.4  根据企业提供的由第三方检测机构出具的有效期内的产品型式检验报告。评价产品是否满足4.1.8条的要求。

5.2 评价指标评价方法

按表1中的指标和判断依据进行评价。

6 判定

符合4.1条和表1中全部评价指标要求的产品判为绿色产品。

附录A

（规范性附录）

评价指标计算方法

A.1 单位产品取水量

预制桩单位产品取水量按式（A.1）计算：

…………………………………（A.1）

式中：

Wg—预制桩单位产品取水量，单位为立方米立方米（m3/m3）；

W—报告期内预制桩产品生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Gh—报告期内预制桩的合格产品产量，单位为立方米（m3）。

A.2 钢筋利用率

生产过程中钢筋的实际使用量（钢筋总量-钢筋废料总量）与钢筋总量之比，按式（A.2）计算：

………………………（A.2）

式中：

Ks—钢筋利用率，单位为百分比（%）；

Fs—报告期内钢筋废料总量，单位为吨（t）；

Ms—报告期内钢筋总量，单位为吨（t）。

A.3 固体废弃材料使用率

预制桩用混凝土中固体废弃材料的总用量与所有固体原材料（不含钢筋）的总用量之比，按式（A.3）计算：

………………………（A.3）

式中：

Kg—固体废弃材料使用率，单位为百分比（%）；

Fg—报告期内固体废弃材料的总用量，单位为吨（t）；

Mg—报告期内所有固体原材料（不含钢筋）的总用量，单位为吨（t）。

A.4 废弃浆水回收利用率

生产过程中回收使用的废弃浆水总量与产生的废弃浆水总量之比，按式（A.4）计算：

………………………（A.4）

式中：

Kj—废弃浆水回收利用率，单位为百分比（%）；

Sj—报告期内废弃浆水的回收利用量，单位为吨（t）；

Mj—报告期内产生的废弃浆水总量，单位为吨（t）。

A.5 清洁能源使用率

生产过程中使用的清洁能源使用量与能源消耗的总量之比，按式（A.5）计算：

………………………（A.5）

式中：

Kq—清洁能源使用率，单位为百分比（%）；

Eq—报告期内清洁能源的使用量，单位为吨标煤（tce）；

E—报告期内能源消耗的总量，单位为吨标煤（tce）。

A.6 产品合格率

生产的预制桩合格产品产量与产品总产量之比，按式（A.6）计算：

………………………（A.6）

式中：

Kh—预制桩产品合格率，单位为百分比（%）；

Gh—报告期内预制桩的合格产品产量，单位为米（m）；

G—报告期内预制桩产品的总产量，单位为米（m）。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部  批准

201×-××-××实施

201×-××-××发布

绿色设计产品评价技术规范 预制混凝土桩

Assessment technical specification of green design product-precast concrete piles

（征求意见稿）

（2019.08.02）

JC/T ××××—201×

JC

中华人民共和国建材行业标准

ICS 91.100.30

Q14