ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

绿色设计产品评价技术规范  汽车玻璃

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：×××××××××××××。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色设计产品评价技术规范  汽车玻璃

范围

本标准规定了汽车玻璃绿色设计产品的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本标准适用于汽车玻璃绿色设计产品的评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5137.2 汽车安全玻璃试验方法 第2部分:光学性能试验

GB/T 5137.4 汽车安全玻璃太阳能透射比测定方法

GB 9656 汽车安全玻璃

GB 11614 平板玻璃

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 18144  玻璃应力测试方法

GB 21340 平板玻璃单位产品能源消耗限额

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则和框架

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 30512 汽车禁用物质要求

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

QC/T 985 汽车热反射镀膜夹层前风窗玻璃

ISO 9050 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定（Glass in building -- Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors）

IATF 16949 汽车质量管理体系标准（Automotive quality management system standard）

术语和定义

GB/T 24040以及GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 24040以及GB/T 32161中的某些术语和定义。

太阳能总透射比  solar total transmittance

太阳能直接透射比TE（300nm～2500nm）与安全玻璃内侧二次热传导系数qi之和，以TTS表示。

绿色设计 green-design

生态设计 eco-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[GB/T 32161-2015，定义3.2]

绿色设计产品 green-design product

生态设计产品 eco-design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

[GB/T 32161-2015，定义3.3]

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

[GB/T 24040-2008，定义3.1]

生命周期评价 life cycle assessment（LCA）

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

[GB/T 24040-2008，定义3.2]

生命周期评价报告 report for life cycle assessment

根据生命周期评价方法编制的，用于披露产品绿色设计情况以及全生命周期环境影响信息的报告。

[GB/T 32161-2015，定义3.7]

单品种合格产品 single variety acceptable product

主要原材料相同，生产工艺相同，特性相同的合格产品。

注：单品种合格产品可应用于不同车型。

评价要求

基本要求

生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，生产企业的污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标，近三年无重大安全和环境污染事故。

宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

生产企业的厂界噪声排放，应符合GB 12348要求，同时应符合相关地方标准的要求。

生产企业应按照IATF 16949、GB/T 23331、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、能源管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

产品质量水平应满足GB 9656的要求。

评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。评价指标要求见表1、表2。

表1  夹层玻璃评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 要求 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原片综合利用率 | ≥75% | 见附录A | 产品生产 |
|  | 包装材料可循环利用率 | ≥95% | 见附录A | 产品生产 |
|  | 单位产品新鲜水消耗量 | ≤0.15m3/m2 | 见附录A | 产品生产 |
|  | 水资源重复利用率 | ≥80% | 见附录A | 产品生产 |
| 能源属性 | 原片玻璃单位产品能耗 | 应满足GB 21340中汽车用平板玻璃专用线能耗限额2级指标 | GB 21340 | 原材料获取 |
|  | 原片生产能源结构 | 不使用煤作为一次能源 | 提供证明材料 | 原材料获取 |
| 环境属性 | 企业温室气体排放报告 | 提交《企业温室气体排放报告》 | GB/T 32150 | 产品生产 |
|  | 产品中禁用物质管控 | 应满足GB/T 30512的要求 | GB/T 30512 | 产品使用 |
| 产品属性 | 太阳能总透射比 | ≤50% | QC/T 985 | 产品使用 |
|  | 可见光反射比 | ≤13% | GB/T 5137.2 | 产品使用 |
|  | 紫外线透射比 | ≤1% | ISO 9050 | 产品使用 |
|  | 光畸变 | 试验区A≤1.5′，B≤3′ | GB/T 5137.2 | 产品使用 |
|  | 副像偏离 | 试验区A≤12′，B≤20′ | GB/T 5137.2 | 产品使用 |

表2 钢化玻璃评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 要求 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原片综合利用率 | ≥90% | 见附录A | 产品生产 |
|  | 包装材料可循环利用率 | ≥95% | 见附录A | 产品生产 |
|  | 单位产品新鲜水消耗量 | ≤0.25m3/m2 | 见附录A | 产品生产 |
|  | 水资源重复利用率 | ≥85% | 见附录A | 产品生产 |
| 能源属性 | 原片玻璃单位产品能耗 | 应满足GB 21340中汽车用平板玻璃专用线能耗限额2级指标 | GB 21340 | 原材料获取 |
|  | 原片生产能源结构 | 不使用煤作为一次能源 | 提供证明材料 | 原材料获取 |
| 环境属性 | 企业温室气体排放报告 | 提交《企业温室气体排放报告》 | GB/T 32150 | 产品生产 |
|  | 产品中禁用物质管控 | 应满足GB/T 30512的要求 | GB/T 30512 | 产品使用 |
| 产品属性 | 太阳能直接透射比 | ≤48% | 见附录A | 产品使用 |
|  | 紫外线透射比 | ≤1% | ISO 9050 | 产品使用 |
|  | 表面压应力 | 105MPa～140MPa | GB/T 18144 | 产品使用 |
|  | 边缘张应力 | ≤27.5MPa | GB/T 18144 | 产品使用 |

生命周期评价报告编制方法

编制依据

按GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161编制汽车玻璃的生命周期评价报告，参见附录B。

报告内容框架

基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息。其中：

报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；

申请者信息：包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；

评估对象信息：包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；

采用的标准信息：包括标准名称及标准号等。

符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

生命周期评价

评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体方案。

评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

附件

报告中应在附件中提供：

产品样图或分解图；

产品生产材料清单；

产品工艺表（包括产品生产工艺过程等）；

各单元过程的数据收集表；

其他。

评价方法

同时满足以下条件的汽车玻璃制品可称为绿色设计产品：

- 满足基本要求（见4.1)和评价指标要求（见4.2）；

- 提供汽车玻璃产品生命周期评价报告（见5.2）。

（规范性附录）
检验方法和指标计算方法

原片综合利用率

原片综合利用率是生产合格产品与切裁所使用原片玻璃的比例，按式（B.1）计算：

(A.1)

式中：

K C  ——原片综合利用率，以%表示；

A T  ——统计期内，企业生产单品种合格产品消耗原片玻璃总量，单位为立方米（m3）或吨（t）；

A P  ——统计期内，企业生产单品种合格产品总量，单位为立方米（m3）或吨（t）。

（包装材料）可循环材料利用率

可循环材料利用率是指包装（运输）产品使用可循环材料与总包装（运输）产品材料的比例，按式（B.2）计算：

(A.2)

式中：

K b  ——可循环材料利用率，以%表示；

S C  ——统计期内，通过可循环材料包装（运输）的单品种合格产品面积总量，单位为平方米（m2）；

S Z  ——统计期内，生产的单品种合格产品面积总量，单位为平方米（m2）。

用水定额

生产每平方米合格产品所消耗的新水量，不包括生活用水，按式（B.3）计算：

(A.3)

式中：

W p  ——生产每平方米合格产品所消耗的新水量，单位为立方米每平方米（m3/m2）；

V P  ——统计期内，生产单品种合格产品所消耗的新水量，新水为从水源地取得的、未经任何处理的水资源，包括地下水、地表水及市政供水等，单位为立方米（m3）；

S S  ——统计期内，生产该单品种合格产品的总面积，单位为平方米（m2）；对于多片玻璃构成的复合制品，S S 应为构成玻璃制品的各单片玻璃的面积和；例如夹层玻璃，S S 应为构成夹层玻璃的2片单片玻璃的面积和。

水资源重复利用率

水资源重复利用率是指企业生产过程中使用重复水量与用水量的比值，按式（B.5）计算：

(A.5)

式中：

K w  ——水资源重复利用率；

VT ——统计期内，企业生产单品种合格产品过程中使用的重复水量，单位为立方米（m3）；重复水量等于用水量减去新水量；

V t  ——统计期内，企业生产单品种合格产品过程中的用水量，包含各种水资源，单位为立方米（m3）。

太阳能直接透射比

按GB/T 5137.4运算公约A规定的方法测量太阳能直接透射比。

（资料性附录）
汽车玻璃生命周期评价方法

概况

生命周期评价的过程应包括目的和范围确定、清单分析、影响评价以及解释和报告等。

目的和范围确定

评价目的

通过调查汽车玻璃原材料获取、产品生产、运输到使用过程的各项消耗和排放，可以量化分析汽车玻璃对环境造成的影响，为产品绿色设计、工艺技术改进、供应链管理以及产品市场营销等提供依据，从而提升汽车玻璃的环境友好程度。

评价范围

功能单元

生产1平方米汽车玻璃。

系统边界

本标准界定的汽车玻璃产品生命周期系统边界，分三个阶段，如图B.1所示，包括原辅料获取阶段、产品生产阶段和产品使用阶段。具体见下：

产品生命周期系统边界图

- 原辅料获取阶段：该阶段始于原辅材料生产，结束于原材料运输到生产场址；包括原辅材料生产、运输等；

- 产品生产阶段：该阶段始于原辅材料进入生产场址，结束于汽车玻璃成品包装；包括制造、制造过程间半成品的运输、产品包装等；

- 产品使用阶段：该阶段始于汽车玻璃成品运输出厂，结束于消费者拥有产品；包括从生产场址到中转库的运输、中转库到客户场址的运输、使用等；

数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 能源的所有输入均列出；

- 原料的所有输入均列出；

- 辅助材料质量小于原料总消耗0.1％的项目输入可忽略；

- 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤的各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

- 小于固体废弃物排放总量1％的一般性固体废弃物可忽略，

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

- 任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

生命周期清单分析

数据收集

概况

主要包括现场数据的收集和背景数据的选择，数据收集表参见附录C，应将以下要素纳入数据清单：

- 汽车玻璃的原辅料生产

- 汽车玻璃原辅料由原辅料供应商运输至汽车玻璃生产商处的运输数据；

- 汽车玻璃生产过程的能源与水资源消耗数据，

- 汽车玻璃原辅料分配及用量数据；

- 汽车玻璃包装材料数据，包括原材料包装数据；

- 汽车玻璃生产商处运输至客户的运输数据；

- 汽车玻璃使用阶段的数据。

现场数据收集

现场数据来自于参评企业及其主要原材料供应商的实际生产过程，一方面包括各单元过程的单位产品的原料/能源/资源的消耗量及其运输量，另一方面涵盖环保法规、行业标准、环境监测报告、环境影响评价报告所要求监测的大气、水体、土壤的各种排放和温室气体排放（数据同样需要转换为单位产品对应的排放量）。所有现场数据的来源和算法均应明确地说明。

背景数据选择

各种能耗和原辅料的上游生产过程数据（背景数据）应优先采用来自上游供应商提供的数据，如上游原料的LCA报告数据，尤其是重要的原辅料。如果上游供应商不能提供，则应采用本规范提供的汽车玻璃行业背景数据库。如果仍未找到所需背景数据，可采用公开的LCA数据库、或文献数据。所有背景数据来源均应明确地说明。

清单分析

产品生命周期各单元过程数据清单整理完成，对所收集的数据质量进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立科学完整的生命周期评价计算程序。企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个单元过程模块，输入各单元过程的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，对为影响评价做准备。

影响评价

影响类型

影响类型可分为资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害三类。汽车玻璃的影响类型采用气候变化、酸化/富营养化和化石能源消耗4个指标。

清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.6。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。

汽车玻璃产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 气候变化 | 二氧化碳（C02）、甲烷（CH4）、一氧化二氮（N2O）等 |
| 酸化 | 二氧化硫（SO2）、硫化氢（H2S）等 |
| 富营养化 | 氨氮（NO- 3）、氮氧化物（NOX）、总氮（TN）、总磷（TP）、硝酸根（PO- 4）等 |
| 化石能源消耗 | 原煤、原油、天然气、甲烷等 |

分类评价

计算出不同影响类型的特征化模型，建议采用CML2001-Jan.2016的评价方法进行计算。分类评价的结果采用表B.2中的当量物质表示。

汽车玻璃产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球变暖 | C02当量，kg-1 | CO2 | 1 | CML2001-Jan.2016 |
|  |  | CH4 | 28 |  |
|  |  | N2O | 265 |  |
| 酸化 | S02当量，kg-1 | SO2 | 1.2 |  |
|  |  | H2S | 1.6 |  |
| 富营养化 | PO- 4当量，kg-1 | NO- 3 | 0.1 |  |
|  |  | NOX | 0.13 |  |
|  |  | TN | 0.42 |  |
|  |  | TP | 3.06 |  |
|  |  | PO- 4 | 1 |  |
| 化石能源消耗 | MJ.kg-1 | 原煤 | 25.4 | CML2001-Jan.2016 |
|  |  | 原油 | 42.84 |  |
|  |  | 天然气 | 46.2 |  |
|  |  | 甲烷 | 49.84 |  |

计算方法

影响评价结果计算方法见公式B.1。

(B.1)

式中：

EPi ——第i种影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单因子的贡献；

Qj  ——第j种清单因子的排放量；

EFij——第i种影响类型中第i种清单因子的特征化因子。

解释和报告

生命周期模型的稳健性评价

汽车玻璃生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

宜用于评价汽车玻璃产品生命周期模型稳健性的工具包括：

- 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整。

- 敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何受到数据、分配方法或类型参数结果的计算等的不确定性的影响，来评价其可靠性。

- 一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

热点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列

与汽车玻璃产品相关的生态设计改进方案。

结论、建议和限制

应根据确定的汽车玻璃产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括已确认的供应链“热点问题”摘要和改进方案。

（资料性附录）
生命周期数据收集清单表

现场数据收集清单

汽车玻璃各单元过程现场数据收集清单见表C.1～表C.8。

汽车玻璃原材料种类、用量及运输清单

| 原材料 种类 | 含量/％ | 单位产品 消耗量/ g | 原料产地 | 运输方式（货车、火车、飞机、轮船或其他方式） | 运输距离/ km | 单位产品运距/(km/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮法玻璃 |  |  |  |  |  |  |
| PVB膜 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

汽车玻璃生产过程能源消耗清单

| 单元过程 | 能源种类 | 单位 | 车间生产总消耗量 | 单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 电力 | 千瓦时（kW·h) |  |  |
| 成型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

汽车玻璃生产过程水资源消耗清单

| 单元过程 | 水资源种类 | 单位 | 车间生产总消耗量 | 单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 水 | 吨（t) |  |  |
| 成型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

汽车玻璃生产过程污染物排放清单

| 单元过程 | 排放种类 | 污染物名称 | 来源 | 处理和回用情况 | 排放量 | 单位（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 排放到空气 | CO2 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 排放到水体 | COD |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

汽车玻璃包装材料消耗清单

| 包装材料种类 | 单位产品用量 | 单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 纸箱 |  |  |
| 铁箱 |  |  |
| 木箱 |  |  |
| … |  |  |

汽车玻璃出厂运输清单

| 单元过程 | 运输方式（货车、火车、飞机、轮船或其他方式） | 运输距离／km | 单位产品运距／（km ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 从生产地到中转库 |  |  |  |
| 从中转库到客户 |  |  |  |
| … |  |  |  |

汽车玻璃使用过程能源消耗清单

| 能源种类 | 单位 | 整车总消耗量 | 单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 千瓦时（kW·h) |  |  |
| 汽油 | 升（L） |  |  |
| … |  |  |  |

背景数据收集

汽车玻璃相关背景数据收集清单见表C.8。

背景数据清单

| 生产流程 | 数据来源 |
| --- | --- |
| 浮法玻璃生产 | 优先选用国家的平均数据； 其次选用行业的平均数据； 也可选用研究文献的数据。 |
| PVB膜片生产 |  |
| 公路运输 |  |
| 电力生产 |  |
| … |  |

_________________________________

# Text boxes

浮法玻璃生产

汽车玻璃销售及使用

汽车玻璃出厂运输

汽车玻璃包装

汽车玻璃生产

原材料运输

中间膜生产

辅料生产

产品使用阶段

产品生产阶段

原辅料获取阶段