ICS 91.100.30

Q 15

备案号

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—20XX

型钢网架整体喷筑速凝墙体系统技术规程

Technical Specification for Integral Spraying and Quick-setting Wall System with Steel Grid

（本稿完成日期：20191205）

20XX - XX - XX发布

20XX – XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前    言

为规范型钢网架整体喷筑速凝墙体系统的材料要求、设计与构造、施工与质量验收，根据国家工业与信息化部工信厅科[2016]152号文件，在广泛调查研究、认真总结实践经验、参考有关国内外标准，并广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要内容是：1总则；2术语和符号；3墙体系统材料及性能；4墙体设计与构造；5复合墙体施工；6质量验收。

本规程由中国建筑材料联合会归口管理，福建省建筑科学研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈至福建省建筑科学研究院有限责任公司（地址：福建省福州高新区海西高新技术产业园创业大厦附属楼3楼，邮编：350108）。

本规程负责起草单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司

……

本规程参加起草单位：……

……

……

……

……

本规程主要起草人：***

本规程主要审查人：***

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  墙体系统材料及性能	3

3.1  冷弯薄壁型钢骨架	3

3.2  石膏基砂浆	3

3.3  其它材料	5

4  墙体设计与构造	6

4.1  一般规定	6

4.2  墙体设计要求	7

4.3  构造要求	7

5  复合墙体施工	11

5.1  一般规定	11

5.2  冷弯薄壁型钢骨架工程	11

5.3  管线安装	12

5.4  石膏基砂浆喷筑工程	12

6  质量验收	13

6.1  一般规定	13

6.2  冷弯薄壁型钢骨架分项工程	13

6.3  石膏基砂浆分项工程	14

6.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体系统工程	15

附录A  检验批质量验收记录表	17

本规程用词说明	18

引用标准名录	19

条 文 说 明	20

- Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	3

3.1  Cold-formed Steel Frame	3

3.2  Gypsum-based Mortar	3

3.3  Other Materials	5

4  Composite Wall Design	6

4.1  General Requirements	6

4.2  Wall Design Requirements	7

4.3  Construct Requirements	7

5  Composite Wall Construction	11

5.1  General Requirements	11

5.2  Cold-formed Steel Frame Work	11

5.3  Pipeline Work	12

5.4  Gypsum-based Mortar Work	12

6  Quality Acceptance	13

6.1  General Requirements	13

6.2  Cold-formed Steel Frame Work	13

6.3  Gypsum-based Mortar Work	14

6.4  Composite Wall Work	15

Appendix A  Inspection Quality Acceptance Record Chart	17

Explanation of Wording in This Specification	18

List of Quoted Standards	19

## Explanation of Provisions	20

# 1  总  则

1.0.1  为统一型钢网架整体喷筑速凝墙体的生产和应用，做到技术先进、安全适用、经济合理、质量可靠、节能环保，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于以型钢网架整体喷筑速凝墙体作为建筑工程中非承重墙体的设计、施工及质量验收。

1.0.3  型钢网架整体喷筑速凝墙体应合理选用材料、设计和构造措施，应保证墙体结构满足强度、稳定性和刚度要求，并应符合墙体保温、隔声、防火及防潮等要求。

1.0.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体的设计、施工及质量验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体系统 integral spraying and quick-setting wall system with steel srid quick-setting wall system

以冷弯薄壁型钢和钢板网为骨架，以石膏基砂浆为喷筑浆料，采用机械喷涂方法整体喷筑复合而成的墙体。

2.0.2  整体喷筑  integral spraying

利用泵送方法将浆料沿管道输送到喷枪出口端，再利用压缩空气将其喷筑形成整面墙体的工艺。

2.0.3  石膏基砂浆  gypsum-based mortar

由建筑石膏、水泥、建设用砂、纤维和聚苯乙烯泡沫颗粒等材料均匀混合而成的预拌浆料。

2.0.4  钢板网  expanded steel net

采用金属板材或卷材经机械切割延伸、扩张成型而产生的孔状网。

# 3  墙体系统材料及性能

## 3.1  冷弯薄壁型钢骨架

3.1.1  冷弯薄壁型钢应符合下列规定：

1  用于型钢网架整体喷筑速凝墙体中的钢材，应采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235级钢材、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591规定的Q355级钢材，或采用现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518和《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978规定的550级钢材。

2  用于型钢网架整体喷筑速凝墙体中的钢带或钢板的镀层标准应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978的规定。在一般腐蚀性地区，结构用冷弯薄壁型钢构件防腐镀层的双面镀锌量不应低于180g/m2；在高腐蚀性地区和特殊环境下，双面镀锌量不应低于275 g/m2或双面镀铝锌量不应低于150 g/m2，同时应满足现行国家或行业标准的有关规定。

3.1.2  钢板网应符合现行国家标准《钢板网》GB/T 33275中的规定。

3.1.3  连接件应符合下列规定：

1  锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591规定的Q355级钢。

2  普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T 5780的规定，其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。

3  自攻螺钉应符合现行国家标准《自攻螺钉》GB/T 5282~GB/T 5285的规定。

4  自钻自攻螺钉应符合现行国家标准《自钻自攻螺钉》GB/T 15856.1~GB/T 15856.5的规定。

5  抽芯铆钉应符合现行国家标准《抽芯铆钉》 GB/T 12615~GB/T 12618的规定。

6  射钉应符合现行国家标准《射钉》GB/T 18981的规定。

7  后锚固连接应符合现行国家标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

## 3.2  石膏基砂浆

3.2.1  石膏基砂浆中原材料应符合下列规定：

1  砂浆中的石膏应符合现行国家标准《建筑石膏》GB/T 9776的规定，等级不应低于2.0级。放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

2  砂浆中的水泥强度等级不应低于42.5级，其性能应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

3  砂浆中的砂应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的规定。

4  砂浆中的合成纤维应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120的规定。

5  砂浆中的外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119及其他现行标准的有关规定。

6  砂浆的拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

3.2.2  石膏基砂浆的基本性能应符合表3.2.2的要求。

表3.2.2  石膏基砂浆的基本性能

| 项 目 | 指标 | 试验依据 |
| --- | --- | --- |
| 干表观密度（kg/m3） | ≤800 | 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158 |
| 立方体抗压强度*1（MPa） | 28d | ≥3.5 |  |
|  | 1d | ≥0.4 |  |
| 拉伸粘结强度(MPa) | 与钢材 | ≥0.10 |  |
|  | 与混凝土 | ≥0.15 |  |
| 软化系数 | ≥0.6 |  |
| 导热系数（W·m-1·K-1) (平均温度25℃) | ≤0.165 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294 |
| 冻融循环25次后的抗压强度 损失率（%） | ≤10 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 |
| 凝结时间*2 (min) | 可操作时间 | ≥120 |  |
|  | 终凝时间 | ≤240 |  |
| 收缩值（%） | ≤0.2 |  |
| 燃烧性能等级 | 不低于A2级 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 内照射指数 | ≤1.0 | 《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566 |
| 外照射指数 | ≤1.0 |  |
| 氯离子含量*3（%） | ≤0.06 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 |
| 注1：1d和28d立方体抗压强度分别为试件在温度为(20±5)℃、相对湿度为(65±10)%的空气中养护1d和28d，再放入(40 ±5)℃的烘箱中烘干至恒重后测定的强度。 注2：以贯入阻力值达到0.3MPa时所对应的时间作为可操作时间，以贯入阻力值达到0.5MPa时所对应的时间作为终凝时间。 注3：氯离子含量为石膏基砂浆硬化后的水溶性氯离子含量。 所有项目涉及的烘干温度均为（40±5）℃。 |

## 3.3  其它材料

3.3.1  聚合物水泥防水砂浆应符合现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定。

3.3.2  耐碱玻璃纤维网布应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841的规定。

3.3.3  抹灰石膏应符合现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627的规定。

3.3.4  纤维水泥平板应符合现行行业标准《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1的规定。

# 4  墙体设计与构造

## 4.1  一般规定

4.1.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体的典型构造形式如图4.1.1所示。

| (a) 外墙墙身大样图 | (b) 内墙墙身大样图 |
| --- | --- |

图4.1.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体构造图

H—墙体总厚度；h—冷弯薄壁型钢宽度；t1—外墙饰面层厚度；t2—内墙饰面层厚度；b—钢板网厚度；c—网格布厚度

4.1.2  型钢网架整体喷筑速凝墙体可作为钢结构和钢筋混凝土结构中的内隔墙与外围护墙，且墙体应按现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的要求实现构件、配件和设备的模数化、标准化和定型化。

4.1.3  型钢网架整体喷筑速凝墙体应符合下列规定：

1  墙体四周与主体结构应有可靠的连接，且应适应主体结构的变形；

2  门框、窗框与墙体连接应可靠；

3  墙体应便于埋设各种管线，当埋设管线时，管线直径不宜大于墙体厚度的1/3。

4.1.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体的空气声计权隔声量、耐火极限和燃烧性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。

4.1.5  冷弯薄壁型钢所用的金属连接件宜采用不低于主材强度等级的构件，且连接件的厚度不宜低于冷弯薄壁型钢的壁厚。

4.1.6  型钢网架整体喷筑速凝墙体不应用于长期直接与水接触或持续不断的高湿度环境，如桑拿房、蒸汽间、户内游泳池等建筑。

4.1.7  型钢网架整体喷筑速凝墙体需用于高湿度环境中时，应采取防潮措施。

## 4.2  墙体设计要求

4.2.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体的厚度应根据使用部位、环境气候条件、节能保温、主体结构承载力要求等因素综合确定。

4.2.2  型钢网架整体喷筑速凝墙体布置应避免对结构水平及竖向刚度造成突变，结构的自振周期折减系数可根据工程实际情况确定。

4.2.3  型钢网架整体喷筑速凝墙体应满足1 kN单点吊挂力作用24 h未见裂纹和30 kg沙袋从0.5 m高度冲击5次未见破坏的要求。

4.2.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体作为外墙时，应对墙体在风荷载作用下的强度、稳定性进行验算。

4.2.5  型钢网架整体喷筑速凝墙体用于淋浴间、卫生间和厨房等有防水要求的房间时，墙体下部宜与楼板直接锚固，且采取防水措施。

4.2.6  穿越墙体内的水暖、电气管线应预先设计，不得后凿墙体埋设管线；当墙体上预埋的水、电箱、柜等开洞处与竖龙骨位置冲突时，应对竖龙骨的布置进行调整；对隔声有特殊要求的房间，应在开洞处做隔声设计。

4.2.7  型钢网架整体喷筑速凝墙体高厚比不宜大于30；当高厚比超过限值时，应采取相应的构造措施。

4.2.8  螺钉连接的计算应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关要求。

## 4.3  构造要求

4.3.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体与主体结构的连接构造（图4.3.1）应符合下列规定：

1  墙体与钢筋混凝土结构宜采用射钉或膨胀螺栓进行连接；墙体与钢结构宜采用自钻螺钉进行连接，且自钻螺钉强度等级不低于ST 5.5级；

2  墙体四周与主体结构之间应设置宽度为25mm～30mm的间隙；

3  墙体与墙体、墙体与主体结构间的接缝处应采用耐碱玻纤网格布等进行加强处理；

4  膨胀螺栓的直径不应小于8 mm，间距不应大于600 mm；射钉的直径不应小于3 mm，间距不应大于200 mm；上下龙骨端部50 mm内应设置膨胀螺栓或射钉。

图4.3.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体墙体构造

4.3.2  型钢网架整体喷筑速凝墙体冷弯薄壁型钢的构造措施应符合下列规定：

1  竖龙骨间距应根据墙体高度确定，不宜大于610mm，横龙骨的间距不宜大于1200mm；

2  弧形墙体和卫生间、厨房等潮湿环境墙体的竖龙骨间距宜为300mm；

3  门窗洞口及消火栓箱、电箱等开洞处，冷弯薄壁型钢应采取加强措施；

4  横龙骨与竖龙骨宜采用龙骨钳咬合连接。

4.3.3  型钢网架整体喷筑速凝墙体上、下龙骨的构造应符合下列规定：

1  墙体上、下龙骨宜采用冷弯槽钢构件，上、下龙骨壁厚不应小于所连接墙体竖龙骨的壁厚；

2  上、下龙骨断开处应设置长度不少于200 mm的卷边冷弯槽钢加强连接件，每侧连接腹板的螺钉不应少于4个，连接翼缘的螺钉不应少于2个（图4.3.3）。卷边槽形构件的拼接件厚度不应小于上、下龙骨的厚度。

图4.3.3  槽形构件拼接示意

1—卷边槽形构件；2—螺钉

4.3.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体竖龙骨的钢板（芯材）厚度不应小于0.8 mm，上、下龙骨的钢板（芯材）厚度不应小于1.2 mm。

4.3.5  型钢网架整体喷筑速凝墙体开孔时，应在墙体门、窗洞口上方设置过梁，两侧宜在孔口边设置竖龙骨，竖龙骨宜从墙体底部直通至墙体顶部或过梁下部，并与墙体上、下龙骨相连接。

4.3.6  当冷弯薄壁型钢构件的腹板开孔时（图4.3.6），应符合下列规定：

1  孔口的中心距不应小于600 mm；

2  孔口的宽度不应大于110 mm；

3  孔口边至最近端部边缘的距离不应小于250 mm；

4  垂直构件的孔高不应大于腹板高度的1/3和40 mm的较小值。

图4.3.6  构件开孔示意图

4.3.7  当腹板开孔不满足第4.3.6条的要求时，应对孔口进行加强（图4.3.7）。孔口加强件可采用平板、槽形构件或卷边槽形构件。孔口加强件的厚度应与所要加强腹板的厚度相同，伸出孔口四周应不小于25 mm。加强件与腹板应用螺钉连接，螺钉最大中心间距为25 mm，最小边距为12 mm。

图4.3.7  孔口加强示意图

1—竖龙骨；2—螺钉；3—孔口加强件

4.3.8  冷弯薄壁型钢之间连接的自钻自攻螺钉宜采用ST 4.2级不锈钢或镀锌螺钉。

4.3.9  采用自攻螺钉连接时，自攻螺钉至少应有3圈螺纹穿过连接构件。自攻螺钉的中心距和端距不应小于自攻螺钉直径的3倍，边距不应小于自攻螺钉直径的2倍。受力连接中的螺钉连接数量不应少于2个。用于钢板之间连接时，钉头应靠近较薄的构件一侧（图4.3.9）。

图4.3.9  自攻螺钉连接示意图

# 5  复合墙体施工

# 5.1  一般规定

5.1.1  墙体施工前应编写施工组织设计文件，应建立项目质量保证体系，应有过程管理措施。

5.1.2  冷弯薄壁型钢网架应根据设计文件进行构件详图、清单、制作工艺的编制，做好施工技术方案和交底。

5.1.3  墙体施工使用的材料应具有产品质量合格证明和产品检验报告，同时应对进场材料进行抽样复验。

5.1.4  冷弯薄壁型钢构件在露天环境中放置时，应避免由于雨雪、曝晒、冰雹等气候环境对构件及其表面镀锌层造成腐蚀。

5.1.5  冷弯薄壁型钢构件不宜现场大量切割，确有必要切割时，不应采用引起钢材急剧发热或损坏镀层的方法。

5.1.6  当构件表面镀层出现局部破坏时，应进行防腐处理。

5.1.7  石膏基砂浆应现制现用，砂浆原材料不得露天堆存，应避免受潮。

5.1.8  原材料的品种、规格和性能应符合现行国家相关产品标准和设计要求。

5.1.9  冷弯薄壁型钢构（配）件应进行标示，辨识应清晰、明显、不易涂改。

## 5.2  冷弯薄壁型钢骨架工程

5.2.1  冷弯薄壁型钢网架应在主体（或部分）结构验收完成后施工。同一楼层，外墙宜先于内墙施工。

5.2.2  安装前应对现场进行清洁，地面进行整平。冷弯薄壁型钢应在混凝土达到设计强度的70%后安装。

5.2.3  在冷弯薄壁型钢和其他材料之间应使用有效的隔离措施进行防护，防止不同材料相互腐蚀。

5.2.4  墙体顶、底导轨与结构固定的螺栓的间距不应大于600mm，且距导轨两端宜为50 mm；与顶底导轨固定的立柱间距不应大于610 mm。

5.2.5  顶、底导轨在门窗洞口处需要截断时，螺栓或射钉固定点距离端部不得小于50 mm。

5.2.6  顶、底导轨固定在钢结构基层上时，应在顶导轨和钢结构基层之间设置一层厚度为2.5mm~3 mm且与顶导轨同宽的橡胶垫板。底导轨与混凝土之间应放置防腐防潮垫。

5.2.7  顶、底导轨应采用螺栓或射钉固定，其型号、规格及间距应符合设计要求，固定时并应注意避开结构预埋的管线。

5.2.8  墙体内水电预埋管线需要穿过龙骨时，应用扩孔器在龙骨中间部位的相应位置上开孔，开孔宽度不得大于龙骨截面宽度的1/3。金属管件与钢构件之间应放置橡胶垫圈，避免两者直接接触。设备或电气管线应有塑料绝缘套管保护。

5.2.9  立柱需要接长时，宜采用对接连接，对接处内衬龙骨长度不应小于400 mm，并用龙骨钳固定。

5.2.10  立柱应按设计间距垂直套入顶、底导轨内，开口的方向应一致，并用龙骨钳与顶、底导轨固定。

## 5.3  管线安装

5.3.1  管线、接线盒应按设计要求安装，并与轻钢骨架固定牢靠。

5.3.2  水平管线宜从竖龙骨腹板孔穿过。当需要开孔时，开孔宽度不宜大于龙骨腹板高度的1/3，大于1/3时应对开孔部位补强。

5.3.3  同一水平位置布置两根管线时，管线应上下错开。隔墙两侧同一位置均设有接线盒时，应错开布置。

## 5.4  石膏基砂浆喷筑工程

5.4.1  石膏基砂浆的喷筑施工应符合下列规定：

1  施工前应按设计及工艺要求选用合格的石膏基砂浆。

2  砂浆宜采用强制式搅拌机搅拌、泵送，并采用现场喷筑施工。

3  砂浆喷射应在冷弯薄壁型钢骨架安装验收合格后进行。

4  砂浆施工过程中，应注意保护墙体内预埋的水电管线不被破坏，预埋箱、柜、盒等无变形移位。

5  砂浆喷筑完成后，应用木拉板抹平，并将接缝处清理干净。

6  当环境温度低于5℃时，不宜进行砂浆的施工，否则应有可靠的防冻措施。

7  砂浆养护期间，施工场所应保持适当通风。

# 6  质量验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体施工质量的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300的规定。

6.1.2  型钢网架整体喷筑速凝墙体工程质量验收时，应检查下列文件和记录：

1  复合墙体施工图、设计说明及其他设计文件。

2  材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3  隐蔽工程验收记录。

4  施工记录和检验批质量验收记录表（见附录A)。

6.1.3  冷弯薄壁型钢骨架施工完成后，应对下列隐蔽工程进行验收：

1  顶、底导轨与主体结构的连接固定。

2  墙体中设备管线的安装及水管试压。

3  冷弯薄壁型钢骨架安装。

6.1.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体的检验批划分应符合下列规定：

1  型钢网架整体喷筑速凝墙体外墙工程每1000m2为一个检验批，不足1000m2按一个检验批计。

2  型钢网架整体喷筑速凝墙体隔墙工程每50间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）为一个检验批，不足50间按一个检验批计。

6.1.5  型钢网架整体喷筑速凝墙体系统工程的验收应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收。

2  主控项目应全部合格。

3  一般项目应合格，当采用计数检验时，检查点合格率应大于90%，且其余检查点不应有严重缺陷。

## 6.2  冷弯薄壁型钢骨架分项工程

Ⅰ  主控项目

6.2.1  冷弯薄壁型钢、钢板网的材质、规格、型号等应符合设计要求。

检查数量：按进场批次每10t为一批；每批抽取一个试件。

检验方法：核查产品合格证、质量检验报告和进场复验报告。

6.2.2  墙体顶、底导轨，必须与主体结构连接牢固，位置正确，应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检査、检査隐蔽验收记录。

6.2.3  墙体立柱间距和构造连接方法，应符合设计要求。墙体内设备管线和门窗应安装牢固，位置正确。

检验方法：观察、尺量检查、检査隐蔽验收记录。

Ⅱ  一般项目

6.2.4  冷弯薄壁型钢构件的加工应按设计要求控制尺寸，其允许偏差应符合表6.2.4的规定。

检查数量：按钢构件数抽査10%，且不小于3件。

检验方法：游标卡尺、钢尺和角尺、半圆塞规检査。

表6.2.4  冷弯薄壁型钢构件加工允许偏差

| 检査项目 | 允许偏差（mm) |
| --- | --- |
| 构件长度 | -3～0 |
| 截面尺寸 | 腹板高度 | ±1 |
|  | 翼缘宽度 | ±1 |
|  | 卷边高度 | ±1.5 |
| 翼缘与腹板和卷边之间的夹角 | ±1° |

## 6.3  石膏基砂浆分项工程

Ⅰ  主控项目

6.3.1  墙体使用的石膏基砂浆等应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查产品合格证、质量检验报告和进场复验报告。

6.3.2  墙体使用的石膏基砂浆，进场时应对其凝结时间、干表观密度、立方体抗压强度、导热系数进行复验，复验应为见证取样送检。

检查数量：每喷筑500m2，取样不得少于一次。

检验方法：核查复验报告。

Ⅱ  一般项目

6.3.3  墙体内石膏基砂浆应填充密实、均匀。

检验方法：轻敲检查、检查隐蔽记录。

## 6.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体系统工程

Ⅰ  主控项目

6.4.1  墙体表面应平整、洁净、接缝均匀并顺直。

检验方法：观察。

6.4.2  墙体上的箱、柜、盒位置正确、边缘整齐。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ  一般项目

6.4.3  墙体沿厚度方向无贯通裂纹，板面无横向跨边缘裂纹，无影响使用性能的缺角、掉边，板面裂纹长度不大于40mm，且数目不多于两处。

检验方法：观察、尺量检査。

6.4.4  墙体外形尺寸、立柱间距、门窗洞口位置及其他构件位置应符合设计要求，其允许偏差应符合表6.4.4的规定。

检查数量：按钢构件数抽査10%，且不小于3件。

检验方法：钢尺和靠尺检査。

表6.4.4  冷弯薄壁型钢构件安装允许偏差

| 检査项目 | 允许偏差（mm) | 检査项目 | 允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | -5～0 | 墙体立柱间距 | ±3 |
| 高度 | ±2 | 洞口位置 | ±2 |
| 对角线 | ±3 | 其他构件位置 | ±3 |
| 平整度 | h/1000(h为墙高) | — | — |

6.4.5  墙体的尺寸允许偏差和检验方法应符合表6.4.5的规定。

表6.4.5  墙体的尺寸允许偏差和检验方法

| 检査项目 | 允许偏差（mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙体轴线位移 | 3 | 用经纬仪或拉线和尺检查 |
| 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 立面垂直度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺及塞尺检查 |

# 附录A  检验批质量验收记录表

表A   _________检验批质量验收记录表

| 单位(子单位)工程名称 |  | 分部(子分部)工程名称 |  | 分项 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位 项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  | 验收依据 |  |
| 检查项目 | 设计要求及规范规定 | 样本总数 | 最小/实际抽样数量 | 检査记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 | 专业监理工程师： 年 月 日 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)	表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)	表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)	表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)	表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2  规程中按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

- 《建筑模数协调标准》GB/T 50002

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300

- 《通用硅酸盐水泥》GB 175

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

- 《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518

- 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

- 《自攻螺钉》GB/T 5282~GB/T 5285

- 《六角头螺栓 C级》GB/T 5780

- 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

- 《建筑石膏》GB/T 9776

- 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

- 《抽芯铆钉》 GB/T 12615~GB/T 12618

- 《建设用砂》GB/T 14684

- 《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978

- 《自钻自攻螺钉》GB/T 15856.1~GB/T 15856.5

- 《射钉》GB/T 18981

- 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120

- 《抹灰石膏》GB/T 28627

- 《钢板网》GB/T 33275

- 《混凝土用水标准》JGJ 63

- 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70

- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

- 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220

- 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322

- 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158

- 《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1

- 《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

- 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984

# 中华人民共和国建材行业标准

# 型钢网架整体喷筑速凝墙体系统技术规程

# JC/T XXXX-20XX

# 条 文 说 明

# 1  总  则

1.0.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体符合国家节约资源、保护环境和预制装配化的技术经济政策，其作为一种新型轻质墙体，具有节能、隔声及防火性能良好、舒适度优越、材料绿色环保且可循环利用等优点。近年来，型钢网架整体喷筑速凝墙体已开始规模化推广应用，该墙体属于装配式的范畴，先后在北京、上海、陕西、河南、湖南、贵州、湖北、福建、浙江等地施工应用广泛，受到行内各界的欢迎和良好评价。为提高型钢网架整体喷筑速凝墙体设计、施工与验收的技术水平，规范应用技术，标准编制组在总结国内工程实践经验、参考国内相关技术标准和政策的基础上制定了本规程。

1.0.2  本条明确了型钢网架整体喷筑速凝墙体的适用范围，本规程不适用于高层有承重要求和对屏蔽、绝缘和防止放射线等有特殊要求的建筑墙体。

1.0.3  墙体的强度、稳定性和刚度是保证建筑正常使用以及使用者人身安全的最基本要求，因此该墙体在材料选用、构造设计过程应当严格，尤其是当型钢网架整体喷筑速凝墙体用于建筑外墙及卫生间时必须使用防渗透砂浆喷筑。

1.0.4  本规程应与国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑设计防火规范》GB 50016、《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411配套使用。

# 3  墙体系统材料及性能

## 3.1  冷弯薄壁型钢骨架

3.1.1～3.1.3  本节依据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981、现行行业标准《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227、《冷弯薄壁轻钢多层住宅技术标准》JGJ/T 421提出。现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981对双面镀锌量要求较低，为防止型钢骨架及其组件发生腐蚀，影响墙体整体稳定性和和耐久性，本规程根据墙体所处环境提高了型钢骨架的双面镀锌量的要求。

本条参考美国和澳洲规范关于腐蚀性地区的划分综合确定。一般腐蚀性地区是指城市及其近郊的非工业区，高腐蚀性地区是指工业区或近海地区。

钢板网应符合现行国家标准《钢板网》GB/T 33275中的规定。工程实践表明，网孔尺寸为3mm×6mm或4mm×8mm的钢板网更能符合复合墙体喷筑施工的要求，不会因透浆率过大而造成不必要的浪费，也不会因结合面过小而造成两侧墙体分离。

## 3.2  石膏基砂浆

3.2.1～3.2.2  石膏基砂浆作为型钢网架整体喷筑速凝墙体的主要建筑材料，其原材料性能应符合相应国家标准的要求，在满足预拌和使用功能的前提下，可灵活配置。

目前，国内利用石膏为主要原料的非承重墙体产品主要有石膏砌块、纸面石膏板轻质隔墙及石膏空心条板等。本规程采用的石膏基砂浆具有轻质、节能、环保、隔音和防火性能良好、线膨胀系数小，可循环利用等优点。砂浆采用喷涂方式可适应不同尺度空间的分隔，墙体整体性好，可实现与冷弯薄壁型钢骨架共同工作。

根据石膏基砂浆的产品特性、墙体的设计要求以及节能环保等要求，确定石膏基砂浆的主要项目和指标：干表观密度、立方体抗压强度、拉伸粘结强度、导热系数、抗冻性、凝结时间、收缩值、氯离子含量、放射性核素限量以及燃烧性能分级。指标的确定参照国内外先进标准，例如现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574等，并经试验验证后确定。

石膏基砂浆主要原材料为石膏以及聚苯颗粒等轻质颗粒，砂浆的干表观密度、抗压强度、拉伸粘结强度均可以参照现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158中聚苯颗粒保温砂浆的试验方法进行。导热系数依据《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294进行试验；抗冻性、凝结时间和收缩值依据《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70进行试验；放射性、燃烧性能分别依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624进行试验；氯离子含量依据《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322进行试验。

## 3.3  其它材料

3.3.1～3.3.4  本部分对型钢网架整体喷筑速凝墙体配套材料作出了规定。

# 4  墙体设计与构造

## 4.1  一般规定

# 4.1.2  模数协调就是实现建筑构件、产品、部件和设备的尺寸协调以及安装位置的方法和过程，有利于设计标准化、生产工业化、施工装配化。

4.1.6  本规程中采用的石膏基砂浆虽然进行了适当改性，且表面采用了耐久性能好的饰面材料，但为保证墙体的安全性和耐久性，型钢网架整体喷筑速凝墙体不可用于长期直接与水接触或持续不断的高湿度环境。

## 4.2  墙体设计要求

# 4.2.1  型钢网架整体喷筑速凝墙体的厚度应以满足建筑工程设计要求为前提，合理选择墙体的厚度，并优化墙体与冷弯薄壁型钢的组合模式。

# 4.2.2  结构的计算自振周期折减系数可参考《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010的有关条文。

# 4.2.7  型钢网架整体喷筑速凝墙体虽然是非承重墙，但仍需具有一定的刚度和稳定性，可根据该类墙体的特点和工程经验确定了墙体的高厚比和自由长度限值。型钢网架整体喷筑速凝墙体的典型构造中，墙体四周均与主体结构可靠连接，此处高厚比的要求针对上述典型构造提出。

## 4.3  构造要求

# 4.3.1  本条规定型钢网架整体喷筑速凝墙体与主体结构之间需设置橡胶条，是为了缓冲主体结构变形时引起型钢网架整体喷筑速凝墙体的变形，避免墙体开裂。

# 4.3.3  现行标准《低层冷弯薄壁型钢房屋技术规程》JGJ 227中的墙体顶、底导轨和立柱分别对应于现行国家标准《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380中的上、下龙骨和竖龙骨。横竖龙骨对穿时，为保证竖龙骨整体性，只能在横龙骨上开孔。

# 4.3.7  本条提到的螺钉包括自攻螺钉和螺钉，有关条文中提到螺钉时也是如此。

# 4.3.9  自攻螺栓采用不锈钢螺钉时，应符合现行国家标准《紧固件机械性能不锈钢自攻螺钉》GB/T 3098.21的相关要求。

# 5  复合墙体施工

# 5.2  冷弯薄壁型钢骨架工程

5.2.4～5.2.6  本条规定的立柱与顶导轨的间隙，顶、底导轨的两端与主体结构柱、墙的间隙，顶导轨固定在钢结构基层上时设置橡胶垫板等规定，是为了缓冲主题结构楼板、梁、柱变位时引起非承重墙变形，避免墙体开裂而提出。

## 5.3  管线安装

5.3.1  本条规定了安装在轻钢龙骨上的管线和接线盒的安装要求。为确保管线和接线盒在喷筑施工过程保持正确的位置，规定其应当与轻钢骨架牢固安装。

5.3.3  为了保证隔墙的隔声性能，隔墙两侧的接线盒应错开布置。

## 5.4  石膏基砂浆喷筑工程

5.4.1  本条规定了石膏基砂浆的喷筑施工的基本要求。

# 6  质量验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  复合墙体验收尚应符合国内其他验收规范的规定。

6.1.2  复合墙体工程质量验收分为资料验收和工程现场验收。本条规定了复合墙体工程质量验收时应提交的基本验收资料范围。

6.1.3  复合墙体完工之后，有不少部位或节点被墙体或装饰材料隐蔽，在工程验收时无法观察、检测，而这些部位或节点的施工质量又至关紧要，甚至与墙体的安全性能直接有关，应在施工过程中进行检查并做好记录。工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核检查。

施工单位应严格按设计要求进行隐蔽工程施工并及时进行自检，发现问题应马上返工，自检合格，应会同监理和当地质监站进行隐蔽工程验收并做好记录，参加检验的人员，应在隐蔽验收记录上签字认可。

6.1.4  检验批的划分应符合国家现行相关标准的规定，并结合工程实际情况进行划分。本标准主要根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210确定。

## 6.2  冷弯薄壁型钢骨架分项工程

6.2.1  本条主要规定冷弯薄壁型钢骨架的材质、规格、型号等，并应对其进行进场复验。型钢网架节点构造与安装直接影响墙体的整体性能，因此对该项应当严格验收。

## 6.3  石膏基砂浆分项工程

6.3.1～6.3.3  本条规定了石膏基砂浆进场验收的项目和批次。

## 6.4  型钢网架整体喷筑速凝墙体系统工程

6.4.1～6.4.5  本条是对型钢网架整体喷筑速凝墙体整体完工后的验收，规定了墙体的尺寸允许偏差和检验方法。