ICS 91.100.30

Q 14

中国建筑材料协会标准

中国建筑材料联合会

中国混凝土与水泥制品协会

发布

T/CBMF XX-20XX

T/CCPA XX-20XX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目   次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品分类及标记	3

4.1 产品分类	3

4.2 标记	5

5 原材料	5

5.1 玻璃钢内衬层	6

5.2 混凝土结构层	6

5.3 钢筋骨架	6

5.4 橡胶密封圈	6

5.5 混凝土承插口防腐处理	6

6 技术要求	6

6.1 混凝土抗压强度等级	7

6.2 内衬层与结构层界面粘结强度	7

6.3 外观质量	7

6.4尺寸偏差	7

6.5 内水压力	8

6.6 外压荷载	8

6.7 保护层厚度	8

7 试验方法	8

7.1 试验设备	8

7.2 试验项目	8

8 检验规则	9

8.1 检验分类	9

8.2 出厂检验	10

8.3 型式检验	11

9 标志、包装、运输及贮存	13

9.1 标志	13

9.2 包装	13

9.3 运输	13

9.4 贮存	13

10 出厂证明书	13

附录A（资料性附录）顶进施工内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管允许顶力参考值计算方法	14

附录B（资料性附录）内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管承插口参考尺寸	15

附录C（规范性附录）粘结强度检验及确定方法	17

# 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会和中国混凝土与水泥制品协会共同提出并归口。

本标准负责起草单位：中国混凝土与水泥制品协会。

本标准参加起草单位：

本标准起草人：

本标准审查人：

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管

# 范围

本标准规定了内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管的术语和定义、产品分类及标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、出厂证明书。

本标准适用于以玻璃纤维增强塑料管（玻璃钢管）为内衬层，钢筋混凝土为结构层，用于排水工程、开槽或顶进施工用玻璃钢钢筋混凝土复合管。用于其他领域的工程时，经设计验证，可参照本标准执行。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 1499.1  钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2  钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 8237  纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 11836  混凝土和钢筋混凝土排水管

GB 11837  混凝土管用混凝土抗压强度试验方法

GB 13788  冷轧带肋钢筋

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 14685  建设用卵石、碎石

GB/T 16752  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

GB/T 18369  玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 21238  玻璃纤维增强塑料夹砂管

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

JC/T 540  混凝土制品用冷拔低碳钢丝

JC/T 946  混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈

JG 3056  数显式粘结强度检测仪

JGJ 63  混凝土用水标准

JGJ 95  冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管composite glass fiber plastic reinforced concrete pipe

由玻璃纤维增强塑料管为内衬层，钢筋混凝土管作为结构层复合制成的圆管（见图1），代号GRCP。

说明：

1—玻璃钢管内衬层；

2—钢筋混凝土管结构层。

图1  内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管示意图

3.2

柔性接头   flexible joint

采用弹性密封圈或弹性填料的插入式接头（见图2）。

（a）开槽施工管 （单胶圈）                  （b）顶进施工管（单胶圈）

（a）开槽施工管 （双胶圈）                （b）顶进施工管（双胶圈）

说明：

1—混凝土；

2—钢筋骨架；

3—密封胶圈；

4—木垫板；

5—钢承口；

6—玻璃钢内衬层。

图2柔性接头示意图

3.3

裂缝荷载  cracking load under three-edge bearing test

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管按三点法试验时，混凝土管壁与端面交汇处裂缝宽度为0.2mm时的荷载值。

3.4

破坏荷载  crushing load under three-edge bearing test

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管按三点法试验时，管材因破裂或管壁裂缝过大不能再继续增加荷载时的荷载值。

3.5

粘结强度 cohesive strength

玻璃钢内衬层与钢筋混凝土结构层的界面粘结强度值。

# 4 产品分类及标记

## 4.1 产品分类

4.1.1产品按外压荷载等级分为Ⅱ、Ⅲ级，产品的规格及性能指标见表1。

表1 内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管规格及性能指标

| 公称内径DN/mm | 有效长度L/mm≥ | 内衬层最小 厚度t1/mm | 管体总 厚度t2/mm ≥ | Ⅱ级管 | Ⅲ级管 | 内水压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玻璃钢承插口 | 混凝土承插口 |  | 裂缝 荷载 kN/m | 破坏 荷载 kN/m | 裂缝 荷载 kN/m | 破坏 荷载 kN/m |  |
| 300 | 2000 | 4 | 4 | 30 | 19 | 29 | 27 | 41 | 0.20 |
| 400 |  |  |  | 40 | 27 | 41 | 35 | 53 |  |
| 500 |  |  |  | 50 | 32 | 48 | 44 | 68 |  |
| 600 |  |  |  | 60 | 40 | 60 | 53 | 80 |  |
| 700 |  |  |  | 70 | 47 | 71 | 62 | 93 |  |
| 800 |  |  |  | 80 | 54 | 81 | 71 | 107 |  |
| 900 |  |  |  | 90 | 61 | 92 | 80 | 120 |  |
| 1000 |  | 5 |  | 100 | 69 | 100 | 89 | 134 |  |
| 1200 |  |  |  | 120 | 81 | 120 | 107 | 161 |  |
| 1350 |  |  |  | 135 | 90 | 135 | 122 | 183 |  |
| 1400 |  |  |  | 140 | 93 | 140 | 126 | 189 |  |
| 1500 |  | 6 |  | 150 | 99 | 150 | 135 | 203 |  |
| 1600 |  |  |  | 160 | 106 | 159 | 144 | 216 |  |
| 1650 |  |  |  | 165 | 110 | 170 | 148 | 222 |  |
| 1800 |  |  |  | 180 | 120 | 180 | 162 | 243 |  |
| 2000 |  |  |  | 200 | 134 | 200 | 181 | 272 |  |
| 2200 |  | 7 |  | 220 | 145 | 220 | 199 | 299 |  |
| 2400 |  |  |  | 230 | 152 | 230 | 217 | 326 |  |
| 2600 |  |  |  | 235 | 172 | 260 | 235 | 353 |  |
| 2800 |  |  |  | 255 | 185 | 280 | 254 | 381 |  |
| 3000 |  |  |  | 275 | 198 | 300 | 273 | 410 |  |
| 3200 |  | 8 |  | 290 | 211 | 317 | 292 | 438 |  |
| 3500 |  |  |  | 320 | 231 | 347 | 321 | 482 |  |
| 注：经供需双方商定，可生产不同长度的管子，性能指标参照表1。 |

4.1.2产品按施工方法分为开槽施工管（代号K）（见图3和图5）和顶进施工管（代号D）（见图4和图6）。顶进施工内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管的允许顶力参考值计算方法见附录A。

4.1.3产品按承插口材料分为玻璃钢承插口复合管（代号B）（见图3、图4）和混凝土承插口复合管（代号H）（见图5、图6）。承插口参考尺寸见附录B。

说明：

1—钢筋骨架；

2—混凝土结构层；

3—玻璃钢内衬层。

图3玻璃钢承插口开槽施工管（单、双胶圈均可）

说明：

1—钢承口；

2—混凝土结构层；

3—钢筋骨架；

4—玻璃钢内衬层。

图4玻璃钢承插口顶进施工管（单、双胶圈均可）

说明：

1—混凝土结构层；

2—钢筋骨架；

3—玻璃钢内衬层。

图5混凝土承插口开槽施工管

说明：

1—钢承口；

2—混凝土结构层；

3—钢筋骨架；

4—玻璃钢内衬层。

图6混凝土承插口顶进施工管

## 4.2 标记

产品按产品名称、施工方法、承插口材料、外压荷载级别、规格（公称内径x有效长度）及标准号顺序标记。

示例1：符合T/CBMF XX-20XX /T/CCPA XX-20XX的外压荷载为II级、公称内径为1000mm、有效长度为3000mm、开槽施工的玻璃钢承插口内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管标记为：

GRCP-K-B-II  1000×3000 T/CBMF XX-20XX

示例2：符合T/CBMF XX-20XX /T/CCPA XX-20XX的外压荷载为Ⅲ级、公称内径为1000mm、有效长度为2000mm、顶进施工的混凝土承插口内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管标记为：

GRCP-D-H-III  1000×3000 T/CCPA XX-20XX

# 5 原材料

## 5.1 玻璃钢内衬层

5.1.1 内衬增强材料采用的无碱无捻玻璃纤维纱应符合GB/T 18369的规定。

5.1.2 内衬增强材料采用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T 8237的规定。

5.1.3 内衬玻璃钢管体性能应达到下列要求：

a) 拉伸强度：≥60MPa；

b) 拉伸弹性模量：≥3.0GPa；

c) 断裂伸长率：≥2.5%。

5.1.4 制造承插口所用材料应符合GB/T 21238的规定。

5.1.5 玻璃钢内衬层厚度应符合表1规定。

5.1.6 玻璃钢内衬层表面巴氏硬度不应小于40。

5.1.7 玻璃钢内衬层树脂不可溶分含量不应小于90%。

## 5.2 混凝土结构层

5.2.1 水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥性能应符合GB 175的规定。

5.2.2 细骨料宜采用中粗砂、细度模数宜为2.3~3.3。粗骨料最大粒径对钢筋混凝土管不应大于壁厚的1/3，并不应大于环向钢筋净距的3/4。骨料性能应分别为符合GB/T 14684、GB/T 14685的规定。

5.2.3 混凝土允许掺加外加剂或掺和料，但所掺外加剂或掺和料不应对管材产生有害影响。当掺和外加剂时，应符合GB 8076的规定；当掺加掺和料时，应符合相应标准的规定。

5.2.4 混凝土拌合用水应符合JGJ 63的规定。

5.2.5 钢筋宜采用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋，也可采用热轧光圆钢筋、冷拔低碳钢丝，钢筋性能应分别符合GB 13788、GB 1499.1、GB 1499.2、JC/T 540的规定。

## 5.3 钢筋骨架

5.3.1钢筋骨架制作：环筋直径小于或等于8mm时，应采用滚焊成型；环筋直径大于8mm时，可采用滚焊成型或人工焊接成型。当采用人工焊接成型时，焊点数量应大于总连接点的50%且均匀分布。钢筋的连接处理应符合GB 50204、JGJ 95的规定。

5.3.2钢筋骨架的环向钢筋间距由设计计算确定，并不应大于150mm。钢筋直径不应小于3.0mm。骨架两端的环向钢筋应密缠1~2圈。

5.3.3钢筋骨架的纵向钢筋直径不应小于4.0mm。纵向钢筋的环向间距不应大于400mm且纵筋根数不应少于6根。

5.3.4公称内径小于等于1000mm的管材，可采用单层配筋，配筋位置宜在距管内壁2/5处；公称内径大于1000mm的管材宜采用双层配筋。

5.3.5用于顶进施工的管材，宜在管端200~300 mm范围内增加环筋的数量和配置U型箍筋或其他形式加强筋。

## 5.4 橡胶密封圈

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管橡胶密封圈应符合JC/T 946的规定，橡胶圈的外观应平整光洁，不应有气孔、裂纹、卷褶、破损、重皮等缺陷。

## 5.5 混凝土承插口防腐处理

混凝土承插口复合管的插口外表面和端面、以及承口的内表面和端面要做防腐处理，防腐材料宜采用环氧煤沥青（或其他环氧树脂类的防腐漆），漆厚不应小于0.2mm。

# 6 技术要求

## 6.1 混凝土抗压强度

用于制作开槽管的混凝土强度等级不应低于C40，用于制作顶管的混凝土强度等级不应低于C50。

## 6.2 粘结强度

混凝土承插口复合管的内衬层与结构层界面粘结强度不应小于0.7MPa。

## 6.3 外观质量

6.3.1 管内衬层内表面应光滑平整，无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区、气泡和纤维浸润不良等现象。

6.3.2 管结构层外表面应平整，应无粘皮、麻面、蜂窝、露筋、空鼓，局部凹坑深度不应大于5mm。合缝处不应漏浆。

6.3.3 在下列情况下，管材允许进行修补：

a）内衬层内表面纤维增强塑料鼓泡或剥落，每块鼓泡或剥落面积不超过400cm²；

b）结构层外表面凹深不超过10mm，粘皮、麻面、蜂窝深度不超过壁厚的1/5，其最大值不超过10mm，且总面积不超过相应外表面积的1/20，每块面积不超过100cm²；

c）合缝漏浆深度不超过壁厚的1/5，且最大长度不超过管长的1/5；

d）端面碰伤纵向长度不超过100mm，环向长度限值不超过表2的规定。

表2 端面碰伤环向长度限值                   单位为毫米

| 公称内径DN | 碰伤环向长度限值 |
| --- | --- |
| 300~500 | 60 |
| 600~900 | 80 |
| 1000~1650 | 105 |
| 1800~2400 | 120 |
| 2600~3000 | 150 |
| 3200~3500 | 200 |
| 注：脱模时产生的表面拉毛及微小气孔，可不作处理。 |

6.3.4内衬层的开裂、凹陷、孔洞、破损等缺陷应采用有效方法进行修补，修补材料的强度应不低于内衬层的强度。

## 6.4 尺寸偏差

6.4.1 管尺寸允许偏差见表3。

表3管尺寸允许偏差              单位为毫米

| 公称内径 | 管体尺寸 | 管接头尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 内径 | 有效长度 | 承口工作面直径 | 插口工作面直径 | 承口长度 | 插口长度 |
| 300~1000 | ±3 | ±0.5% | ±2 | ±2 | ±3 | +4 -3 |
| 1200~1800 | ±4 |  |  |  |  |  |
| 2000~2800 | ±5 |  |  |  |  |  |
| 3000~3500 | ±6 |  |  |  |  |  |

6.4.2管子内衬层厚度（t1）和混凝土结构层厚度（t2）允许偏差见表4。

表4 厚度允许偏差                     单位为毫米

| 公称内径DN | 内衬层厚度允许偏差 | 结构层厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 300~800 | +0.5 -0.2 | +8 -2 |
| 900~1500 | +0.8 -0.2 | +10 -3 |
| 1600~3500 | +1.0 -0.3 | +14 -5 |

6.4.3管材弯曲度（δ）的允许偏差为小于或等于管材有效长度的0.3%。

6.4.4管材端面倾斜（S）的允许偏差见表5。

表5 端面倾斜允许偏差                    单位为毫米

| 开槽施工管 | 顶进施工管 |
| --- | --- |
| 公称内径DN | 允许偏差 | 公称内径DN | 允许偏差 |
| ＜1000 | ≤10 | ＜1200 | ≤3 |
| ≥1000 | ≤1%DN，且＜15 | 1200~2800 | ≤4 |
|  |  | 3000~3500 | ≤5 |

## 6.5 内水压力

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管在进行水压试验时，试验压力为0.2MPa，恒压时间10min，外表面不允许潮片或水珠流淌，且内衬层与结构层不应有分层现象。

## 6.6 外压荷载

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管的外压荷载包括裂缝荷载和破坏荷载，均不应低于表1规定的荷载要求。

## 6.7 保护层厚度

环筋的内、外混凝土保护层厚度：当结构层壁厚小于或等于50mm时，不应小于10mm；当结构层壁厚大于50mm且小于等于100mm时，不应小于15mm；当结构层壁厚大于100mm时，不应小于20mm。对有特殊防腐要求的管材应根据需要确定保护层厚度。

# 7 试验方法

## 7.1 试验设备

试验用主要设备仪器应符合GB/T 11836、GB/T 16752及GB/T 21238的规定。

## 7.2 试验项目

### 7.2.1 混凝土抗压强度

7.2.1.1 混凝土拌合物应在搅拌站或喂料工序中随机取样制作立方试件，3个试件为一组。

7.2.1.2 每天拌制的同配合比的混凝土，取样不应少于一次。每次至少成型两组，与管子同条件养护。试件拆模后，除测定脱模强度的试件外，其余试件再进行标准养护。

7.2.1.3 经标准养护的试件一组用于检验评定混凝土28d强度，一组用于测定脱模强度，其余备用。

7.2.1.4 立方试件的抗压强度试验按GB/T 11837规定的试验方法进行，检验按GB/T 11836的规定进行。

### 7.2.2 粘结强度

按本标准附录C进行检验。

### 7.2.3 外观质量

7.2.3.1目测内衬层的内表面，

7.2.3.2 结构层的外观质量包括露筋、裂缝、合缝漏浆、粘皮、麻面、蜂窝、空鼓、端部碰伤、外表面凹坑等，检验按GB/T 16752的规定进行。

### 7.2.4 尺寸偏差

#### 7.2.4.1内径、有效长度、结构层厚度、弯曲度和端面倾斜

按GB/T 16752的规定进行检验。

#### 7.2.4.2内衬层厚度

在内衬层管中部位置垂直切开40mm×40mm的方块，用细度小于或等于0.074mm的砂纸将切断口打磨平滑，用水除去粉尘，将轧磨处完全洗净后，用精度0.02mm的游标卡尺测量内衬层的厚度，均布测量应至少 4个测点的厚度，取测量结果的算术平均值。

### 7.2.5内水压力

内水压力检验按GB/T 16752的规定进行。

### 7.2.6 外压荷载

外压荷载检验按GB/T 16752的规定进行，在管端面或外侧测量裂缝宽度。

### 7.2.7 保护层厚度

保护层厚度检验按GB/T 16752的规定进行。

# 8 检验规则

## 8.1 检验分类

检验分为出厂检验与型式检验，检验项目及检验类别见表6。

表6 检验项目及检验类别

| 序号 | 质量指标 | 检验项目 | 类别 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗压强度 | A | √ | √ |
| 2 | 粘结强度 | A | √ |  |
| 3 | 外观质量 | 龟裂 | A | √ | √ |
| 4 |  | 分层 | A | √ | √ |
| 5 |  | 粘皮 | B | √ | √ |
| 6 |  | 麻面 | B | √ | √ |
| 7 |  | 局部凹坑 | B | √ | √ |
| 8 |  | 蜂窝 | A | √ | √ |
| 9 |  | 塌落 | A | √ | √ |
| 10 |  | 露筋 | A | √ | √ |
| 11 |  | 空鼓 | A | √ | √ |
| 12 |  | 合缝漏浆 | A | √ | √ |
| 13 |  | 端面碰伤 | A | √ | √ |
| 14 | 尺寸偏差 | 公称内径（DN） | A | √ | √ |
| 15 |  | 内衬层厚度（t1） | A | √ |  |
| 16 |  | 结构层厚度（t2） | B | √ | √ |
| 17 |  | 有效长度（L） | B | √ | √ |
| 18 |  | 弯曲度（δ） | B | √ | √ |
| 19 |  | 端面倾斜（S） | B/A （顶进施工 为A类） | √ | √ |
| 20 | 内水压力 | A | √ | √ |
| 21 | 外压荷载 | 裂缝荷载 | A | √ | √ |
| 22 |  | 破坏荷载 | A | √ | √ |
| 23 | 保护层厚度（C） | A | √ |  |
| 注：A类为重要项目；B 类为一般项目。 |

## 8.2 出厂检验

### 8.2.1 检验项目

检验项目包括：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、内水压力、外压荷载。检验项目分为A类和B类指标。

### 8.2.2 组批规则

由相同原材料、相同生产工艺生产的同一种规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管材组成一个受检批。不同管径批量数见表7；在3个月内生产总数不足表7规定时，也应作为一个检验批。

表7  出厂检验批量

| 公称内径DN/mm | 批量/根 |
| --- | --- |
| 300~500 | ≤2500 |
| 600~1400 | ≤2000 |
| 1500~2200 | ≤1500 |
| 2400~3500 | ≤1000 |

### 8.2.3 抽样

8.2.3.1 混凝土抗压强度

检查生产记录，按GB/T 50107的规定进行混凝土抗压强度检验评定。

8.2.3.2 外观质量

从受检批中采用随机抽样的方法抽取10根管材，逐根进行外观质量检验。

8.2.3.3 尺寸偏差

从受检批中采用随机抽样的方法抽取10根管材，逐根进行尺寸偏差检验。

8.2.3.4 内水压力、外压荷载

从混凝土抗压强度、外观质量和尺寸偏差检验合格的管材中抽取2根管材。1根检验内水压力，另1根检验外压荷载。

### 8.2.4 判定规则

8.2.4.1 混凝土抗压强度

按GB/T 50107混凝土强度检验评定标准判定。

8.2.4.2 外观质量

10根受检管材中，A类项目必须全部合格；B类项目每项的超差根数在对应的质量指标中不超过2根为该项合格，B类项目的超差不超过2项，则判定该批产品的外观质量合格。

8.2.4.3尺寸偏差

10根受检管材中，A类项目必须全部合格；B类项目每项的超差根数在对应的质量指标中不超过2根为该项合格，B类项目的超差不超过2项，则判定该批产品的尺寸偏差合格。

8.2.4.4 内水压力

内水压力检验符合本标准6.5 规定时，则判该批内水压力合格。如不符合规定时，允许从同批产品中抽取2根管材进行复检。复检结果如全部符合规定时，判该批产品内水压力合格。复检结果如仍有1根不符合规定，则判该批产品内水压力不合格。

8.2.4.5 外压荷载

外压荷载检验符合本标准6.6 规定时，则判该批外压荷载合格。如不符合规定时，允许从同批产品中抽取2根管材进行复检。复检结果如全部符合规定时，判该批产品外压荷载合格。复检结果如仍有1根不符合规定，则判该批产品外压荷载不合格。

### 8.2.5 总判定

混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、内水压力、外压荷载均符合标准要求时，则判该批产品为合格。

## 8.3 型式检验

### 8.3.1 检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如产品结构、原材料、制造工艺或设备有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品停产后半年以上，恢复生产时；

d）出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时。

### 8.3.2 检验项目

检验项目包括第6章全部要求，检验项目分为A类和B类指标。

### 8.3.3 组批规则

由相同原材料、相同生产工艺生产的同一种规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管材组成一个受检批，不同管径批量数见表8；在6个月内生产总数不足表8 规定时，也应为一个检验批。

表8 型式检验批量

| 公称内径DN/mm | 批量/根 |
| --- | --- |
| 300~500 | ≤7500 |
| 600~1400 | ≤5000 |
| 1500~2200 | ≤3000 |
| 2400~3500 | ≤2000 |

8.3.4 抽样

8.3.4.1 混凝土抗压强度

同8.2.3.1。

8.3.4.2 粘结强度

从混凝土抗压强度、外观质量和尺寸偏差检验合格的管材中抽取2根管材进行粘结强度检验。

8.3.4.3 外观质量

同8.2.3.2。

8.3.4.4尺寸偏差

从受检批中采用随机抽样的方法抽取10根管材，逐根进行内径、有效长度、结构层厚度、弯曲度和端面倾斜的尺寸偏差检验；抽取2根检验外压荷载后的管材进行内衬层厚度检验。

8.3.4.5 内水压力、外压荷载

从混凝土抗压强度、外观质量和尺寸偏差检验合格的管材中抽取4根管材。2根检验内水压力，另2根检验外压荷载。

8.3.4.6保护层厚度

抽取1根检验外压荷载后的管材，进行保护层厚度检验。

### 8.3.4 判定规则

8.3.4.1 混凝土抗压强度

按GB/T 50107混凝土强度检验评定标准判定。

8.3.4.2 粘结强度

按附录C中C.5条进行

8.3.4.3 外观质量

同8.2.4.2。

8.3.4.4 尺寸偏差

A类项目必须全部合格；B类项目每项的超差根数在对应的质量指标中不超过2根为该项合格，B类项目的超差不超过2项，则判定该批产品的尺寸偏差合格。

8.3.4.3 内水压力

同8.2.4.4。

8.3.4.4 外压荷载

同8.2.4.5。

8.3.4.4 保护层厚度

被测的3点均符合6.7规定时，则判该批产品保护层厚度合格。3点中有1点不符合规定时，允许从同批产品中抽取2根管材进行复检。复检结果全部符合标准规定时，判该批产品保护层厚度合格。复检结果如仍有1点不符合标准规定时，则判该批产品保护层厚度不合格。3点中有2点不符合标准规定时，不应复检，判该批产品保护层厚度不合格。

### 8.3.5 总判定

全部项目均符合标准要求时，则判该批产品为合格。

# 9 标志、包装、运输及贮存

## 9.1 标志

每根管子出厂前，管材表面应注明：企业名称、产品标记、生产日期和“严禁碰撞”等字样。

## 9.2 包装

为防止在运输过程中管材损坏，管材两端宜用软质物品包扎。

## 9.3 运输

管材起吊应轻起轻落，严禁直接用钢丝绳穿心吊，应使用专用吊具，吊具与管子间宜加垫软物。装卸时管子不应自由滚动和随意拋掷，运输途中严禁碰撞。

## 9.4 贮存

管材应按品种、规格、级别及生产日期分别堆放，堆放场地要平整、堆放层数不宜超过表9的规定。

表9管材堆放层数

| 公称内径DN/mm | 400~700 | 800~1000 | 1200~1400 | 1500~2200 | ≥2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

# 10 出厂证明书

管材出厂时，应随带企业统一编号的出厂证明书，其内容应包括：

- 企业名称、商标、厂址、电话；

- 生产日期、出厂日期；

- 执行标准；

- 产品品种、规格、级别；

- 混凝土抗压强度检验结果；

- 外观质量及尺寸偏差检验结果；

- 力学性能检验结果；

- 保护层厚度检验结果；

- 企业检验部门及检验人员签章。

# 附录A
（资料性附录）
顶进施工内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管允许顶力参考值计算方法

# A.1管材允许顶力计算

# A.1.1管材允许顶力

管材允许顶力指管材允许的施工总顶压力。

# A.1.2计算条件

受力面积按1/2管顶压面积计算，混凝土轴心受压设计强度按0.75倍取值。

# A.1.3管材允许顶力计算公式

管材允许顶力按式（A.1）计算。

（A.1）

式中： ——管材允许顶力（kN）；

——管体混凝土轴心受压设计强度（N/mm2 )；

——管端承压面内、外直径（mm）。

# 附录B
（资料性附录）
内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管承插口参考尺寸

B.1玻璃钢承插口

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管玻璃钢承插口尺寸示意图如图B.1所示，参考尺寸见表B.1。

图B.1  玻璃钢承插口尺寸示意图

表B.1 内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管玻璃钢承插口参考尺寸         单位为毫米

| 公称内径 | 插 口 | 承 口 |
| --- | --- | --- |
|  | tc | D1 | W1 (单胶圈) | W2 (双胶圈) | E | F | S | D | tb | d | l | D2 |
| 400 | 22 | 444 | 100 | 135 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 30 | 454 |
| 500 | 25 | 550 | 100 | 135 | 20 | 20 | 6 | 20 | 5 | 5 | 30 | 560 |
| 600 | 25 | 650 | 100 | 135 | 20 | 20 | 6 | 20 | 5 | 5 | 30 | 660 |
| 700 | 25 | 750 | 100 | 135 | 20 | 20 | 6 | 20 | 5 | 5 | 30 | 760 |
| 800 | 25 | 850 | 100 | 135 | 20 | 20 | 6 | 20 | 5 | 5 | 30 | 860 |
| 900 | 25 | 950 | 100 | 135 | 20 | 20 | 6 | 20 | 5 | 5 | 30 | 960 |
| 1000 | 25 | 1050 | 100 | 135 | 20 | 20 | 6 | 20 | 5 | 5 | 30 | 1060 |
| 1200 | 30 | 1260 | 110 | 160 | 22 | 22 | 8 | 22 | 6 | 8 | 40 | 1270 |
| 1350 | 30 | 1410 | 110 | 160 | 22 | 22 | 8 | 22 | 6 | 8 | 40 | 1420 |
| 1400 | 30 | 1460 | 110 | 160 | 22 | 22 | 8 | 22 | 6 | 8 | 40 | 1470 |
| 1500 | 30 | 1560 | 110 | 160 | 22 | 22 | 8 | 22 | 6 | 8 | 40 | 1570 |
| 1650 | 35 | 1720 | 130 | 200 | 28 | 25 | 10 | 25 | 8 | 10 | 50 | 1732 |
| 1800 | 35 | 1870 | 130 | 200 | 28 | 25 | 10 | 25 | 8 | 10 | 50 | 1882 |
| 2000 | 35 | 2070 | 130 | 200 | 28 | 25 | 10 | 25 | 8 | 10 | 50 | 2082 |
| 2200 | 35 | 2270 | 130 | 200 | 28 | 25 | 10 | 25 | 8 | 10 | 50 | 2282 |
| 2400 | 40 | 2480 | 140 | 230 | 30 | 28 | 12 | 25 | 10 | 11 | 55 | 2494 |
| 2600 | 40 | 2680 | 140 | 230 | 30 | 28 | 12 | 25 | 10 | 11 | 55 | 2694 |
| 2800 | 40 | 2880 | 140 | 230 | 30 | 28 | 12 | 25 | 10 | 11 | 55 | 2894 |
| 3000 | 40 | 3080 | 140 | 230 | 30 | 28 | 12 | 25 | 10 | 11 | 55 | 3094 |
| 3200 | 45 | 3290 | 150 | 250 | 35 | 30 | 13 | 25 | 12 | 12 | 60 | 3304 |
| 3500 | 45 | 3590 | 150 | 250 | 35 | 30 | 13 | 25 | 12 | 12 | 60 | 3604 |

B.2混凝土承插口

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管混凝土承插口参考GB/T 11836。

# 附录C
（规范性附录）
粘结强度检验及确定方法

C.1术语

C.1.1 标准块 standard block

按长、宽、厚的尺寸为95mm×45mm×(6~8)mm或40mm×40mm×(6~8)mm，用45号钢或铬钢材料所制作的标准试件。

C.1.2 基本 base

玻璃纤维增强塑料混凝土复合管钢筋混凝土层。

C.1.3 断缝 break joint

以标准块的长、宽为基准，采用切割锯，从内衬表面切割至基体表面的矩形缝或正方形缝。

C.1.4 粘结层 bonding coat

内衬的粘结材料层

C.1.5 粘结力 cohesive force

内衬与粘结层界面、粘结层自身、粘结层与基体界面，在垂直表面的拉力作用下断开时的拉力值。

C.1.6 粘结强度 cohesive strength

玻璃钢内衬层与钢筋混凝土结构层的界面粘结强度值。

C.2 基本规定

C.2.1 粘结强度仪应每年至少检查一次，发现异常时应随时维修、检定。

C.2.2 应在钢筋混凝土结构层达到28d强度时进行粘结强度检验。

C.3 检验方法

C.3.1 检验仪器、辅助工具及材料

检验仪器、辅助工具及材料应符合下列要求：

a) 采用的粘结强度检验仪，应符合JG 3056的规定。

b) 钢直尺的分度值为1mm。

C.3.2 辅助工具及材料

应具备下列辅助工具及材料：

a) 手持切割机；

b) 胶粘剂：粘结强度宜大于3.0MPa；

c) 胶带。

C.3.3 断缝

断缝应符合下列要求：

a) 断缝应从内衬表面切割至钢筋混凝土内表面，深度应一致。

b) 试样切割长度和宽度宜与标准块相同，其中有两道相邻切割线应沿内衬边缝切割。

C.3.4 标准块粘贴

标准块粘贴应符合下列要求：

a) 在粘贴标准块之前，应清除内衬表面污渍并保持干燥。

b) 胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用，应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀，胶粘剂硬化前不应受水浸。

c) 在内衬上粘贴标准块可按图C.1进行，粘接剂不应粘连相邻内衬。

d) 标准块粘贴后应及时用胶带固定或采用其他方法固定。

C.3.5 粘结强度检测仪的安装和测试程序

粘结强度检测仪的安装和测试程序应符合下列要求，粘结强度检测仪的安装如图C.2所示：

a) 检测前在标准块上应安装带有方向接头的拉力杆。

b) 应安装专用穿心式千斤顶，使拉力杆通过穿心千斤顶中心并与标准块垂直。

c) 调整千斤顶活塞时，应使活塞升出2mm左右，并将数字显示器调零，再拧紧拉力杆螺母。

d) 检测内衬粘结力时，匀速摇转手柄升压，直至内衬试样脱落，并记录粘结强度检测仪的数字显示器的峰值，该值即是粘结力值。

e) 检测后降压至千斤顶复位，取下拉力杆螺母及拉杆。

说明：

1—标准块；

2—胶粘剂；

3—内衬；

4—粘结层；

5—基体。

图C.1  标准块粘结示意图

说明：

1—拉力杆；

2—万向接头；

3—标准块；

4—支架；

5—穿心式千斤顶；

6—拉力杆螺母。

图C.2  粘结强度检测仪安装示意图

C.4 粘结强度计算

C.4.1试样粘结强度

试样粘结强度应按式（C.1）计算：

（C.1）

式中：

Ri——第i个试样粘结度，单位为兆帕（MPa），精确到0.1MPa；

Xi——第i个试样粘结力，单位为千牛（kN），精确到0.01kN；

Si——第i个试样断面面积，单位为平方毫米（mm2），精确到1mm2。

C.4.2 试样平均粘结强度

每组试样平均粘结强度应按式（C.1）计算：

（C.2）

式中：

Rm——每组试样平均粘结强度，单位为兆帕(MPa)，精确到0.1MPa。

C.5 判定规则

在管内随机抽取1个试样进行检测，粘结强度R1≥0.7MPa，则判定该项合格，试验完成。若第1个试样的检测结果小于0.7MPa，但大于0.60MPa，则再多选取2个试样进行检测，取该组试件的检测平均值Rm作为检测结果，若Rm≥0.7MPa，则判定该项合格，试验完成；否则判定为不合格。

# Text boxes

CBMF

内衬玻璃钢钢筋混凝土复合管

Composite glass fiber plastic reinforced concrete pipe

（征求意见稿）