ICS 93.020

CCS Q 13

# 煤基固废矿井充填材料

Coal-based solid waste mine filling materials

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2023.12）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国建筑材料联合会  发布

CBMF

T/CBMF XXXX—202X

中国建筑材料协会标准

# 版本保护文件

本文件适用于煤基固废矿井充填使用材料。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可于发布机构获取。

目  次

前言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 煤基固废 coal-based solid waste	1

3.2 煤基固废充填材料 coal-based solid waste filling materials	1

3.3 浸出毒性 leaching toxicity	2

4 分类和标记	2

4.1 分类	2

4.2 标记	2

5 原材料	2

5.1 水泥	2

5.2 骨料	2

5.3 矿物掺合料	3

5.4 外加剂	3

5.5 水	3

6 要求	3

6.1 抗压强度等级	3

6.2 扩展度等级	3

6.3 收缩率等级	4

6.4 浸出毒性	4

7 试验方法	4

7.1 试件的制作与养护	4

7.2 抗压强度	4

7.3 扩展度	4

7.4 收缩率	4

7.5 浸出毒性	5

8 检验规则	5

8.1 检验分类	5

8.2 检验批次	5

8.3 判定规则	5

9 产品合格证	5

附录A	7

A.1检测仪器	7

A.2制备及养护步骤	7

A.3测试方法	7

A.4 结果计算	7

附录B	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：中国矿业大学北京（北京）。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：。

煤基固废矿井充填材料

# 范围

本文件规定了煤基固废矿井充填材料的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、 检验规则及判定规则和产品合格证。

本文件适用于煤矿工程回填或充填的煤基固废材料。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范

GB 8076 混凝土外加剂

GB 8978-1996 污水综合排放标准

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 27974建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法

GB/T 34230 煤和煤矸石淋溶试验方法

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法

GB/T 51450-2022 金属非金属矿山充填工程技术标准

JGJ 63-2006 混凝土用水标准

JC/T 2199 泡沫混凝土用泡沫剂

JC/T 2478-2018矿山采空区充填用尾砂混凝土

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 煤基固废 coal-based solid waste

煤基固废主要包括在煤炭开采与加工利用过程中产生的煤矸石、粉煤灰、炉渣、煤气化灰渣和煤液化残渣等固体废弃物。

## 煤基固废矿井充填材料 coal-based solid waste mine filling materials

以多种煤基固体废物粉体和少量水泥为主要胶凝材料，和矿物掺合料、外加剂、水等组成的充填或回填工程用的材料。

## 浸出毒性 leaching toxicity

固体废物遇水浸沥，浸出的有害物质迁移转化，污染环境，这种危害特性称为浸出毒性。

# 分类和标记

## 分类

### 按抗压强度等级分类

按28d抗压强度分为7个等级，分别用符号C0.5、C1、C2、C3、C4、C5、C7.5表示。

### 按拌合物工作性分类

按扩展度分为3个等级，分别用符号F1、F2、F3表示。

### 按收缩率分类

按收缩率分为3个等级，分别用S1、S2、S3表示。

### 按浸出毒性分类

按浸出毒性分为3个等级，分别用T1、T2、T3表示。农业温室用超白压花玻璃的要求与试验方法对应条款应符合表1的规定。

## 标记

煤基固废矿井充填材料应按标准号、抗压强度等级、扩展度等级、沉缩率等级、浸出毒性等级的顺序，进行标记，参数无要求的可缺省。

示例：符合T/CBMF XXXX—202X，抗压强度等级为C2、扩展度等级为F1、沉缩率等级为S3、浸出毒性等级为T2的固废基充填材料，标记为：

煤基固废矿井充填材料 T/CBMF XXXX—202X C2-F1-S3-T2外观质量应符合表2的规定。

# 原材料

## 水泥

采用通用硅酸盐水泥时，应符合GB 175的规定。

采用其他水泥时应符合国家相关标准和规范的规定。

## 骨料

粗骨料应符合GB/T 14685的规定。

细骨料应符合GB/T 14684的规定。

轻骨料应符合GB/T 17431.1的规定。

煤矸石应符合GB/T27974的规定。

采用其他品种骨料时，应符合国家相关标准和规范的规定。

## 矿物掺合料

粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

粒化高炉矿渣粉应符合GB/T 18046的规定。

天然沸石粉应符合JGJ/T 3048的规定。

硅灰应符合GB/T 27690的规定。

钢渣粉应符合GB/T 20491的规定执行。

采用其他品种矿物掺合料时，应符合国家相关标准和规范的规定。

## 外加剂

混凝土外加剂应符合GB 8076的规定。

泡沫剂应符合JC/T2199的规定。

采用其他外加剂时，应符合国家相关标准和规范的规定。

## 水

应符合JGJ 63的规定。

### 要求

## 抗压强度

抗压强度等级应符合表1的规定。

煤基固废充填材料的抗压强度等级

| 抗压强度等级 | C0.5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度／MPa | ≥0.5 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥7.5 |

## 扩展度

扩展度等级应符合表2的规定。

煤基固废充填材料的扩展度等级

| 扩展度等级 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展直径／mm | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |

## 沉缩率

收缩率等级应符合表3的规定。

煤基固废充填材料的沉缩率等级

| 沉缩率等级 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉缩率/% | ≤0.5 | >0.5，≤1 | >1，≤1.5 | >1.5，≤2 |

## 浸出毒性

浸出毒性标准应符合表4的规定。

煤基固废充填材料的浸出毒性标准

| 浸出毒性标准 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| - 重金属浸出液含量 | - 符合表B.1重金属常规指标及限值 | - 不符合表B.1重金属常规指标及限值 |

# 试验方法

## 试件的制作与养护

试验室试件制作和养护应按JC/T 2478-2018进行。

现场试件制作采用符合JG237规定的试模，并在现场制作煤基固废充填材料试件。试件养护按GB/T50081的规定进行。

试件尺寸和数量见表5。试验龄期为28d。

检测试件尺寸和数量

| 序号 | 项目 | 试件尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 3 |
| 2 | 沉缩率 | 100mm×100mm×515mm | 3 |

## 抗压强度

抗压强度试件制作及养护方法按GB/T 50081进行。

抗压强度试验方法按JC/T 2478-2018进行。

## 扩展度

扩展度的试验方法应符合GB/T 51450-2022中的规定。

## 沉缩率

沉缩率的试验方法应符合GB/T 50081中的规定。

## 浸出毒性

浸出毒性的试验方法GB/T 34230 进行。

# 检验规则

## 检验分类

### 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新投产或产品定型鉴定时；

b）正式生产后，原材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，每一年至少进行一次；

d）产品停产半年以上恢复生产时。

### 交货检验

工程中的矿山采空区充填用尾砂混凝土应进行交货检验。

### 检验项目

煤基固废充填材料的检验项目应符合表6的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类型 |  | 项目和方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 交货检验 | 要求 | 试验方法 |
| 1 | 抗压强度 | √ | √ | 6.1 | 7.1 |
| 2 | 扩展度 | √ | √ | 6.2 | 7.2 |
| 3 | 收缩率 | √ | - | 6.3 | 7.3 |
| 4 | 浸出毒性 | √ | √ | 6.4 | 7.4 |
| 注：√为检验项目。 |  |  |  |  |  |

## 检验批次

以同一原材料、同一生产工艺稳定连续生产的同一类别的煤基固废充填材料，各项性能的检验以2000m3为一批，不足2000m3亦按一批计。

## 判定规则

以抗压强度测定结果按表1判定煤基固废充填材料的抗压强度等级。

以扩展度测定结果按表2判定煤基固废充填材料的扩展度等级。

以沉缩率测定结果按表3判定煤基固废充填材料的沉缩率等级。

以浸出毒性测定结果按表4判定煤基固废充填材料的浸出毒性等级，同时参考附录。

# 产品合格证

生产企业应提供产品合格证书，包括以下内容：

a）厂名：

b）合格证编号、生产和交货日期：

c）产品标记：

d）性能检验结果：

e）批量编号与矿山采空区充填用尾砂混凝土的数量（m3）：

f）检验部门与检验人员签字盖章。

- 附录

（资料性）

煤基固废充填材料浸出毒性鉴别

煤基固废充填材料淋溶试验浸出液中汞、砷、铜、镍、锌、铅、镉和铬的浓度有一种或一种以上的超过了表B.1各等级所规定的浓度限值，则该煤基固废充填材料对应当前等级浸出毒性。同时结合当地水文环境，如果确有需求，需同时符合GB 8978-1996 污水综合排放标准要求。

- 表B.1重金属常规指标及限值

| 序号 | 指标 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞（mg/L） | ≤0.05 |
| 2 | 铅（mg/L） | ≤1.0 |
| 3 | 砷（mg/L） | ≤0.5 |
| 4 | 镉（mg/L） | ≤0.1 |
| 5 | 铬（mg/L） | ≤1.5 |