一、工作简况

（一）任务来源

根据中国建筑材料联合会《关于下达2022年第二批协会标准制定的通知》（中建材联标发[2022]9号）要求，《煤基固废矿井充填材料》（计划号2022-09-xbjh）团体标准制定项目。

本标准由中国建筑材料联合会归口管理，由中国矿业大学（北京）牵头，中国矿业大学（北京）、长沙飞翼股份有限公司、上海百奥恒再生资源有限公司、北京瑞吉达科技有限公司、中国科学院过程工程研究所等单位负责起草并组织相关单位共同完成。

（二）编制目的

煤基固废是煤炭开采产出固废煤矸石，燃煤发电产出固废粉煤灰、炉渣、脱硫石膏，煤化工产出固废煤气化渣的统称。我国中西部煤电基地煤基固废大量堆存、处理费用高，无法实现大宗综合利用；为实现煤炭矿井高效回采、降低开采成本和保护环境，国内外学者在充填骨料、充填料浆的特性等方面的研究工作取得了很大进步。充分利用充填料浆的特性，发展了高浓度充填、结构流或似结构流充填和膏体充填等技术；经过几十年的发展，充填开采技术在矿山得到普及。

矿井充填材料目前主要有两大体系，一种是水泥基充填体系，另一种是碱激发胶凝材料体系。传统的充填开采技术主要有煤矸石充填、膏体充填、高水充填、高浓度胶结充填和覆岩离层注浆充填等，矿井充填材料主要由骨料和胶凝材料两部分组成，骨料大多数就地选取廉价的可用物料，目前矿山使用的充填材料骨料的范围非常广泛，已经从传统的河砂、细石等逐步转向煤矸石等煤基固废。而胶凝材料绝大多数矿山选用普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。这些技术主要是使用水泥基充填体系。

煤基固废矿井充填材料是以大宗煤基固废为主要原料，通过碱激发技术制备的用于煤矿井下充填的无机矿物材料，与国内普遍采用的高水充填材料、膏体充填材料相比，水泥用量低、固废消纳量大、充填成本低。

目前国内尚未出台煤基固废矿井充填材料相关产品标准，现行标准JC/T 2478-2018《矿山采空区充填用尾砂混凝土》和JC/T 2468-2018《水泥基回填材料》无法指导多样化充填材料的生产及市场推广应用，例如在充填材料使用煤基固废进行充填，煤矸石做骨料以及多种煤基固废协同激发作为胶凝材料时，水泥用量减少50%以上，前述的两项标准不能进行指导，亟需制定标准。通过制定该标准，加快规范煤基固废矿井充填材料的推广应用，该标准可以为生产、检测、应用等单位提供技术依据，促进行业的健康发展。

本标准中多源煤基固废协同激发充填的方式向采空区输送充填物料，达到规模化消纳大宗煤基固废、控制地表沉陷的目的，实现煤矿矿井安全生产和矿区周边生态环境治理。碱激发煤基固废矿井充填材料是根据矿区周边工业固废的排放情况，选择电厂的粉煤灰、炉渣和脱硫石膏，煤化工的气化渣，冶金行业的镁渣、锂渣、赤泥、钢渣等工业固废中一种或多种，通过碱激发技术形成填充用胶凝材料，再配以煤炭开采产生的煤矸石作为充填用骨料。煤基固废用量占充填材料的90%以上，解决区域性大宗煤基固废的综合利用问题。本标准适用于煤矿井下充填材料。

近些年来，煤基固废矿井充填材料已得到一定规模的推广和应用，如榆林市泰发祥麻黄梁煤矿充填、榆林市榆阳区金牛煤矿充填、山西霍州煤电紫晟煤矿充填、窑街煤电集团有限公司煤矿充填、山西兰花集团唐安煤矿充填、山西雄山振义煤矿充填、河南焦作小马煤矿充填、山东级翔集团级所煤矿充填、冀中能源峰峰集团煤矿充填、等项目已经投产多年，年消纳工业固废超过1000万吨以上。

（三）主要工作过程

2022年8月14日上午，《煤基固废矿井充填材料》团体标准启动会暨第一次工作会以视频会议形式圆满完成。本团体标准根据中国建筑材料联合会《关于下达2022年第二批协会标准制定的通知》（中建材联标发[2022]9号）要求，由中国建筑材料联合会归口管理，由中国矿业大学（北京）等单位负责《煤基固废矿井充填材料》（计划号2022-09-xbjh）团体标准的起草工作。本次会议历时三个小时，有来自与矿井充填材料研究与开发行业相关的高校、研究院（所）和企业等的50余位专家、学者、企业家代表参加，以标准草案出发，深入细致探讨了草案中各条目的合理性、潜在问题以及分工和后续工作计划，极大提高了本团体标准在本领域内的知名度，也有效推动了标准的制定进程。在此之前，主编单位已经进行了部分前期验证试验，并制定了标准编制工作的计划安排。本次会议旨在介绍主要参编单位和人员并正式启动本标准的编制工作。

根据标准编制工作安排，于2023年8月28日召开了标准编制第二次工作会议。2022年8月~2023年7月期间，标准编制组主要完成了煤基固废矿井充填材料的初步试制工作。中国矿业大学（北京）、长沙飞翼股份有限公司、中煤科工生态环境科技有限公司、中煤科工集团西安研究院有限公司、上海百奥恒新材料有限公司、北京华储控股集团有限公司和内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司等以就近原则收集不少于五种典型气化渣，将气化渣、粉煤灰、煤矸石等与水泥混合制得煤基固废矿井充填材料，按照讨论稿要求的试验项目和试验方法安排了初步试验验证。

根据标准编制工作安排，于2023年8月15日在线上召开第三次编制工作会议。标准编制组总结了煤基固废矿井充填材料试制工作，逐字逐条讨论并修改标准征求意见稿，对下阶段试验验证工作做出了详细的分工与安排。

根据标准编制工作安排，于2023年12月在线上召开第四次编制工作会议。标准编制组分析总结了6家参编单位试验验证结果；讨论确定标准各项技术指标；根据会议讨论意见对标准内容再次进行了修正。要求2024年      月            日前向有关单位发出征求意见稿，      年      月      日完成意见征求。

年      月      日前，由中国建筑材料联合会组织召开《煤基固废矿井充填材料》协会标准（送审稿）的审查会。

（四）主要参加单位和工作组成员及任务分工

（1）中国矿业大学（北京）：主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备、标准相关文献搜集及分发、行业征求意见汇总、标准正文的编写及修改等。

（2）长沙飞翼股份有限公司、中国矿业大学（北京）、中煤科工集团西安研究院有限公司、中煤科工生态环境科技有限公司、上海百奥恒新材料有限公司等为本标准提供了大量的验证试验样品，以及生产工艺和实际工程应用相关的大量材料。

（3）中国矿业大学（北京）、长沙飞翼股份有限公司、中煤科工集团西安研究院有限公司、同济大学、清华大学、内蒙古工业大学、华电电力科学研究院有限公司；负责本标准的验证试验工作，并对实验结果进行分析。

二、标准编制的原则和主要内容

（一）标准制定的原则

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。遵从以下规则：贯彻执行国家的政策、法规，与现行其他国家标准协调一致的原则；技术指标制定先进可行、规范合理的原则；标准制定突出产品特性，促进行业健康发展和产品推广的原则。标准制定过程中参考了各生产企业标准，试验方法主要采用现行的国家标准和行业标准，以保证标准中技术指标的准确性、科学性与可比性，各项指标值在满足工程要求的前提下根据各生产企业试样试验结果确定。

（二）标准的主要内容

# 范围

本文件规定了煤基固废矿井充填材料的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、 检验规则及判定规则和产品合格证。

本文件适用于煤矿工程回填或充填的煤基固废材料。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB 8978-1996 污水综合排放标准

GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T27974建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法

GB/T34230 煤和煤矸石淋溶试验方法

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法

GB/T51450-2022 金属非金属矿山充填工程技术标准

JGJ 63-2006 混凝土用水标准

JC/T 2199 泡沫混凝土用泡沫剂

JC/T 2478-2018矿山采空区充填用尾砂混凝土

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 煤基固废 coal-based solid waste

煤基固废主要包括在煤炭开采与加工利用过程中产生的煤矸石、粉煤灰、炉渣、煤气化灰渣和煤液化残渣等固体废弃物。

说明：在煤炭开采利用过程中会产生固体废弃物，比如：在煤炭开采过程中产生的煤矸石、在煤炭燃烧利用中产生的粉煤灰、在煤炭化工转化过程中产生的气化灰渣等等。 这些固体废弃物统称为煤基固废，目前对其处置主要以填埋堆存为主，煤基固废的累计堆存量已经达到数百亿吨，而且还保持着每年新产生15亿吨的高速增长。

## 煤基固废矿井充填材料 coal-based solid waste mine filling materials

以多种煤基固体废物粉体和少量水泥为主要胶凝材料，和矿物掺合料、外加剂、水等组成的充填或回填工程用的材料。

说明：2022年4月2日国家能源局、科学技术部发布关于印发《“十四五”能源领域科技创新规划》的通知，明确提出集中攻关固体废弃物充填采煤技术，开展矿区典型大宗固废资源化利用示范；2022年6月10日生态环境部等7部门印发《减污降碳协同增效实施方案》推进固废污染防治协同控制，推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣等工业固废资源利用或替代建材生产原料，到2025年新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。由此可以看出，煤基固废处置已成为制约煤炭绿色高效开采的关键环节。

## 浸出毒性 leaching toxicity

固体废物遇水浸沥，浸出的有害物质迁移转化，污染环境，这种危害特性称为浸出毒性。

说明：测定固体废物中重金属的浸出毒性，是为了评估固体废物对环境和人类健康的潜在危害。通过浸出实验，可以了解固体废物中重金属的溶解情况，从而判断其对环境和生物的毒性影响。这对于固体废物的处理、处置和资源化利用具有重要意义。

# 分类和标记

## 分类

### 按抗压强度等级分类

按28d抗压强度分为7个等级，分别用符号C0.5、C1、C2、C3、C4、C5、C7.5表示。

说明：抗压强度是指标准试件在压力作用下破坏的应力强度，一般指单轴抗压强度，就是试件在没有侧压且只有轴向荷载作用下，所能承受的最大应力。充填体抗压强度的高低直接影响着矿体能否安全、持续地开采。在同类充填标准中，JC/T 2468-2018《水泥基回填材料》、JC/T2478-2018《矿山采空区充填用尾砂混凝土》、T/CNCA 002—2021 《煤矿矸石基膏体充填材料技术规范》中都对抗压强度有相应的规定，本标准为满足不同矿井对充填体抗压强度的要求，增加了一级C7.5强度指标。

### 按拌合物工作性分类

按扩展度分为3个等级，分别用符号F1、F2、F3表示。

说明：在充填工艺中，充填料浆一般是利用高度差自流到充填面，在倍线不够的情况下才泵送，因此需要充填料浆要有良好的流动性，可塑性和稳定性，以确保其能按要求输送到采空区，但过高的流动性易导致离析和泌水严重，因此，需检测、控制充填料浆的扩展度，要求扩展度≥150mm。

### 按收缩率分类

按收缩率分为3个等级，分别用S1、S2、S3表示。

说明：料浆的沉缩严重影响充填接顶率，沉缩率越大，接顶效果越差。沉缩的原因是固体颗粒流失及颗粒间的空隙减少，流失主要是脱水时被水带走了部分细颗粒；空隙减少是因为颗粒发生重新排列。充填是由下往上的上向作业，充填体与上方矿体应尽量接触，较小的收缩率有利于充填体的接顶。

### 按浸出毒性分类

按浸出毒性分为3个等级，分别用T1、T2、T3表示。农业温室用超白压花玻璃的要求与试验方法对应条款应符合表1的规定。

说明：通过浸出实验，可以了解矿井充填材料重金属的浸出情况，从而判断其对环境和生物的毒性影响。 这对于矿井充填材料的应用具有重要意义。对比（JC/T 2468-2018）《水泥基回填材料》、（JC/T2478-2018）《矿山采空区充填用尾砂混凝土》、（T/CNCA 002—2021 ）《煤矿矸石基膏体充填材料技术规范》、（T/CNCA 015—2022 ）《改性镁-煤基固废充填材料》等标准均未对重金属浸出毒性做出规定，本标准参考（GB∕T 35605-2017）《绿色产品评价 墙体材料》、（GB 8978-1996）《污水综合排放标准》给出检测的重金属和限值，重金属种类和限值如附录所示。

## 标记

煤基固废矿井充填材料应按标准号、抗压强度等级、扩展度等级、沉缩率等级、浸出毒性等级的顺序，进行标记，参数无要求的可缺省。

示例：符合T/CBMF XXXX—202X，抗压强度等级为C2、扩展度等级为F1、沉缩率等级为S3、浸出毒性等级为T2的固废基充填材料，标记为：

煤基固废矿井充填材料 T/CBMF XXXX—202X C2-F1-S3-T2外观质量应符合表2的规定。

# 原材料

## 水泥

采用通用硅酸盐水泥时，应符合GB 175的规定。

采用其他水泥时应符合国家相关标准和规范的规定。

## 骨料

粗骨料应符合GB/T 14685的规定。

细骨料应符合GB/T 14684的规定。

轻骨料应符合GB/T 17431.1的规定。

煤矸石应符合GB/T27974的规定。

采用其他品种骨料时，应符合国家相关标准和规范的规定。

## 矿物掺合料

粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

粒化高炉矿渣粉应符合GB/T 18046的规定。

天然沸石粉应符合JGJ/T 3048的规定。

硅灰应符合GB/T 27690的规定。

钢渣粉应符合GB/T 20491的规定执行。

采用其他品种矿物掺合料时，应符合国家相关标准和规范的规定。

## 外加剂

混凝土外加剂应符合GB 8076的规定。

泡沫剂应符合JC/T2199的规定。

过氧化氢应符合GB/T 1616的规定。

采用其他外加剂时，应符合国家相关标准和规范的规定。

## 水

应符合JGJ 63的规定。

### 技术要求

## 抗压强度

抗压强度等级应符合表1的规定。

煤基固废充填材料的抗压强度等级

| 抗压强度等级 | C0.5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度／MPa | ≥0.5 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥7.5 |

说明：抗压强度是指标准试件在压力作用下破坏的应力强度，一般指单轴抗压强度，就是试件在没有侧压且只有轴向荷载作用下，所能承受的最大应力。充填体抗压强度的高低直接影响着矿体能否安全、持续地开采。在同类充填标准中，JC/T 2468-2018《水泥基回填材料》、JC/T2478-2018《矿山采空区充填用尾砂混凝土》、T/CNCA 002—2021 《煤矿矸石基膏体充填材料技术规范》中都对抗压强度有相应的规定，本标准为满足不同矿井对充填体抗压强度的要求，增加了一级C7.5强度指标

## 扩展度

扩展度等级应符合表2的规定。

煤基固废充填材料的扩展度等级

| 扩展度等级 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展直径／mm | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |

说明：在充填工艺中，充填料浆一般是利用高度差自流到充填面，在倍线不够的情况下才泵送，因此需要充填料浆要有良好的流动性，可塑性和稳定性，以确保其能按要求输送到采空区，但过高的流动性易导致离析和泌水严重，因此，需检测、控制充填料浆的扩展度，要求扩展度≥150mm。

## 沉缩率

收缩率等级应符合表3的规定。

煤基固废充填材料的沉缩率等级

| 沉缩率等级 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉缩率/% | ≤0.5 | >0.5，≤1 | >1，≤1.5 | >1.5，≤2 |

说明：料浆的沉缩严重影响充填接顶率，沉缩率越大，接顶效果越差。沉缩的原因是固体颗粒流失及颗粒间的空隙减少，流失主要是脱水时被水带走了部分细颗粒；空隙减少是因为颗粒发生重新排列。充填是由下往上的上向作业，充填体与上方矿体应尽量接触，较小的收缩率有利于充填体的接顶。

## 浸出毒性

浸出毒性标准应符合表4的规定。

煤基固废充填材料的浸出毒性标准

| 浸出毒性等级 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| 重金属浸出液含量 | - 符合表B.1重金属常规指标及限值 | - 不符合表B.1重金属常规指标及限值 |

说明：通过浸出实验，可以了解矿井充填材料重金属的浸出情况，从而判断其对环境和生物的毒性影响。 这对于矿井充填材料的应用具有重要意义。对比（JC/T 2468-2018）《水泥基回填材料》、（JC/T2478-2018）《矿山采空区充填用尾砂混凝土》、（T/CNCA 002—2021 ）《煤矿矸石基膏体充填材料技术规范》、（T/CNCA 015—2022 ）《改性镁-煤基固废充填材料》等标准均未对重金属浸出毒性做出规定，本标准参考（GB∕T 35605-2017）《绿色产品评价 墙体材料》、（GB 8978-1996）《污水综合排放标准》给出检测的重金属和限值，重金属种类和限值如附录所示。

本标准与同类标准指标对比

| 编号 | 标准名称 | 抗压强度 | 扩展度 | 沉缩率 | 浸出毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC/T 2468-2018《水泥基回填材料》 | CO.5≥0.5 C1≥1 C2≥2 C3≥3 C4≥4 C5≥5 | S1≤90 95≤S2≤150 S3≥155 | E1≤0.06 E2≤0.1 E3≤0.3 E4≤0.6 | - |
| 2 | JC/T2478-2018《矿山采空区充填用尾砂混凝土》 | CO.5≥0.5 C1≥1 C2≥2 C3≥3 C4≥4 C5≥5 | 150＜F1＜250 250≤F2＜350 F3≥350 | S1≤3 3＜S2≤6 6＜S3≤9 | - |
| 3 | T/CNCA 002—2021 《煤矿矸石基膏体充填材料技术规范》 | 2h-8h＞0.5 28d＞7 | 200≤S≤260 F＞500 | - | - |
| 4 | T/CNCA 015—2022 《改性镁-煤基固废充填材料》 | - | - | - | - |
| 5 | 本标准 | CO.5≥0.5 C1≥1 C2≥2 C3≥3 C4≥4 C5≥5 | 150＜F1＜250 250≤F2＜350 F3≥350 | S1≤3 3＜S2≤6 6＜S3≤9 | 汞≤0.05 铅≤1.0 砷≤0.5 镉≤0.1 铬≤1.5 |

# 试验方法

## 试件的制作与养护

试验室试件制作和养护应按JC/T 2478-2018 进行。

现场试件制作采用符合JG237规定的试模，并在现场制作煤基固废充填材料试件。试件养护按GB/T50081的规定进行。

试件尺寸和数量见表5。试验龄期为28d。

检测试件尺寸和数量

| 序号 | 项目 | 试件尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 3 |
| 2 | 沉缩率 | 100mm×100mm×515mm | 3 |

## 抗压强度

抗压强度试件制作及养护方法按GB/T 50081进行。

抗压强度试验方法按JC/T 2478-2018 进行。

## 扩展度

扩展度的试验方法应符合GB/T51450-2022中的规定。

## 沉缩率

沉缩率的试验方法应符合GB/T 50081中的规定。

## 浸出毒性

浸出毒性的试验方法GB/T34230 进行。

# 检验规则

## 检验分类

### 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新投产或产品定型鉴定时；

b）正式生产后，原材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，每一年至少进行一次；

d）产品停产半年以上恢复生产时。

### 交货检验

工程中的矿山采空区充填用尾砂混凝土应进行交货检验。

### 检验项目

煤基固废充填材料的检验项目应符合表6的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类型 |  | 项目和方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 交货检验 | 要求 | 试验方法 |
| 1 | 抗压强度 | √ | √ | 6.1 | 7.1 |
| 2 | 扩展度 | √ | √ | 6.2 | 7.2 |
| 3 | 收缩率 | √ | - | 6.3 | 7.3 |
| 4 | 浸出毒性 | √ | √ | 6.4 | 7.4 |
| 注：√为检验项目。 |  |  |  |  |  |

## 检验批次

以同一原材料、同一生产工艺稳定连续生产的同一类别的煤基固废充填材料，各项性能的检验以2000m3为一批，不足2000m3亦按一批计。

## 判定规则

以抗压强度测定结果按表1判定煤基固废充填材料的抗压强度等级。

以扩展度测定结果按表2判定煤基固废充填材料的扩展度等级。

以沉缩率测定结果按表3判定煤基固废充填材料的沉缩率等级。

以浸出毒性测定结果按表4判定煤基固废充填材料的浸出毒性等级，同时参考附录。

# 产品合格证

生产企业应提供产品合格证书，包括以下内容：

a）厂名：

b）合格证编号、生产和交货日期：

c）产品标记：

d）性能检验结果：

e）批量编号与矿山采空区充填用尾砂混凝土的数量（m3）：

f）检验部门与检验人员签字盖章。

- 附录

（资料性）

煤基固废充填材料浸出毒性鉴别

煤基固废充填材料淋溶试验浸出液中汞、砷、铜、镍、锌、铅、镉和铬的浓度有一种或一种以上的超过了表B.1各等级所规定的浓度限值，则该煤基固废充填材料对应当前等级浸出毒性。同时结合当地水文环境，如果确有需求，需同时宜符合GB 8978-1996 污水综合排放标准要求。

- 表B.1重金属常规指标及限值

| 序号 | 指标 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞（mg/L） | ≤0.05 |
| 2 | 铅（mg/L） | ≤1.0 |
| 3 | 砷（mg/L） | ≤0.5 |
| 4 | 镉（mg/L） | ≤0.1 |
| 5 | 铬（mg/L） | ≤1.5 |

三、主要试验验证情况分析与指标确定

为保证标准项目要求的合理性，编制工作组针对煤基固废矿井充填材料进行了大量的验证试验。验证试验的任务分工见表5。

表5 验证试验任务分工表

| 检测 单位 | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C0.5 |  |  |  | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  |  |  | C4 |  |  |  | C5 |  |  |  | C7.5 |  |  |  |
|  | 流动度 | 沉缩率 | 强度 | 浸出毒性 | 流动度 | 沉缩率 | 强度 | 浸出毒性 | 流动度 | 沉缩率 | 强度 | 浸出毒性 | 物理要求 | 强度 | 水化热 | 浸出毒性 | 流动性 | 沉缩率 | 强度 | 浸出毒性 | 流动性 | 沉缩率 | 强度 | 浸出毒性 | 流动性 | 沉缩率 | 强度 | 浸出毒性 |
| 矿大（北京） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 飞翼股份 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 中煤科工（西安） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同济大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百奥恒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 北京华储 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内蒙古工大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 华电电科院 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 中煤科工生态公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 百奥恒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中国环科院 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鄂尔多斯研究院 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

试验验证结果如下：

强度验证

C0.5、C1.0、C2.0、C3.0、C4.0、C5.0和C7.5试样的抗压试验结果与统计分析分别见表6、表7、表8、表9、表10、表11和表12。7个等级的煤基固废矿井充填材料的抗压强度均符合本标准要求。

表 6  C0.5试样的抗压强度试验结果与统计分析

| 抗折强度 | 水泥编号 | 3 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（MPa） |  | - | - | ≥ 0.5 |
| 检测单位 |  | 试验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C0.5-1 | 0.30 | 0.39 | 0.98 |
|  | C0.5-2 | 0.18 | 0.28 | 0.84 |
|  | C0.5-3 | 0.19 | 0.21 | 0.81 |
|  | C0.5-4 | 0.14 | 0.15 | 0.61 |
|  | C0.5-5 | 0.13 | 0.31 | 0.72 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C0.5-1 | 0.41 | 0.54 | 0.94 |
|  | C0.5-2 | 0.34 | 0.49 | 0.78 |
|  | C0.5-3 | 0.24 | 0.32 | 0.68 |
|  | C0.5-4 | 0.29 | 0.35 | 0.73 |
|  | C0.5-5 | 0.21 | 0.28 | 0.55 |
| 中煤科工（西安） | C0.5-1 | 0.33 | 0.39 | 0.70 |
|  | C0.5-2 | 0.24 | 0.30 | 0.60 |
|  | C0.5-3 | 0.50 | 0.50 | 0.82 |
| 同济大学 | C0.5-1 | 0.64 | 0.64 | 0.97 |
|  | C0.5-2 | 0.50 | 0.50 | 0.77 |
|  | C0.5-3 | 0.51 | 0.51 | 0.73 |
| 上海百奥恒 | C0.5-1 | 0.39 | 0.39 | 0.51 |
| 北京华储 | C0.5-1 | 0.21 | 0.43 | 0.65 |
| 内蒙古工业大学 | C0.5-1 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
| 平均值 |  | 0.32 | 0.39 | 0.78 |

说明：7家单位共提供了19种C0.5试样的矿井充填材料产品，抗压强度合格率为100%，产品稳定性能优良

表 7  C1.0试样的抗压强度试验结果与统计分析

| 抗折强度 | 水泥编号 | 3 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（MPa） |  | - | - | ≥ 1.0 |
| 检测单位 |  | 试验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C1.0-1 | 0.14 | 0.28 | 1.63 |
|  | C1.0-2 | 0.39 | 0.50 | 1.5 |
|  | C1.0-3 | 0.25 | 0.40 | 1.89 |
|  | C1.0-4 | 0.16 | 0.29 | 1.18 |
|  | C1.0-5 | 0.38 | 0.47 | 1.21 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C1.0-1 | 0.53 | 0.65 | 1.69 |
|  | C1.0-2 | 0.66 | 0.68 | 1.46 |
|  | C1.0-3 | 0.79 | 0.94 | 1.33 |
|  | C1.0-4 | 0.51 | 0.69 | 1.18 |
|  | C1.0-5 | 0.57 | 0.63 | 1.21 |
| 中煤科工（西安） | C1.0-1 | 0.42 | 0.47 | 1.10 |
|  | C1.0-2 | 0.43 | 0.51 | 1.01 |
|  | C1.0-3 | 0.82 | 1.11 | 1.65 |
| 同济大学 | C1.0-1 | 0.46 | 0.74 | 1.22 |
|  | C1.0-2 | 0.56 | 0.82 | 1.38 |
|  | C1.0-3 | 0.46 | 0.64 | 1.04 |
| 上海百奥恒 | C1.0-1 | 0.52 | 0.87 | 1.45 |
| 北京华储 | C1.0-1 | 0.58 | 0.95 | 1.55 |
| 内蒙古工业大学 | C1.0-1 | 0.63 | 1.12 | 1.63 |
| 平均值 |  | 0.49 | 0.67 | 1.38 |

说明：7家单位共提供了19种C1.0试样的矿井充填材料产品，抗压强度合格率为100%，产品稳定性能优良

表 8  C2.0试样的抗压强度试验结果与统计分析

| 抗折强度 | 水泥编号 | 3 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（MPa） |  | - | - | ≥ 2.0 |
| 检测单位 |  | 试验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C2.0-1 | 0.77 | 1.09 | 2.69 |
|  | C2.0-2 | 0.52 | 0.73 | 2.32 |
|  | C2.0-3 | 0.25 | 0.44 | 2.52 |
|  | C2.0-4 | 0.78 | 0.85 | 2.1 |
|  | C2.0-5 | 1.28 | 1.44 | 2.39 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C2.0-1 | 0.98 | 1.26 | 2.52 |
|  | C2.0-2 | 0.76 | 1.16 | 2.45 |
|  | C2.0-3 | 1.13 | 1.46 | 2.86 |
|  | C2.0-4 | 0.76 | 0.98 | 2.31 |
|  | C2.0-5 | 0.73 | 0.90 | 2.06 |
| 中煤科工（西安） | C2.0-1 | 0.87 | 1.16 | 2.12 |
|  | C2.0-2 | 1.15 | 1.59 | 2.70 |
|  | C2.0-3 | 0.98 | 1.13 | 2.81 |
| 同济大学 | C2.0-1 | 0.31 | 0.80 | 2.26 |
|  | C2.0-2 | 0.54 | 1.13 | 2.77 |
|  | C2.0-3 | 0.62 | 1.01 | 2.43 |
| 上海百奥恒 | C2.0-1 | 1.00 | 1.29 | 2.64 |
| 北京华储 | C2.0-1 | 0.80 | 0.90 | 2.35 |
| 内蒙古工业大学 | C2.0-1 | 0.88 | 1.08 | 2.14 |
| 平均值 |  | 0.79 | 1.07 | 2.44 |

说明：7家单位共提供了19种C2.0试样的矿井充填材料产品，抗压强度合格率为100%，产品稳定性能优良

表 9  C3.0试样的抗压强度试验结果与统计分析

| 抗折强度 | 水泥编号 | 3 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（MPa） |  | - | - | ≥ 3.0 |
| 检测单位 |  | 试验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C3.0-1 | 1.94 | 2.10 | 3.97 |
|  | C3.0-2 | 1.88 | 2.14 | 3.14 |
|  | C3.0-3 | 1.92 | 2.34 | 3.35 |
|  | C3.0-4 | 1.87 | 2.31 | 3.47 |
|  | C3.0-5 | 1.95 | 2.38 | 3.63 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C3.0-1 | 1.86 | 2.96 | 3.91 |
|  | C3.0-2 | 1.97 | 2.51 | 3.88 |
|  | C3.0-3 | 2.12 | 2.97 | 3.26 |
|  | C3.0-4 | 1.21 | 1.79 | 3.15 |
|  | C3.0-5 | 1.34 | 2.07 | 3.96 |
| 中煤科工（西安） | C3.0-1 | 0.96 | 1.81 | 3.56 |
|  | C3.0-2 | 1.02 | 1.76 | 3.21 |
|  | C3.0-3 | 0.87 | 1.25 | 3.61 |
| 同济大学 | C3.0-1 | 1.05 | 1.54 | 3.65 |
|  | C3.0-2 | 0.95 | 1.14 | 3.45 |
|  | C3.0-3 | 1.65 | 1.99 | 3.27 |
| 上海百奥恒 | C3.0-1 | 1.32 | 1.53 | 3.02 |
| 北京华储 | C3.0-1 | 1.53 | 2.10 | 3.90 |
| 内蒙古工业大学 | C3.0-1 | 1.12 | 1.82 | 3.23 |
| 平均值 |  | 1.50 | 2.03 | 3.51 |

说明：7家单位共提供了19种C3.0试样的矿井充填材料产品，抗压强度合格率为100%，产品稳定性能优良

表 10  C4.0试样的抗压强度试验结果与统计分析

| 抗折强度 | 水泥编号 | 3 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（MPa） |  | - | - | ≥ 4 |
| 检测单位 |  | 试验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C4.0-1 | 3.51 | 3.73 | 4.98 |
|  | C4.0-2 | 2.16 | 2.35 | 4.60 |
|  | C4.0-3 | 2.23 | 3.21 | 4.53 |
|  | C4.0-4 | 2.87 | 3.17 | 4.32 |
|  | C4.0-5 | 2.94 | 3.24 | 4.57 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C4.0-1 | 1.13 | 2.07 | 4.90 |
|  | C4.0-2 | 0.98 | 1.49 | 4.01 |
|  | C4.0-3 | 1.36 | 2.25 | 4.82 |
|  | C4.0-4 | 1.09 | 1.94 | 4.19 |
|  | C4.0-5 | 1.15 | 1.81 | 4.11 |
| 华电电力科学研究院 | C4.0-1 | 1.76 | 2.23 | 4.65 |
|  | C4.0-2 | 1.65 | 1.96 | 4.59 |
|  | C4.0-3 | 2.17 | 2.56 | 4.14 |
| 中煤科工生态公司 | C4.0-1 | 2.00 | 2.86 | 4.83 |
|  | C4.0-2 | 1.78 | 2.34 | 4.66 |
|  | C4.0-3 | 1.06 | 1.48 | 4.15 |
| 上海百奥恒 | C4.0-1 | 0.89 | 1.89 | 4.21 |
| 中国环科院 | C4.0-1 | 1.65 | 2.13 | 4.65 |
| 鄂尔多斯研究院 | C4.0-1 | 1.32 | 2.02 | 4.53 |
| 平均值 |  | 1.77 | 2.35 | 4.50 |

说明：7家单位共提供了19种C4.0试样的矿井充填材料产品，抗压强度合格率为100%，产品稳定性能优良

表 11  C5.0试样的抗压强度试验结果与统计分析

| 抗折强度 | 水泥编号 | 3 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（MPa） |  | - | - | ≥5 |
| 检测单位 |  | 试验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C5.0-1 | 4.86 | 5.16 | 5.91 |
|  | C5.0-2 | 4.96 | 5.02 | 6.87 |
|  | C5.0-3 | 4.25 | 4.58 | 6.57 |
|  | C5.0-4 | 3.63 | 3.99 | 5.84 |
|  | C5.0-5 | 3.31 | 3.65 | 5.12 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C5.0-1 | 3.23 | 4.06 | 5.98 |
|  | C5.0-2 | 1.98 | 2.25 | 5.15 |
|  | C5.0-3 | 2.23 | 3.24 | 6.25 |
|  | C5.0-4 | 2.03 | 2.62 | 5.12 |
|  | C5.0-5 | 1.67 | 2.10 | 5.19 |
| 华电电力科学研究院 | C5.0-1 | 3.76 | 5.13 | 5.87 |
|  | C5.0-2 | 3.31 | 4.58 | 5.64 |
|  | C5.0-3 | 3.13 | 4.37 | 5.57 |
| 中煤科工生态公司 | C5.0-1 | 3.25 | 4.19 | 5.32 |
|  | C5.0-2 | 2.76 | 4.23 | 5.49 |
|  | C5.0-3 | 2.13 | 4.02 | 5.64 |
| 上海百奥恒 | C5.0-1 | 1.87 | 3.64 | 5.31 |
| 中国环科院 | C5.0-1 | 2.35 | 3.97 | 5.46 |
| 鄂尔多斯研究院 | C5.0-1 | 2.46 | 3.84 | 5.78 |
| 平均值 |  | 3.0 | 3.93 | 5.69 |

说明：7家单位共提供了19种C5.0试样的矿井充填材料产品，抗压强度合格率为100%，产品稳定性能优良

表 12  C7.5试样的抗压强度试验结果与统计分析

| 抗折强度 | 水泥编号 | 3 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（MPa） |  | - | - | ≥ 7.5 |
| 检测单位 |  | 试验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C7.5-1 | 5.64 | 6.58 | 9.98 |
|  | C7.5-2 | 4.98 | 5.36 | 8.21 |
|  | C7.5-3 | 5.15 | 6.12 | 8.08 |
|  | C7.5-4 | 5.03 | 6.33 | 7.18 |
|  | C7.5-5 | 4.63 | 5.23 | 7.72 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C7.5-1 | 3.15 | 4.73 | 8.27 |
|  | C7.5-2 | 2.75 | 3.02 | 7.51 |
|  | C7.5-3 | 2.98 | 3.23 | 7.64 |
|  | C7.5-4 | 3.15 | 3.97 | 8.21 |
|  | C7.5-5 | 3.07 | 3.76 | 7.35 |
| 华电电力科学研究院 | C7.5-1 | 4.21 | 5.13 | 7.95 |
|  | C7.5-2 | 4.37 | 5.34 | 7.68 |
|  | C7.5-3 | 4.39 | 5.47 | 7.64 |
| 中煤科工生态公司 | C7.5-1 | 4.61 | 5.34 | 8.14 |
|  | C7.5-2 | 4.12 | 5.17 | 7.85 |
|  | C7.5-3 | 3.97 | 5.61 | 7.63 |
| 上海百奥恒 | C7.5-1 | 3.65 | 4.79 | 7.65 |
| 中国环科院 | C7.5-1 | 4.09 | 5.76 | 7.82 |
| 鄂尔多斯研究院 | C7.5-1 | 4.13 | 5.87 | 7.67 |
| 平均值 |  | 4.11 | 5.09 | 7.90 |

说明：7家单位共提供了19种C0.5试样的矿井充填材料产品，抗压强度合格率为100%，产品稳定性能优良

扩展度验证

C0.5、C1.0、C2.0、C3.0、C4.0、C5.0和C7.5试样的扩展度试验结果与统计分析分别见表13、表14、表15、表16、表17、表18和表19。7个等级的煤基固废矿井充填材料的扩展度均符合本标准要求。

表 13  C0.5试样的扩展度试验结果与统计分析

| 扩展度等级 |  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（直径） | 材料编号 | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C0.5-1 |  |  | 260 |
|  | C0.5-2 |  |  | 255 |
|  | C0.5-3 |  | 245 |  |
|  | C0.5-4 |  | 230 |  |
|  | C0.5-5 |  | 230 |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C0.5-1 |  |  | 255 |
|  | C0.5-2 |  |  | 270 |
|  | C0.5-3 |  |  | 265 |
|  | C0.5-4 |  |  | 265 |
|  | C0.5-5 |  |  | 260 |
| 中煤科工（西安） | C0.5-1 |  | 245 |  |
|  | C0.5-2 |  | 240 |  |
|  | C0.5-3 |  | 245 |  |
| 同济大学 | C0.5-1 |  | 245 |  |
|  | C0.5-2 |  |  | 250 |
|  | C0.5-3 |  |  | 255 |
| 上海百奥恒 | C0.5-1 |  |  | 255 |
| 北京华储 | C0.5-1 |  |  | 250 |
| 内蒙古工业大学 | C0.5-1 |  |  | 260 |

说明：7家单位共提供了19种C0.5试样的矿井充填材料产品，符合F2扩展等级的有7种，符合F3扩展等级的有12种，整体流动性能优良。

表 14  C1.0试样的扩展度试验结果与统计分析

| 扩展度等级 |  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（直径） | 材料编号 | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C1.0-1 |  |  | 260 |
|  | C1.0-2 |  |  | 265 |
|  | C1.0-3 |  |  | 265 |
|  | C1.0-4 |  | 240 |  |
|  | C1.0-5 |  |  | 260 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C1.0-1 |  |  | 255 |
|  | C1.0-2 |  |  | 260 |
|  | C1.0-3 |  |  | 270 |
|  | C1.0-4 |  |  | 260 |
|  | C1.0-5 |  |  | 260 |
| 中煤科工（西安） | C1.0-1 |  |  | 255 |
|  | C1.0-2 |  |  | 260 |
|  | C1.0-3 |  |  | 260 |
| 同济大学 | C1.0-1 |  |  | 260 |
|  | C1.0-2 |  | 240 |  |
|  | C1.0-3 |  | 240 |  |
| 上海百奥恒 | C1.0-1 |  |  | 255 |
| 北京华储 | C1.0-1 |  |  | 260 |
| 内蒙古工业大学 | C1.0-1 |  |  | 255 |

说明：7家单位共提供了19种C1.0试样的矿井充填材料产品，符合F2扩展等级的有3种，符合F3扩展等级的有16种，整体流动性能优良。

表 15  C2.0试样的扩展度试验结果与统计分析

| 扩展度等级 |  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（直径） | 材料编号 | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C2.0-1 |  |  | 270 |
|  | C2.0-2 |  |  | 265 |
|  | C2.0-3 |  |  | 270 |
|  | C2.0-4 |  |  | 270 |
|  | C2.0-5 |  | 210 |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C2.0-1 |  |  | 285 |
|  | C2.0-2 |  |  | 250 |
|  | C2.0-3 |  |  | 270 |
|  | C2.0-4 |  |  | 260 |
|  | C2.0-5 |  |  | 280 |
| 中煤科工（西安） | C2.0-1 |  |  | 280 |
|  | C2.0-2 |  |  | 280 |
|  | C2.0-3 |  |  | 275 |
| 同济大学 | C2.0-1 |  |  | 280 |
|  | C2.0-2 |  |  | 270 |
|  | C2.0-3 |  |  | 270 |
| 上海百奥恒 | C2.0-1 |  |  | 280 |
| 北京华储 | C2.0-1 |  |  | 260 |
| 内蒙古工业大学 | C2.0-1 |  |  | 260 |

说明：7家单位共提供了19种C2.0试样的矿井充填材料产品，符合F2扩展等级的有1种，符合F3扩展等级的有18种，整体流动性能优良。

表 16  C3.0试样的扩展度试验结果与统计分析

| 扩展度等级 |  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（直径） | 材料编号 | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C3.0-1 |  |  | 255 |
|  | C3.0-2 |  |  | 275 |
|  | C3.0-3 |  |  | 265 |
|  | C3.0-4 |  |  | 270 |
|  | C3.0-5 |  |  | 260 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C3.0-1 |  |  | 270 |
|  | C3.0-2 |  |  | 275 |
|  | C3.0-3 |  |  | 270 |
|  | C3.0-4 |  |  | 260 |
|  | C3.0-5 |  |  | 270 |
| 中煤科工（西安） | C3.0-1 |  | 245 |  |
|  | C3.0-2 |  | 240 |  |
|  | C3.0-3 |  |  | 250 |
| 同济大学 | C3.0-1 |  |  | 260 |
|  | C3.0-2 |  |  | 260 |
|  | C3.0-3 |  |  | 255 |
| 上海百奥恒 | C3.0-1 |  |  | 255 |
| 北京华储 | C3.0-1 |  |  | 260 |
| 内蒙古工业大学 | C3.0-1 |  |  | 265 |

说明：7家单位共提供了19种C3.0试样的矿井充填材料产品，符合F2扩展等级的有2种，符合F3扩展等级的有17种，整体流动性能优良。

表 17  C4.0试样的扩展度试验结果与统计分析

| 扩展度等级 |  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（直径） | 材料编号 | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C4.0-1 |  | 220 |  |
|  | C4.0-2 |  | 200 |  |
|  | C4.0-3 |  |  | 250 |
|  | C4.0-4 |  | 230 |  |
|  | C4.0-5 |  | 230 |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C4.0-1 |  |  | 255 |
|  | C4.0-2 |  |  | 255 |
|  | C4.0-3 |  |  | 265 |
|  | C4.0-4 |  | 245 |  |
|  | C4.0-5 |  | 245 |  |
| 华电电力科学研究院 | C4.0-1 |  | 230 |  |
|  | C4.0-2 |  | 220 |  |
|  | C4.0-3 |  | 220 |  |
| 中煤科工生态公司 | C4.0-1 |  | 225 |  |
|  | C4.0-2 |  | 225 |  |
|  | C4.0-3 |  | 220 |  |
| 上海百奥恒 | C4.0-1 |  | 230 |  |
| 中国环科院 | C4.0-1 |  | 230 |  |
| 鄂尔多斯研究院 | C4.0-1 |  | 235 |  |

说明：7家单位共提供了19种C4.0试样的矿井充填材料产品，符合F2扩展等级的有15种，符合F3扩展等级的有4种，整体流动性能优良。

表 18  C5.0试样的扩展度试验结果与统计分析

| 扩展度等级 |  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（直径） | 材料编号 | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C5.0-1 |  | 220 |  |
|  | C5.0-2 |  | 200 |  |
|  | C5.0-3 |  | 205 |  |
|  | C5.0-4 |  | 215 |  |
|  | C5.0-5 |  | 220 |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C5.0-1 |  | 240 |  |
|  | C5.0-2 |  |  | 250 |
|  | C5.0-3 |  |  | 255 |
|  | C5.0-4 |  |  | 260 |
|  | C5.0-5 |  | 245 |  |
| 华电电力科学研究院 | C5.0-1 |  | 230 |  |
|  | C5.0-2 |  | 230 |  |
|  | C5.0-3 |  | 220 |  |
| 中煤科工生态公司 | C5.0-1 |  | 220 |  |
|  | C5.0-2 |  | 225 |  |
|  | C5.0-3 |  | 225 |  |
| 上海百奥恒 | C5.0-1 |  | 235 |  |
| 中国环科院 | C5.0-1 |  | 235 |  |
| 鄂尔多斯研究院 | C5.0-1 |  | 235 |  |

说明：7家单位共提供了19种C5.0试样的矿井充填材料产品，符合F2扩展等级的有16种，符合F3扩展等级的有3种，整体流动性能优良。

表 19  C7.5试样的扩展度试验结果与统计分析

| 扩展度等级 |  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（直径） | 材料编号 | ≤150 | >150，<250 | ≥250 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C7.5-1 |  | 210 |  |
|  | C7.5-2 |  | 220 |  |
|  | C7.5-3 |  | 205 |  |
|  | C7.5-4 |  | 210 |  |
|  | C7.5-5 |  | 215 |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C7.5-1 |  | 230 |  |
|  | C7.5-2 |  | 230 |  |
|  | C7.5-3 |  | 220 |  |
|  | C7.5-4 |  | 235 |  |
|  | C7.5-5 |  | 235 |  |
| 华电电力科学研究院 | C7.5-1 |  | 220 |  |
|  | C7.5-2 |  | 220 |  |
|  | C7.5-3 |  | 225 |  |
| 中煤科工生态公司 | C7.5-1 |  | 220 |  |
|  | C7.5-2 |  | 220 |  |
|  | C7.5-3 |  | 230 |  |
| 上海百奥恒 | C7.5-1 |  | 230 |  |
| 中国环科院 | C7.5-1 |  | 235 |  |
| 鄂尔多斯研究院 | C7.5-1 |  | 235 |  |

说明：7家单位共提供了19种C7.5试样的矿井充填材料产品，均符合F2扩展等级，整体流动性能优良。

沉缩率验证

C0.5、C1.0、C2.0、C3.0、C4.0、C5.0和C7.5试样的扩展度试验结果与统计分析分别见表20、表21、表22、表23、表24、表25和表26。7个等级的煤基固废矿井充填材料的沉缩率基本符合本标准要求。

表 20  C0.5试样的沉缩率试验结果与统计分析

| 收缩率等级 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（%） | 材料编号 | ≤1 | >1，<2 | >2，<3 | >3，<4 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C0.5-1 |  |  |  | 3.57 |
|  | C0.5-2 |  |  | 2.12 |  |
|  | C0.5-3 |  |  | 2.53 |  |
|  | C0.5-4 |  |  |  | 3.21 |
|  | C0.5-5 |  |  | 2.12 |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C0.5-1 |  |  | 2.76 |  |
|  | C0.5-2 |  |  | 2.36 |  |
|  | C0.5-3 |  |  |  | 3.24 |
|  | C0.5-4 |  |  |  | 3.26 |
|  | C0.5-5 |  |  |  | 3.51 |
| 中煤科工（西安） | C0.5-1 |  |  |  | 3.24 |
|  | C0.5-2 |  |  | 2.57 |  |
|  | C0.5-3 |  |  | 2.14 |  |
| 同济大学 | C0.5-1 |  |  |  | 4.65 |
|  | C0.5-2 |  |  |  | 3.21 |
|  | C0.5-3 |  |  |  | 3.56 |
| 上海百奥恒 | C0.5-1 |  |  | 2.65 |  |
| 北京华储 | C0.5-1 |  |  |  | 3.54 |
| 内蒙古工业大学 | C0.5-1 |  |  |  | 3.21 |

说明：7家单位共提供了19种C0.5试样的矿井充填材料产品，符合S3沉缩率等级的有8种，符合S4沉缩率等级的有11种，产品稳定性能优良。

表 21  C1.0试样的沉缩率试验结果与统计分析

| 收缩率等级 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（%） | 材料编号 | ≤1 | >1，<2 | >2，<3 | >3，<4 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C1.0-1 |  |  | 2.12 |  |
|  | C1.0-2 |  |  | 2.12 |  |
|  | C1.0-3 |  |  | 2.79 |  |
|  | C1.0-4 |  |  |  | 4.22 |
|  | C1.0-5 |  |  |  | 3.64 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C1.0-1 |  |  |  | 3.65 |
|  | C1.0-2 |  |  |  | 3.21 |
|  | C1.0-3 |  |  | 2.78 |  |
|  | C1.0-4 |  |  | 2.35 |  |
|  | C1.0-5 |  |  | 2.69 |  |
| 中煤科工（西安） | C1.0-1 |  |  |  | 3.21 |
|  | C1.0-2 |  |  |  | 3.26 |
|  | C1.0-3 |  |  | 2.76 |  |
| 同济大学 | C1.0-1 |  |  | 2.69 |  |
|  | C1.0-2 |  |  | 2.34 |  |
|  | C1.0-3 |  |  |  | 3.31 |
| 上海百奥恒 | C1.0-1 |  |  | 2.26 |  |
| 北京华储 | C1.0-1 |  |  | 2.36 |  |
| 内蒙古工业大学 | C1.0-1 |  |  |  | 3.25 |

说明：7家单位共提供了19种C1.0试样的矿井充填材料产品，符合S3沉缩率等级的有11种，符合S4沉缩率等级的有8种，产品稳定性能优良。

表 22  C2.0试样的沉缩率试验结果与统计分析

| 收缩率等级 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（%） | 材料编号 | ≤1 | >1，<2 | >2，<3 | >3，<4 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C2.0-1 |  |  | 2.12 |  |
|  | C2.0-2 |  |  | 2.12 |  |
|  | C2.0-3 |  |  |  | 4.22 |
|  | C2.0-4 |  |  | 2.12 |  |
|  | C2.0-5 | 0 |  |  |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C2.0-1 |  |  | 2.70 |  |
|  | C2.0-2 |  |  | 2.48 |  |
|  | C2.0-3 |  |  | 2.70 |  |
|  | C2.0-4 |  | 1.59 |  |  |
|  | C2.0-5 |  |  | 2.59 |  |
| 中煤科工（西安） | C2.0-1 |  |  | 2.36 |  |
|  | C2.0-2 |  | 1.35 |  |  |
|  | C2.0-3 |  | 1.47 |  |  |
| 同济大学 | C2.0-1 |  |  |  | 3.85 |
|  | C2.0-2 |  |  | 2.36 |  |
|  | C2.0-3 |  |  | 2.34 |  |
| 上海百奥恒 | C2.0-1 |  |  | 2.64 |  |
| 北京华储 | C2.0-1 |  |  | 2.70 |  |
| 内蒙古工业大学 | C2.0-1 |  |  |  | 3.24 |

说明：7家单位共提供了19种C2.0试样的矿井充填材料产品，符合S1沉缩率等级的有1种，符合S2沉缩率等级的有3种，符合S3沉缩率等级的有12种，符合S4沉缩率等级的有3种，产品稳定性能优良。

表 23  C3.0试样的沉缩率试验结果与统计分析

| 收缩率等级 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（%） | 材料编号 | ≤1 | >1，<2 | >2，<3 | >3，<4 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C3.0-1 | 0.37 |  |  |  |
|  | C3.0-2 |  |  | 2.12 |  |
|  | C3.0-3 |  |  | 2.12 |  |
|  | C3.0-4 | 0 |  |  |  |
|  | C3.0-5 | 0 |  |  |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C3.0-1 |  | 1.41 |  |  |
|  | C3.0-2 |  |  | 2.25 |  |
|  | C3.0-3 |  |  | 2.30 |  |
|  | C3.0-4 |  | 1.76 |  |  |
|  | C3.0-5 |  |  | 2.87 |  |
| 中煤科工（西安） | C3.0-1 |  |  | 2.11 |  |
|  | C3.0-2 |  |  |  | 4.17 |
|  | C3.0-3 | 0.76 |  |  |  |
| 同济大学 | C3.0-1 |  | 1.93 |  |  |
|  | C3.0-2 |  |  |  | 3.25 |
|  | C3.0-3 |  |  | 2.30 |  |
| 上海百奥恒 | C3.0-1 |  |  | 2.87 |  |
| 北京华储 | C3.0-1 |  |  | 2.11 |  |
| 内蒙古工业大学 | C3.0-1 |  |  | 2.1 |  |

说明：7家单位共提供了19种C3.0试样的矿井充填材料产品，符合S1沉缩率等级的有4种，符合S2沉缩率等级的有3种，符合S3沉缩率等级的有10种，符合S4沉缩率等级的有2种，产品稳定性能优良。

表 24  C4.0试样的沉缩率试验结果与统计分析

| 收缩率等级 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（%） | 材料编号 | ≤1 | >1，<2 | >2，<3 | >3，<4 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C4.0-1 | 0.12 |  |  |  |
|  | C4.0-2 |  | 1.87 |  |  |
|  | C4.0-3 | 0.23 |  |  |  |
|  | C4.0-4 | 0.54 |  |  |  |
|  | C4.0-5 | 0.39 |  |  |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C4.0-1 |  | 1.89 |  |  |
|  | C4.0-2 |  |  |  | 4.21 |
|  | C4.0-3 |  |  |  | 3.89 |
|  | C4.0-4 | 0.96 |  |  |  |
|  | C4.0-5 | 0.58 |  |  |  |
| 华电电力科学研究院 | C4.0-1 |  |  | 2.23 |  |
|  | C4.0-2 |  |  |  | 3.58 |
|  | C4.0-3 | 0.96 |  |  |  |
| 中煤科工生态公司 | C4.0-1 |  | 1.41 |  |  |
|  | C4.0-2 |  | 1.76 |  |  |
|  | C4.0-3 |  | 1.76 |  |  |
| 上海百奥恒 | C4.0-1 | 0.76 |  |  |  |
| 中国环科院 | C4.0-1 | 0.76 |  |  |  |
| 鄂尔多斯研究院 | C4.0-1 | 0.58 |  |  |  |

说明：7家单位共提供了19种C4.0试样的矿井充填材料产品，符合S1沉缩率等级的有10种，符合S2沉缩率等级的有5种，符合S3沉缩率等级的有1种，符合S4沉缩率等级的有3种，产品稳定性能优良。

表 25  C5.0试样的沉缩率试验结果与统计分析

| 收缩率等级 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（%） | 材料编号 | ≤1 | >1，<2 | >2，<3 | >3，<4 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C5.0-1 | 0.36 |  |  |  |
|  | C5.0-2 |  | 1.21 |  |  |
|  | C5.0-3 | 0.39 |  |  |  |
|  | C5.0-4 | 0.59 |  |  |  |
|  | C5.0-5 | 0.73 |  |  |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C5.0-1 |  | 1.83 |  |  |
|  | C5.0-2 |  |  | 2.51 |  |
|  | C5.0-3 | 0.85 |  |  |  |
|  | C5.0-4 |  |  |  | 4.42 |
|  | C5.0-5 | 0.97 |  |  |  |
| 华电电力科学研究院 | C5.0-1 | 0.35 |  |  |  |
|  | C5.0-2 | 0.49 |  |  |  |
|  | C5.0-3 |  |  | 2.13 |  |
| 中煤科工生态公司 | C5.0-1 |  | 1.81 |  |  |
|  | C5.0-2 | 0.47 |  |  |  |
|  | C5.0-3 | 0.43 |  |  |  |
| 上海百奥恒 | C5.0-1 | 0.29 |  |  |  |
| 中国环科院 | C5.0-1 | 0.36 |  |  |  |
| 鄂尔多斯研究院 | C5.0-1 | 0.74 |  |  |  |

说明：7家单位共提供了19种C5.0试样的矿井充填材料产品，符合S1沉缩率等级的有13种，符合S2沉缩率等级的有3种，符合S3沉缩率等级的有2种，符合S4沉缩率等级的有1种，产品稳定性能优良。

表 26  C7.5试样的沉缩率试验结果与统计分析

| 收缩率等级 | 材料编号 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求（%） |  | ≤1 | >1，<2 | >2，<3 | >3，<4 |
| 检测单位 |  | 实验结果 |  |  |  |
| 中国矿业大学（北京） | C7.5-1 | 0.23 |  |  |  |
|  | C7.5-2 | 0.35 |  |  |  |
|  | C7.5-3 | 0.36 |  |  |  |
|  | C7.5-4 | 0.16 |  |  |  |
|  | C7.5-5 | 0.74 |  |  |  |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C7.5-1 | 0.17 |  |  |  |
|  | C7.5-2 | 0.42 |  |  |  |
|  | C7.5-3 | 0.36 |  |  |  |
|  | C7.5-4 | 0.58 |  |  |  |
|  | C7.5-5 | 0.69 |  |  |  |
| 华电电力科学研究院 | C7.5-1 | 0.23 |  |  |  |
|  | C7.5-2 | 0.75 |  |  |  |
|  | C7.5-3 | 0.46 |  |  |  |
| 中煤科工生态公司 | C7.5-1 | 0.31 |  |  |  |
|  | C7.5-2 | 0.17 |  |  |  |
|  | C7.5-3 | 0.26 |  |  |  |
| 上海百奥恒 | C7.5-1 | 0.36 |  |  |  |
| 中国环科院 | C7.5-1 | 0.42 |  |  |  |
| 鄂尔多斯研究院 | C7.5-1 | 0.23 |  |  |  |

说明：7家单位共提供了19种C7.5试样的矿井充填材料产品，均符合S1沉缩率等级，产品稳定性能优良。

浸出毒性验证

C0.5、C1.0、C2.0、C3.0、C4.0、C5.0和C7.5试样的浸出毒性试验结果与统计分析分别见表27、表28、表29、表30、表31、表32和表33。7个等级的煤基固废矿井充填材料的浸出毒性基本符合本标准要求。对比（JC/T 2468-2018）《水泥基回填材料》、（JC/T2478-2018）《矿山采空区充填用尾砂混凝土》、（T/CNCA 002—2021 ）《煤矿矸石基膏体充填材料技术规范》、（T/CNCA 015—2022 ）《改性镁-煤基固废充填材料》等标准均未对重金属浸出毒性做出规定，本标准参考（GB∕T 35605-2017）《绿色产品评价 墙体材料》、（GB 8978-1996）《污水综合排放标准》给出检测的重金属和限值，重金属种类和限值如附录所示。

表 27  C0.5试样的浸出毒性试验结果与统计分析

| 检测单位 |  | 实验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料编号 |  |
| 中国矿业大学（北京） | C0.5-1 | 合格 |
|  | C0.5-2 | 合格 |
|  | C0.5-3 | 合格 |
|  | C0.5-4 | 合格 |
|  | C0.5-5 | 合格 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C0.5-1 | 合格 |
|  | C0.5-2 | 合格 |
|  | C0.5-3 | 合格 |
|  | C0.5-4 | 合格 |
|  | C0.5-5 | 合格 |
| 中煤科工（西安） | C0.5-1 | 合格 |
|  | C0.5-2 | 合格 |
|  | C0.5-3 | 合格 |
| 同济大学 | C0.5-1 | 合格 |
|  | C0.5-2 | 合格 |
|  | C0.5-3 | 合格 |
| 上海百奥恒 | C0.5-1 | 合格 |
| 北京华储 | C0.5-1 | 合格 |
| 内蒙古工业大学 | C0.5-1 | 合格 |

说明：7家单位共提供了19种C0.5试样的矿井充填材料产品，重金属浸出毒性均合格。

表 28  C1.0试样的浸出毒性试验结果与统计分析

| 检测单位 |  | 实验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料编号 |  |
| 中国矿业大学（北京） | C1.0-1 | 合格 |
|  | C1.0-2 | 合格 |
|  | C1.0-3 | 合格 |
|  | C1.0-4 | 合格 |
|  | C1.0-5 | 合格 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C1.0-1 | 合格 |
|  | C1.0-2 | 合格 |
|  | C1.0-3 | 合格 |
|  | C1.0-4 | 合格 |
|  | C1.0-5 | 合格 |
| 中煤科工（西安） | C1.0-1 | 合格 |
|  | C1.0-2 | 合格 |
|  | C1.0-3 | 合格 |
| 同济大学 | C1.0-1 | 合格 |
|  | C1.0-2 | 合格 |
|  | C1.0-3 | 合格 |
| 上海百奥恒 | C1.0-1 | 合格 |
| 北京华储 | C1.0-1 | 合格 |
| 内蒙古工业大学 | C1.0-1 | 合格 |

说明：7家单位共提供了19种C1.0试样的矿井充填材料产品，重金属浸出毒性均合格。

表 29  C2.0试样的浸出毒性试验结果与统计分析

| 检测单位 |  | 实验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料编号 |  |
| 中国矿业大学（北京） | C2.0-1 | 合格 |
|  | C2.0-2 | 合格 |
|  | C2.0-3 | 合格 |
|  | C2.0-4 | 合格 |
|  | C2.0-5 | 合格 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C2.0-1 | 合格 |
|  | C2.0-2 | 合格 |
|  | C2.0-3 | 合格 |
|  | C2.0-4 | 合格 |
|  | C2.0-5 | 合格 |
| 中煤科工（西安） | C2.0-1 | 合格 |
|  | C2.0-2 | 合格 |
|  | C2.0-3 | 合格 |
| 同济大学 | C2.0-1 | 合格 |
|  | C2.0-2 | 合格 |
|  | C2.0-3 | 合格 |
| 上海百奥恒 | C2.0-1 | 合格 |
| 北京华储 | C2.0-1 | 合格 |
| 内蒙古工业大学 | C2.0-1 | 合格 |

说明：7家单位共提供了19种C2.0试样的矿井充填材料产品，重金属浸出毒性均合格。

表 30  C3.0试样的浸出毒性试验结果与统计分析

| 检测单位 |  | 实验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料编号 |  |
| 中国矿业大学（北京） | C3.0-1 | 合格 |
|  | C3.0-2 | 合格 |
|  | C3.0-3 | 合格 |
|  | C3.0-4 | 合格 |
|  | C3.0-5 | 合格 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C3.0-1 | 合格 |
|  | C3.0-2 | 合格 |
|  | C3.0-3 | 合格 |
|  | C3.0-4 | 合格 |
|  | C3.0-5 | 合格 |
| 中煤科工（西安） | C3.0-1 | 合格 |
|  | C3.0-2 | 合格 |
|  | C3.0-3 | 合格 |
| 同济大学 | C3.0-1 | 合格 |
|  | C3.0-2 | 合格 |
|  | C3.0-3 | 合格 |
| 上海百奥恒 | C3.0-1 | 合格 |
| 北京华储 | C3.0-1 | 合格 |
| 内蒙古工业大学 | C3.0-1 | 合格 |

说明：7家单位共提供了19种C3.0试样的矿井充填材料产品，重金属浸出毒性均合格。

表 31  C4.0试样的浸出毒性试验结果与统计分析

| 检测单位 |  | 实验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料编号 |  |
| 中国矿业大学（北京） | C4.0-1 | 合格 |
|  | C4.0-2 | 合格 |
|  | C4.0-3 | 合格 |
|  | C4.0-4 | 合格 |
|  | C4.0-5 | 合格 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C4.0-1 | 合格 |
|  | C4.0-2 | 合格 |
|  | C4.0-3 | 合格 |
|  | C4.0-4 | 合格 |
|  | C4.0-5 | 合格 |
| 华电电力科学研究院 | C4.0-1 | 合格 |
|  | C4.0-2 | 合格 |
|  | C4.0-3 | 合格 |
| 中煤科工生态公司 | C4.0-1 | 合格 |
|  | C4.0-2 | 合格 |
|  | C4.0-3 | 合格 |
| 上海百奥恒 | C4.0-1 | 合格 |
| 中国环科院 | C4.0-1 | 合格 |
| 鄂尔多斯研究院 | C4.0-1 | 合格 |

说明：7家单位共提供了19种C4.0试样的矿井充填材料产品，重金属浸出毒性均合格。

表 32  C5.0试样的浸出毒性试验结果与统计分析

| 检测单位 |  | 实验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料编号 |  |
| 中国矿业大学（北京） | C5.0-1 | 合格 |
|  | C5.0-2 | 合格 |
|  | C5.0-3 | 合格 |
|  | C5.0-4 | 合格 |
|  | C5.0-5 | 合格 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C5.0-1 | 合格 |
|  | C5.0-2 | 合格 |
|  | C5.0-3 | 合格 |
|  | C5.0-4 | 合格 |
|  | C5.0-5 | 合格 |
| 华电电力科学研究院 | C5.0-1 | 合格 |
|  | C5.0-2 | 合格 |
|  | C5.0-3 | 合格 |
| 中煤科工生态公司 | C5.0-1 | 合格 |
|  | C5.0-2 | 合格 |
|  | C5.0-3 | 合格 |
| 上海百奥恒 | C5.0-1 | 合格 |
| 中国环科院 | C5.0-1 | 合格 |
| 鄂尔多斯研究院 | C5.0-1 | 合格 |

说明：7家单位共提供了19种C5.0试样的矿井充填材料产品，重金属浸出毒性均合格。

表 33  C7.5试样的浸出毒性试验结果与统计分析

| 检测单位 |  | 实验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料编号 |  |
| 中国矿业大学（北京） | C7.5-1 | 合格 |
|  | C7.5-2 | 合格 |
|  | C7.5-3 | 合格 |
|  | C7.5-4 | 合格 |
|  | C7.5-5 | 合格 |
| 长沙飞翼股份有限公司 | C7.5-1 | 合格 |
|  | C7.5-2 | 合格 |
|  | C7.5-3 | 合格 |
|  | C7.5-4 | 合格 |
|  | C7.5-5 | 合格 |
| 华电电力科学研究院 | C7.5-1 | 合格 |
|  | C7.5-2 | 合格 |
|  | C7.5-3 | 合格 |
| 中煤科工生态公司 | C7.5-1 | 合格 |
|  | C7.5-2 | 合格 |
|  | C7.5-3 | 合格 |
| 上海百奥恒 | C7.5-1 | 合格 |
| 中国环科院 | C7.5-1 | 合格 |
| 鄂尔多斯研究院 | C7.5-1 | 合格 |

说明：7家单位共提供了19种C7.5试样的矿井充填材料产品，重金属浸出毒性均合格。

表 34 浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 鄂尔多斯某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | ＜0.1 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | 0.1 µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 8.07 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 4.73 µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | 1.46 µg/L | 0.002 | 合格 |

表 35 浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 鄂尔多斯某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | ＜0.1 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | ＜0.1µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 89.2 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 1.95µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | 0.93 µg/L | 0.002 | 合格 |

表 36 浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 榆林某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | 0.18 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | 0.59 µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 6.63 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 61.7 µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | 0.10 µg/L | 0.002 | 合格 |

表 37 浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 山西某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | ＜0.1 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | 0.808 µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 12.4 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 0.86 µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | <0.02 µg/L | 0.002 | 合格 |

表 38浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 陕西某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | ＜0.1 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | 0.544 µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 7.74 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 1.87 µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | <0.02 µg/L | 0.002 | 合格 |

表 39浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 内蒙古某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | ＜0.1 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | 0.712µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 4.16 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 0.804 µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | <0.02 µg/L | 0.002 | 合格 |

表 40浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 内蒙古某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | ＜0.1 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | 0.712µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 4.16 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 0.804 µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | <0.02 µg/L | 0.002 | 合格 |

表 40浸出毒性鉴别表

| 序号 | 污染物 | 甘肃某煤矿检测值 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（以总镉计） | ＜0.1 µg/L | 0.01 | 合格 |
| 2 | 铅（以总铅计） | 0.887µg/L | 0.1 | 合格 |
| 3 | 铬（以总铬计） | 7.11 µg/L | 1.5 | 合格 |
| 4 | 砷（以总砷计） | 0.596 µg/L | 0.05 | 合格 |
| 5 | 汞（以总汞计） | <0.02 µg/L | 0.002 | 合格 |

四、标准中涉及专利情况说明

本标准所列技术内容不涉及专利和知识产权的情况。

五、国内外产业化情况

目前我国和欧美多个国家对矿井充填材料的研究技术比较成熟，工业固废矿井充填材料的研究与应用也有了一定的进展。

科技部十二五科技支撑计划 “采空区矸石、粉煤灰充填综合机械化技术研究”（项目编号：2009BA48B02）主要以煤矸石为骨料，粉煤灰为胶凝材料制备矿井充填材料，进行工程示范；十三五“固废资源化”重点研发项目“大型煤电化基地固废资源化利用成套技术及集成示范”（项目编号：2019YFC1904300）正在开展以煤矸石为骨料，粉煤灰、炉渣、气化渣、脱硫石膏等多固废协同激发制备胶凝材料，进而制备矿井充填材料的研究和工程示范。本标准工作在前述两个项目中均有相关研究，其中“采空区矸石、粉煤灰充填综合机械化技术研究”（项目编号：2009BA48B02）中对煤矸石骨料以及工业固废粉煤灰作为胶凝材料的固废矿井充填材料进行了研究，充填材料的密度约2000kg/m3，其中煤矸石约占充填材料总质量的75%，粉煤灰约占总质量的15-20%，激发剂约占总质量的5-10%，固体废弃物占充填材料的用量在90-95%；另外在“大型煤电化基地固废资源化利用成套技术及集成示范”（项目编号：2019YFC1904300）已经完成多种固废做特种充填胶凝材料的开发，其中胶凝材料使用粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、汽化渣等，骨料使用煤矸石，充填材料中固废用量约为90-95%，激发剂约为5-10%。预计经过2年时间的研发，产品技术能够达到成熟，届时该标准能够在煤炭和有色金属矿充填开采领域发挥一定的作用。

国内现行标准主要为行业标准JC/T 2478-2018《矿山采空区充填用尾砂混凝土》和JC/T 2468-2018《水泥基回填材料》，中国矿业大学（北京）均已参编。其中JC/T 2478-2018《矿山采空区充填用尾砂混凝土》主要规范了在使用尾矿砂作为骨料时的标准，以水泥作为胶凝材料进行规范，JC/T 2468-2018《水泥基回填材料》也是水泥作为主要胶凝材料的回填材料进行规范，水泥占胶凝材料的70%以上，并未对碱激发固废胶凝材料的充填材料进行规范。本标准中固废胶凝材料和骨料的用量占矿井充填材料的90%-95%，采用碱激发胶凝固化方式，明显减少水泥用量，提高工业固废用量，大宗消纳工业固废。

六、采用国际标准

无。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调

本标准中内容均依照国内现行各类相关法律、法规、规章、标准予以要求。与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调一致。

八、重大意见分歧的处理依据和结果

在标准的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准规定中各项技术指标的要求范围做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实验验证提出了作为数据支撑的有力依据，最终对标准要求达成一致。编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

九、标准性质的建议说明

建议《煤基固废矿井充填材料》作为推荐性产品标准发布实施。

十、贯彻标准的措施建议

为推广煤基固废矿井充填材料的工程应用，建议在本标准正式出台后，各生产厂家、科研单位、检测机构以及地方管理部门能够依据本标准中的相关规定对矿渣硫铝酸盐水泥进行统一的评价和管理。具体实施措施建议如下：

（1）加大标准宣传力度，提高认知度，建立信息公共平台，将有参考价值的案例、好的做法和经验等在行业内部公开发布，引起有关部门领导和相关企业单位的重视，使相关单位能够积极主动的购买标准和资料、参加培训、结合本单位实际情况学习研究标准并准备贯彻实施标准。

（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

（3）鼓励行业相关企业成立标准贯彻实施小组，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执行标准。

（4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应说明的事项

无。