地质聚合物水泥

编  制  说  明

《地质聚合物水泥》

编  制  说  明

一、制定标准的背景、目的和意义

地质聚合物水泥指以铝硅酸盐类工业固体废弃物或天然原料为主体组分，通过添加工业副产石膏、碱激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合作为激发剂，在水溶液条件下能够形成硬化整体材料的无机胶凝材料统称。随着我国“双碳”目标的提出，占据全球~8%人为二氧化碳排放的水泥工业正面临着日益严峻的减碳压力，尤其是中国的水泥产量已达全球水泥产量的54%（2021年为23.78亿吨），因此，水泥行业“双碳”目标的实现对于我国“双碳”战略具有举足轻重的作用。普通硅酸盐水泥“两磨一烧”的生产工艺以及高钙含量的本征特征决定了其高能耗、高二氧化碳排放的必然结果，因此，针对硅酸盐水泥生产工艺的改进路线，如燃料、原料替代，富氧燃烧，氢能燃烧等技术路线对于水泥行业“双碳”目标的实现十分有限。而地质聚合物水泥“免煅烧”的本征优势，决定了其十分显著的低碳优势，相比于普通硅酸盐水泥的生产制造，地质聚合物水泥的碳排放下降80%。

另外，地质聚合物水泥主要以铝硅酸盐类工业固体废弃物、尾矿或天然原料为主体组分，通过添加工业副产石膏、碱激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合作为激发剂，合成能够形成硬化整体材料的无机胶凝材料，其性能可与普通硅酸盐水泥相比拟，甚至在一些性能方面更优，如低水化热、低收缩、耐化学侵蚀等。在我国，每年产出的一般固体废弃物接近60亿吨，尾矿更达100亿吨，具有十分丰富的铝硅酸盐固废资源，因此，以固体废弃物和尾矿等制备地聚胶凝材料水泥，实现硅酸盐水泥的部分取代，不仅对于水泥行业的节能减碳意义重大，并可以实现大宗工业固体废弃物的高效利用，因此，具有十分突出的环境效益。

目前，鉴于地质聚合物水泥显著的低碳、环境优势，以及适宜的性能发展，已引起了业界广泛的关注，已开展了地聚胶凝材料的产业实践，如上海百奥恒新材料有限公司的GPM胶凝材料。然而，目前还未有地质聚合物水泥相关的产品标准，现行《固废基胶凝材料应用技术规程》T/CECS689-2020中规定了矿渣－钢渣基胶凝材料以及砂浆、混凝土的基本性能指标等，原料范围十分局限，无法指导广泛的工业固体废弃物的应用；正在制定的《矿渣基地聚物混凝土应用规程》CECS－2021只局限于碱激发剂激发矿渣体系，并着重关注于混凝土的性能，而未有系统的胶凝材料水泥标准；因此，目前十分缺乏一部地质聚合物水泥产品的系统标准，指导地质聚合物水泥产品的规范化、稳定化生产以及后续的应用。

二、工作简况

（一）任务来源

《地质聚合物水泥》制订项目属中国建材联合会团体标准。项目计划编号为2023-12-xbjh，承担单位为中国矿业大学（北京），具体任务是在系统总结我国地质聚合物水泥制备与应用的基础上，地质聚合物水泥的术语和定义、产品分类和标记、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。制订团体标准《地质聚合物水泥》。

（二）主要工作过程

1. 走访调研，拟定草案

2021年12月-2023年1月，走访地质聚合物水泥生产企业，进行考察调研。与生产企业合作联合开展地质聚合物水泥的研发、生产和应用。

2023年1月到6月，网上查询国内外地质聚合物水泥的生产及工程应用情况，并对标准的国内外情况进行调研。对国内各省市地方标准、企业标准等相关标准文件进行了深度地研读分析。征集参加标准制定的企业单位。综合试验结果及数据调研情况，完成标准草案拟定工作。

2.成立工作组

2023年6月15日，在北京召开团体标准启动会暨第一次工作会议，来自20所高等院校、4所研究院和8家企业等从事地质聚合物水泥研究、生产与制造、产品开发和应用的四十余位代表参加了本次会议，会议邀请了颜碧兰教授级高工、文寨军教授级高工、孔祥明教授、张文生教授级高工、崔源声教授级高工、李辉教授、谭洪波研究员等水泥行业知名专家和教授为本标准的制定和编制评审把关，以主编单位提出的标准草案为基础，从标准的编制思路和总体方向以及标准草案的框架条目等方面展开了讨论，最后，会议对标准的编制工作计划做了安排和分工。

3.试验阶段

2023年6月到12月，准编制组征集试验样品进行试验，完成重要技术参数的设定，修改草案形成标准讨论稿。

4.第二次标准编制工作会议

2023年12月，主要编制组成员针对第一次工作会议上专家提出的意见和试验样品的验证结果，对技术指标深入研讨，对《地质聚合物水泥》草案修改，并编制完成草案的编制说明。拟准备提交中国建材联合会。

（三）主要参加单位

中国矿业大学北京（北京）、上海百奥恒新材料有限公司、内蒙古智地科技有限公司、厦门兑泰新材料科技有限公司、清华大学、中国建筑材料科学研究总院有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、东南大学、同济大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、北京科技大学、深圳大学、中国地质大学(武汉)、河北工业大学、西南交通大学、三峡大学、宜昌鸿乾环保建材有限公司、北京大地中博智造科技有限公司、中国计量科学研究院、西安建筑科技大学、河南理工大学、广州大学、山西大学、浙江大学宁波理工学院、嘉兴学院、盐城工学院、中北大学、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、江西省建材科研设计院有限公司、宁夏交通建设股份有限公司、宁夏嘉恒绿色低碳新材料科技有限公司、北京瑞吉达科技有限公司、安徽国矿新材料科技有限公司、三峡集团上海勘测设计研究院有限公司、上海城建物资有限公司、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司、江苏悦达集团有限公司、上海长三角宝业城市建设发展有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司、上海建科建筑设计院有限公司、江西九岭锂业股份有限公司、南方控股有限公司、中路高科交通科技集团有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司、江苏山河水泥有限公司、深圳考拉生态科技有限公司、深圳职业信息技术学院 、辽宁贝泽新材料有限公司

（四）工作组成员及其所做的工作

本标准主要起草人：王栋民、刘泽、王吉祥、孙睿、危鹏、朱颖灿、刘东明、刘建明、李浩旭、李文娟、林生利、郑同林、沈克军、章楠、杨静、姜娟、曹建明、董志君、邵宁宁、伍圣超、蔡宇、王强、叶家元、黄天勇、张亚梅、曹瑞林、张祖华、蒋正武、卢爽、李雪英、王宝民、周张健、崔宏志、郑大鹏、方媛、段平、郝亮、潘竹、李福海、谈云志、任同祥、张大旺、苏壮飞、马玉玮、马志斌、郭彦霞、王瑞、王冀、刘红飞、杨涛、王笑风、杨博、严峻、贾淳媛、惠迎新、马旭东、贾小龙、杨海滨、杨滨、徐亚玲、刘佳颖等。

表1 任务分工表

| 序号 | 单位名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国矿业大学（北京） 上海百奥恒新材料有限公司 | 负责调研、资料收集；分阶段编写标准草案、征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明；收集及反馈征求意见；开展验证试验、标准会议等工作。 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 盐城工学院 | 主要完成标准试验验证工作。 |
| 3 | 内蒙古智地科技有限公司、厦门兑泰新材料科技有限公司、宜昌鸿乾环保建材有限公司、北京大地中博智造科技有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司、江苏山河水泥有限公司、深圳考拉生态科技有限公司、深圳职业信息技术学院、辽宁贝泽新材料有限公司、安徽国矿新材料科技有限公司、清华大学、中国建筑材料科学研究总院有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、东南大学、同济大学、大连理工大学、北京科技大学、深圳大学、中国地质大学(武汉)、河北工业大学、西南交通大学、三峡大学、中国计量科学研究院、西安建筑科技大学、河南理工大学、广州大学、山西大学、浙江大学宁波理工学院、嘉兴学院、中北大学、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、江西省建材科研设计院有限公司、宁夏交通建设股份有限公司、宁夏嘉恒绿色低碳新材料科技有限公司、北京瑞吉达科技有限公司、安徽国矿新材料科技有限公司、三峡集团上海勘测设计研究院有限公司、上海城建物资有限公司、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司、江苏悦达集团有限公司、上海长三角宝业城市建设发展有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司、上海建科建筑设计院有限公司、江西九岭锂业股份有限公司、南方控股有限公司、中路高科交通科技集团有限公司 | 配合调研和相关技术资料收集；负责提供能力范围内的验证试验及试验样品；配合主编单位分阶段编写征求意见稿、送审稿、报批稿及编制说明，并结合实践经验提出修改建议等。 |

各协作单位和人员发挥其特色，广泛参与了信息提供、调研、资料收集、标准讨论、验证试验等工作，提出了很多很好的建议，奠定了本标准的基础，提供了本标准的保障。这些单位都是行业中比较注重质量、有一定代表性、有较高质量保障能力、愿意为行业的发展努力的单位，参加人员都是行业中的技术专家或管理精英，能够自愿、积极参与标准编制活动，他们为行业的规范与发展作出了不懈努力。

三、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准编制的原则是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。标准的编制过程中，遵从积极采用国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规范性适用性原则、突出技术性原则。

（二）主要内容

本标准共分10章：1. 范围；2. 规范性引用文件；3. 术语和定义；4. 组分与材料；5. 分类与代号；6. 胶砂强度；7. 其他技术性能指标；8. 试验方法；9. 检验规则；10. 包装、标志、运输和贮存。

1   范围

本文件规定了地质聚合物水泥的术语和定义、产品分类和标记、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于地质聚合物水泥。

2   规范性引用文件

本标准在制定过程中主要引用和参考了以下标准：

- 地质聚合物水泥的原材料性能指标要求方面，本标准参照引用了一下标准，作为对地质聚合物水泥所用原材料的控制：

GB/T 203 用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T 209 工业用氢氧化钠

GB/T 210.2 工业碳酸钠及其试验方法

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2847 用于水泥中的火山灰质混合材料

GB/T 4209 工业硅酸钠

GB/T 6009 工业无水硫酸钠

GB/T 6645 用于水泥中的粒化电炉磷渣

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

GB/T 21371 用于水泥中的工业副产石膏

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 30190 石灰石粉混凝土

GB/T 39198 一般固体废物分类与代码

JC/T 479 建筑生石灰

JC/T 481 建筑消石灰

JG/T 315 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料

JG/T 317 混凝土用粒化电炉磷渣粉

DB37_T 3559 公路工程赤泥（拜耳法）路基应用技术规程

DB15_T 1225 硅钙渣粉煤灰稳定材料路面基层应用规范

YB/T 022 用于水泥中的钢渣

T/NMSNXH 001 用于生产硅酸盐水泥熟料的电石渣

（2）地质聚合物水泥的取样方法引用了GB/T 12573 水泥取样方法作为检测方法依据。

（3）地质聚合物水泥的三氧化硫和氯离子含量测试方法引用了GB/T 176 水泥化学分析方法作为检测方法依据。

（4）地质聚合物水泥的物理指标测试方法引用了GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法，GB/T 8074 水泥比表面积测定方法（勃氏法）作为检测方法依据。

（5）地质聚合物水泥的放射性限值引用了GB 6566建筑材料放射性核素限量作为检测方法依据。

（6）地质聚合物水泥的胶砂性能引用了GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）、JGJ/T 70 建筑砂浆基本性能试验方法、GB/T 2419 水泥胶砂流动度测定方法作为检测方法依据。

（7）地质聚合物水泥的干缩值参考引用了JC/T 603 水泥胶砂干缩试验方法、ASTM C1968 Standard Test Method for Autogenous Strain of Cement Paste and Mortar “水泥净浆和砂浆自收缩应变测试方法标准”作为测试方法依据。

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 地质聚合物水泥

指以硅铝酸盐类工业固体废弃物或者天然火山灰质原料为主体组分，通过添加适量石膏、碱激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合作为激发剂，反应形成的胶凝材料。

说明：“地质聚合物”是“Geopolymer”一词的中文翻译，法国人Joseph Davidovits在十九世纪七十年代提出了“Geopolymer”的概念，最初指由四面体铝硅酸盐单元缩合产生的框架结构。经过过去几十年的研究和扩展，地质聚合物的内涵和范围得到了极大的扩展，并且不同学者对其有不同的理解，但从其组成上看，地质聚合物是一种由铝硅质材料（从经济型角度考虑，大多为固体废弃物）为主要组分，在不同类型激发剂作用下可以发生化学反应形成硬化整体材料的新型胶凝材料。“水泥”一词可以追溯到古罗马术语opus caementicium，用于描述由碎石和生石灰作为胶凝材料制成的类似于现代混凝土的砖石结构。在生石灰中添加火山灰和粉砖辅助材料得到的水硬性胶凝材料被称为“cement”——水泥。因此，本标准名称为“地质聚合物水泥”，意指此类在化学激发作用下获得的铝硅盐新型胶凝材料。

3.2 激发剂

能够诱导引发硅铝酸盐类固体粉末发生反应，并使其凝结、硬化形成地质聚合物的物质，包括石膏、碱激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合。

说明：从经济性考虑，目前常用的为工业副产石膏、碱激发剂、工业碱渣。

3.2.1碱激发剂

一种或多种碱金属（第一主族元素）和／或镁和／或钙元素的原料，以水溶液或者固体形式掺入，用于诱导引发硅铝酸盐固体粉末发生反应，形成水硬性胶凝材料，包括水玻璃、工业硅酸钠、工业用氢氧化钠、工业碳酸钠、工业无水硫酸钠、生石灰、消石灰等。

说明：从经济性考虑，主要为钠基碱激发剂和钙基碱激发剂。

3.2.2 硫酸盐激发剂

包括天然石膏和工业副产石膏。

说明：从经济性考虑，主要为工业副产石膏。

3.2.3 工业碱渣

包括电石渣、赤泥、硅钙渣。

说明：有现有应用规范或标准。

4   组分与材料

本标准根据对目前用于地质聚合物水泥生产和应用所用到的原材料调研，以及现有的相关材料的应用标准中对于原材料的指标要求，对用于地质聚合物水泥的原材料做了以下规定：

4.1 组分

地质聚合物水泥由硅铝酸盐类工业固体废弃物或者天然火山灰质原料为主体组分，通过添加适量石膏、碱激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合作为激发剂组成，其中主体组分的含量应不少于50%，激发剂中单一组分的含量应不超过20%。

说明：硅铝质主体组分的含量应当不低于50%，液体激发剂应当按其有效固体含量计算，并且激发剂含量基于经济性考虑，在满足性能的前提下含量越低经济性越高。

4.2 材料

4.2.1粉煤灰

粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

4.2.2 天然火山灰质材料

天然火山灰质材料应符合JG/T 315的规定。

4.2.3 烧页岩

烧页岩应符合GB/T 2847的规定。

4.2.4 粒化高炉矿渣粉或粒化高炉矿渣

粒化高炉矿渣粉应符合GB/T 18046的规定；粒化高炉矿渣应符合GB/T 203的规定。

4.2.5 钢渣粉或钢渣

钢渣粉应符合GB/T 26748的规定；钢渣应符合YB/T 022的规定。

4.2.6 粒化电炉磷渣粉或粒化电炉磷渣

粒化电炉磷渣粉应符合JG/T 317的规定；粒化电炉磷渣应符合GB/T 6645的规定。

4.2.7 硅灰

硅灰应符合GB/T 27690的规定。

4.2.8 石灰石粉

石灰石粉应符合GB/T 30190的规定。

4.2.9 碱激发剂

工业硅酸钠应符合GB/T 4209的规定；工业碳酸钠应符合GB/T 210.2的规定；工业氢氧化钠应符合GB/T 209的规定；工业无水硫酸钠应符合GB/T 6009的规定；生石灰应符合JC/T 479的规定；消石灰应符合JC/T 481的规定。

4.2.10 石膏

天然石膏应符合GB/T 5483的规定；工业副产石膏应符合GB/T 21371的规定。

4.2.11 赤泥

赤泥应符合DB37_T 3559的规定。

4.2.12 电石渣

电石渣应符合T/NMSNXH 001的规定。

4.2.13 硅钙渣

硅钙渣应符合DB15_T 1225的规定。

5   分类与代号

5.1 钙矾石型地质聚合物水泥和非钙矾石型地质聚合物水泥

根据地质聚合物水泥水化产物中是否生成钙矾石相，分为钙矾石型地质聚合物水泥和非钙矾石型地质聚合物水泥。

说明：在以硫酸盐为主要激发剂的地质聚合物水泥体系中，过量硫酸盐与铝硅质主体组分反应生成了钙矾石水化产物，鉴于钙矾石相的独特性质，因此，将这类以硫酸盐为主要激发剂，水化产物中含有较高含量钙矾石的地质聚合物水泥作为主要分类依据之一。

5.1.1 钙矾石型地质聚合物水泥

其中，含钙矾石类地质聚合物胶凝材料中包含硫酸盐和工业副产石膏用于早期钙矾石生成。

5.1.2 非钙矾石型地质聚合物水泥

而非钙矾石型地质聚合物水泥中则不含有硫酸盐类原料。

5.2 单组份地质聚合物水泥和双组分地质聚合物水泥

按照地质聚合物水泥的组成形态，可分为单组份地质聚合物水泥和双组分地质聚合物水泥。其中，单组份地质聚合物水泥只需加入固定比例的拌合水，而双组分地质聚合物水泥包含A和B两种组分，其中A组分为固体粉末原料，而B组分为液体激发剂，两者以一定比例混合，也可根据使用需要补加一定的拌合水。

5.3 代号

图1 地质聚合物水泥分类与代号示意图

6   胶砂强度

不同类别地质聚合物水泥强度要求应符合表1的规定。

表1 地质聚合物水泥胶砂强度指标

| 代号 |  |  | 抗压强度（MPa） |  | 抗折强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| E | S | ES-32.5 | ≥ 5 | ≥ 32.5 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  |  | ES-42.5 | ≥ 8 | ≥ 42.5 | ≥ 1.5 | ≥ 4.5 |
|  |  | ES-52.5 | ≥ 12 | ≥ 52.5 | ≥ 2.0 | ≥ 5.5 |
| N | D | ND-32.5 | ≥ 15 | ≥ 32.5 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  |  | ND-42.5 | ≥ 20 | ≥ 42.5 | ≥ 1.5 | ≥ 4.5 |
|  |  | ND-52.5 | ≥ 25 | ≥ 52.5 | ≥ 2.0 | ≥ 5.5 |
|  | S | NS-32.5 | ≥ 10 | ≥ 32.5 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  |  | NS-42.5 | ≥ 15 | ≥ 42.5 | ≥ 1.5 | ≥ 4.5 |
|  |  | NS-52.5 | ≥ 20 | ≥ 52.5 | ≥ 2.0 | ≥ 5.5 |

说明：对于钙矾石型地质聚合物水泥，由于硫酸盐激发剂组分为非吸湿性盐，可以与铝硅质主体组分在生产过程均匀混合、储存，因此钙矾石型地质聚合物水泥都为单组份材料，因而本标准只给出了单组份钙矾石型地质聚合物水泥的性能指标；而非钙矾石型地质聚合物水泥可以为单组份，也可以为双组份，而且由于双组分地质聚合物水泥固液两种形式组分的存在，使其在检验方法和包装等方面与单组份地质聚合物水泥有着明显不同，因此，本标准也将就这些不同之处，给出了针对性的检验方法。参考GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》、JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》、DIN EN 15743-2015 Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria（超硫酸水泥成分、规格和合格标准）、PAS 8820-2016 Construction materials – Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification（建筑材料碱活化胶凝材料和混凝土 -规范）、DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》、TCECS 689-2020 《固废基胶凝材料应用技术规程》等，结合验证试验情况和大量调研，本标准将地质聚合物水泥分为三个强度等级，并依据上述的两种分类依据，共有ES、ND、NS三类，每类三个强度等级，共计9个品种。对于ES系列，主要以硫酸盐作为激发剂，ES系列性能指标参照超硫酸盐水泥相关标准的指标要求，此类水泥早期强度发展较为缓慢，大多只规定了7天的抗压强度指标，本标准将32.5、42.5、和52.5等级的3d抗压强度在前期调研和验证试验的基础上规定为5、8、12MPa，以保证地质聚合物水泥的前期强度。对于ND和NS系列。一般为碱激发剂作为化学激发剂，该两种系列的抗压强度性能指标参照了PAS 8820-2016 Construction materials – Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification（建筑材料碱活化胶凝材料和混凝土 -规范）标准的性能指标，相对于双组分ND系列，NS系列的早期强度发展略低于ND系列，因此对于NS系列将32.5、42.5、和52.5等级的3d抗压强度规定为10、15、20MPa，而ND系列早期强度发展快，甚至由于硅酸盐水泥，因此将ND系列32.5、42.5、和52.5等级的3d抗压强度规定为15、20、25MPa。

表2 其他标准的胶砂强度指标

| 标准名称 | 强度 等级 | 抗压强度，MPa |  | 抗折强度，MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d/7d | 28d | 3d | 28d |
| GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》 | 32.5 | ≥ 12.0 | ≥ 32.5 | ≥ 3.0 | ≥ 5.5 |
|  | 32.5R | ≥ 17.0 |  | ≥ 4.0 |  |
|  | 42.5 | ≥ 17.0 | ≥ 42.5 | ≥ 4.0 | ≥ 6.5 |
|  | 42.5R | ≥ 22.0 |  | ≥ 4.5 |  |
|  | 52.5 | ≥ 22.0 | ≥ 52.5 | ≥ 4.5 | ≥ 7.0 |
|  | 52.5R | ≥ 27.0 |  | ≥ 5.0 |  |
|  | 62.5 | ≥ 27.0 | ≥ 62.5 | ≥ 5.0 | ≥ 8.0 |
|  | 62.5R | ≥ 32.0 |  | ≥ 5.5 |  |
| JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》 | 32.5 | ≥ 17.0 (7d) | ≥ 32.5 | ≥ 3.5 (7d) | ≥ 5.5 |
|  | 42.5 | ≥ 15.0 | ≥ 42.5 | ≥ 4.2 | ≥ 6.5 |
|  | 52.5 | ≥ 21.0 | ≥ 52.5 | ≥ 4.6 | ≥ 7.0 |
| DIN EN 15743-2015 Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria | 32.5L | ≥ 12.0(7d) | ≥ 32.5 | - | - |
|  | 32.5N | ≥ 16.0(7d) |  | - |  |
|  | 42.5L | ≥ 16.0(7d) | ≥ 42.5 | - | - |
|  | 42.5N | ≥ 10.0(2d) |  | - |  |
|  | 52.5L | ≥ 10.0(2d) | ≥ 52.5 | - | - |
|  | 52.5N | ≥ 20.0(2d) |  | - |  |
| PAS 8820-2016 Construction materials – Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification | 22.5* | - | ≥ 22.5 ≤42.5 | - |  |
|  | 32.5L | ≥ 12.0 (7d) | ≥ 32.5 ≤52.5 | - | - |
|  | 32.5N | ≥ 16.0 (7d) |  | - |  |
|  | 32.5R | ≥ 10.0 (2d) |  | - |  |
|  | 42.5L | ≥ 16.0 (7d) | ≥ 42.5 ≤62.5 | - | - |
|  | 42.5N | ≥ 10.0 (2d) |  | - |  |
|  | 42.5R | ≥ 20.0 (2d) |  | - |  |
|  | 52.5L | ≥ 10.0 (2d) | ≥ 52.5 | - | - |
|  | 52.5N | ≥ 20.0 (2d) |  | - |  |
|  | 52.5R | ≥ 30.0 (2d) |  | - |  |
| DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》 | ES-32.5 | ≥ 5 | ≥ 32.5 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  | ND-32.5 | ≥ 15 |  |  |  |
|  | NS-32.5 | ≥ 10 |  |  |  |
|  | ES-42.5 | ≥ 8 | ≥ 42.5 | ≥ 1.5 | ≥ 4.5 |
|  | ND-42.5 | ≥ 20 |  |  |  |
|  | NS-42.5 | ≥ 15 |  |  |  |
|  | ES-52.5 | ≥ 12 | ≥ 52.5 | ≥ 2.0 | ≥ 5.5 |
|  | ND-52.5 | ≥ 25 |  |  |  |
|  | NS-52.5 | ≥ 20 |  |  |  |
| TCECS 689-2020 《固废基胶凝材料应用技术规程》 | I | ≥ 4.0 | ≥ 20.0 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  | II | ≥ 5.0 | ≥ 25.0 | ≥ 2.5 | ≥ 4.5 |
|  | III | ≥ 8.0 | ≥ 30.0 | ≥ 3.0 | ≥ 5.5 |

7   其他技术性能指标

7.1 化学要求

地质聚合物水泥的化学要求应符合表 3 的规定。

表3 地质聚合物水泥的化学要求及其检验方法

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 钙矾石型地质聚合物水泥 | 非钙矾石型地质聚合物水泥 |
| 三氧化硫（wt%） | ≥ 5 且 ≤ 12 | － |
| 氯离子含量（wt%） | ≤ 0.06 |  |

说明：钙矾石型地质聚合物水泥由于原料中添加了含量较高的硫酸盐或者工业副产石膏等，因此化学组成方面显著的特征是SO3含量要远高于GB 175《通用硅酸盐水泥》中的3.5%，4.1中规定了激发剂中单一组分的含量应不超过20%，而以脱硫石膏中SO3含量最高45%，铝硅质主体组分中最高35%或者4%计算，则SO3含量在11.8~12.2%，取其中位值12%；原料中SO3含量过低，则无法形成钙矾石型地质聚合物水泥所需量的钙矾石。三氧化硫指标也参照了JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》、DIN EN 15743-2015 Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria、PAS 8820-2016 Construction materials –Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification、DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》、TCECS 689-2020 《固废基胶凝材料应用技术规程》等规范中的指标。氯离子含量的指标引用了GB 175《通用硅酸盐水泥》中的要求。在JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》、DIN EN 15743-2015 Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria规范中将氯离子含量放宽至≤ 0.1%，在PAS 8820-2016 Construction materials –Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification规范中，甚至将含钢筋的碱激发剂激发的地质聚合物水泥氯离子含量指标放宽至≤0.20%，在本标准中出于对钢筋防护的考虑，将氯离子含量指标仍规定为≤ 0.06%。

表4 其他标准的三氧化硫和氯离子含量指标

| 标准名称 | 三氧化硫 | 氯离子含量 |
| --- | --- | --- |
| GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》 | 普通硅酸盐水泥 ≤ 3.5% | ≤ 0.06% |
| JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》 | ≥5, ≤ 12 | ≤ 0.1% |
| DIN EN 15743-2015 《Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria》 | ≥5, ≤ 12 | ≤ 0.1% |
| PAS 8820-2016 Construction materials – Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification | - | ≤0.20% （含钢筋） |
| DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》 | ≥5, ≤ 12 | ≤ 0.06% （不含海泥） |
| TCECS 689-2020 《固废基胶凝材料应用技术规程》 | ≥5, ≤ 12 | ≤ 0.06% |

7.2 物理要求

地质聚合物水泥的物理要求应符合表 5的规定。

表5 地质聚合物水泥的物理要求及其检验方法

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单组份地质聚合物水泥 | 双组分地质聚合物水泥（固体粉体） |
| 比表面积（m2/kg） | ≥400 | ≥300 |
| 标准稠度用水量（wt%） | ≤ 35 |  |
| 初凝时间（min） | ≥ 45 |  |
| 终凝时间（min） | ≤ 600 |  |
| 安定性（沸煮法和压蒸法） | 合格 |  |
| 收缩值（%） | ≤ 0.1 |  |

说明：为了控制地质聚合物水泥的匀质性和产品性能稳定性，对其比表面积进行了规定；对于均质性和细度的控制，主要有两个指标参数-比表面积和45微米的筛余，本标准选用比表面积作为地质聚合物水泥细度的主要控制指标。对于地质聚合物水泥，比表面积或者细度越高，其早期强度越高，但一方面，比表面积越高，需水量增加，另外生产能耗增加，因此本标准选用比表面积和标准稠度用水量两个指标来控制地质聚合物水泥的细度。结合GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》、JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》、DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》等，将单组份地质聚合物水泥的比表面积规定为≥ 400，而对于双组分地质聚合物水泥，所用的粉体材料只需满足相关标准的要求即可，对于矿粉、粉煤灰等材料，比表面积≥ 300，≤400，因此，双组分地质聚合物水泥的比表面积规定为≥ 300。

初凝时间、终凝时间、安定性（沸煮法和压蒸法）的指标引用了GB 175《通用硅酸盐水泥》中的要求；本文件为了控制对地质聚合物水泥的地体稳定性，对其收缩值进行了规定，主要是针对碱性激发剂，尤其是高模数水玻璃作为激发剂时，收缩严重易开裂的问题，本文件在附录2中给出了检验方法。

表6 其他标准的比表面积指标要求

| 标准名称 | 比表面积（m2/kg） |
| --- | --- |
| GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》 | ≥ 300, ≤ 400 |
| JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》 | ≥ 300 |
| DIN EN 15743-2015 《Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria》 | - |
| PAS 8820-2016 Construction materials – Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification | - |
| DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》 | ≥ 300 |

表7 其他标准的标准稠度用水量指标要求

| 标准名称 | 标准稠度用水量，% |
| --- | --- |
| DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》 | ≤ 35 |
| TCECS 689-2020 《固废基胶凝材料应用技术规程》 | ≤ 28.5 |

表8 其他标准的凝结时间指标要求

| 标准名称 | 凝结时间，min |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初凝时间 | 终凝时间 |
| GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》 | ≥ 45 | ≤ 390 |
| JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》 | ≥ 45 | ≤ 720 |
| DIN EN 15743-2015 《Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria》 | ≥ 45~75 | - |
| PAS 8820-2016 Construction materials – Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification | ≥ 45~75 | - |
| DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》 | ≥ 45 | ≤ 600 |
| TCECS 689-2020 《固废基胶凝材料应用技术规程》 | ≥ 60 | ≤ 600 |

表9 其他标准的安定性指标要求

| 标准名称 | 安定性指标要求 |
| --- | --- |
| GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》 | 煮沸法检验合格、压蒸安定性合格 |
| JC/T 2745-2023《石膏矿渣水泥》 | 煮沸法检验合格 |
| DIN EN 15743-2015 《Supersulfated cement-Composition, specifications and conformity criteria》 | 安定性（膨胀）≤ 10mm |
| PAS 8820-2016 Construction materials – Alkali-activated cementitious material and concrete – Specification | 安定性（膨胀）≤ 10mm |
| DB3209/T 1265-2024 《废渣及海泥复合地质聚合物水泥应用技术规范》 | 煮沸法检验合格, 6 h压蒸膨胀率≤ 0.50% |
| TCECS 689-2020 《固废基胶凝材料应用技术规程》 | 煮沸法检验合格、压蒸安定性合格 |

7.3 放射性限值

内照射指数不大于1.0，外照射指数不大于1.0。

说明：放射性限值的指标引用了GB 6566 《建筑材料放射性核素限量》。

8   试验方法

8.1 胶砂强度

单组份地质聚合物水泥胶砂强度按GB/T 17671（ISO法）执行。

双组分地质聚合物水泥胶砂强度按附录A执行。

8.2 三氧化硫含量和氯离子含量

按GB/T 176执行

8.3 比表面积

按GB/T 8074执行

8.4 标准稠度用水量、凝结时间、安定性

按GB/T 1346执行

8.5 收缩值

按附录B执行。

8.6 放射性物质限值

按GB 6566执行。

9   检验规则

9.1 编号及取样

地质聚合物水泥出厂前按同强度等级编号和取样。袋装和散装材料应分别进行编号和取样。不大于500t水泥为一个编号，每一编号为一取样单位。

取样方法按 GB/T 12573进行。可连续取，亦可从20以上不同部位取等量样品，总量至少20kg。当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号的数量超过取样规定吨数。

9.2 检验分类

9.2.1 出厂检验

出厂检验项目为第6.1、6.2和6.3条。

9.2.2 型式检验

型式检验为第6章全部内容。正常生产时，每年至少进行一次型式检验。有下列情况之一者，也应进行型式检验：

a) 新投产时；

b) 原材料有改变时；

c) 生产工艺有改变时；

d) 产品长期停产后，恢复生产时。

9.3 判定规则

9.3.1 出厂检验

9.3.1.1 出厂检验结果符合第6.1、6.2和6.3条的技术要求时，判定为合格品。

9.3.1.2 出厂检验结果不符合第6.1、6.2和6.3条中任何一项技术要求时，判定为不合格品。

9.3.2 型式检验

9.3.2.1 型式检验结果符合第6章全部技术要求时，判定为合格品。

9.3.2.2 型式检验结果不符合第6章全部技术要求中任何一项时，判定为不合格品。

9.4 出厂

经确认产品出厂检验技术要求及包装质量符合要求时方可出厂。

9.5 检验报告

检验报告内容应包括执行标准、名称、代号、强度等级、出厂编号、出厂检验项目以及合同约定的其他技术要求等。当买方要求时，生产者应在水泥发出之日起14d内寄发除28d强度以外的各项检验结果，35d内补报28d强度的检验结果。

9.6 交货与验收

9.6.1 交货时材料的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号地质聚合物水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。无书面合同或协议、或未在合同或协议中注明验收方法的，卖方应在发货前书面告知并经买方认可后在发货单上注明“以生产者同编号地质聚合物水泥的检验报告为验收依据”。

9.6.2 以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB/T 12573进行，取样数量为40kg，缩分为两等份。一份由卖方保存40d，一份由买方按本标准规定的项目和方法进行检验。40d内，买方经检验认为产品质量不符合本文件要求而卖方又有异议时，双方应将卖方保存的另一份封存样送双方认可的第三方水泥质量检验机构进行仲裁检验。

9.6.3 以生产者同编号地质聚合物水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号胶凝材料中取样，双方共同签封后由卖方保存90d，或认可卖方自行取样、签封并保存90d的同编号地质聚合物水泥的封存样。90d 内，买方对地质聚合物水泥质量有疑问时，则买卖双方应将共同认可的封存样送双方认可的第三方水泥质量检验机构进行仲裁检验。

10   包装、标志、运输和贮存

10.１ 包装

地质聚合物水泥可以袋装或散装，袋装水泥每袋净含量不应少于标志质量的99%，随机抽取20袋，总质量（含包装袋）不应少于标志质量的总和。包装形式由买卖双方协商确定，但有关袋装质量要求，应符合上述规定。

单组份地质聚合物水泥包装袋应符合GB/T 9774的规定。

液体组分宜采用容器密封包装。

10.2 标志

地质聚合物水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、名称、代号、强度等级、生产者名称、出厂编号、包装日期、净含量。包装袋两侧应采用黑色印刷或喷涂水泥名称和强度等级。

散装发运时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

10.3 运输和贮存

地质聚合物水泥在运输与贮存时不应受潮和混入杂物。

# 附录 A

（规范性附录）

双组分地质聚合物水泥胶砂强度检验方法

除以下条目做出相应调整外，其余按GB/T 17671执行。

- 7.1 配合比中，450g ± 2g 水泥替换为双组分地质聚合物水泥中的固体组分；

- 7.1配合比中，额外的加水量根据JGJ70 4：稠度试验确定，为稠度值为80-90mm （推荐范围）时的用水量， 总用水量应换算成有效用水量（Weffective）进行表示，即:Weffective=Wextra+Wactivator，其中Wextra为额外外加水，Wactivator为液体激发剂中的含水量（由供应方在出厂报告中给出）；

- 额外用水量确定方法替代方法为GB/T 2419 水泥胶砂流动测定方法，额外加水量为胶砂流动度为170-190mm（推荐范围）时的加水量，总用水量应换算成有效用水量，同（b）中规定；

- 7.2 中搅拌程序，由供应方给出，若无建议，按GB/T 17671执行；

- 9.3中水中养护调整为养护箱养护，养护箱应满足GB/T 17671:5.2中的规定；

# 附录 B

（规范性附录）

地质聚合物水泥收缩值测量方法  波纹管自收缩测量法

B.1 本方法适用于地质聚合物水泥收缩值的测量，这里的收缩值为自收缩值，是在与外界环境无物质交换和热量交换（接近）的条件下对地质聚合物水泥收缩特性的表征。

B.2 测量装置

B.2.1 测量装置示意图见图B.1，并应符合B.2.2-B.2.6的要求；

B.2.2 试样模具为不透气聚氨酯（PU）软管，内、外径尺寸分别为Ø50mm和Ø57mm，长度为425mm，端部为聚甲醛（POM）塑料，如图B.1所示；

B.2.3 测试架应保持稳定；

B.2.4 数据读书可采用数显千分表或者记录仪，分辨率为1um;

说明：

图中尺寸单位为毫米（mm）；

位移传感器；2-支撑钢棒；3-喉箍；4-波纹管及试样；5-密封端盖；6-端板；

图B.1 自收缩测量装置

B.3 试样制备

B.3.1 用喉箍将移动端盖与PU软管一端固定；

B.3.2 将模具放置在一垂直支撑架中，确保稳定；

B.3.3 试样制备按照JC/T 603制备，其中水泥用地质聚合物水泥等质量替代（双组分地质聚合物水泥中为固体组分）；

B.3.4 试样必须完全充满模具，必要时可通过振捣密实；

B.3.5 浇筑完成后，用喉箍将固定端盖与PU软管的另一端固定。

B.4 试验步骤

B.4.1 测试条件必须稳定保持在20 ± 1 °C；

B.4.2 浇筑好的试样放置在测试架上，调整试样使端盖和测头与固定端良好接触；

B.4.3 开始测量时间为砂浆凝结时间，砂浆凝结时间测定按JGJ 70：8 凝结时间试验执行；

B.4.4 测量试件初始长度l0： 可采用标距杆测量试件长度（即不包括端盖），测量值应精确至0.1mm；

B.4.5 数显于分表归零， 记录试样长度变化值∆l。

B.5 数据记录

B.5.1 连续记录时间t，试样长度变化∆l；

B.5.2 测量总时长≥7d，采样间隔宜≤5min；

B.5.3 测量过程中，应注意观察试样的平直性，如发现有弯曲，应拍照、测量、记录；

B.6 测量结果

B.6.1 式B.1，计算被测试样的自收缩值，取三条试样的平均值，作为被测试样的自收缩值；

εAS=∆ll0 ×103                                          (B.1)

式中：

εAS -试样自收缩值，换算为×10-6 m/m；

∆l-试样长度变化值，单位为μm；

说明：本文件参照ASTM C1698 “Standard Test Method for Autogenous Strain of Cement Paste and Mortar”水泥自收缩应力测试标准，采用波纹管自收缩测试方法来评判胶凝材料体系的体系稳定性，一方面自收缩测试能够避免外界条件的干扰，反应体系本征的体积稳定性，另一方面自收缩测试的重复性和重现性优良。

图B.2 地质聚合物水泥净浆自收缩测试重复性验证

（三）验证情况

验证试验分别由中国矿业大学（北京）、哈尔滨工业大学、盐城工学院完成。

- 胶砂强度

表10 地质聚合物水泥胶砂强度验证结果

| 地质聚合物水泥类型 | 样品产地 | 3d强度 | 28d强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| NS-42.5 | - | 28.2 | 48.9 |
| ND-42.5 | - | 34.0 | 71.4 |
| NS-32.5 | 宁夏 | 22.2 | 38.9 |
| ES-42.5 | 辽宁 | 24.7 | 43.6 |
| ES-42.5 | 河南 | 26.2 | 53.5 |
| ES-52.5 | 河南 | 19.7 | 56.4 |

说明：三家单位共提供4种ES地质聚合物水泥产品，实验室根据根据常用配方和符合本标准原材料指标要求的材料配置了一种NS和一种ND型地质聚合物水泥，胶砂强度合格率为100%。另外，一家单位提供了其长期的生产数据，胶砂强度合格率为100%，并且产品稳定性优良。

图 3 ES-42.5（河南）胶砂强度

- 三氧化硫和CI-含量

表11 地质聚合物水泥SO3含量和Cl-含量验证结果

| 地质聚合物水泥类型 | 样品产地 | SO3 (wt%) | CI- |
| --- | --- | --- | --- |
| NS-42.5 | - | 0.6 | 0.033 |
| ND-42.5 | - | 0.7 | 0.041 |
| NS-32.5 | 宁夏 | 1.2 | 0.045 |
| ES-42.5 | 辽宁 | 8.3 | 0.058 |
| ES-42.5 | 河南 | 9.6 | 0.081 |
| ES-52.5 | 河南 | 8.1 | 0.076 |

图4 ES-42.5（河南）SO3含量

图5 ES-42.5（河南）Cl-含量

说明：SO3含量合格率为100%；河南ES型地质聚合物水泥因其添加的脱硫石膏氯离子含量较高，导致Cl-含量超标，已调整为使用低氯离子含量的脱硫石膏，为使用安全考虑，暂不推荐地质聚合物水泥用于钢筋混凝土结构。

- 比表面积

表12 地质聚合物水泥比表面积验证结果

| 地质聚合物水泥类型 | 样品产地 | 比表面积（m2/kg） |
| --- | --- | --- |
| NS-42.5 | - | 403 |
| ND-42.5 | - | 389 |
| NS-32.5 | 宁夏 | 503 |
| ES-42.5 | 辽宁 | 532 |
| ES-42.5 | 河南 | 556 |
| ES-52.5 | 河南 | 589 |

图6 ES-42.5（河南）比表面积

说明：比表面积指标合格率为100%。

- 标准稠度用水量

表13 地质聚合物水泥标准稠度用水量验证结果

| 地质聚合物水泥类型 | 样品产地 | 标准稠度用水量 (wt%) |
| --- | --- | --- |
| NS-42.5 | - | 29.0 |
| ND-42.5 | - | 28.5 |
| NS-32.5 | 宁夏 | 26.8 |
| ES-42.5 | 辽宁 | 29.5 |
| ES-42.5 | 河南 | 30.4 |
| ES-52.5 | 河南 | 31.0 |

图7 ES-42.5（河南）标准稠度用水量

说明：标准稠度用水量的合格率为100%。

- 凝结时间

表14 地质聚合物水泥凝结时间验证结果

| 地质聚合物水泥类型 | 样品产地 | 初凝时间（min） | 终凝时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| NS-42.5 | - | 126 | 278 |
| ND-42.5 | - | 90 | 256 |
| NS-32.5 | 宁夏 | 231 | 418 |
| ES-42.5 | 辽宁 | 236 | 389 |
| ES-42.5 | 河南 | 257 | 340 |
| ES-52.5 | 河南 | 235 | 402 |

图8 ES-42.5（河南）凝结时间

说明：验证产品中NS-42.5和ND-42.5为碱激发地质聚合物水泥，凝结时间较短。

- 安定性

表15 地质聚合物安定性验证结果

| 地质聚合物水泥类型 | 样品产地 | 安定性 |
| --- | --- | --- |
| NS-42.5 | - | 合格 |
| ND-42.5 | - | 合格 |
| NS-32.5 | 宁夏 | 合格 |
| ES-42.5 | 辽宁 | 合格 |
| ES-42.5 | 河南 | 合格 |
| ES-52.5 | 河南 | 合格 |

说明：安定性验证全部合格。

- 收缩值

表16 地质聚合物收缩值验证结果

| 地质聚合物水泥类型 | 样品产地 | 收缩值（%） |
| --- | --- | --- |
| NS-42.5 | - | 0.065% |
| ND-42.5 | - | 0.084% |
| NS-32.5 | 宁夏 | 0.044% |
| ES-42.5 | 辽宁 | 0.013% |
| ES-42.5 | 河南 | -0.036% |
| ES-52.5 | 河南 | -0.053% |

说明：ES型地址聚合物水泥由于水化产物中钙矾石相的存在，为微膨胀或者低收缩的体系，在验证产品中，ES42.5（河南）与ES-52.5（河南）为微膨胀体系（收缩值取负）。

四、标准中涉及专利的知识产权说明

本标准不涉及专利等知识产权问题。

五、国内外产业化情况

近年来，国际国内的多家企业创业公司都在积极推进地质聚合物水泥的商业化，法国的Hoffmann Green Cement公司开发了H-P2A、H-UKR、H-EVA、H-INOA等用于涵盖住宅到高层建筑大量结构用的地质聚合物水泥产品，其碳足迹只有CEM I的六分之一；美国IPR公司针对内陆管道的修复工程，推出了CEOCAST地聚物修复材料，其出色的粘结性能、高强度、低渗透以及合理的建造性使其迅速占领市场；Milliken® Geopolymer的产品GeoSpray™是一种用于结构修补的喷射砂浆，其出色的工作性能使其用于多种应用技术，包括浇注、放置、抹平、喷涂或离心浇铸等；法国Pyromeral公司35年来一直致力于开发不同的地质聚合物系统（例如铝硅酸盐或硅磷酸盐），用于高温耐火材料的利基应用；PCI Geofug®公司开发了用于地质聚合物瓷砖粘结剂，其出色的抗菌性能能够很好地阻碍瓷砖缝隙中细菌的生长。澳大利亚Zeobond group 公司的E-CreteTM和Precast在步道、道路工程和预制板材分别中取得了多项应用。

上海百奥恒新材料有限公司是一家以技术为核心驱动力，专注于低碳地聚合物胶凝材料生产，并提供新型城市服务及工业固废解决方案的创新型企业。公司以低碳、创新、未来为理念，以改善环境为己任，致力于打造世界一流的超低碳地聚合物胶凝材料服务商，成为固废与生态材料的引领者，产业升级的创造者。下属北京瑞吉达科技有限公司、滨州市滨北百奥再生资源有限公司、山东省亿升再生资源有限公司、焦作百奥恒新材料有限公司、内蒙古百奥恒再生资源有限公司等分公司，积极推动地聚合物水泥在加气混凝土、道路基层、道路水稳层、低标号混凝土、预制构件等中的应用，已在焦作建成年产100万吨地聚物水泥生产线，并开展应用推广，公司在建生产线100万吨生产线超过3条。

另外，广西源盛矿渣综合利用有限公司作为一家工业固废综合利用企业，在道路用固废基胶凝材料领域均取得诸多成果，建设有年产30万吨的固废基胶凝材料生产线。迁安威盛固废环保实业有限公司在“道路用固废基胶凝材料”领域积极开展研究，建设有年产200万吨的固废基胶凝材料生产线。涉县清漳水泥制造有限公司，开展了固废基胶凝材料研发和产业化推广应用工作，建设年产30万吨和60万吨固废基胶凝材料生产线各一条，累计生产固废基胶凝材料270万吨。首钢京唐钢铁联合有限责任公司建设有年产60万吨固废基胶凝材料生产线1条、固废基胶凝材料混凝土生产线2条。宁夏吉元冶金集团有限公司利用钢渣、矿渣等固废制备固废基胶凝材料，并于2023年建成1条年产30万吨固废基胶凝材料的生产线，累计利用钢渣和脱硫石膏60000吨。综合来看，地质聚合物水泥目前处于产业化推进初期，大部分应用领域都集中一些功能性材料的制备和应用中，在最大宗的水泥砂浆和混凝土等领域还未形成规模化的应用。地质聚合物水泥砂浆和混凝土的大规模生产应用还未推开，《地质聚合物水泥》标准的出台将有利推动此类胶凝材料的发展。

六、采用国际标准

收缩值测试方法采用了ASTM C1968 Standard Test Method for Autogenous Strain of Cement Paste and Mortar “水泥净浆和砂浆自收缩应变测试方法标准”。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调

本标准中内容均依照国内现行各类相关法律、法规、规章、标准予以要求。与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调一致。

八、重大意见分歧的处理依据和结果

在标准的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准规定中各项技术指标的要求范围做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实验验证提出了作为数据支撑的有力依据，最终对标准要求达成一致。编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

九、标准性质的建议说明

本建议本标准发布为推荐性标准。

十、贯彻标准的措施建议

无

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应说明的事项

无。