ICS

地质聚合物水泥

Geopolymer cement

征求意见稿

（本稿完成日期：2023.6）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国建筑材料联合会  发布

CBMF

T/CBMF XXXX—202X

中国建筑材料协会标准

# 版本保护文件

本文件适用于地质聚合物水泥。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目  次

版本保护文件	II

目次	III

前言	V

地质聚合物水泥	1

1   范围	1

2   规范性引用文件	1

3   术语和定义	2

3.1 地质聚合物水泥	2

3.2 激发剂	2

3.2.1石膏	2

3.2.2 碱激发剂	2

3.2.3 工业碱渣	2

4   组分与材料	2

4.1 组分	2

4.2.1 粒化高炉矿渣粉或粒化高炉矿渣	2

4.2.2 粉煤灰	2

4.2.3 石膏	3

4.2.4 粒化电炉磷渣粉或粒化电炉磷渣	3

4.2.5 钢渣粉或钢渣	3

4.2.6 天然火山灰质材料	3

4.2.7 烧页岩	3

4.2.8 石灰石粉	3

4.2.9 硅灰	3

4.2.10 碱激发剂	3

4.2.11 赤泥	3

4.2.12 电石渣	3

4.2.13 硅钙渣	3

5   分类与代号	3

5.1 钙矾石型地质聚合物水泥和非钙矾石型地质聚合物水泥	3

5.1.1 钙矾石型地质聚合物水泥	4

5.1.2 非钙矾石型地质聚合物水泥	4

5.2 单组份地质聚合物水泥和双组分地质聚合物水泥	4

5.3 代号	4

6   胶砂强度	4

7   其他技术性能指标	5

7.1 化学要求	5

7.2 物理要求	5

7.3 放射性限值	5

8   试验方法	5

8.1 胶砂强度	5

8.2 三氧化硫含量和氯离子含量	5

8.3 比表面积	5

8.4 标准稠度用水量、凝结时间、安定性	6

8.5 收缩值	6

8.6 放射性物质限值	6

9   检验规则	6

9.1 编号及取样	6

9.2 检验分类	6

9.2.1 出厂检验	6

9.2.2 型式检验	6

9.3 判定规则	6

9.3.1 出厂检验	6

9.3.2 型式检验	6

9.4 出厂	6

9.5 检验报告	7

9.6 交货与验收	7

10   包装、标志、运输和贮存	7

10.1 包装	7

10.2 标志	7

10.3 运输和贮存	7

附录 A	8

附录 B	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：中国矿业大学北京（北京）、上海百奥恒新材料有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

- 地质聚合物水泥

# 1   范围

本文件规定了地质聚合物水泥的术语和定义、产品分类和标记、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于地质聚合物水泥。

# 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 176 水泥化学分析方法

GB/T 203 用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T 209 工业用氢氧化钠

GB/T 210.2 工业碳酸钠及其试验方法

GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 2847 用于水泥中的火山灰质混合材料

GB/T 4209 工业硅酸钠

GB/T 6009 工业无水硫酸钠

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 6645 用于水泥中的粒化电炉磷渣

GB/T 8074 水泥比表面积测定方法（勃氏法）

GB/T 9774 水泥包装袋

GB/T 12573 水泥取样方法

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

GB/T 21371 用于水泥中的工业副产石膏

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 30190 石灰石粉混凝土

GB/T 39198 一般固体废物分类与代码

JC/T 479 建筑生石灰

JC/T 481 建筑消石灰

JC/T 603 水泥胶砂干缩试验方法

JG/T 315 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料

JG/T 317 混凝土用粒化电炉磷渣粉

JGJ/T 70 建筑砂浆基本性能试验方法

DB15_T 1225 硅钙渣粉煤灰稳定材料路面基层应用规范

DB37_T 3559 公路工程赤泥（拜耳法）路基应用技术规程

DB53/T 843 混凝土用偏高岭土

YB/T 022 用于水泥中的钢渣

T/NMSNXH 001 用于生产硅酸盐水泥熟料的电石渣

# 3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 地质聚合物水泥

指以硅铝酸盐类工业固体废弃物或者天然火山灰质原料为主体组分，通过添加适量碱激发剂、硫酸盐激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合作为激发剂，反应形成的胶凝材料。

## 3.2 激发剂

能够诱导引发硅铝酸盐类固体粉末发生反应，并使其凝结、硬化形成地质聚合物的物质，包括碱激发剂、硫酸盐激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合。

### 3.2.1碱激发剂

一种或多种碱金属（第一主族元素）和／或镁和／或钙元素的原料，以水溶液或者固体形式掺入，用于诱导引发硅铝酸盐固体粉末发生反应，形成水硬性胶凝材料，包括水玻璃、工业硅酸钠、工业用氢氧化钠、工业碳酸钠、工业无水硫酸钠、生石灰、消石灰等。

### 3.2.2 硫酸盐激发剂

以石膏类材料为典型代表，包括天然石膏和工业副产石膏。

### 3.2.3 工业碱渣

包括电石渣、赤泥、硅钙渣等。

# 4   组分与材料

## 4.1 组分

地质聚合物水泥由硅铝酸盐类工业固体废弃物或者天然火山灰质原料为主体组分，通过添加适量碱激发剂、硫酸盐激发剂、工业碱渣等中的一种或者多种组合作为激发剂组成，其中主体组分的含量应不少于50%，激发剂中单一组分的含量应不超过20%。

4.2 材料

### 4.2.1粉煤灰

粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

### 4.2.2 偏高岭土

偏高岭土应符合DB53/T 843的规定

### 4.2.3 天然火山灰质材料

天然火山灰质材料应符合JG/T 315的规定。

### 4.2.4 烧页岩

烧页岩应符合GB/T 2847的规定。

### 4.2.5 粒化高炉矿渣粉或粒化高炉矿渣

粒化高炉矿渣粉应符合GB/T 18046的规定；粒化高炉矿渣应符合GB/T 203的规定。

### 4.2.6 钢渣粉或钢渣

钢渣粉应符合GB/T 26748的规定；钢渣应符合YB/T 022的规定。

### 4.2.7 粒化电炉磷渣粉或粒化电炉磷渣

粒化电炉磷渣粉应符合JG/T 317的规定；粒化电炉磷渣应符合GB/T 6645的规定。

### 4.2.8 硅灰

硅灰应符合GB/T 27690的规定。

### 4.2.9 石灰石粉

石灰石粉应符合GB/T 30190的规定。

### 4.2.10 碱激发剂

工业硅酸钠应符合GB/T 4209的规定；工业碳酸钠应符合GB/T 210.2的规定；工业氢氧化钠应符合GB/T 209的规定；工业无水硫酸钠应符合GB/T 6009的规定；生石灰应符合JC/T 479的规定；消石灰应符合JC/T 481的规定。

### 4.2.11 石膏

天然石膏应符合GB/T 5483的规定；工业副产石膏应符合GB/T 21371的规定。

### 4.2.12 赤泥

赤泥应符合DB37_T 3559的规定。

### 4.2.13 电石渣

电石渣应符合T/NMSNXH 001的规定。

### 4.2.14 硅钙渣

硅钙渣应符合DB15_T 1225的规定。

# 5   分类与代号

## 5.1 钙矾石型地质聚合物水泥和非钙矾石型地质聚合物水泥

根据地质聚合物水泥水化产物中是否生成钙矾石相，分为钙矾石型地质聚合物水泥和非钙矾石型地质聚合物水泥。

### 5.1.1 钙矾石型地质聚合物水泥

其中，钙矾石型地质聚合物水泥中包含硫酸盐类原料等用于早期钙矾石生成。

### 5.1.2 非钙矾石型地质聚合物水泥

而非钙矾石型地质聚合物水泥中则不含有硫酸盐类原料。

## 5.2 单组份地质聚合物水泥和双组分地质聚合物水泥

按照地质聚合物水泥的组成形态，可分为单组份地质聚合物水泥和双组分地质聚合物水泥。其中，单组份地质聚合物水泥只需加入固定比例的拌合水，而双组分地质聚合物水泥包含A和B两种组分，其中A组分为固体粉末原料，而B组分为液体激发剂，两者以一定比例混合，也可根据使用需要补加一定的拌合水。

## 5.3 代号

图1  地质聚合物水泥分类与代号示意图

# 6   胶砂强度

不同类别地质聚合物水泥强度要求应符合表1的规定。

表1 地质聚合物水泥胶砂强度指标

| 代号 |  |  | 抗压强度（MPa） |  | 抗折强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| E | S | ES-32.5 | ≥ 5 | ≥ 32.5 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  |  | ES-42.5 | ≥ 8 | ≥ 42.5 | ≥ 1.5 | ≥ 4.5 |
|  |  | ES-52.5 | ≥ 12 | ≥ 52.5 | ≥ 2.0 | ≥ 5.5 |
| N | D | ND-32.5 | ≥ 15 | ≥ 32.5 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  |  | ND-42.5 | ≥ 20 | ≥ 42.5 | ≥ 1.5 | ≥ 4.5 |
|  |  | ND-52.5 | ≥ 25 | ≥ 52.5 | ≥ 2.0 | ≥ 5.5 |
|  | S | NS-32.5 | ≥ 10 | ≥ 32.5 | ≥ 1.0 | ≥ 3.5 |
|  |  | NS-42.5 | ≥ 15 | ≥ 42.5 | ≥ 1.5 | ≥ 4.5 |
|  |  | NS-52.5 | ≥ 20 | ≥ 52.5 | ≥ 2.0 | ≥ 5.5 |

## 7   其他技术性能指标

## 7.1 化学要求

地质聚合物水泥的化学要求应符合表 2 的规定。

表2 地质聚合物水泥的化学要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 钙矾石型地质聚合物水泥 | 非钙矾石型地质聚合物水泥 |
| 三氧化硫（wt%） | ≥ 5 且 ≤ 12 | － |
| 氯离子含量（wt%） | ≤ 0.06 |  |
| 碱含量 | 碱含量按Na2O+0.658K2O计算，当使用碱活性骨料或者用户要求提供低碱水泥时，由买卖双方协商确定。 |  |

## 7.2 物理要求

地质聚合物水泥的物理要求应符合表 3的规定。

表3 地质聚合物水泥的物理要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单组份地质聚合物水泥 | 双组分地质聚合物水泥（固体粉体） |
| 比表面积（m2/kg） | ≥400 | ≥300 |
| 标准稠度用水量（wt%） | ≤ 35 |  |
| 初凝时间（min） | ≥ 45 |  |
| 终凝时间（min） | ≤ 600 |  |
| 安定性（沸煮法和压蒸法） | 合格 |  |
| 收缩值（%） | ≤ 0.1 |  |

## 7.3 放射性限值

内照射指数不大于1.0，外照射指数不大于1.0。

# 8   试验方法

## 8.1 胶砂强度

单组份地质聚合物水泥胶砂强度按GB/T 17671（ISO法）执行。

双组分地质聚合物水泥胶砂强度按附录A执行。

## 8.2 三氧化硫含量和氯离子含量

按GB/T 176执行

## 8.3 比表面积

按GB/T 8074执行

## 8.4 标准稠度用水量、凝结时间、安定性

按GB/T 1346执行

## 8.5 收缩值

按附录B执行。

## 8.6 放射性物质限值

按GB 6566执行。

# 9   检验规则

## 9.1 编号及取样

地质聚合物水泥出厂前按同强度等级编号和取样。袋装和散装材料应分别进行编号和取样。不大于500t水泥为一个编号，每一编号为一取样单位。

取样方法按 GB/T 12573进行。可连续取，亦可从20以上不同部位取等量样品，总量至少20kg。当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号的数量超过取样规定吨数。

# 9.2 检验分类

### 9.2.1 出厂检验

出厂检验项目为第6.1、6.2和6.3条。

### 9.2.2 型式检验

型式检验为第6章全部内容。正常生产时，每年至少进行一次型式检验。有下列情况之一者，也应进行型式检验：

a) 新投产时；

b) 原材料有改变时；

c) 生产工艺有改变时；

d) 产品长期停产后，恢复生产时。

## 9.3 判定规则

### 9.3.1 出厂检验

9.3.1.1 出厂检验结果符合第6.1、6.2和6.3条的技术要求时，判定为合格品。

9.3.1.2 出厂检验结果不符合第6.1、6.2和6.3条中任何一项技术要求时，判定为不合格品。

### 9.3.2 型式检验

9.3.2.1 型式检验结果符合第6章全部技术要求时，判定为合格品。

9.3.2.2 型式检验结果不符合第6章全部技术要求中任何一项时，判定为不合格品。

## 9.4 出厂

经确认产品出厂检验技术要求及包装质量符合要求时方可出厂。

## 9.5 检验报告

检验报告内容应包括执行标准、名称、代号、强度等级、出厂编号、出厂检验项目以及合同约定的其他技术要求等。当买方要求时，生产者应在水泥发出之日起14d内寄发除28d强度以外的各项检验结果，35d内补报28d强度的检验结果。

## 9.6 交货与验收

9.6.1 交货时材料的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号地质聚合物水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。无书面合同或协议、或未在合同或协议中注明验收方法的，卖方应在发货前书面告知并经买方认可后在发货单上注明“以生产者同编号地质聚合物水泥的检验报告为验收依据”。

9.6.2 以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB/T 12573进行，取样数量为40kg，缩分为两等份。一份由卖方保存40d，一份由买方按本标准规定的项目和方法进行检验。40d内，买方经检验认为产品质量不符合本文件要求而卖方又有异议时，双方应将卖方保存的另一份封存样送双方认可的第三方水泥质量检验机构进行仲裁检验。

9.6.3 以生产者同编号地质聚合物水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号胶凝材料中取样，双方共同签封后由卖方保存90d，或认可卖方自行取样、签封并保存90d的同编号地质聚合物水泥的封存样。90d 内，买方对地质聚合物水泥质量有疑问时，则买卖双方应将共同认可的封存样送双方认可的第三方水泥质量检验机构进行仲裁检验。

# 10   包装、标志、运输和贮存

## 10.1 包装

地质聚合物水泥可以袋装或散装，袋装水泥每袋净含量不应少于标志质量的99%，随机抽取20袋，总质量（含包装袋）不应少于标志质量的总和。包装形式由买卖双方协商确定，但有关袋装质量要求，应符合上述规定。

单组份地质聚合物水泥包装袋应符合GB/T 9774的规定。

液体组分宜采用容器密封包装。

## 10.2 标志

地质聚合物水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、名称、代号、强度等级、生产者名称、出厂编号、包装日期、净含量。包装袋两侧应采用黑色印刷或喷涂水泥名称和强度等级。

散装发运时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

## 10.3 运输和贮存

地质聚合物水泥在运输与贮存时不应受潮和混入杂物。

# 附录 A

（规范性附录）

双组分地质聚合物水泥胶砂强度检验方法

除以下条目做出相应调整外，其余按GB/T 17671执行。

- 7.1 配合比中，450g ± 2g 水泥替换为双组分地质聚合物水泥中的固体组分；

- 7.1配合比中，额外的加水量根据JGJ70 4：稠度试验确定，为稠度值为80-90mm （推荐范围）时的用水量， 总用水量应换算成有效用水量（Weffective）进行表示，即:Weffective=Wextra+Wactivator，其中Wextra为额外外加水，Wactivator为液体激发剂中的含水量（由供应方在出厂报告中给出）；

- 额外用水量确定方法替代方法为GB/T 2419 水泥胶砂流动测定方法，额外加水量为胶砂流动度为170-190mm（推荐范围）时的加水量，总用水量应换算成有效用水量，同（b）中规定；

- 7.2 中搅拌程序，由供应方给出，若无建议，按GB/T 17671执行；

- 9.3中水中养护调整为养护箱养护，养护箱应满足GB/T 17671:5.2中的规定；

# 附录 B

（规范性附录）

地质聚合物水泥收缩值测量方法  波纹管自收缩测量法

B.1 本方法适用于地质聚合物水泥收缩值的测量，这里的收缩值为自收缩值，是在与外界环境无物质交换和热量交换（接近）的条件下对地质聚合物水泥收缩特性的表征。

B.2 测量装置

B.2.1 测量装置示意图见图B.1,并应符合B.2.2-B.2.6的要求；

B.2.2 试样模具为不透气聚氨酯（PU）软管，内、外径尺寸分别为Ø50mm和Ø57mm，长度为425mm，端部为聚甲醛（POM）塑料，如图B.1所示；

B.2.3 测试架应保持稳定；

B.2.4 数据读书可采用数显千分表或者记录仪，分辨率为1um;

说明：

图中尺寸单位为毫米（mm）；

位移传感器；2-支撑钢棒；3-喉箍；4-波纹管及试样；5-密封端盖；6-端板；

图B.1 自收缩测量装置

B.3 试样制备

B.3.1 用喉箍将移动端盖与PU软管一端固定；

B.3.2 将模具放置在一垂直支撑架中，确保稳定；

B.3.3 试样制备按照JC/T 603制备，其中水泥用地质聚合物水泥等质量替代（双组分地质聚合物水泥中为固体组分）；

B.3.4 试样必须完全充满模具，必要时可通过振捣密实；

B.3.5 浇筑完成后，用喉箍将固定端盖与PU软管的另一端固定。

B.4 试验步骤

B.4.1 测试条件必须稳定保持在20 ± 1 °C；

B.4.2 浇筑好的试样放置在测试架上，调整试样使端盖和测头与固定端良好接触；

B.4.3 开始测量时间为砂浆凝结时间，砂浆凝结时间测定按JGJ 70：8 凝结时间试验执行；

B.4.4 测量试件初始长度l0： 可采用标距杆测量试件长度（即不包括端盖），测量值应精确至0.1mm；

B.4.5 数显于分表归零， 记录试样长度变化值∆l。

B.5 数据记录

B.5.1 连续记录时间t，试样长度变化∆l；

B.5.2 测量总时长≥7d，采样间隔宜≤5min；

B.5.3 测量过程中，应注意观察试样的平直性，如发现有弯曲，应拍照、测量、记录；

B.6 测量结果

B.6.1 式B.1，计算被测试样的自收缩值，取三条试样的平均值，作为被测试样的自收缩值；

εAS=∆ll0 ×103                                          (B.1)

式中：

εAS -试样自收缩值，换算为×10-6 m/m；

∆l-试样长度变化值，单位为μm；